The utilized database

| C | FA | mSi | nAl | nSi | FAg | CAg | W | PL | Age | Fc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (day) | (MPa) |
| Training set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 12 | 91 | 65 |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 56 | 43 |
| 334 | 60 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 7 | 40 |
| 326 | 0 | 0 | 0 | 25 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 52 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 90 | 45 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 49 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 48 |
| 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 3 | 30 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 27 |
| 160 | 232 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 7 | 14 |
| 270 | 100 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 7 | 40 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 40 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 56 | 42 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 7 | 17 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 848 | 1033 | 135 | 4 | 3 | 21 |
| 388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 7 | 7 | 50 |
| 340 | 0 | 0 | 11 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 45 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 23 | 783 | 1175 | 144 | 2 | 7 | 51 |
| 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 28 | 9 |
| 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 28 | 48 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 28 |
| 280 | 100 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 91 | 61 |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 53 |
| 384 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1100 | 0 | 160 | 6 | 7 | 31 |
| 280 | 100 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 3 | 31 |
| 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 7 | 32 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 7 | 67 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 827 | 1007 | 150 | 5 | 28 | 69 |
| 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 7 | 14 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 10 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 60 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 91 | 62 |
| 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 28 | 20 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 29 |
| 288 | 100 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 28 | 48 |
| 341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 924 | 924 | 189 | 2 | 28 | 54 |
| 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 200 | 2 | 28 | 34 |
| 396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1100 | 0 | 160 | 4 | 28 | 38 |
| 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 189 | 2 | 28 | 50 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 14 | 44 |
| 388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 7 | 3 | 38 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 63 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 28 | 54 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 3 | 44 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 1184 | 156 | 1 | 3 | 33 |
| 347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 28 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 28 | 29 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 56 | 38 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 7 | 26 |
| 343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 28 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 829 | 1010 | 137 | 4 | 28 | 61 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 37 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 982 | 165 | 5 | 28 | 70 |
| 388 | 0 | 78 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 22 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 90 | 66 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 28 | 47 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 15 | 868 | 1058 | 120 | 4 | 3 | 14 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 15 | 868 | 1058 | 120 | 4 | 28 | 57 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 47 |
| 370 | 79 | 0 | 0 | 14 | 647 | 1088 | 188 | 14 | 28 | 44 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 6 | 91 | 68 |
| 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 7 | 12 |
| 473 | 0 | 0 | 0 | 14 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 27 |
| 333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 68 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 47 | 774 | 1162 | 133 | 4 | 7 | 58 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 829 | 1010 | 137 | 4 | 7 | 32 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 365 | 45 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 7 | 38 |
| 437 | 0 | 44 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 57 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 112 | 86 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 1 | 13 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 52 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 56 | 42 |
| 303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 924 | 924 | 200 | 2 | 28 | 45 |
| 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 56 | 42 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 28 | 60 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 20 | 91 | 71 |
| 320 | 60 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 7 | 45 |
| 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 28 | 40 |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 70 |
| 320 | 60 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 91 | 65 |
| 273 | 117 | 0 | 0 | 47 | 762 | 1143 | 133 | 3 | 3 | 31 |
| 328 | 60 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 7 | 40 |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 56 | 44 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 4 | 91 | 42 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 12 | 28 | 58 |
| 288 | 100 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 91 | 60 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 38 |
| 340 | 0 | 0 | 11 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 28 |
| 437 | 0 | 44 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 28 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 44 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 47 | 774 | 1162 | 133 | 4 | 3 | 39 |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 24 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 6 | 7 | 50 |
| 310 | 60 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 7 | 45 |
| 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 7 | 39 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 906 | 1103 | 117 | 4 | 7 | 26 |
| 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 3 | 25 |
| 343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 45 |
| 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 24 |
| 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 28 | 36 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 61 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 7 | 35 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 44 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 365 | 47 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 7 | 39 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 7 | 23 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 91 | 43 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 7 | 46 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 28 | 35 |
| 264 | 128 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 7 | 22 |
| 280 | 100 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 7 | 40 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 887 | 1081 | 119 | 4 | 28 | 46 |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 924 | 189 | 2 | 28 | 52 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 | 985 | 152 | 5 | 7 | 31 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 4 | 56 | 36 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 3 | 28 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 29 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 720 | 104 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 28 | 81 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 | 985 | 152 | 5 | 28 | 62 |
| 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 189 | 2 | 7 | 42 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 90 | 45 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 41 |
| 361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 922 | 922 | 183 | 6 | 7 | 51 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 40 |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 924 | 924 | 200 | 2 | 28 | 35 |
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 28 | 31 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 887 | 1081 | 119 | 4 | 7 | 21 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 3 | 28 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 32 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 28 | 76 |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 56 |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 66 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 365 | 56 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 1 | 30 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 982 | 165 | 5 | 7 | 44 |
| 392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 5 | 28 | 52 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 906 | 1103 | 117 | 4 | 3 | 15 |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 28 | 40 |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 56 | 40 |
| 415 | 0 | 62 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 61 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 982 | 165 | 5 | 3 | 20 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 12 | 7 | 51 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 91 | 44 |
| 328 | 60 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 3 | 32 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1014 | 180 | 4 | 91 | 55 |
| 473 | 0 | 0 | 0 | 14 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 53 |
| 288 | 100 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 3 | 28 |
| 264 | 128 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 28 | 33 |
| 362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 922 | 922 | 183 | 3 | 28 | 55 |
| 273 | 117 | 0 | 0 | 23 | 769 | 1154 | 144 | 1 | 7 | 40 |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 7 | 25 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 28 | 40 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 20 | 56 | 65 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 90 | 69 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 56 | 64 |
| 270 | 100 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 28 | 48 |
| 270 | 100 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 91 | 58 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 28 | 58 |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 924 | 189 | 2 | 7 | 43 |
| 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 91 | 45 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 28 | 52 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 360 | 96 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 47 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 3 | 32 |
| 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 67 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 866 | 1055 | 134 | 4 | 7 | 30 |
| 364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 922 | 922 | 183 | 3 | 7 | 50 |
| 339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 924 | 924 | 189 | 2 | 28 | 50 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 906 | 1103 | 117 | 4 | 28 | 51 |
| 294 | 100 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 28 | 45 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 33 |
| 310 | 60 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 28 | 50 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 3 | 51 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 90 | 54 |
| 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 91 | 60 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 23 | 783 | 1175 | 144 | 2 | 3 | 36 |
| 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 28 | 16 |
| 389 | 80 | 0 | 0 | 0 | 654 | 1100 | 190 | 5 | 28 | 48 |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 91 | 48 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 32 |
| 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 24 |
| 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | 183 | 2 | 28 | 59 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 32 |
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 7 | 13 |
| 333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 55 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 112 | 91 |
| 388 | 0 | 78 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 56 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 7 | 22 |
| 280 | 100 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 28 | 51 |
| 303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 924 | 924 | 200 | 2 | 7 | 35 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 28 | 35 |
| 466 | 0 | 0 | 0 | 19 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 53 |
| 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 28 | 26 |
| 347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 44 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 3 | 34 |
| 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 924 | 200 | 2 | 28 | 40 |
| 326 | 0 | 0 | 0 | 25 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 30 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 | 985 | 152 | 5 | 3 | 16 |
| 273 | 117 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1163 | 156 | 1 | 3 | 27 |
| 347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 50 |
| 160 | 232 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 28 | 20 |
| 362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 922 | 922 | 183 | 3 | 7 | 48 |
| 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 52 |
| 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 52 |
| 328 | 60 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 28 | 51 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 10 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 29 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 20 | 28 | 58 |
| 349 | 0 | 0 | 0 | 11 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 61 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 1 | 6 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 12 | 3 | 42 |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 91 | 44 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 7 | 35 |
| 294 | 100 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 3 | 25 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1014 | 180 | 4 | 28 | 47 |
| 334 | 60 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 91 | 60 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 1 | 41 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 3 | 40 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 1 | 17 |
| 392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 684 | 1184 | 163 | 5 | 7 | 44 |
| 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 200 | 2 | 7 | 30 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 360 | 95 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 43 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 42 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 90 | 40 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1162 | 140 | 9 | 56 | 88 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 7 | 34 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 112 | 92 |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 28 | 37 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 7 | 50 |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1100 | 0 | 160 | 7 | 28 | 31 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 1184 | 156 | 1 | 7 | 49 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 47 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 59 |
| 326 | 0 | 0 | 0 | 25 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 64 |
| 392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 160 | 5 | 7 | 35 |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 924 | 924 | 200 | 2 | 7 | 28 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 28 | 60 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 866 | 1055 | 134 | 4 | 3 | 17 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 827 | 1007 | 150 | 5 | 7 | 38 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 56 | 85 |
| 328 | 60 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 91 | 63 |
| 294 | 100 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 7 | 31 |
| 388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 7 | 28 | 60 |
| 388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 7 | 91 | 70 |
| 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 43 |
| 461 | 0 | 23 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 28 | 54 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 27 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 3 | 35 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 56 | 72 |
| Validation set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 60 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 3 | 32 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 887 | 1081 | 119 | 4 | 3 | 8 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 6 | 28 | 60 |
| 310 | 60 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 3 | 38 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 29 | 595 | 1014 | 189 | 4 | 28 | 33 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 7 | 30 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 10 | 960 | 920 | 168 | 0 | 28 | 49 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 28 | 35 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1135 | 140 | 8 | 720 | 109 |
| 310 | 60 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 91 | 60 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 50 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 28 | 42 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 14 | 51 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 56 | 54 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 7 | 31 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 848 | 1033 | 135 | 4 | 28 | 69 |
| 333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 960 | 920 | 168 | 0 | 7 | 31 |
| 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 28 | 50 |
| 415 | 0 | 62 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 32 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 360 | 105 |
| 466 | 0 | 0 | 0 | 19 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 27 |
| 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 7 | 29 |
| 339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 924 | 924 | 189 | 2 | 7 | 45 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 1 | 5 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 28 | 39 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 15 | 790 | 962 | 153 | 5 | 3 | 10 |
| 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1184 | 163 | 0 | 7 | 17 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 14 | 49 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 829 | 1010 | 137 | 4 | 3 | 16 |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1100 | 0 | 160 | 7 | 7 | 28 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 827 | 1007 | 150 | 5 | 3 | 19 |
| 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 48 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 91 | 69 |
| 340 | 0 | 0 | 11 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 52 |
| 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 28 | 37 |
| 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 7 | 23 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1148 | 180 | 0 | 90 | 42 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1014 | 180 | 4 | 56 | 49 |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 7 | 28 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 28 | 35 |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 91 | 46 |
| 392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 160 | 5 | 28 | 40 |
| 270 | 100 | 0 | 0 | 30 | 948 | 776 | 180 | 15 | 3 | 35 |
| 384 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1100 | 0 | 160 | 6 | 28 | 36 |
| 341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 924 | 924 | 189 | 2 | 7 | 45 |
| 389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 645 | 1225 | 168 | 0 | 7 | 39 |
| 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 7 | 28 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 7 | 46 |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1260 | 151 | 0 | 28 | 60 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 7 | 59 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 848 | 1033 | 135 | 4 | 7 | 43 |
| 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 56 | 46 |
| 343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 960 | 920 | 168 | 0 | 120 | 51 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1233 | 168 | 0 | 90 | 59 |
| 320 | 60 | 0 | 0 | 20 | 948 | 776 | 180 | 9 | 28 | 51 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 15 | 790 | 962 | 153 | 5 | 7 | 25 |
| 230 | 250 | 0 | 0 | 20 | 647 | 1140 | 140 | 10 | 720 | 116 |
| 461 | 0 | 23 | 0 | 0 | 955 | 1114 | 156 | 10 | 7 | 26 |
| 294 | 100 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 91 | 51 |
| 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 924 | 200 | 2 | 7 | 34 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 15 | 868 | 1058 | 120 | 4 | 7 | 32 |
| 364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 922 | 922 | 183 | 3 | 28 | 58 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 91 | 44 |
| 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | 183 | 2 | 7 | 49 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 6 | 3 | 40 |
| 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 948 | 776 | 180 | 2 | 91 | 51 |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 7 | 26 |
| 334 | 60 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 3 | 31 |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 28 | 34 |
| 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 840 | 1040 | 160 | 4 | 91 | 48 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 866 | 1055 | 134 | 4 | 28 | 58 |
| 288 | 100 | 0 | 0 | 12 | 948 | 776 | 180 | 6 | 7 | 38 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 7 | 30 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 15 | 790 | 962 | 153 | 5 | 28 | 59 |
| 361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 922 | 922 | 183 | 6 | 28 | 59 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1067 | 180 | 0 | 365 | 47 |
| 334 | 60 | 0 | 0 | 6 | 948 | 776 | 180 | 4 | 28 | 52 |
| 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 160 | 0 | 7 | 6 |
| 273 | 117 | 0 | 0 | 23 | 769 | 1154 | 144 | 1 | 3 | 28 |
| 437 | 0 | 0 | 0 | 14 | 640 | 1180 | 180 | 0 | 28 | 50 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1040 | 160 | 2 | 28 | 33 |
| 396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1100 | 0 | 160 | 4 | 7 | 34 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 25 | 647 | 1229 | 168 | 0 | 56 | 64 |
| 273 | 117 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1163 | 156 | 1 | 7 | 39 |