Appendix 3: Chemical composition of phosphate sludge waste and their different phases issues of separating process (oxides in %, trace elements in mg/kg)

| Samples | SiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | P2O5 | F | LOI | Cr | Cd | Pb | Cu | Co | Zn | Ni | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phosphate sludge waste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 26.98 | 20.55 | 1.01 | 0.32 | 1.22 | 14.79 | 6.43 | 0.03 | 10.61 | 2.65 | 15.51 | 198.35 | 15.01 | 20.02 | 51.98 | 57.84 | 593.23 | 118.03 | 0.43 |
| B2 | 27.15 | 20.12 | 1.01 | 0.30 | 1.23 | 15.24 | 6.86 | 0.03 | 9.86 | 2.36 | 15.22 | 227.16 | 14.53 | 16.93 | 51.69 | 53.16 | 561.24 | 135.05 | 0.19 |
| B3 | 27.10 | 19.34 | 0.98 | 0.30 | 1.24 | 14.43 | 6.86 | 0.04 | 9.22 | 0.70 | 15.25 | 244.72 | 10.99 | 13.28 | 57.83 | 55.10 | 549.04 | 142.02 | 0.13 |
| B4 | 27.65 | 19.85 | 0.97 | 0.31 | 1.17 | 13.96 | 6.77 | 0.03 | 9.00 | 1.10 | 15.31 | 243.89 | 12.81 | 19.52 | 58.29 | 53.24 | 582.07 | 141.22 | 0.08 |
| B5 | 27.93 | 19.99 | 0.96 | 0.32 | 1.23 | 15.42 | 6.69 | 0.06 | 8.41 | 1.27 | 15.08 | 215.98 | 13.51 | 18.80 | 50.72 | 51.09 | 593.97 | 121.93 | 0.80 |
| B6 | 27.67 | 20.27 | 0.97 | 0.31 | 1.19 | 15.60 | 6.60 | 0.06 | 8.49 | 1.54 | 14.89 | 234.36 | 15.53 | 18.93 | 52.13 | 55.32 | 558.22 | 117.06 | 0.05 |
| B7 | 27.55 | 20.63 | 0.97 | 0.31 | 1.18 | 14.56 | 6.41 | 0.06 | 8.40 | 0.86 | 15.29 | 219.15 | 14.52 | 13.61 | 51.64 | 54.03 | 578.99 | 125.31 | 0.76 |
| B8 | 27.53 | 20.28 | 1.01 | 0.32 | 1.22 | 15.39 | 6.37 | 0.03 | 9.42 | 2.09 | 15.44 | 202.97 | 15.09 | 15.98 | 46.85 | 40.07 | 548.87 | 110.05 | 0.43 |
| B9 | 26.44 | 20.10 | 1.00 | 0.30 | 1.15 | 15.07 | 6.53 | 0.04 | 8.37 | 1.36 | 15.24 | 223.79 | 13.87 | 16.44 | 53.91 | 48.04 | 509.08 | 128.32 | 0.26 |
| Min | 26.44 | 19.34 | 0.96 | 0.30 | 1.15 | 13.96 | 6.37 | 0.03 | 8.37 | 0.70 | 14.89 | 198.35 | 10.99 | 13.28 | 46.85 | 40.07 | 509.08 | 110.05 | 0.05 |
| Max | 27.93 | 20.63 | 1.01 | 0.32 | 1.24 | 15.60 | 6.86 | 0.06 | 10.61 | 2.65 | 15.51 | 244.72 | 15.53 | 20.02 | 58.29 | 57.84 | 593.97 | 142.02 | 0.80 |
| Mean | 27.34 | 20.13 | 0.99 | 0.31 | 1.21 | 14.94 | 6.61 | 0.04 | 9.09 | 1.55 | 15.25 | 223.37 | 13.99 | 17.06 | 52.78 | 51.99 | 563.86 | 126.55 | 0.35 |
| SE | 0.46 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.54 | 0.19 | 0.01 | 0.78 | 0.68 | 0.18 | 16.31 | 1.41 | 2.48 | 3.54 | 5.25 | 26.96 | 11.11 | 0.28 |
| Apatite-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A1 | 15.01 | 27.44 | 0.87 | 0.32 | 1.33 | 14.06 | 5.35 | 0.03 | 20.60 | 4.04 | 10.65 | 155.27 | 20.21 | 18.41 | 42.62 | 52.91 | 610.02 | 94.77 | 0.78 |
| B-A2 | 18.37 | 26.86 | 0.86 | 0.30 | 1.33 | 14.28 | 5.72 | 0.01 | 19.01 | 3.72 | 10.45 | 188.71 | 19.95 | 15.75 | 44.10 | 48.79 | 453.84 | 121.99 | 0.14 |
| B-A3 | 24.17 | 25.96 | 0.82 | 0.32 | 1.33 | 12.42 | 6.46 | 0.03 | 16.41 | 1.36 | 10.73 | 249.45 | 12.43 | 15.76 | 56.45 | 43.34 | 569.33 | 139.33 | 0.10 |
| B-A4 | 23.43 | 25.73 | 0.82 | 0.31 | 1.23 | 13.52 | 6.28 | 0.02 | 16.42 | 1.42 | 10.89 | 233.30 | 15.78 | 17.58 | 55.08 | 60.64 | 499.85 | 135.87 | 0.06 |
| B-A5 | 22.12 | 25.58 | 0.80 | 0.32 | 1.28 | 13.96 | 6.24 | 0.05 | 16.21 | 1.58 | 10.91 | 220.48 | 14.54 | 16.39 | 51.06 | 48.36 | 603.91 | 132.32 | 0.27 |
| B-A6 | 22.84 | 25.63 | 0.82 | 0.31 | 1.22 | 14.28 | 6.27 | 0.06 | 16.29 | 2.06 | 10.21 | 225.89 | 16.54 | 17.47 | 51.41 | 67.56 | 495.34 | 113.91 | 0.06 |
| B-A7 | 23.90 | 26.36 | 0.82 | 0.32 | 1.22 | 13.36 | 5.94 | 0.05 | 16.21 | 1.16 | 10.71 | 220.58 | 15.58 | 8.36 | 50.18 | 38.36 | 556.54 | 129.08 | 0.20 |
| B-A8 | 19.31 | 25.56 | 0.88 | 0.32 | 1.36 | 14.18 | 5.93 | 0.02 | 18.10 | 3.14 | 11.22 | 185.78 | 15.56 | 12.51 | 43.11 | 37.34 | 489.30 | 100.57 | 0.08 |
| B-A9 | 22.90 | 25.89 | 0.87 | 0.31 | 1.22 | 13.98 | 6.20 | 0.02 | 16.20 | 1.96 | 10.52 | 233.13 | 13.76 | 12.38 | 54.69 | 41.91 | 591.41 | 128.71 | 0.19 |
| Min | 15.01 | 25.56 | 0.80 | 0.30 | 1.22 | 12.42 | 5.35 | 0.01 | 16.20 | 1.16 | 10.21 | 155.27 | 12.43 | 8.36 | 42.62 | 37.34 | 453.84 | 94.77 | 0.06 |
| Max | 24.17 | 27.44 | 0.88 | 0.32 | 1.36 | 14.28 | 6.46 | 0.06 | 20.60 | 4.04 | 11.22 | 249.45 | 20.21 | 18.41 | 56.45 | 67.56 | 610.02 | 139.33 | 0.78 |
| Mean | 21.34 | 26.11 | 0.84 | 0.32 | 1.28 | 13.78 | 6.04 | 0.03 | 17.27 | 2.27 | 10.70 | 212.51 | 16.04 | 14.96 | 49.85 | 48.80 | 541.06 | 121.84 | 0.21 |
| SE | 3.11 | 0.65 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.60 | 0.34 | 0.02 | 1.60 | 1.08 | 0.29 | 29.76 | 2.60 | 3.25 | 5.35 | 10.17 | 57.40 | 15.65 | 0.23 |
| Clay-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-D1 | 38.95 | 13.66 | 1.16 | 0.31 | 1.12 | 15.52 | 7.51 | 0.04 | 0.62 | 1.26 | 20.36 | 241.43 | 9.73 | 21.37 | 60.56 | 62.61 | 575.07 | 140.68 | 0.06 |
| B-D2 | 35.93 | 13.37 | 1.15 | 0.30 | 1.13 | 16.20 | 8.01 | 0.05 | 0.72 | 1.00 | 19.99 | 265.60 | 9.06 | 17.53 | 57.51 | 57.39 | 668.06 | 147.99 | 0.20 |
| B-D3 | 30.04 | 12.72 | 1.14 | 0.32 | 1.15 | 16.44 | 7.25 | 0.04 | 2.03 | 0.04 | 19.77 | 239.99 | 9.47 | 10.26 | 56.88 | 66.62 | 528.00 | 141.65 | 0.14 |
| B-D4 | 31.88 | 13.97 | 1.12 | 0.31 | 1.12 | 14.40 | 7.26 | 0.03 | 1.58 | 0.78 | 19.72 | 254.48 | 9.75 | 21.10 | 59.13 | 45.57 | 663.19 | 146.48 | 0.08 |
| B-D5 | 33.75 | 14.40 | 1.11 | 0.32 | 1.19 | 16.88 | 7.15 | 0.07 | 0.61 | 0.96 | 19.23 | 211.48 | 12.31 | 21.17 | 47.44 | 52.12 | 582.60 | 109.84 | 0.94 |
| B-D6 | 32.50 | 14.90 | 1.13 | 0.31 | 1.17 | 16.92 | 6.92 | 0.06 | 0.69 | 1.02 | 19.57 | 242.84 | 14.43 | 20.09 | 50.40 | 42.92 | 620.60 | 119.34 | 0.04 |
| B-D7 | 31.21 | 14.90 | 1.13 | 0.31 | 1.13 | 15.76 | 6.88 | 0.06 | 0.59 | 0.56 | 19.86 | 217.72 | 13.42 | 18.11 | 49.53 | 69.36 | 600.62 | 121.26 | 1.25 |
| B-D8 | 35.75 | 15.00 | 1.14 | 0.32 | 1.09 | 16.60 | 6.80 | 0.04 | 0.73 | 1.04 | 19.66 | 220.16 | 14.58 | 19.11 | 50.42 | 41.51 | 607.57 | 118.73 | 0.76 |
| B-D9 | 29.98 | 14.18 | 1.13 | 0.30 | 1.09 | 16.16 | 6.85 | 0.05 | 0.55 | 0.76 | 19.95 | 214.45 | 13.92 | 19.79 | 52.68 | 54.04 | 425.60 | 126.59 | 0.32 |
| Min | 29.98 | 12.72 | 1.11 | 0.30 | 1.09 | 14.40 | 6.80 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 19.23 | 211.48 | 9.06 | 10.26 | 47.44 | 41.51 | 425.60 | 109.84 | 0.04 |
| Max | 38.95 | 15.00 | 1.16 | 0.32 | 1.19 | 16.92 | 8.01 | 0.07 | 2.03 | 1.26 | 20.36 | 265.60 | 14.58 | 21.37 | 60.56 | 69.36 | 668.06 | 147.99 | 1.25 |
| Mean | 33.33 | 14.12 | 1.13 | 0.31 | 1.13 | 16.10 | 7.18 | 0.05 | 0.90 | 0.82 | 19.79 | 234.24 | 11.85 | 18.73 | 53.84 | 54.68 | 585.70 | 130.28 | 0.42 |
| SE | 3.04 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.79 | 0.39 | 0.01 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | 19.15 | 2.33 | 3.45 | 4.75 | 10.19 | 73.99 | 14.05 | 0.45 |

SE: standard errors