Appendix 4a: Elements concentrations in sediment (waste sludge and separation phases, in µg/kg), aqueous phase (eluate from shaking, in µg/L) and Kd values (in L/kg)

|  | Al |  |  |  | Fe |  |  |  | Cr |  |  |  | Cd |  |  |  | Pb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Csed×105 | Caq | Kd×104 |  | Csed×105 | Caq | Kd×104 |  | Csed×103 | Caq | Kd×102 |  | Csed×103 | Caq | Kd×102 |  | Csed×103 | Caq | Kd×102 |
|  |  |  |  |  | Phosphate sludge waste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 782.84 | 1997.74 | 3.92 |  | 449.81 | 2324.39 | 1.94 |  | 198.35 | 508.97 | 3.90 |  | 15.01 | 51.56 | 2.91 |  | 20.02 | 386.51 | 0.52 |
| B2 | 806.65 | 1981.56 | 4.07 |  | 479.98 | 2671.20 | 1.80 |  | 227.16 | 483.61 | 4.70 |  | 14.53 | 54.24 | 2.68 |  | 16.93 | 250.74 | 0.68 |
| B3 | 763.78 | 1822.98 | 4.19 |  | 479.75 | 1893.40 | 2.53 |  | 244.72 | 506.98 | 4.83 |  | 10.99 | 56.99 | 1.93 |  | 13.28 | 368.12 | 0.36 |
| B4 | 738.91 | 1818.72 | 4.06 |  | 473.45 | 2306.89 | 2.05 |  | 243.89 | 399.17 | 6.11 |  | 12.81 | 46.59 | 2.75 |  | 19.52 | 153.79 | 1.27 |
| B5 | 816.19 | 1876.82 | 4.35 |  | 468.16 | 2448.03 | 1.91 |  | 215.98 | 420.15 | 5.14 |  | 13.51 | 57.80 | 2.34 |  | 18.80 | 465.88 | 0.40 |
| B6 | 825.72 | 1941,08 | 4.25 |  | 461.44 | 2662.48 | 1.73 |  | 234.36 | 492.46 | 4.76 |  | 15.53 | 49.14 | 3.16 |  | 18.93 | 336.33 | 0.56 |
| B7 | 770.69 | 1909.72 | 4.04 |  | 448.11 | 2399.35 | 1.87 |  | 219.15 | 483.94 | 4.53 |  | 14.52 | 49.99 | 2.90 |  | 13.61 | 339.70 | 0.40 |
| B8 | 814.60 | 1979.66 | 4.11 |  | 445.35 | 2261.18 | 1.97 |  | 202.97 | 403.32 | 5.03 |  | 15.09 | 52.11 | 2.90 |  | 15.98 | 325.74 | 0.49 |
| B9 | 797.66 | 1841.80 | 4.33 |  | 456.43 | 2342.58 | 1.95 |  | 223.79 | 607.02 | 3.69 |  | 13.87 | 71.40 | 1.94 |  | 16.44 | 226.86 | 0.72 |
| Min | 738.91 | 1818.72 | 3.92 |  | 445.35 | 1893.40 | 1.73 |  | 198.35 | 399.17 | 3.69 |  | 10.99 | 46.59 | 1.93 |  | 13.28 | 153.79 | 0.36 |
| Max | 825.72 | 1997.74 | 4.35 |  | 479.98 | 2671.20 | 2.53 |  | 244.72 | 607.02 | 6.11 |  | 15.53 | 71.40 | 3.16 |  | 20.02 | 465.88 | 1.27 |
| Mean | 790.78 | 1907.79 | 4.15 |  | 462.50 | 2367.72 | 1.97 |  | 223.37 | 478.40 | 4.74 |  | 13.99 | 54.42 | 2.61 |  | 17.06 | 317.07 | 0.60 |
| SE | 28.77 | 70.93 | 0.14 |  | 13.49 | 231.56 | 0.23 |  | 16.31 | 65.05 | 0.71 |  | 1.41 | 7.32 | 0.44 |  | 2.48 | 93.36 | 0.28 |
|  |  |  |  |  | Apatite-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A1 | 744.20 | 1370.86 | 5.43 |  | 374.43 | 2536.35 | 1.48 |  | 155.27 | 471.00 | 3.30 |  | 20.21 | 23.19 | 8.71 |  | 18.41 | 317.14 | 0.58 |
| B-A2 | 755.84 | 1396.62 | 5.41 |  | 399.95 | 2131.73 | 1.88 |  | 188.71 | 363.55 | 5.19 |  | 19.95 | 22.79 | 8.76 |  | 15.75 | 232.34 | 0.68 |
| B-A3 | 657.39 | 953.04 | 6.90 |  | 452.09 | 2660.74 | 1.70 |  | 249.45 | 513.92 | 4.85 |  | 12.43 | 22.93 | 5.42 |  | 15.76 | 202.26 | 0.78 |
| B-A4 | 715.61 | 1269.32 | 5.64 |  | 438.99 | 2327.05 | 1.89 |  | 233.30 | 417.84 | 5.58 |  | 15.78 | 20.35 | 7.75 |  | 17.58 | 318.99 | 0.55 |
| B-A5 | 738.90 | 986.22 | 7.49 |  | 436.20 | 2140.69 | 2.04 |  | 220.48 | 521.51 | 4.23 |  | 14.54 | 25.94 | 5.61 |  | 16.39 | 228.22 | 0.72 |
| B-A6 | 755.84 | 1598.76 | 4.73 |  | 438.86 | 2514.93 | 1.75 |  | 225.89 | 461.26 | 4.90 |  | 16.54 | 24.83 | 6.66 |  | 17.47 | 259.19 | 0.67 |
| B-A7 | 707.14 | 885.40 | 7.99 |  | 415.27 | 2541.48 | 1.63 |  | 220.58 | 510.27 | 4.32 |  | 15.58 | 32.63 | 4.78 |  | 8.36 | 354.04 | 0.24 |
| B-A8 | 750.55 | 1999.62 | 3.75 |  | 415.12 | 2691.01 | 1.54 |  | 185.78 | 841.95 | 2.21 |  | 15.56 | 37.86 | 4.11 |  | 12.51 | 287.28 | 0.44 |
| B-A9 | 739.96 | 1789.92 | 4.13 |  | 433.77 | 2391.02 | 1.81 |  | 233.13 | 467.47 | 4.99 |  | 13.76 | 26.77 | 5.14 |  | 12.38 | 313.52 | 0.39 |
| Min | 657.39 | 885.40 | 3.75 |  | 374.43 | 2131.73 | 1.48 |  | 155.27 | 363.55 | 2.21 |  | 12.43 | 20.35 | 4.11 |  | 8.36 | 202.26 | 0.24 |
| Max | 755.84 | 1999.62 | 7.99 |  | 452.09 | 2691.01 | 2.04 |  | 249.45 | 841.95 | 5.58 |  | 20.21 | 37.86 | 8.76 |  | 18.41 | 354.04 | 0.78 |
| Mean | 729.49 | 1361.08 | 5.72 |  | 422.74 | 2437.22 | 1.75 |  | 212.51 | 507.64 | 4.40 |  | 16.04 | 26.37 | 6.33 |  | 14.96 | 279.22 | 0.56 |
| SE | 31.89 | 385.87 | 1.47 |  | 24.12 | 205.13 | 0.18 |  | 29.76 | 135.06 | 1.05 |  | 2.60 | 5.53 | 1.73 |  | 3.25 | 51.21 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  | Clay-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-D1 | 821.47 | 202.42 | 40.58 |  | 525.16 | 2346.24 | 2.24 |  | 241.43 | 333.98 | 7.23 |  | 9.73 | 21.39 | 4.55 |  | 21.37 | 303.50 | 0.70 |
| B-D2 | 857.47 | 320.44 | 26.76 |  | 560.00 | 2281.74 | 2.45 |  | 265.60 | 394.78 | 6.73 |  | 9.06 | 20.28 | 4.47 |  | 17.53 | 304.41 | 0.58 |
| B-D3 | 870.17 | 339.02 | 25.67 |  | 507.36 | 2901.48 | 1.75 |  | 239.99 | 349.17 | 6.87 |  | 9.47 | 20.65 | 4.59 |  | 10.26 | 251.61 | 0.41 |
| B-D4 | 762.19 | 350.86 | 21.72 |  | 507.83 | 2622.51 | 1.94 |  | 254.48 | 447.86 | 5.68 |  | 9.75 | 21.05 | 4.63 |  | 21.10 | 382.57 | 0.55 |
| B-D5 | 893.46 | 396.24 | 22.55 |  | 500.08 | 2759.54 | 1.81 |  | 211.48 | 557.33 | 3.79 |  | 12.31 | 26.10 | 4.72 |  | 21.17 | 255.20 | 0.83 |
| B-D6 | 895.58 | 357.44 | 25.06 |  | 484.02 | 2712.14 | 1.78 |  | 242.84 | 591.64 | 4.10 |  | 14.43 | 21.12 | 6.83 |  | 20.09 | 210.06 | 0.96 |
| B-D7 | 834.18 | 544.62 | 15.32 |  | 480.90 | 2455.41 | 1.96 |  | 217.72 | 665.45 | 3.27 |  | 13.42 | 21.05 | 6.37 |  | 18.11 | 157.38 | 1.15 |
| B-D8 | 878.64 | 398.64 | 22.04 |  | 475.53 | 2354.12 | 2.02 |  | 220.16 | 562.67 | 3.91 |  | 14.58 | 22.88 | 6.37 |  | 19.11 | 85.42 | 2.24 |
| B-D9 | 855.35 | 410.66 | 20.83 |  | 479.06 | 2136.56 | 2.24 |  | 214.45 | 635.74 | 3.37 |  | 13.92 | 33.91 | 4.10 |  | 19.79 | 203.08 | 0.97 |
| Min | 762.19 | 202.42 | 15.32 |  | 475.53 | 2136.56 | 1.75 |  | 211.48 | 333.98 | 3.27 |  | 9.06 | 20.28 | 4.10 |  | 10.26 | 85.42 | 0.41 |
| Max | 895.58 | 544.62 | 40.58 |  | 560.00 | 2901.48 | 2.45 |  | 265.60 | 665.45 | 7.23 |  | 14.58 | 33.91 | 6.83 |  | 21.37 | 382.57 | 2.24 |
| Mean | 852.06 | 368.93 | 24.50 |  | 502.21 | 2507.75 | 2.02 |  | 234.24 | 504.29 | 5.00 |  | 11.85 | 23.16 | 5.18 |  | 18.73 | 239.25 | 0.93 |
| SE | 41.85 | 90.60 | 6.90 |  | 27.30 | 253.64 | 0.24 |  | 19.15 | 125.17 | 1.62 |  | 2.33 | 4.40 | 1.03 |  | 3.45 | 87.93 | 0.54 |

SE: standard errors

Appendix 4b: Elements concentrations in sediment (waste sludge and separation phases, in µg/kg), aqueous phase (eluate, in µg/L) and Kd values, in L/kg (continued)

|  | Cu |  |  |  | Zn |  |  |  | Ni |  |  |  | Hg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Csed×103 | Caq | Kd×103 |  | Csed×104 | Caq | Kd×103 |  | Csed×104 | Caq | Kd×102 |  | Csed | Caq | Kd |
|  |  |  |  |  | Phosphate sludge waste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 51.98 | 6.27 | 8.29 |  | 59.32 | 170.68 | 3.48 |  | 11.80 | 200.87 | 5.88 |  | 430.78 | 53.43 | 8.06 |
| B2 | 51.69 | 5.95 | 8.69 |  | 56.12 | 172.13 | 3.26 |  | 13.50 | 238.35 | 5.67 |  | 192.12 | 59.11 | 3.25 |
| B3 | 57.83 | 3.08 | 18.79 |  | 54.90 | 131.28 | 4.18 |  | 14.20 | 227.58 | 6.24 |  | 125.01 | 55.38 | 2.26 |
| B4 | 58.29 | 3.38 | 17.23 |  | 58.21 | 142.70 | 4.08 |  | 14.12 | 263.07 | 5.37 |  | 81.62 | 146.84 | 0.56 |
| B5 | 50.72 | 3.74 | 13.54 |  | 59.40 | 135.73 | 4.38 |  | 12.19 | 258.58 | 4.72 |  | 798.95 | 134.08 | 5.96 |
| B6 | 52.13 | 5.77 | 9.04 |  | 55.82 | 141.24 | 3.95 |  | 11.71 | 306.78 | 3.82 |  | 50.01 | 54.44 | 0.92 |
| B7 | 51.64 | 4.32 | 11.94 |  | 57.90 | 127.99 | 4.52 |  | 12.53 | 238.18 | 5.26 |  | 757.00 | 20.38 | 37.14 |
| B8 | 46.85 | 7.75 | 6.05 |  | 54.89 | 134.67 | 4.08 |  | 11.00 | 267.14 | 4.12 |  | 427.51 | 20.94 | 20.42 |
| B9 | 53.91 | 13.10 | 4.12 |  | 50.91 | 220.24 | 2.31 |  | 12.83 | 233.03 | 5.51 |  | 261.30 | 58.17 | 4.49 |
| Min | 46.85 | 3.08 | 4.12 |  | 50.91 | 127.99 | 2.31 |  | 11.00 | 200.87 | 3.82 |  | 50.01 | 20.38 | 0.56 |
| Max | 58.29 | 13.10 | 18.79 |  | 59.40 | 220.24 | 4.52 |  | 14.20 | 306.78 | 6.24 |  | 798.95 | 146.84 | 37.14 |
| Mean | 52.78 | 5.93 | 10.85 |  | 56.39 | 152.96 | 3.80 |  | 12.66 | 248.18 | 5.17 |  | 347.14 | 66.98 | 9.23 |
| SE | 3.54 | 3.10 | 4.94 |  | 2.70 | 29.95 | 0.69 |  | 1.11 | 30.02 | 0.81 |  | 279.53 | 44.42 | 12.08 |
|  |  |  |  |  | Apatite-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A1 | 42.62 | 14.35 | 2.97 |  | 61.00 | 84.12 | 7.25 |  | 9.48 | 274.53 | 3.45 |  | 784.39 | 20.84 | 37.64 |
| B-A2 | 44.10 | 13.32 | 3.31 |  | 45.38 | 120.55 | 3.76 |  | 12.20 | 306.24 | 3.98 |  | 143.72 | 20.33 | 7.07 |
| B-A3 | 56.45 | 14.34 | 3.94 |  | 56.93 | 78.34 | 7.27 |  | 13.93 | 330.13 | 4.22 |  | 99.95 | 21.38 | 4.67 |
| B-A4 | 55.08 | 19.66 | 2.80 |  | 49.99 | 137.94 | 3.62 |  | 13.59 | 421.27 | 3.23 |  | 64.67 | 39.71 | 1.63 |
| B-A5 | 51.06 | 8.20 | 6.22 |  | 60.39 | 132.79 | 4.55 |  | 13.23 | 276.94 | 4.78 |  | 266.61 | 20.19 | 13.20 |
| B-A6 | 51.41 | 6.68 | 7.70 |  | 49.53 | 108.61 | 4.56 |  | 11.39 | 268.73 | 4.24 |  | 60.36 | 53.14 | 1.14 |
| B-A7 | 50.18 | 19.05 | 2.63 |  | 55.65 | 138.51 | 4.02 |  | 12.91 | 200.03 | 6.45 |  | 200.51 | 25.20 | 7.96 |
| B-A8 | 43.11 | 16.77 | 2.57 |  | 48.93 | 141.30 | 3.46 |  | 10.06 | 228.30 | 4.41 |  | 76.72 | 103.21 | 0.74 |
| B-A9 | 54.69 | 12.16 | 4.50 |  | 59.14 | 109.35 | 5.41 |  | 12.87 | 273.29 | 4.71 |  | 185.70 | 310.42 | 0.60 |
| Min | 42.62 | 6.68 | 2.57 |  | 45.38 | 78.34 | 3.46 |  | 9.48 | 200.03 | 3.23 |  | 60.36 | 20.19 | 0.60 |
| Max | 56.45 | 19.66 | 7.70 |  | 61.00 | 141.30 | 7.27 |  | 13.93 | 421.27 | 6.45 |  | 784.39 | 310.42 | 37.64 |
| Mean | 49.85 | 13.84 | 4.07 |  | 54.11 | 116.83 | 4.88 |  | 12.18 | 286.61 | 4.39 |  | 209.18 | 68.27 | 8.29 |
| SE | 5.35 | 4.42 | 1.79 |  | 5.74 | 23.61 | 1.47 |  | 1.57 | 63.29 | 0.93 |  | 226.82 | 94.75 | 11.79 |
|  |  |  |  |  | Clay-rich phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-D1 | 60.56 | 5.64 | 10.73 |  | 57.51 | 124.86 | 4.61 |  | 14.07 | 265.48 | 5.30 |  | 60.03 | 128.34 | 0.47 |
| B-D2 | 57.51 | 6.11 | 9.41 |  | 66.81 | 118.82 | 5.62 |  | 14.80 | 246.20 | 6.01 |  | 201.13 | 207.34 | 0.97 |
| B-D3 | 56.88 | 2.97 | 19.13 |  | 52.80 | 118.71 | 4.45 |  | 14.17 | 230.37 | 6.15 |  | 143.07 | 66.60 | 2.15 |
| B-D4 | 59.13 | 5.15 | 11.47 |  | 66.32 | 129.51 | 5.12 |  | 14.65 | 331.20 | 4.42 |  | 83.93 | 102.48 | 0.82 |
| B-D5 | 47.44 | 2.58 | 18.40 |  | 58.26 | 122.19 | 4.77 |  | 10.98 | 278.24 | 3.95 |  | 939.97 | 21.30 | 44.13 |
| B-D6 | 50.40 | 18.03 | 2.80 |  | 62.06 | 158.87 | 3.91 |  | 11.93 | 249.08 | 4.79 |  | 39.85 | 20.56 | 1.94 |
| B-D7 | 49.53 | 16.45 | 3.01 |  | 60.06 | 117.48 | 5.11 |  | 12.13 | 241.26 | 5.03 |  | 1252.09 | 44.77 | 27.97 |
| B-D8 | 50.42 | 6.07 | 8.30 |  | 60.76 | 111.20 | 5.46 |  | 11.87 | 246.31 | 4.82 |  | 763.43 | 30.36 | 25.15 |
| B-D9 | 52.68 | 19.87 | 2.65 |  | 42.56 | 138.33 | 3.08 |  | 12.66 | 325.95 | 3.88 |  | 317.16 | 23.28 | 13.62 |
| Min | 47.44 | 2.58 | 2.65 |  | 42.56 | 111.20 | 3.08 |  | 10.98 | 230.37 | 3.88 |  | 39.85 | 20.56 | 0.47 |
| Max | 60.56 | 19.87 | 19.13 |  | 66.81 | 158.87 | 5.62 |  | 14.80 | 331.20 | 6.15 |  | 1252.09 | 207.34 | 44.13 |
| Mean | 53.84 | 9.21 | 9.55 |  | 58.57 | 126.66 | 4.68 |  | 13.03 | 268.23 | 4.93 |  | 422.29 | 71.67 | 13.02 |
| SE | 4.75 | 6.85 | 6.25 |  | 7.40 | 14.37 | 0.80 |  | 1.41 | 36.91 | 0.80 |  | 447.61 | 63.75 | 15.93 |

SE: standard errors