Table S1. Crystallographic data and reﬁnement parameters for drugmanite

| Temperature, °C | 27 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature point | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 |
| Space group, Z | P21/c, 2 |  |  |  |  |
| a, Å | 4.6499(3) | 4.6505(3) | 4.6605(4) | 4.6674(3) | 4.6745(4) |
| b, Å | 7.9866(5) | 7.9966(5) | 8.0166(6) | 8.0311(4) | 8.0443(5) |
| c, Å | 11.1030(7) | 11.1290(6) | 11.1497(8) | 11.1635(6) | 11.1754(9) |
| β, ° | 90.541(5) | 90.476(6) | 90.558(7) | 90.571(5) | 90.626(7) |
| Volume, Å3 | 412.31(4) | 413.85(4) | 416.55(6) | 418.44(4) | 420.20(6) |
| Data collection |  |  |  |  |  |
| Wavelength, Å | 0.71073 |  |  |  |  |
| Max. θ° | 24.992 | 24.995 | 24.998 | 24.995 | 24.973 |
| Index ranges | –5 ≤ h ≤ 5 | –5 ≤ h ≤ 5 | –5 ≤ h ≤ 5 | –5 ≤ h ≤ 5 | –5 ≤ h ≤ 5 |
|  | –9 ≤ k ≤ 9 | –9 ≤ k ≤ 9 | –9 ≤ k ≤ 9 | –9 ≤ k ≤ 9 | –9 ≤ k ≤ 9 |
|  | –13 ≤ l ≤ 13 | –13 ≤ l ≤ 12 | –13 ≤ l ≤ 12 | –13 ≤ l ≤ 11 | –13 ≤ l ≤ 9 |
| No. meas. reﬂ. | 4774 | 3286 | 2825 | 2987 | 2940 |
| No. uniq. reﬂ. | 724 | 728 | 734 | 740 | 742 |
| No. obs. reﬂ. | 641 | 621 | 609 | 620 | 573 |
| (I > 2σ(I)) |  |  |  |  |  |
| Reﬁnement of the structure |  |  |  |  |  |
| No. of variables | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rint | 0.1574 | 0.1290 | 0.1089 | 0.1033 | 0.1374 |
| R1, all data | 0.0653 | 0.0752 | 0.0789 | 0.0697 | 0.0974 |
| R1, I > 2σ(I) | 0.0590 | 0.0646 | 0.0713 | 0.0598 | 0.0738 |
| wR2, all data | 0.1559 | 0.1705 | 0.1784 | 0.1627 | 0.1856 |
| wR2, I > 2σ(I) | 0.1505 | 0.1620 | 0.1740 | 0.1560 | 0.1733 |
| GooF | 1.059 | 1.094 | 1.119 | 1.058 | 1.075 |

Table S2. Bond distances (Å) and polyhedral volumes (Å3) in the crystal structure of drugmanite

| Temperature, °C | 27 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature point | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 |
| PO4 tetrahedra |  |  |  |  |  |
| P–O4 | 1.521(14) | 1.515(15) | 1.505(18) | 1.515(15) | 1.48(2) |
| P–O2 | 1.524(14) | 1.531(16) | 1.535(16) | 1.547(16) | 1.51(2) |
| P–O3 | 1.526(14) | 1.530(15) | 1.551(18) | 1.542(16) | 1.54(3) |
| P–O1 | 1.560(14) | 1.552(15) | 1.555(16) | 1.553(14) | 1.55(2) |
| <P–O> | 1.533(15) | 1.532(2) | 1.537(17) | 1.539(17) | 1.52(3) |
| V(PO4) | 1.84(5) | 1.84(5) | 1.86(6) | 1.87(6) | 1.80(7) |
| MO6 (M = Fe, Al) octahedra |  |  |  |  |  |
| M–O5 x2 | 1.958(14) | 1.977(14) | 1.981(16) | 1.975(15) | 1.98(2) |
| M–O2 x2 | 2.018(14) | 2.009(14) | 2.012(15) | 2.027(14) | 2.057(18) |
| M–O4 x2 | 2.028(14) | 2.039(15) | 2.058(18) | 2.057(15) | 2.076(18) |
| <M–O> | 2.001(14) | 2.008(19) | 2.017(17) | 2.020(15) | 2.04(3) |
| V(MO6) | 10.6(3) | 10.7(3) | 10.9(3) | 10.9(3) | 11.2(3) |
| PbO10 polyhedra |  |  |  |  |  |
| Pb-O3 | 2.277(14) | 2.285(17) | 2.287(17) | 2.288(15) | 2.279(19) |
| Pb-O4 | 2.528(15) | 2.518(16) | 2.535(17) | 2.525(16) | 2.565(19) |
| Pb-O5 | 2.533(14) | 2.545(13) | 2.565(15) | 2.579(14) | 2.582(19) |
| Pb-O1 | 2.606(14) | 2.611(17) | 2.619(13) | 2.611(13) | 2.595(17) |
| Pb-O5 | 2.626(11) | 2.611(12) | 2.631(17) | 2.638(15) | 2.66(3) |
| Pb-O2 | 2.972(13) | 2.983(14) | 2.981(15) | 2.974(15) | 2.987(19) |
| Pb-O3 | 3.170(13) | 3.181(15) | 3.153(17) | 3.179(16) | 3.215(17) |
| Pb-O1 | 3.406(14) | 3.405(18) | 3.407(18) | 3.426(17) | 3.43(3) |
| Pb-O3 | 3.409(14) | 3.416(16) | 3.441(18) | 3.441(15) | 3.433(19) |
| Pb-O1 | 3.416(16) | 3.422(18) | 3.448(18) | 3.443(15) | 3.45(3) |
| <Pb–O> | 2.894(14) | 2.898(18) | 2.907(17) | 2.910(17) | 2.92(3) |
| V(PbO10) | 47.6(7) | 47.8(8) | 48.2(9) | 48.4(9) | 48.8(10) |

Table S3. Most intense lines in the Raman spectra of herderite group.

| Drugmanite | Hydroxylherderite | Interpretation | Bergslagite | Interpretation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb2Fe3+□2P2O7(OH)(OH)2 | Ca2□Be2P2O8(OH)2 |  | Ca2□Be2As2O8(OH)2 |  |
| This work | [28] |  | [30] |  |
| 119 | 120 | Atomic displacements, ν(Ca/Pb-O) | 123 | Atomic displacements, ρ(O-As-O) |
|  | 143 |  | 132 |  |
|  | 168 |  | 175 | ρ(O-As-O), ρ(O-Be-O), ν(Ca-O) |
|  | 184 |  |  |  |
| 204 | 198 |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  |
|  | 226 |  | 230 |  |
| 246 | 256 |  |  |  |
| 266 |  | ν(Ca/Pb-O), ν(Be-O), ν(Fe-O) |  |  |
|  |  |  | 287 |  |
| 303 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 314 |  |
|  |  |  | 325 |  |
|  | 345 |  |  |  |
|  |  |  | 370 | δ(As-O), δ(Be-O), ν(Ca-O) |
|  |  |  | 387 |  |
|  |  |  | 413 |  |
| 432 | 426 | δ(P-O), δ(H3PO4) |  |  |
|  | 447 |  |  |  |
|  |  |  | 487 |  |
| 504 |  |  | 494 |  |
|  | 517 |  |  |  |
| 534 |  |  |  |  |
| 555 |  |  |  |  |
|  |  | ν(Be-O), ν(P-O), ν(H3PO4) | 572 | δ(As-O), ν(Be-O) |
|  | 597 |  |  |  |
| 626 | 637 |  |  |  |
|  |  |  | 672 | ν(Be-O) |
| 791 | 780 |  | 799 | δ(Be-OH), ν(Be-O), ν(As-O) |
|  |  |  | 810 |  |
|  |  |  | 828 |  |
|  |  |  | 832 |  |
|  |  |  | 895 |  |
|  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | 912 |  |
| 967 |  | δ(P-O), δ(HOPO3), ν(P-OH) |  |  |
|  | 985 |  |  |  |
| 998 | 1000 |  |  |  |
| 1064 |  |  |  |  |
| 1089 |  |  |  |  |
|  | 1128 |  |  |  |

Table S4. Bond valence sums for A and M sites in the structure of drugmanite. Bond lengths are given in Å.

| Bond | Bond length | Valence | Bond | Bond length | Valence |  | Bond | Bond length | Valence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fe | Al |  |  |  |
| Pb-O3 | 2.277 | 0.640 | M-O5 x2 | 1.958 | 0.584 | 0.401 | P-O4 | 1.521 | 1.296 |
| Pb-O4 | 2.528 | 0.325 | M-O2 x2 | 2.018 | 0.497 | 0.341 | P-O2 | 1.524 | 1.286 |
| Pb-O5 | 2.533 | 0.321 | M-O4 x2 | 2.028 | 0.483 | 0.332 | P-O3 | 1.526 | 1.279 |
| Pb-O1 | 2.606 | 0.263 | Sum |  | 2.721 | 0.279 | P-O1 | 1.56 | 1.167 |
| Pb-O5 | 2.626 | 0.249 | Full sum |  | 3.000 |  | Sum |  | 5.027 |
| Pb-O2 | 2.972 | 0.098 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-O3 | 3.17 | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-O1 | 3.406 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-O3 | 3.409 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-O1 | 3.416 | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum |  | 2.043 |  |  |  |  |  |  |  |

Figure S1. 2D X-ray diffraction data (a) and reciprocal space reconstructions in (0kl) plane (b) for drugmanite at different temperatures.