Supplementary Information

Table S1

Vickers hardness value of different BCC HEAs at room temperature [1].

| Alloy | Preparation | HVexp | Hardness (calculated) |
| --- | --- | --- | --- |
| CrMoNbTaVW | As-cast | 705 | 6.91 |
| HfNbTaTiVZr | As-cast | 558 | 5.47 |
| HfMoTaTiZr | As-cast | 542 | 5.31 |
| MoNbTaVW | As-cast | 535 | 5.25 |
| HfMoNbTaTiZr | As-cast | 505 | 4.95 |
| MoNbTaV | As-cast | 504 | 4.94 |
| NbTaVW | As-cast | 493 | 4.83 |
| MoNbTaW | As-cast | 454 | 4.45 |
| NbTaTiVW | As-cast | 447 | 4.38 |
| MoNbTaTiV | As-cast | 443 | 4.34 |
| HfNbTaTiZr | As-cast | 390 | 3.82 |
| NbTiVZr | As-cast | 335 | 3.28 |

Table S2

Properties of the pure constituent elements.

| Element | Cr | Al | Mo | Nb | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valence electron concentration | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Pauling electronegativity χ | 1.66 | 1.61 | 2.16 | 1.60 | 1.54 |
| Melting temperature Tm (K) | 2180 | 933 | 2896 | 2750 | 1941 |
| Atomic radius ri (pm) | 128 | 143 | 136 | 147 | 146 |
| Shear Modulus Gi (GPa) | 115 | 26 | 120 | 38 | 44 |
| Yield Strength σi0.2 (MPa) | 200 | 30 | 415 | 240 | 195 |

Table S3

Relative atomic size difference (δaij - slanted numbers) and modulus difference (δGij - bold numbers) of the alloying elements pair of the AlCrMoNbTi HEA

| δaij/δGij | Cr | Al | Mo | Nb | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr | 0.00 | 1.26 | -0.04 | 1.01 | 0.89 |
| Al | -0.11 | 0.00 | -1.29 | -0.38 | -0.51 |
| Mo | -0.06 | 0.05 | 0.00 | 1.04 | 0.93 |
| Nb | -0.14 | -0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.15 |
| Ti | -0.13 | -0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |

References

[1]	Senkov ON, Miracle DB, Chaput KJ, Couzinie JP (2018) Development and exploration of refractory high entropy alloys—A review. J Mater Res 2018;33:3092–128. https://doi.org/10.1557/JMR.2018.153.