Table S1. Nanoparticle properties
	PLN formulation
	Size (±SD)* (nm)
	Zeta potential (±SD)* (mV)
	Encapsulation efficiency (%)*

	
	
	
	DOX
	MMC

	PLN
	165 (7)
	-32.4 (1.9)
	
	

	RGD-PLN (Low)
	157 (6)
	-31.6 (2.2)
	
	

	RGD-PLN (Med)
	156 (11)
	-30.8 (1.2)
	
	

	RGD-PLN (High)
	159 (10)
	-30.5 (1.2)
	
	

	ICG-PLN
	154 (6)
	-30.4 (1.4)
	
	

	ICG-RGD-PLN (Low)
	155 (8)
	-31.0 (1.1)
	
	

	ICG-RGD-PLN (Med)
	158 (15)
	-31.7 (1.6)
	
	

	ICG-RGD-PLN (High)
	162 (13)
	-31.1 (1.1)
	
	

	DMPLN
	151 (11)
	-19.5 (1.0)
	93.3 (1.8)
	49.3 (2.0)

	RGD-DMPLN (Low)
	157 (12)
	-19.3 (0.9)
	92.5 (3.2)
	49.8 (2.6)

	RGD-DMPLN (Med)
	148 (18)
	-18.5 (1.6)
	92.3 (0.8)
	50.4 (3.2)

	RGD-DMPLN (High)
	152 (11)
	-18.7 (0.7)
	94.4 (1.9)
	51.1 (1.9)


*All data are presented as mean (standard deviation) from three separate experiments.
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