Table S1. The ΔT of WO3-x NWNs/FTO electrode at different scan rates from 5 to 100 mV s-1.
	Wavelength

Scan rate   △T(%)
	450

(nm)
	550
	650
	750
	850
	1000

	5
	43.12
	70.68
	80.26
	85.05
	84.45
	87.28

	10
	40.14
	67.64
	79.06
	84.93
	83.16
	87.24

	20
	31.33
	61.81
	72.93
	76.14
	72.65
	70.58

	40
	26.67
	55.36
	69.40
	72.93
	68.23
	67.05

	50
	23.43
	52.70
	67.93
	72.05
	67.64
	65.88

	60
	21.67
	51.57
	66.16
	70.27
	66.19
	64.12

	80
	21.62
	49.08
	64.31
	65.05
	63.85
	62.18

	100
	19.43
	46.96
	63.47
	62.34
	61.87
	60.86


