	

	Ions
	Ionic concentration （ppm）

	
	200T
	100T
	50T
	25T
	0T

	Ca2+
	32.94±1.98
	51.62±1.49
	54.63±0.56
	62.92±0.90
	64.35±1.68

	PO43−
	4.21±1.22
	11.06±0.62
	15.38±0.63
	17.56±1.32
	21.78±0.79
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