Supplementary Material 1 - Rietveld refinement details

Table S1-1 – Merit parameters.

| Sample | χ2 | Rwp (%) | Rp (%) | RF² (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti-10Al | 2.191 | 4.18 | 2.99 | 2.43 |
| Ti-8Al-2V | 2.741 | 4.85 | 3.80 | 3.61 |
| Ti-6Al-4V | 2.810 | 5.07 | 3.72 | 3.23 |

Figure S1-1 – Refinement plots.