Supplementary Material 2 – EIS fitting details

(a)

(b)

Fig. S2-1 – EIS fitting plots of the samples: (a) Nyquist and (b) Bode curves.

Table S2-1 - Equivalent electric circuits.

| Ti-CP4 |  |
| --- | --- |
| Ti6Al4V |  |
| Ti8Al2V |  |
| Ti10Al |  |

Table S2-2 - EIS fitted parameters from the equivalent electric circuit.

|  | CP-Ti | Ti-10Al | Ti-8Al-2V | Ti-6A-4V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rs (Ω) | 5.05 | 53.95 | 55.77 | 69.71 |
| Rp (Ω) | 5.76 x 105 | 1.10 x 1012 | 1.10 x 1012 | 4.56 x 105 |
| CPE (C) | 1.01 x 10-5 | 1.46 x 10-5 | 2.70 x 10-5 | 2.76 x 10-5 |
| α | 0.94 | 0.88 | 0.78 | 0.79 |
| χ² | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |

## Symbols caption:

- Rs: Solution Resistance [Ω]

- Rp: Polarization Resistance [Ω]

- CPE: Constant Phase Elements (Q)

- α: Charge transfer coefficient (used to define kinetics of electrochemical reaction)

- χ²: Chi-square value (for better the fitting, it should remain closer to zero)