XRD-MT5Li
'Id: "" Comment: "" Operator: "Lab Manager" Anode: "Cu" Scantype: "Coupled TwoTheta/Theta" TimePerStep: "54.3"
	2theta
	Intensity 

	5
	42.339

	5.0499
	40.884

	5.0999
	41.473

	5.1498
	40.258

	5.1998
	38.692

	5.2497
	39.834

	5.2996
	39.3

	5.3496
	38.214

	5.3995
	38.103

	5.4495
	36.206

	5.4994
	35.525

	5.5494
	36.446

	5.5993
	35.912

	5.6492
	34.788

	5.6992
	36.262

	5.7491
	33.683

	5.7991
	33.168

	5.849
	33.591

	5.8989
	32.007

	5.9489
	32.155

	5.9988
	31.326

	6.0488
	30.737

	6.0987
	31.694

	6.1486
	29.171

	6.1986
	29.908

	6.2485
	30.074

	6.2985
	28.564

	6.3484
	27.44

	6.3984
	29.337

	6.4483
	27.79

	6.4982
	26.298

	6.5482
	26.943

	6.5981
	26.446

	6.6481
	24.788

	6.698
	25.341

	6.7479
	24.162

	6.7979
	25.285

	6.8478
	24.899

	6.8978
	23.904

	6.9477
	23.628

	6.9976
	23.702

	7.0476
	22.505

	7.0975
	22.578

	7.1475
	22.099

	7.1974
	20.663

	7.2474
	20.405

	7.2973
	21.4

	7.3472
	22.21

	7.3972
	20.11

	7.4471
	19.521

	7.4971
	20.534

	7.547
	20.221

	7.5969
	18.692

	7.6469
	17.974

	7.6968
	18.766

	7.7468
	19.134

	7.7967
	17.956

	7.8466
	18.306

	7.8966
	17.127

	7.9465
	18.766

	7.9965
	15.985

	8.0464
	17.219

	8.0964
	17.919

	8.1463
	16.703

	8.1962
	16.446

	8.2462
	16.943

	8.2961
	16.943

	8.3461
	16.796

	8.396
	16.685

	8.4459
	15.157

	8.4959
	15.506

	8.5458
	16.648

	8.5958
	15.157

	8.6457
	15.727

	8.6956
	15.709

	8.7456
	15.175

	8.7955
	15.304

	8.8455
	15.046

	8.8954
	16.225

	8.9454
	13.849

	8.9953
	15.672

	9.0452
	15.138

	9.0952
	15.212

	9.1451
	15.341

	9.1951
	15.212

	9.245
	14.622

	9.2949
	14.309

	9.3449
	14.586

	9.3948
	14.659

	9.4448
	13.904

	9.4947
	14.567

	9.5446
	13.996

	9.5946
	13.278

	9.6445
	14.494

	9.6945
	13.812

	9.7444
	14.494

	9.7944
	14.549

	9.8443
	12.707

	9.8942
	14.033

	9.9442
	13.407

	9.9941
	14.18

	10.0441
	13.831

	10.094
	14.033

	10.1439
	13.223

	10.1939
	13.867

	10.2438
	14.788

	10.2938
	13.481

	10.3437
	12.505

	10.3936
	13.149

	10.4436
	12.523

	10.4935
	13.186

	10.5435
	13.536

	10.5934
	12.615

	10.6434
	13.794

	10.6933
	12.394

	10.7432
	12.689

	10.7932
	14.144

	10.8431
	13.241

	10.8931
	13.444

	10.943
	12.376

	10.9929
	12.707

	11.0429
	12.413

	11.0928
	12.597

	11.1428
	12.394

	11.1927
	12.155

	11.2426
	12.505

	11.2926
	11.657

	11.3425
	11.842

	11.3925
	12.431

	11.4424
	12.302

	11.4924
	12.155

	11.5423
	12.118

	11.5922
	11.971

	11.6422
	11.51

	11.6921
	11.915

	11.7421
	12.026

	11.792
	11.565

	11.8419
	11.51

	11.8919
	12.192

	11.9418
	11.123

	11.9918
	11.436

	12.0417
	10.295

	12.0916
	9.742

	12.1416
	10.847

	12.1915
	10.976

	12.2415
	9.963

	12.2914
	10.092

	12.3413
	9.908

	12.3913
	9.926

	12.4412
	9.116

	12.4912
	9.761

	12.5411
	9.245

	12.5911
	10.055

	12.641
	9.816

	12.6909
	9.245

	12.7409
	8.803

	12.7908
	8.269

	12.8408
	8.6

	12.8907
	9.042

	12.9406
	7.919

	12.9906
	8.582

	13.0405
	8.195

	13.0905
	7.937

	13.1404
	7.956

	13.1903
	8.545

	13.2403
	7.698

	13.2902
	7.403

	13.3402
	7.698

	13.3901
	7.017

	13.4401
	7.035

	13.49
	6.943

	13.5399
	7.495

	13.5899
	7.477

	13.6398
	6.722

	13.6898
	7.348

	13.7397
	7.072

	13.7896
	7.33

	13.8396
	6.519

	13.8895
	6.317

	13.9395
	6.427

	13.9894
	6.538

	14.0393
	6.796

	14.0893
	6.446

	14.1392
	5.912

	14.1892
	6.28

	14.2391
	6.593

	14.2891
	6.409

	14.339
	6.206

	14.3889
	6.28

	14.4389
	6.004

	14.4888
	6.114

	14.5388
	6.372

	14.5887
	6.022

	14.6386
	5.764

	14.6886
	5.691

	14.7385
	5.672

	14.7885
	5.654

	14.8384
	5.451

	14.8883
	5.617

	14.9383
	5.727

	14.9882
	5.359

	15.0382
	5.157

	15.0881
	5.341

	15.1381
	4.917

	15.188
	5.764

	15.2379
	5.82

	15.2879
	4.917

	15.3378
	5.249

	15.3878
	5.691

	15.4377
	5.506

	15.4876
	5.046

	15.5376
	5.157

	15.5875
	4.972

	15.6375
	5.304

	15.6874
	4.549

	15.7373
	4.788

	15.7873
	4.77

	15.8372
	5.801

	15.8872
	4.586

	15.9371
	5.175

	15.9871
	5.175

	16.037
	4.843

	16.0869
	4.899

	16.1369
	4.715

	16.1868
	4.365

	16.2368
	4.512

	16.2867
	4.733

	16.3366
	4.217

	16.3866
	4.254

	16.4365
	4.696

	16.4865
	4.457

	16.5364
	4.659

	16.5863
	4.862

	16.6363
	4.309

	16.6862
	4.843

	16.7362
	4.825

	16.7861
	4.586

	16.8361
	4.144

	16.886
	4.18

	16.9359
	3.867

	16.9859
	4.162

	17.0358
	4.567

	17.0858
	4.291

	17.1357
	4.18

	17.1856
	3.941

	17.2356
	4.291

	17.2855
	5.064

	17.3355
	4.567

	17.3854
	6.63

	17.4353
	8.103

	17.4853
	5.378

	17.5352
	4.457

	17.5852
	3.978

	17.6351
	4.107

	17.6851
	4.107

	17.735
	3.886

	17.7849
	4.751

	17.8349
	4.954

	17.8848
	5.783

	17.9348
	6.869

	17.9847
	6.519

	18.0346
	4.217

	18.0846
	3.591

	18.1345
	3.941

	18.1845
	3.665

	18.2344
	3.923

	18.2843
	3.628

	18.3343
	3.573

	18.3842
	4.107

	18.4342
	4.015

	18.4841
	3.683

	18.5341
	3.425

	18.584
	3.941

	18.6339
	3.499

	18.6839
	5.359

	18.7338
	7.109

	18.7838
	13.941

	18.8337
	17.735

	18.8836
	11.381

	18.9336
	5.322

	18.9835
	3.923

	19.0335
	3.61

	19.0834
	3.738

	19.1333
	3.794

	19.1833
	3.683

	19.2332
	3.241

	19.2832
	3.554

	19.3331
	3.039

	19.3831
	3.223

	19.433
	2.965

	19.4829
	3.665

	19.5329
	3.278

	19.5828
	3.057

	19.6328
	3.204

	19.6827
	2.947

	19.7326
	3.407

	19.7826
	3.057

	19.8325
	2.818

	19.8825
	3.444

	19.9324
	3.904

	19.9823
	3.941

	20.0323
	3.831

	20.0822
	3.186

	20.1322
	2.855

	20.1821
	3.37

	20.2321
	3.297

	20.282
	3.186

	20.3319
	2.652

	20.3819
	3.149

	20.4318
	3.352

	20.4818
	3.315

	20.5317
	2.67

	20.5816
	3.333

	20.6316
	2.836

	20.6815
	3.094

	20.7315
	3.481

	20.7814
	3.812

	20.8313
	4.512

	20.8813
	8.987

	20.9312
	18.379

	20.9812
	15.599

	21.0311
	8.14

	21.0811
	3.794

	21.131
	3.407

	21.1809
	2.689

	21.2309
	3.241

	21.2808
	3.002

	21.3308
	3.094

	21.3807
	2.173

	21.4306
	2.799

	21.4806
	2.541

	21.5305
	2.247

	21.5805
	2.449

	21.6304
	2.707

	21.6803
	2.302

	21.7303
	2.818

	21.7802
	2.394

	21.8302
	2.91

	21.8801
	2.983

	21.9301
	2.67

	21.98
	2.634

	22.0299
	2.376

	22.0799
	2.376

	22.1298
	2.099

	22.1798
	2.689

	22.2297
	2.486

	22.2796
	2.578

	22.3296
	2.431

	22.3795
	2.486

	22.4295
	2.21

	22.4794
	2.449

	22.5293
	2.413

	22.5793
	2.284

	22.6292
	1.989

	22.6792
	2.173

	22.7291
	2.56

	22.7791
	2.228

	22.829
	2.523

	22.8789
	2.597

	22.9289
	3.223

	22.9788
	2.652

	23.0288
	2.67

	23.0787
	2.762

	23.1286
	2.449

	23.1786
	2.597

	23.2285
	2.652

	23.2785
	1.989

	23.3284
	2.357

	23.3783
	3.002

	23.4283
	3.186

	23.4782
	3.131

	23.5282
	3.646

	23.5781
	5.985

	23.6281
	13.499

	23.678
	25.267

	23.7279
	18.987

	23.7779
	8.969

	23.8278
	3.941

	23.8778
	2.578

	23.9277
	2.21

	23.9776
	2.836

	24.0276
	2.468

	24.0775
	2.155

	24.1275
	2.155

	24.1774
	2.339

	24.2273
	1.971

	24.2773
	1.878

	24.3272
	2.376

	24.3772
	2.136

	24.4271
	1.897

	24.4771
	2.173

	24.527
	1.952

	24.5769
	2.099

	24.6269
	1.86

	24.6768
	2.32

	24.7268
	2.339

	24.7767
	2.136

	24.8266
	1.694

	24.8766
	1.952

	24.9265
	2.21

	24.9765
	2.118

	25.0264
	1.952

	25.0763
	3.112

	25.1263
	5.985

	25.1762
	11.897

	25.2262
	12.376

	25.2761
	7.974

	25.3261
	3.812

	25.376
	2.523

	25.4259
	1.584

	25.4759
	1.86

	25.5258
	1.805

	25.5758
	2.192

	25.6257
	1.786

	25.6756
	2.21

	25.7256
	1.934

	25.7755
	1.75

	25.8255
	1.823

	25.8754
	1.676

	25.9253
	1.639

	25.9753
	1.639

	26.0252
	1.584

	26.0752
	1.731

	26.1251
	1.602

	26.1751
	1.934

	26.225
	2.081

	26.2749
	2.118

	26.3249
	1.915

	26.3748
	1.731

	26.4248
	1.51

	26.4747
	1.731

	26.5246
	1.455

	26.5746
	1.381

	26.6245
	1.86

	26.6745
	1.565

	26.7244
	1.989

	26.7743
	1.86

	26.8243
	1.897

	26.8742
	1.805

	26.9242
	1.86

	26.9741
	2.044

	27.024
	2.505

	27.074
	4.512

	27.1239
	5.267

	27.1739
	3.702

	27.2238
	2.67

	27.2738
	1.915

	27.3237
	1.529

	27.3736
	1.86

	27.4236
	1.657

	27.4735
	1.381

	27.5235
	1.436

	27.5734
	1.473

	27.6233
	1.731

	27.6733
	1.436

	27.7232
	1.934

	27.7732
	1.455

	27.8231
	1.657

	27.873
	1.565

	27.923
	1.473

	27.9729
	1.4

	28.0229
	1.529

	28.0728
	1.455

	28.1228
	1.492

	28.1727
	1.418

	28.2226
	1.455

	28.2726
	1.492

	28.3225
	1.363

	28.3725
	1.436

	28.4224
	1.308

	28.4723
	1.602

	28.5223
	1.768

	28.5722
	1.289

	28.6222
	1.529

	28.6721
	1.381

	28.722
	1.381

	28.772
	1.289

	28.8219
	1.529

	28.8719
	1.344

	28.9218
	1.105

	28.9718
	1.344

	29.0217
	1.381

	29.0716
	1.529

	29.1216
	1.179

	29.1715
	1.363

	29.2215
	1.16

	29.2714
	1.031

	29.3213
	1.344

	29.3713
	1.215

	29.4212
	1.344

	29.4712
	1.344

	29.5211
	0.737

	29.571
	1.252

	29.621
	1.308

	29.6709
	1.657

	29.7209
	1.289

	29.7708
	1.381

	29.8208
	1.197

	29.8707
	1.215

	29.9206
	1.289

	29.9706
	1.013

	30.0205
	1.234

	30.0705
	1.381

	30.1204
	1.418

	30.1703
	0.994

	30.2203
	1.381

	30.2702
	1.215

	30.3202
	1.308

	30.3701
	0.976

	30.42
	1.234

	30.47
	1.308

	30.5199
	1.234

	30.5699
	1.381

	30.6198
	1.344

	30.6698
	1.436

	30.7197
	1.271

	30.7696
	1.492

	30.8196
	1.621

	30.8695
	1.75

	30.9195
	1.805

	30.9694
	1.657

	31.0193
	1.639

	31.0693
	1.565

	31.1192
	1.326

	31.1692
	1.326

	31.2191
	1.344

	31.269
	1.308

	31.319
	1.179

	31.3689
	1.436

	31.4189
	1.676

	31.4688
	1.51

	31.5188
	1.252

	31.5687
	1.234

	31.6186
	1.068

	31.6686
	1.234

	31.7185
	1.51

	31.7685
	1.639

	31.8184
	1.363

	31.8683
	1.197

	31.9183
	1.436

	31.9682
	1.455

	32.0182
	1.51

	32.0681
	2.081

	32.118
	3.02

	32.168
	5.599

	32.2179
	8.435

	32.2679
	7.735

	32.3178
	6.133

	32.3678
	5.654

	32.4177
	8.066

	32.4676
	20.534

	32.5176
	50.663

	32.5675
	45.12

	32.6175
	32.357

	32.6674
	15.212

	32.7173
	8.729

	32.7673
	7.109

	32.8172
	5.138

	32.8672
	4.42

	32.9171
	2.836

	32.967
	2.32

	33.017
	2.007

	33.0669
	1.602

	33.1169
	1.455

	33.1668
	1.326

	33.2168
	1.326

	33.2667
	1.197

	33.3166
	1.197

	33.3666
	1.234

	33.4165
	1.436

	33.4665
	1.308

	33.5164
	1.05

	33.5663
	1.068

	33.6163
	0.976

	33.6662
	1.289

	33.7162
	1.123

	33.7661
	0.994

	33.816
	0.958

	33.866
	1.252

	33.9159
	1.068

	33.9659
	1.068

	34.0158
	1.197

	34.0658
	1.179

	34.1157
	1.105

	34.1656
	1.087

	34.2156
	1.05

	34.2655
	1.087

	34.3155
	0.976

	34.3654
	0.958

	34.4153
	1.068

	34.4653
	0.921

	34.5152
	0.921

	34.5652
	0.81

	34.6151
	0.958

	34.665
	0.829

	34.715
	1.492

	34.7649
	1.547

	34.8149
	1.51

	34.8648
	1.694

	34.9148
	1.86

	34.9647
	2.947

	35.0146
	3.665

	35.0646
	7.735

	35.1145
	22.707

	35.1645
	26.022

	35.2144
	17.956

	35.2643
	12.081

	35.3143
	3.517

	35.3642
	1.823

	35.4142
	1.4

	35.4641
	1.197

	35.514
	1.068

	35.564
	1.179

	35.6139
	1.4

	35.6639
	1.473

	35.7138
	2.744

	35.7638
	2.541

	35.8137
	2.32

	35.8636
	1.234

	35.9136
	1.123

	35.9635
	0.939

	36.0135
	0.792

	36.0634
	0.902

	36.1133
	0.976

	36.1633
	0.755

	36.2132
	1.252

	36.2632
	1.252

	36.3131
	1.897

	36.363
	1.952

	36.413
	1.602

	36.4629
	1.289

	36.5129
	1.234

	36.5628
	1.565

	36.6128
	1.805

	36.6627
	1.455

	36.7126
	1.713

	36.7626
	1.197

	36.8125
	1.087

	36.8625
	0.958

	36.9124
	1.75

	36.9623
	1.657

	37.0123
	1.363

	37.0622
	1.087

	37.1122
	0.737

	37.1621
	0.847

	37.212
	0.792

	37.262
	0.626

	37.3119
	0.663

	37.3619
	0.718

	37.4118
	0.866

	37.4618
	0.718

	37.5117
	0.994

	37.5616
	0.737

	37.6116
	0.939

	37.6615
	0.939

	37.7115
	0.755

	37.7614
	0.939

	37.8113
	1.344

	37.8613
	0.884

	37.9112
	0.902

	37.9612
	1.013

	38.0111
	1.123

	38.061
	0.847

	38.111
	0.681

	38.1609
	0.847

	38.2109
	0.589

	38.2608
	0.792

	38.3108
	0.737

	38.3607
	0.663

	38.4106
	0.958

	38.4606
	0.681

	38.5105
	0.847

	38.5605
	1.16

	38.6104
	0.866

	38.6603
	0.921

	38.7103
	0.81

	38.7602
	1.031

	38.8102
	1.381

	38.8601
	1.123

	38.91
	1.05

	38.96
	0.755

	39.0099
	0.921

	39.0599
	0.792

	39.1098
	0.663

	39.1598
	0.81

	39.2097
	0.884

	39.2596
	0.663

	39.3096
	0.792

	39.3595
	0.847

	39.4095
	0.663

	39.4594
	0.755

	39.5093
	0.608

	39.5593
	0.663

	39.6092
	0.663

	39.6592
	0.976

	39.7091
	0.773

	39.759
	0.866

	39.809
	0.829

	39.8589
	1.105

	39.9089
	1.142

	39.9588
	1.252

	40.0088
	1.86

	40.0587
	2.376

	40.1086
	3.407

	40.1586
	5.101

	40.2085
	15.175

	40.2585
	33.112

	40.3084
	23.352

	40.3583
	19.521

	40.4083
	12.91

	40.4582
	4.144

	40.5082
	2.652

	40.5581
	2.063

	40.608
	1.289

	40.658
	1.271

	40.7079
	1.16

	40.7579
	1.013

	40.8078
	1.436

	40.8578
	1.86

	40.9077
	3.039

	40.9576
	2.063

	41.0076
	1.842

	41.0575
	1.547

	41.1075
	0.976

	41.1574
	0.976

	41.2073
	0.773

	41.2573
	1.013

	41.3072
	0.681

	41.3572
	0.773

	41.4071
	0.939

	41.457
	0.884

	41.507
	0.847

	41.5569
	0.792

	41.6069
	0.718

	41.6568
	0.534

	41.7067
	0.645

	41.7567
	0.737

	41.8066
	0.755

	41.8566
	0.663

	41.9065
	0.571

	41.9565
	0.7

	42.0064
	0.46

	42.0563
	0.718

	42.1063
	0.46

	42.1562
	0.792

	42.2062
	0.663

	42.2561
	0.681

	42.306
	0.663

	42.356
	0.773

	42.4059
	0.792

	42.4559
	1.805

	42.5058
	2.947

	42.5557
	2.486

	42.6057
	2.044

	42.6556
	1.805

	42.7056
	1.289

	42.7555
	0.608

	42.8055
	0.737

	42.8554
	0.608

	42.9053
	1.013

	42.9553
	0.866

	43.0052
	0.829

	43.0552
	0.847

	43.1051
	0.608

	43.155
	0.442

	43.205
	0.608

	43.2549
	0.442

	43.3049
	0.626

	43.3548
	0.497

	43.4047
	0.516

	43.4547
	0.589

	43.5046
	0.516

	43.5546
	0.571

	43.6045
	0.626

	43.6545
	0.792

	43.7044
	0.737

	43.7543
	0.589

	43.8043
	0.792

	43.8542
	0.571

	43.9042
	0.773

	43.9541
	0.663

	44.004
	0.368

	44.054
	0.589

	44.1039
	0.626

	44.1539
	0.626

	44.2038
	0.663

	44.2537
	0.46

	44.3037
	0.516

	44.3536
	0.571

	44.4036
	0.516

	44.4535
	0.405

	44.5035
	0.497

	44.5534
	0.589

	44.6033
	0.497

	44.6533
	0.626

	44.7032
	0.479

	44.7532
	0.405

	44.8031
	0.479

	44.853
	0.497

	44.903
	0.46

	44.9529
	0.681

	45.0029
	0.608

	45.0528
	0.516

	45.1027
	0.589

	45.1527
	0.552

	45.2026
	0.589

	45.2526
	0.516

	45.3025
	0.46

	45.3525
	0.405

	45.4024
	0.534

	45.4523
	0.516

	45.5023
	0.681

	45.5522
	0.921

	45.6022
	0.939

	45.6521
	1.16

	45.702
	1.326

	45.752
	1.271

	45.8019
	1.547

	45.8519
	1.694

	45.9018
	2.044

	45.9517
	1.529

	46.0017
	1.05

	46.0516
	0.81

	46.1016
	0.626

	46.1515
	0.645

	46.2015
	0.571

	46.2514
	0.681

	46.3013
	0.534

	46.3513
	0.589

	46.4012
	0.718

	46.4512
	0.497

	46.5011
	0.405

	46.551
	0.46

	46.601
	0.387

	46.6509
	0.46

	46.7009
	0.866

	46.7508
	0.663

	46.8007
	0.442

	46.8507
	0.479

	46.9006
	0.552

	46.9506
	0.534

	47.0005
	0.902

	47.0505
	1.252

	47.1004
	2.247

	47.1503
	1.934

	47.2003
	1.934

	47.2502
	1.473

	47.3002
	1.16

	47.3501
	0.866

	47.4
	0.755

	47.45
	0.516

	47.4999
	0.479

	47.5499
	0.497

	47.5998
	0.626

	47.6497
	0.608

	47.6997
	0.737

	47.7496
	0.424

	47.7996
	0.46

	47.8495
	0.645

	47.8995
	0.497

	47.9494
	0.405

	47.9993
	0.534

	48.0493
	0.589

	48.0992
	0.7

	48.1492
	0.681

	48.1991
	0.81

	48.249
	1.455

	48.299
	2.744

	48.3489
	3.112

	48.3989
	2.947

	48.4488
	2.247

	48.4987
	2.099

	48.5487
	2.007

	48.5986
	2.431

	48.6486
	2.523

	48.6985
	6.556

	48.7485
	17.459

	48.7984
	18.158

	48.8483
	11.326

	48.8983
	12.836

	48.9482
	8.508

	48.9982
	3.61

	49.0481
	1.934

	49.098
	1.197

	49.148
	0.902

	49.1979
	0.884

	49.2479
	0.718

	49.2978
	0.958

	49.3477
	0.792

	49.3977
	0.442

	49.4476
	0.534

	49.4976
	0.479

	49.5475
	0.516

	49.5975
	0.552

	49.6474
	0.681

	49.6973
	0.516

	49.7473
	0.516

	49.7972
	0.626

	49.8472
	0.589

	49.8971
	0.497

	49.947
	0.755

	49.997
	1.492

	50.0469
	1.786

	50.0969
	1.031

	50.1468
	1.068

	50.1967
	0.866

	50.2467
	0.755

	50.2966
	0.497

	50.3466
	0.442

	50.3965
	0.516

	50.4465
	0.534

	50.4964
	0.589

	50.5463
	0.681

	50.5963
	0.571

	50.6462
	0.46

	50.6962
	0.479

	50.7461
	0.534

	50.796
	0.405

	50.846
	0.516

	50.8959
	0.46

	50.9459
	0.479

	50.9958
	0.552

	51.0457
	0.35

	51.0957
	0.295

	51.1456
	0.424

	51.1956
	0.46

	51.2455
	0.35

	51.2955
	0.405

	51.3454
	0.534

	51.3953
	0.608

	51.4453
	0.405

	51.4952
	0.479

	51.5452
	0.534

	51.5951
	0.552

	51.645
	0.534

	51.695
	0.571

	51.7449
	0.552

	51.7949
	0.902

	51.8448
	0.958

	51.8947
	1.031

	51.9447
	1.087

	51.9946
	1.16

	52.0446
	0.737

	52.0945
	0.939

	52.1445
	0.773

	52.1944
	0.681

	52.2443
	0.479

	52.2943
	0.608

	52.3442
	0.718

	52.3942
	0.663

	52.4441
	0.626

	52.494
	0.608

	52.544
	0.479

	52.5939
	0.479

	52.6439
	0.737

	52.6938
	0.718

	52.7437
	0.645

	52.7937
	0.902

	52.8436
	0.884

	52.8936
	1.252

	52.9435
	1.436

	52.9935
	2.118

	53.0434
	2.357

	53.0933
	3.536

	53.1433
	7.403

	53.1932
	20.184

	53.2432
	27.79

	53.2931
	15.064

	53.343
	14.199

	53.393
	14.457

	53.4429
	6.077

	53.4929
	2.744

	53.5428
	1.676

	53.5927
	1.234

	53.6427
	1.05

	53.6926
	1.087

	53.7426
	0.847

	53.7925
	0.939

	53.8425
	1.087

	53.8924
	1.878

	53.9423
	2.431

	53.9923
	1.142

	54.0422
	1.252

	54.0922
	1.565

	54.1421
	0.792

	54.192
	0.516

	54.242
	0.608

	54.2919
	0.645

	54.3419
	0.424

	54.3918
	0.516

	54.4417
	0.497

	54.4917
	0.571

	54.5416
	0.7

	54.5916
	0.589

	54.6415
	1.234

	54.6915
	1.179

	54.7414
	1.16

	54.7913
	1.234

	54.8413
	1.013

	54.8912
	0.681

	54.9412
	0.681

	54.9911
	0.571

	55.041
	0.663

	55.091
	0.46

	55.1409
	0.516

	55.1909
	0.608

	55.2408
	0.387

	55.2907
	0.608

	55.3407
	0.645

	55.3906
	0.7

	55.4406
	0.958

	55.4905
	1.492

	55.5404
	2.026

	55.5904
	1.031

	55.6403
	0.958

	55.6903
	1.234

	55.7402
	1.013

	55.7902
	0.589

	55.8401
	0.737

	55.89
	0.681

	55.94
	1.013

	55.9899
	1.326

	56.0399
	1.768

	56.0898
	1.123

	56.1397
	1.215

	56.1897
	1.326

	56.2396
	1.473

	56.2896
	1.289

	56.3395
	1.087

	56.3894
	1.197

	56.4394
	0.81

	56.4893
	2.063

	56.5393
	3.72

	56.5892
	4.825

	56.6392
	2.523

	56.6891
	2.744

	56.739
	2.965

	56.789
	2.855

	56.8389
	1.455

	56.8889
	1.271

	56.9388
	1.363

	56.9887
	1.013

	57.0387
	0.902

	57.0886
	0.571

	57.1386
	0.552

	57.1885
	0.829

	57.2384
	0.773

	57.2884
	0.424

	57.3383
	0.442

	57.3883
	0.516

	57.4382
	0.368

	57.4882
	0.331

	57.5381
	0.516

	57.588
	0.276

	57.638
	0.295

	57.6879
	0.331

	57.7379
	0.442

	57.7878
	0.295

	57.8377
	0.276

	57.8877
	0.46

	57.9376
	0.313

	57.9876
	0.497

	58.0375
	0.516

	58.0874
	0.626

	58.1374
	0.534

	58.1873
	0.534

	58.2373
	0.608

	58.2872
	0.497

	58.3372
	0.46

	58.3871
	0.534

	58.437
	0.792

	58.487
	0.884

	58.5369
	0.884

	58.5869
	0.81

	58.6368
	0.958

	58.6867
	0.755

	58.7367
	0.939

	58.7866
	1.068

	58.8366
	1.123

	58.8865
	0.921

	58.9364
	1.068

	58.9864
	1.252

	59.0363
	0.847

	59.0863
	0.755

	59.1362
	0.645

	59.1862
	0.737

	59.2361
	0.755

	59.286
	1.252

	59.336
	1.215

	59.3859
	2.026

	59.4359
	1.51

	59.4858
	1.473

	59.5357
	1.363

	59.5857
	1.123

	59.6356
	1.252

	59.6856
	0.884

	59.7355
	0.313

	59.7854
	0.46

	59.8354
	0.516

	59.8853
	0.737

	59.9353
	1.142

	59.9852
	1.344

	60.0352
	1.271

	60.0851
	1.344

	60.135
	0.792

	60.185
	1.289

	60.2349
	0.81

	60.2849
	0.792

	60.3348
	0.442

	60.3847
	0.331

	60.4347
	0.497

	60.4846
	0.497

	60.5346
	0.35

	60.5845
	0.571

	60.6344
	0.497

	60.6844
	0.35

	60.7343
	0.442

	60.7843
	0.589

	60.8342
	0.276

	60.8842
	0.497

	60.9341
	0.442

	60.984
	0.552

	61.034
	0.645

	61.0839
	0.405

	61.1339
	0.626

	61.1838
	0.829

	61.2337
	0.755

	61.2837
	0.921

	61.3336
	0.939

	61.3836
	1.326

	61.4335
	1.197

	61.4834
	1.75

	61.5334
	1.86

	61.5833
	3.039

	61.6333
	8.674

	61.6832
	14.972

	61.7332
	8.913

	61.7831
	6.059

	61.833
	8.508

	61.883
	7.624

	61.9329
	3.278

	61.9829
	2.044

	62.0328
	1.4

	62.0827
	1.16

	62.1327
	0.718

	62.1826
	0.866

	62.2326
	1.252

	62.2825
	0.902

	62.3324
	0.737

	62.3824
	0.626

	62.4323
	0.792

	62.4823
	0.847

	62.5322
	0.958

	62.5822
	0.589

	62.6321
	0.829

	62.682
	0.884

	62.732
	1.381

	62.7819
	1.639

	62.8319
	0.939

	62.8818
	0.884

	62.9317
	1.473

	62.9817
	1.529

	63.0316
	1.068

	63.0816
	1.271

	63.1315
	1.215

	63.1814
	2.192

	63.2314
	3.941

	63.2813
	10.718

	63.3313
	17.772

	63.3812
	10.166

	63.4312
	6.409

	63.4811
	8.95

	63.531
	8.95

	63.581
	3.444

	63.6309
	1.676

	63.6809
	1.492

	63.7308
	1.234

	63.7807
	0.773

	63.8307
	0.792

	63.8806
	0.479

	63.9306
	0.571

	63.9805
	0.424

	64.0304
	0.497

	64.0804
	0.571

	64.1303
	0.442

	64.1803
	0.442

	64.2302
	0.552

	64.2802
	0.479

	64.3301
	0.442

	64.38
	0.331

	64.43
	0.221

	64.4799
	0.497

	64.5299
	0.276

	64.5798
	0.295

	64.6297
	0.387

	64.6797
	0.571

	64.7296
	0.405

	64.7796
	0.552

	64.8295
	0.35

	64.8794
	0.626

	64.9294
	0.424

	64.9793
	0.497

	65.0293
	0.516

	65.0792
	0.552

	65.1292
	0.405

	65.1791
	1.05

	65.229
	0.902

	65.279
	0.81

	65.3289
	0.902

	65.3789
	0.866

	65.4288
	0.737

	65.4787
	0.534

	65.5287
	0.571

	65.5786
	0.589

	65.6286
	0.387

	65.6785
	0.239

	65.7284
	0.368

	65.7784
	0.368

	65.8283
	0.184

	65.8783
	0.331

	65.9282
	0.46

	65.9782
	0.387

	66.0281
	0.35

	66.078
	0.276

	66.128
	0.405

	66.1779
	0.239

	66.2279
	0.35

	66.2778
	0.184

	66.3277
	0.276

	66.3777
	0.442

	66.4276
	0.276

	66.4776
	0.368

	66.5275
	0.405

	66.5774
	0.368

	66.6274
	0.424

	66.6773
	0.516

	66.7273
	0.866

	66.7772
	1.087

	66.8272
	1.4

	66.8771
	0.81

	66.927
	0.645

	66.977
	0.994

	67.0269
	0.939

	67.0769
	0.479

	67.1268
	0.405

	67.1767
	0.35

	67.2267
	0.405

	67.2766
	0.331

	67.3266
	0.35

	67.3765
	0.46

	67.4264
	0.442

	67.4764
	0.516

	67.5263
	0.516

	67.5763
	0.534

	67.6262
	0.387

	67.6762
	0.497

	67.7261
	0.534

	67.776
	0.589

	67.826
	0.295

	67.8759
	0.552

	67.9259
	0.405

	67.9758
	0.387

	68.0257
	0.552

	68.0757
	0.35

	68.1256
	0.405

	68.1756
	0.35

	68.2255
	0.479

	68.2754
	0.405

	68.3254
	0.479

	68.3753
	0.479

	68.4253
	0.589

	68.4752
	0.829

	68.5252
	1.657

	68.5751
	1.694

	68.625
	0.976

	68.675
	1.031

	68.7249
	1.105

	68.7749
	1.013

	68.8248
	0.7

	68.8747
	0.737

	68.9247
	0.792

	68.9746
	0.829

	69.0246
	0.847

	69.0745
	0.958

	69.1244
	0.976

	69.1744
	0.847

	69.2243
	0.755

	69.2743
	0.718

	69.3242
	0.7

	69.3742
	0.7

	69.4241
	0.626

	69.474
	0.442

	69.524
	0.7

	69.5739
	0.46

	69.6239
	0.313

	69.6738
	0.387

	69.7237
	0.479

	69.7737
	0.331

	69.8236
	0.424

	69.8736
	0.313

	69.9235
	0.424

	69.9734
	0.442

	70.0234
	0.276

	70.0733
	0.35

	70.1233
	0.313

	70.1732
	0.313

	70.2231
	0.295

	70.2731
	0.313

	70.323
	0.534

	70.373
	0.589

	70.4229
	0.534

	70.4729
	0.792

	70.5228
	1.16

	70.5727
	1.731

	70.6227
	3.352

	70.6726
	4.77

	70.7226
	3.389

	70.7725
	2.026

	70.8224
	2.541

	70.8724
	2.781

	70.9223
	2.247

	70.9723
	1.123

	71.0222
	1.473

	71.0721
	2.099

	71.1221
	2.762

	71.172
	1.418

	71.222
	1.05

	71.2719
	1.308

	71.3219
	1.842

	71.3718
	1.289

	71.4217
	0.81

	71.4717
	0.737

	71.5216
	0.737

	71.5716
	0.497

	71.6215
	0.46

	71.6714
	0.368

	71.7214
	0.331

	71.7713
	0.313

	71.8213
	0.479

	71.8712
	0.239

	71.9211
	0.387

	71.9711
	0.35

	72.021
	0.35

	72.071
	0.313

	72.1209
	0.35

	72.1709
	0.571

	72.2208
	0.387

	72.2707
	0.276

	72.3207
	0.147

	72.3706
	0.405

	72.4206
	0.35

	72.4705
	0.313

	72.5204
	0.184

	72.5704
	0.35

	72.6203
	0.184

	72.6703
	0.368

	72.7202
	0.35

	72.7701
	0.442

	72.8201
	0.405

	72.87
	0.424

	72.92
	0.368

	72.9699
	0.424

	73.0199
	0.442

	73.0698
	0.258

	73.1197
	0.387

	73.1697
	0.313

	73.2196
	0.221

	73.2696
	0.387

	73.3195
	0.166

	73.3694
	0.276

	73.4194
	0.258

	73.4693
	0.129

	73.5193
	0.276

	73.5692
	0.258

	73.6191
	0.368

	73.6691
	0.258

	73.719
	0.313

	73.769
	0.239

	73.8189
	0.368

	73.8689
	0.239

	73.9188
	0.387

	73.9687
	0.276

	74.0187
	0.368

	74.0686
	0.405

	74.1186
	0.866

	74.1685
	1.492

	74.2184
	1.197

	74.2684
	0.663

	74.3183
	0.718

	74.3683
	0.829

	74.4182
	0.847

	74.4681
	0.571

	74.5181
	0.442

	74.568
	0.829

	74.618
	1.326

	74.6679
	2.136

	74.7179
	2.21

	74.7678
	1.473

	74.8177
	1.234

	74.8677
	1.087

	74.9176
	1.713

	74.9676
	1.363

	75.0175
	0.958

	75.0674
	0.681

	75.1174
	0.737

	75.1673
	0.552

	75.2173
	0.442

	75.2672
	0.516

	75.3171
	0.424

	75.3671
	0.424

	75.417
	0.35

	75.467
	0.203

	75.5169
	0.35

	75.5669
	0.295

	75.6168
	0.295

	75.6667
	0.184

	75.7167
	0.331

	75.7666
	0.368

	75.8166
	0.35

	75.8665
	0.331

	75.9164
	0.295

	75.9664
	0.405

	76.0163
	0.331

	76.0663
	0.626

	76.1162
	0.81

	76.1661
	0.737

	76.2161
	0.405

	76.266
	0.534

	76.316
	0.571

	76.3659
	0.368

	76.4159
	0.276

	76.4658
	0.387

	76.5157
	0.405

	76.5657
	0.276

	76.6156
	0.405

	76.6656
	0.46

	76.7155
	0.479

	76.7654
	0.773

	76.8154
	0.847

	76.8653
	0.46

	76.9153
	0.479

	76.9652
	0.589

	77.0151
	0.497

	77.0651
	0.479

	77.115
	0.368

	77.165
	0.313

	77.2149
	0.239

	77.2649
	0.11

	77.3148
	0.239

	77.3647
	0.258

	77.4147
	0.239

	77.4646
	0.35

	77.5146
	0.313

	77.5645
	0.424

	77.6144
	0.331

	77.6644
	0.387

	77.7143
	0.46

	77.7643
	0.405

	77.8142
	0.497

	77.8641
	0.681

	77.9141
	1.657

	77.964
	1.473

	78.014
	1.031

	78.0639
	0.718

	78.1139
	0.976

	78.1638
	1.436

	78.2137
	1.142

	78.2637
	0.958

	78.3136
	0.884

	78.3636
	0.792

	78.4135
	0.81

	78.4634
	0.589

	78.5134
	0.534

	78.5633
	0.7

	78.6133
	0.718

	78.6632
	1.271

	78.7131
	1.068

	78.7631
	0.534

	78.813
	0.663

	78.863
	0.737

	78.9129
	0.847

	78.9629
	0.516

	79.0128
	0.534

	79.0627
	0.571

	79.1127
	0.442

	79.1626
	0.46

	79.2126
	0.331

	79.2625
	0.552

	79.3124
	0.295

	79.3624
	0.534

	79.4123
	0.7

	79.4623
	0.663

	79.5122
	1.142

	79.5621
	1.878

	79.6121
	1.584

	79.662
	1.087

	79.712
	1.436

	79.7619
	1.676

	79.8119
	1.989

	79.8618
	0.921

	79.9117
	1.031

	79.9617
	0.792

	80.0116
	0.571




