The Extracted Data Set Using FEM:
	Index
	T1
	T2
	t1
	t2
	Shrinkage (%)
	Warpage (mm)
	Sink mark (mm)

	1
	200
	25
	10
	60
	5.15
	5.97
	0.0172

	2
	230
	25
	10
	60
	7.1
	6.98
	0.0207

	3
	280
	25
	10
	60
	9.81
	9.05
	0.0259

	4
	200
	50
	10
	60
	5.57
	5.3
	0.0176

	5
	230
	50
	10
	60
	7.38
	6.25
	0.0205

	6
	280
	50
	10
	60
	9.99
	8.27
	0.0253

	7
	200
	80
	10
	60
	5.79
	4.64
	0.016

	8
	230
	80
	10
	60
	7.67
	5.57
	0.0185

	9
	280
	80
	10
	60
	10.21
	7.12
	0.0224

	10
	200
	25
	20
	60
	4.99
	6.95
	0.0172

	11
	230
	25
	20
	60
	7
	8.08
	0.0207

	12
	280
	25
	20
	60
	9.67
	10.37
	0.0259

	13
	200
	50
	20
	60
	5.47
	6.11
	0.0176

	14
	230
	50
	20
	60
	7.28
	7.21
	0.0205

	15
	280
	50
	20
	60
	9.87
	9.44
	0.0253

	16
	200
	80
	20
	60
	5.7
	4.64
	0.016

	17
	230
	80
	20
	60
	7.57
	5.88
	0.0185

	18
	280
	80
	20
	60
	10.12
	8.08
	0.0224

	19
	200
	25
	30
	60
	4.86
	7.39
	0.0172

	20
	230
	25
	30
	60
	6.9
	8.49
	0.0207

	21
	280
	25
	30
	60
	9.6
	10.97
	0.0259

	22
	200
	50
	30
	60
	5.39
	6.42
	0.0176

	23
	230
	50
	30
	60
	7.2
	7.56
	0.0205

	24
	280
	50
	30
	60
	9.79
	9.85
	0.0253

	25
	200
	80
	30
	60
	5.63
	4.82
	0.016

	26
	230
	80
	30
	60
	7.51
	6.15
	0.0185

	27
	280
	80
	30
	60
	10.04
	8.41
	0.0224

	28
	200
	25
	10
	80
	5.14
	6.11
	0.0172

	29
	230
	25
	10
	80
	7.1
	7.1
	0.0207

	30
	280
	25
	10
	80
	9.81
	9.2
	0.0259

	31
	200
	50
	10
	80
	5.57
	5.4
	0.0176

	32
	230
	50
	10
	80
	7.38
	6.37
	0.0205

	33
	280
	50
	10
	80
	9.99
	8.41
	0.0253

	34
	200
	80
	10
	80
	5.79
	4.66
	0.016

	35
	230
	80
	10
	80
	7.67
	5.59
	0.0185

	36
	280
	80
	10
	80
	10.21
	7.23
	0.0224

	37
	200
	25
	20
	80
	4.98
	7.08
	0.0172

	38
	230
	25
	20
	80
	7
	8.19
	0.0207

	39
	280
	25
	20
	80
	9.68
	10.48
	0.0259

	40
	200
	50
	20
	80
	5.47
	6.19
	0.0176

	41
	230
	50
	20
	80
	7.28
	7.29
	0.0205

	42
	280
	50
	20
	80
	9.87
	9.53
	0.0253

	43
	200
	80
	20
	80
	5.7
	4.65
	0.016

	44
	230
	80
	20
	80
	7.57
	5.96
	0.0185

	45
	280
	80
	20
	80
	10.12
	8.16
	0.0224

	46
	200
	25
	30
	80
	4.85
	7.45
	0.0172

	47
	230
	25
	30
	80
	6.9
	8.59
	0.0207

	48
	280
	25
	30
	80
	9.58
	10.92
	0.0259

	49
	200
	50
	30
	80
	5.39
	6.49
	0.0176

	50
	230
	50
	30
	80
	7.2
	7.62
	0.0205

	51
	280
	50
	30
	80
	9.79
	9.91
	0.0253

	52
	200
	80
	30
	80
	5.63
	4.86
	0.016

	53
	230
	80
	30
	80
	7.51
	6.21
	0.0185

	54
	280
	80
	30
	80
	10.04
	8.47
	0.0224

	55
	200
	25
	10
	100
	5.13
	6.2
	0.0172

	56
	230
	25
	10
	100
	7.1
	7.18
	0.0207

	57
	280
	25
	10
	100
	9.81
	9.28
	0.0259

	58
	200
	50
	10
	100
	5.57
	5.47
	0.0176

	59
	230
	50
	10
	100
	7.38
	6.43
	0.0205

	60
	280
	50
	10
	100
	9.99
	8.47
	0.0253

	61
	200
	80
	10
	100
	5.79
	4.66
	0.016

	62
	230
	80
	10
	100
	7.67
	5.6
	0.0185

	63
	280
	80
	10
	100
	7.38
	6.37
	0.0205

	64
	200
	25
	20
	100
	4.98
	7.16
	0.0172

	65
	230
	25
	20
	100
	7.38
	6.37
	0.0205

	66
	280
	25
	20
	100
	9.68
	10.53
	0.0259

	67
	200
	50
	20
	100
	5.47
	6.25
	0.0176

	68
	230
	50
	20
	100
	7.28
	7.34
	0.0205

	69
	280
	50
	20
	100
	9.87
	9.56
	0.0253

	70
	200
	80
	20
	100
	5.7
	4.67
	0.016

	71
	230
	80
	20
	100
	5.57
	5.99
	0.0185

	72
	280
	80
	20
	100
	10.12
	8.19
	0.0224

	73
	200
	25
	30
	100
	4.85
	7.53
	0.0172

	74
	230
	25
	30
	100
	6.91
	8.77
	0.0207

	75
	280
	25
	30
	100
	9.58
	10.97
	0.0259

	76
	200
	50
	30
	100
	5.39
	6.54
	0.0176

	77
	230
	50
	30
	100
	7.206
	7.66
	0.0205

	78
	280
	50
	30
	100
	9.79
	9.92
	0.0253

	79
	200
	80
	30
	100
	5.63
	4.88
	0.016

	80
	230
	80
	30
	100
	7.51
	6.23
	0.0185

	81
	280
	80
	30
	100
	10.04
	8.48
	0.0224

	82
	215
	25
	10
	60
	6.207
	6.25
	0.019

	83
	215
	25
	10
	80
	6.17
	6.62
	0.019

	84
	215
	25
	10
	100
	6.2
	6.74
	0.019

	85
	215
	25
	20
	60
	6.02
	7.52
	0.019

	86
	215
	25
	20
	80
	6.03
	7.66
	0.019

	87
	215
	25
	20
	100
	6.03
	7.74
	0.019

	88
	215
	25
	30
	60
	5.93
	7.93
	0.019

	89
	215
	25
	30
	80
	5.93
	8.04
	0.019

	90
	215
	25
	30
	100
	5.93
	8.11
	0.019

	91
	215
	50
	10
	60
	6.83
	5.12
	0.0174

	92
	215
	50
	10
	80
	6.47
	5.82
	0.0189

	93
	215
	50
	10
	100
	6.47
	5.88
	0.0189

	94
	215
	50
	20
	60
	6.81
	6.66
	0.0193

	95
	215
	50
	20
	80
	6.81
	6.76
	0.0193

	96
	215
	50
	20
	100
	6.36
	6.74
	0.0189

	97
	215
	50
	30
	60
	6.28
	6.93
	0.0189

	98
	215
	50
	30
	80
	6.28
	6.99
	0.0189

	99
	215
	50
	30
	100
	6.28
	7.04
	0.0189

	100
	215
	80
	10
	60
	6.83
	5.12
	0.0174

	101
	215
	80
	10
	80
	6.83
	5.14
	0.0174

	102
	215
	80
	10
	100
	6.83
	5.14
	0.0174

	103
	215
	80
	20
	60
	6.72
	5.24
	0.0174

	104
	215
	80
	20
	80
	6.72
	5.3
	0.0174

	105
	215
	80
	20
	100
	6.72
	5.34
	0.0174

	106
	215
	80
	30
	60
	6.66
	5.34
	0.0174

	107
	215
	80
	30
	80
	6.66
	5.54
	0.0174

	108
	215
	80
	30
	100
	6.66
	5.56
	0.0174

	109
	215
	65
	10
	60
	6.65
	5.26
	0.0186

	110
	215
	65
	10
	80
	6.65
	5.26
	0.0186

	111
	215
	65
	10
	100
	6.65
	5.31
	0.0186

	112
	215
	65
	20
	60
	6.54
	5.95
	0.0186

	113
	215
	65
	20
	80
	6.54
	6.02
	0.0186

	114
	215
	65
	20
	100
	6.54
	5.06
	0.0186

	115
	215
	65
	30
	60
	6.47
	6.24
	0.0186

	116
	215
	65
	30
	80
	6.47
	6.29
	0.0186

	117
	215
	65
	30
	100
	6.47
	6.29
	0.0186

	118
	255
	25
	10
	60
	8.59
	8.23
	0.0235

	119
	255
	25
	10
	80
	8.59
	8.08
	0.0235

	120
	255
	25
	10
	100
	8.59
	8.08
	0.0235

	121
	255
	25
	20
	60
	8.47
	8.08
	0.0235

	122
	255
	25
	20
	80
	4.92
	8.47
	0.0235

	123
	255
	25
	20
	100
	8.47
	9.33
	0.0235

	124
	255
	25
	30
	60
	8.37
	9.33
	0.0235

	125
	255
	25
	30
	80
	8.37
	9.7
	0.0235

	126
	255
	25
	30
	100
	8.37
	9.75
	0.0235

	127
	255
	50
	10
	60
	8.74
	7.24
	0.023

	128
	255
	50
	10
	80
	8.74
	7.37
	0.023

	129
	255
	50
	10
	100
	8.74
	7.37
	0.023

	130
	255
	50
	20
	60
	8.63
	7.37
	0.023

	131
	255
	50
	20
	80
	8.63
	7.37
	0.023

	132
	255
	50
	20
	100
	8.63
	8.42
	0.023

	133
	255
	50
	30
	60
	8.55
	8.68
	0.023

	134
	255
	50
	30
	80
	8.74
	8.55
	0.023

	135
	255
	50
	30
	100
	8.55
	8.77
	0.023

	136
	255
	80
	10
	60
	8.98
	6.31
	0.0205

	137
	255
	80
	10
	80
	8.98
	6.33
	0.0205

	138
	255
	80
	10
	100
	8.98
	6.33
	0.0205

	139
	255
	80
	20
	60
	8.88
	6.95
	0.0205

	140
	255
	80
	20
	80
	8.88
	7.02
	0.0205

	141
	255
	80
	20
	100
	8.88
	7.05
	0.0205

	142
	255
	80
	30
	60
	8.81
	7.25
	0.0205

	143
	255
	80
	30
	80
	8.81
	7.3
	0.0205

	144
	255
	80
	30
	100
	8.81
	7.32
	0.0205

	145
	255
	65
	10
	60
	8.88
	6.66
	0.0222

	146
	255
	65
	10
	80
	8.88
	6.78
	0.0222

	147
	255
	65
	10
	100
	8.88
	6.83
	0.0222

	148
	255
	65
	20
	60
	8.77
	7.62
	0.0222

	149
	255
	65
	20
	80
	8.77
	7.7
	0.0222

	150
	255
	65
	20
	100
	8.77
	7.73
	0.0222

	151
	255
	65
	30
	60
	8.69
	7.73
	0.0222

	152
	255
	65
	30
	80
	8.69
	8.02
	0.0222

	153
	255
	65
	30
	100
	8.69
	8.03
	0.0222

	154
	200
	65
	10
	60
	5.69
	4.78
	0.017

	155
	200
	65
	10
	80
	5.69
	4.8
	0.017

	156
	200
	65
	10
	100
	5.69
	4.79
	0.017

	157
	200
	65
	20
	60
	5.58
	5.31
	0.017

	158
	200
	65
	20
	80
	5.58
	5.37
	0.017

	159
	200
	65
	20
	100
	5.58
	5.41
	0.017

	160
	200
	65
	30
	60
	5.48
	5.59
	0.017

	161
	200
	65
	30
	80
	5.48
	5.63
	0.017

	162
	200
	65
	30
	100
	5.48
	5.66
	0.017

	163
	230
	65
	10
	60
	7.55
	5.7
	0.0199

	164
	230
	65
	10
	80
	7.55
	5.81
	0.0199

	165
	230
	65
	10
	100
	7.55
	5.87
	0.0199

	166
	230
	65
	20
	60
	7.45
	6.55
	0.0199

	167
	230
	65
	20
	80
	7.45
	6.63
	0.0199

	168
	230
	65
	20
	100
	7.45
	6.67
	0.0199

	169
	230
	65
	30
	60
	7.37
	6.88
	0.0199

	170
	230
	65
	30
	80
	7.37
	6.92
	0.0199

	171
	230
	65
	30
	100
	7.37
	6.95
	0.0199

	172
	250
	65
	10
	60
	8.61
	6.47
	0.0218

	173
	250
	65
	10
	80
	8.63
	6.59
	0.0218

	174
	250
	65
	10
	100
	8.63
	6.64
	0.0218

	175
	250
	65
	20
	60
	8.53
	7.41
	0.0218

	176
	250
	65
	20
	80
	8.53
	7.49
	0.0218

	177
	250
	65
	20
	100
	8.53
	7.52
	0.0218

	178
	250
	65
	30
	60
	8.45
	7.74
	0.0218

	179
	250
	65
	30
	80
	8.45
	7.8
	0.0218

	180
	250
	65
	30
	100
	8.45
	7.82
	0.0218



