Table S1: Dataset used in the current study for compressive strength 
	WFS/C
	W/C
	CA/C
	FA/TA
	WFS/FA
	1000SP/C
	Age
	CS

	0.35
	0.5
	3.6
	0.26
	0.25
	5
	28
	32.67402

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	28
	37.89344

	0.69
	0.51
	3.6
	0.19
	0.67
	5
	28
	36.48485

	0.86
	0.53
	3.6
	0.16
	1
	5
	28
	37.07674

	0
	0.5
	3.6
	0.32
	0
	5
	90
	43.75166

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	90
	37.48007

	0.35
	0.5
	3.6
	0.26
	0.25
	5
	90
	40.04203

	0.69
	0.51
	3.6
	0.19
	0.67
	5
	90
	44.47576

	0.86
	0.53
	3.6
	0.16
	1
	5
	90
	45.10788

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	90
	33.22987

	0
	0.5
	3.6
	0.32
	0
	5
	365
	44.15628

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	365
	43.25463

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	365
	53.81399

	0.69
	0.51
	3.6
	0.19
	0.67
	5
	365
	50.29778

	0.86
	0.53
	3.6
	0.16
	1
	5
	365
	51.51277

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	365
	36.19888

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	7
	40.86352

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	7
	34.22501

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	7
	31.37189

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	7
	29.31201

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	28
	39.33128

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	28
	35.92482

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	56
	45.11677

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	56
	42.88245

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	56
	39.44136

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	56
	35.23592

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	90
	44.46019

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	90
	43.02486

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	90
	40.27641

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	7
	19.93163

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	7
	22.50834

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	7
	24.0295

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	7
	25.33658

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	28
	29.7918

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	28
	33.83554

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	28
	36.01209

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	28
	36.08175

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	90
	40.98052

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	90
	41.82162

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	365
	37.08308

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	365
	44.14715

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	7
	21.81616

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	7
	21.8851

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	7
	22.73998

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	28
	26.90399

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	28
	28.43267

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	28
	28.92362

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	28
	29.82237

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	56
	33.33652

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	90
	34.67028

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	90
	36.44699

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	365
	33.70306

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	365
	35.19015

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	365
	36.09906

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	365
	37.548

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	7
	29.36908

	0.12
	0.4
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	7
	30.76195

	0.18
	0.4
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	7
	31.78415

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	7
	31.726

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	39.13723

	0.12
	0.4
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	28
	44.5601

	0.18
	0.4
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	28
	45.63657

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	44.57759

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	42.96437

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	45.79331

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	90
	46.80877

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	7
	18.24256

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	7
	16.26847

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	14
	19.94237

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	14
	20.45881

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	14
	21.46914

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	14
	21.23738

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	14
	18.94789

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	21
	21.93646

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	21
	22.98048

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	21
	23.51098

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	21
	24.40312

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	21
	23.94155

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	28
	24.34602

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	28
	25.67314

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	28
	26.21941

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	28
	26.98834

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	28
	26.32684

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	28
	23.80612

	0
	0.5
	4
	0.33
	0
	0
	1
	19.2541

	0.6
	0.5
	4
	0.23
	0.3
	0
	1
	15.95907

	1.2
	0.5
	4
	0.13
	1.5
	0
	1
	11.43589

	0
	0.5
	4
	0.33
	0
	0
	7
	24.55064

	0.6
	0.5
	4
	0.23
	0.3
	0
	7
	19.87051

	1.2
	0.5
	4
	0.13
	1.5
	0
	7
	15.29043

	0
	0.5
	4
	0.33
	0
	0
	28
	40.51761

	0.6
	0.5
	4
	0.23
	0.3
	0
	28
	31.35581

	0.6
	0.5
	4
	0.23
	0.3
	0
	90
	36.37609

	1.2
	0.5
	4
	0.13
	1.5
	0
	90
	27.47157

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	7
	22.24645

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	7
	16.75725

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	28
	31.73537

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	28
	32.11696

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	28
	25.12064

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	90
	37.41908

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	90
	37.1824

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	90
	36.26275

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	90
	34.35706

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	90
	28.10468

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	180
	36.55549

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	180
	36.03488

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	180
	34.48264

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	180
	31.36182

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	180
	27.93289

	0
	0.47
	2.47
	0.38
	0
	0
	28
	33.27887

	0.46
	0.47
	2.47
	0.3
	0.43
	0
	28
	37.42341

	0.61
	0.47
	2.47
	0.27
	0.67
	0
	28
	39.08365

	0.77
	0.47
	2.47
	0.24
	1
	0
	28
	36.39465

	0.68
	0.47
	2.75
	0.26
	0.67
	0
	28
	38.37459

	0.77
	0.47
	3.09
	0.26
	0.67
	0
	28
	31.13757

	0.68
	0.47
	2.75
	0.26
	0.67
	0
	28
	38.37459

	0
	0.52
	4.2
	0.38
	0
	6
	7
	15.42529

	0.25
	0.52
	4.2
	0.34
	0.11
	6
	7
	15.6392

	0.51
	0.52
	4.2
	0.3
	0.25
	6
	7
	23.17605

	0.76
	0.52
	4.2
	0.26
	0.43
	6
	7
	19.06639

	0.03
	0.52
	4.2
	0.35
	0.01
	6
	7
	19.47432

	0.06
	0.52
	4.2
	0.32
	0.03
	6
	7
	19.05294

	0.09
	0.52
	4.2
	0.29
	0.05
	6
	7
	15.30296

	0
	0.52
	4.2
	0.38
	0
	6
	28
	29.01128

	0.25
	0.52
	4.2
	0.34
	0.11
	6
	28
	21.9171

	0.76
	0.52
	4.2
	0.26
	0.43
	6
	28
	29.33813

	0.03
	0.52
	4.2
	0.35
	0.01
	6
	28
	30.49103

	0.09
	0.52
	4.2
	0.29
	0.05
	6
	28
	22.49364

	0
	0.47
	2.98
	0.33
	0
	0
	28
	32.28385

	0.29
	0.47
	2.98
	0.26
	0.25
	0
	28
	29.44638

	0.29
	0.47
	2.98
	0.3
	0.11
	0
	28
	34.73054

	0.15
	0.47
	2.98
	0.28
	0.18
	0
	28
	32.15924

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	7
	22.88726

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	7
	20.54631

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	7
	16.75725

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	28
	31.73537

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	28
	32.11696

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	28
	30.69222

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	28
	29.2833

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	28
	25.12064

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	90
	37.41908

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	90
	36.26275

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	90
	34.35706

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	90
	32.17759

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	90
	28.10468

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	180
	37.17376

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	180
	36.55549

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	180
	36.03488

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	180
	34.48264

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	180
	31.36182

	0
	0.4
	2.5
	0.29
	0
	0
	7
	27.83476

	0.2
	0.4
	2.5
	0.24
	0.25
	0
	7
	27.24942

	0.4
	0.4
	2.5
	0.2
	0.66
	0
	7
	27.41909

	0.2
	0.4
	2.5
	0.24
	0.25
	0
	14
	31.40966

	0.4
	0.4
	2.5
	0.2
	0.66
	0
	14
	31.43574

	0.6
	0.4
	2.5
	0.14
	1.46
	0
	14
	35.84802

	0
	0.4
	2.5
	0.29
	0
	0
	28
	36.90842

	0.2
	0.4
	2.5
	0.24
	0.25
	0
	28
	38.59465

	0.4
	0.4
	2.5
	0.2
	0.66
	0
	28
	38.5961

	0.6
	0.4
	2.5
	0.14
	1.46
	0
	28
	40.06072

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	7
	21.74541

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	7
	23.46413

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	7
	25.45474

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	7
	24.47538

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	28
	29.51399

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	28
	30.48062

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	28
	31.23181

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	28
	30.04937

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	56
	32.17724

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	56
	34.09604

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	56
	35.23284

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	56
	34.86203

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	90
	37.76259

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	90
	37.40461

	0.27
	0.43
	2.99
	0.34
	0.18
	0
	7
	32.6905

	0.36
	0.43
	2.99
	0.32
	0.25
	0
	7
	29.98844

	0
	0.43
	2.8
	0.34
	0
	0
	7
	24.08326

	0.22
	0.43
	2.8
	0.31
	0.18
	0
	7
	31.92665

	0.29
	0.43
	2.8
	0.3
	0.25
	0
	7
	30.48191

	0.09
	0.43
	2.99
	0.36
	0.05
	0
	28
	33.94429

	0.18
	0.43
	2.99
	0.35
	0.11
	0
	28
	37.01209

	0.36
	0.43
	2.99
	0.32
	0.25
	0
	28
	36.69602

	0
	0.43
	2.8
	0.34
	0
	0
	28
	31.3041

	0.07
	0.43
	2.8
	0.33
	0.05
	0
	28
	33.63281

	0.15
	0.43
	2.8
	0.32
	0.11
	0
	28
	36.46047

	0.22
	0.43
	2.8
	0.31
	0.18
	0
	28
	38.50233

	0.29
	0.43
	2.8
	0.3
	0.25
	0
	28
	37.80723

	0
	0.42
	3.16
	0.38
	0
	0
	7
	27.86811

	0.78
	0.42
	3.16
	0.27
	0.67
	0
	7
	28.93773

	1.17
	0.42
	3.16
	0.2
	1.5
	0
	7
	23.96472

	0.95
	0.42
	3.33
	0.38
	0
	0
	7
	27.21687

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	7
	24.5053

	0
	0.42
	3.16
	0.38
	0
	0
	14
	29.98026

	0.78
	0.42
	3.16
	0.27
	0.67
	0
	14
	31.55506

	0.95
	0.42
	3.33
	0.38
	0
	0
	14
	28.98061

	0.85
	0.42
	3.72
	0.38
	0
	0
	14
	22.68531

	0
	0.42
	3.16
	0.38
	0
	0
	28
	33.42797

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	28
	33.19931

	0.78
	0.42
	3.16
	0.27
	0.67
	0
	28
	35.73014

	1.17
	0.42
	3.16
	0.2
	1.5
	0
	28
	27.09081

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	28
	28.64315

	0
	0.45
	0.93
	0.69
	0
	0
	7
	21.11722

	0.42
	0.45
	0.93
	0.69
	0.25
	0
	7
	33.96377

	0.63
	0.45
	0.93
	0.69
	0.43
	0
	7
	23.03392

	0
	0.45
	1.9
	0.51
	0
	0
	7
	22.28243

	0.2
	0.45
	1.9
	0.51
	0.11
	0
	7
	25.34883

	0.4
	0.45
	1.9
	0.51
	0.25
	0
	7
	23.11952

	0.59
	0.45
	1.9
	0.51
	0.43
	0
	7
	22.37968

	0
	0.45
	0.93
	0.69
	0
	0
	28
	26.45342

	0.21
	0.45
	0.93
	0.69
	0.11
	0
	28
	32.13758

	0.42
	0.45
	0.93
	0.69
	0.25
	0
	28
	36.68415

	0.63
	0.45
	0.93
	0.69
	0.43
	0
	28
	27.38554

	0.2
	0.45
	1.9
	0.51
	0.11
	0
	28
	29.70915

	0.4
	0.45
	1.9
	0.51
	0.25
	0
	28
	23.5357

	0.59
	0.45
	1.9
	0.51
	0.43
	0
	28
	21.77642

	0
	0.53
	3.18
	0.33
	0
	0
	28
	36.23349

	0.08
	0.53
	3.18
	0.32
	0.05
	0
	28
	38.46498

	0.16
	0.53
	3.18
	0.3
	0.11
	0
	28
	40.21604

	0.24
	0.53
	3.18
	0.28
	0.18
	0
	28
	42.41388

	0.32
	0.53
	3.18
	0.27
	0.25
	0
	28
	44.68221

	0.48
	0.53
	3.18
	0.23
	0.43
	0
	28
	48.14485

	0.56
	0.53
	3.18
	0.22
	0.54
	0
	28
	48.55534

	0.64
	0.53
	3.18
	0.2
	0.67
	0
	28
	48.05464

	0.12
	0.43
	2.7
	0.28
	0.11
	0
	28
	31.16772

	0.62
	0.43
	2.7
	0.16
	1
	0
	28
	29.39399

	0
	0.52
	2.93
	0.37
	0
	0
	7
	22.69816

	0.17
	0.52
	2.93
	0.33
	0.11
	0
	7
	23.96578

	0.35
	0.52
	2.93
	0.3
	0.25
	0
	7
	25.01932

	0
	0.52
	2.93
	0.37
	0
	0
	28
	30.8864

	0.17
	0.52
	2.93
	0.33
	0.11
	0
	28
	33.74211

	0.35
	0.52
	2.93
	0.3
	0.25
	0
	28
	34.17169

	0.52
	0.52
	2.93
	0.26
	0.43
	0
	28
	32.66409

	0.69
	0.52
	2.93
	0.22
	0.67
	0
	28
	32.17398

	0
	0.55
	3
	0.33
	0
	0
	7
	26.75943

	0.15
	0.55
	3
	0.3
	0.11
	0
	7
	28.11613

	0.45
	0.55
	3
	0.23
	0.43
	0
	7
	30.70416

	0.75
	0.55
	3
	0.17
	1
	0
	7
	25.99148

	0
	0.45
	3
	0.25
	0
	0
	7
	34.57522

	0.15
	0.45
	3
	0.24
	0.11
	0
	7
	36.94022

	0
	0.55
	3
	0.33
	0
	0
	28
	34.90407

	0.15
	0.55
	3
	0.3
	0.11
	0
	28
	36.15811

	0.45
	0.55
	3
	0.23
	0.43
	0
	28
	37.93065

	0.75
	0.55
	3
	0.17
	1
	0
	28
	33.11362

	1.05
	0.55
	3
	0.1
	2.33
	0
	28
	35.70399

	0
	0.45
	3
	0.25
	0
	0
	28
	45.4417

	0.15
	0.45
	3
	0.24
	0.11
	0
	28
	48.80081

	0.75
	0.45
	3
	0.17
	1
	0
	28
	46.06537

	1.05
	0.45
	3
	0.12
	2.33
	0
	28
	44.93792

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	7
	19.93163

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	7
	30.53931

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	7
	31.65494

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	7
	31.27599

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	28
	29.7918

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	28
	33.83554

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	28
	36.01209

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	28
	37.28878

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	28
	36.08175

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	28
	45.76975

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	90
	34.8752

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	90
	40.98052

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	45.6839

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	90
	47.30846

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	90
	46.78835

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	365
	37.08308

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	365
	40.55843

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	365
	43.48254

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	365
	44.83873

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	365
	44.14715

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	365
	45.96671

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	365
	49.6555

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	365
	53.73507

	0
	0.45
	2.43
	0.44
	0
	0
	7
	30.97614

	0.38
	0.45
	2.43
	0.35
	0.25
	0
	7
	32.73534

	0.58
	0.45
	2.43
	0.31
	0.43
	0
	7
	29.053

	0.77
	0.45
	2.43
	0.26
	1
	0
	7
	26.03631

	0.19
	0.45
	2.43
	0.4
	0.11
	0
	28
	49.35783

	0.38
	0.45
	2.43
	0.35
	0.25
	0
	28
	50.46187

	0.77
	0.45
	2.43
	0.26
	1
	0
	28
	39.77336

	0
	0.5
	3.6
	0.32
	0
	5
	28
	36.12261

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	28
	31.13882

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	28
	29.77051

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	90
	46.41214

	0.35
	0.5
	3.6
	0.26
	0.25
	5
	365
	47.16811

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	7
	36.77242

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	28
	43.35436

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	28
	41.32208

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	28
	31.93651

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	56
	44.44616

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	90
	45.30923

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	90
	37.27128

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	7
	25.59032

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	28
	37.28878

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	90
	34.8752

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	90
	38.58288

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	90
	41.09792

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	365
	40.55843

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	365
	43.48254

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	365
	44.83873

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	7
	20.59708

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	56
	31.44109

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	56
	34.07373

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	56
	35.36474

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	90
	32.23721

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	90
	33.89888

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	7
	27.59425

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	28
	42.53106

	0.12
	0.4
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	90
	47.18588

	0.18
	0.4
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	90
	47.65664

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	7
	16.19733

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	7
	16.6068

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	7
	17.10334

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	7
	18.22342

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	14
	19.20537

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	21
	21.46384

	1.2
	0.5
	4
	0.13
	1.5
	0
	28
	26.66096

	0
	0.5
	4
	0.33
	0
	0
	90
	48.89272

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	7
	23.32885

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	7
	22.88726

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	7
	20.54631

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	7
	19.7543

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	28
	32.62015

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	28
	30.69222

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	28
	29.2833

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	90
	32.17759

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	180
	37.17376

	0.15
	0.47
	2.47
	0.36
	0.11
	0
	28
	35.12947

	0.31
	0.47
	2.47
	0.33
	0.25
	0
	28
	36.73584

	0.72
	0.47
	2.91
	0.26
	0.67
	0
	28
	34.80855

	0.65
	0.47
	2.6
	0.27
	0.67
	0
	28
	40.36426

	0.66
	0.47
	2.67
	0.27
	0.67
	0
	28
	39.77948

	0.51
	0.52
	4.2
	0.3
	0.25
	6
	28
	28.22253

	0.06
	0.52
	4.2
	0.32
	0.03
	6
	28
	27.25751

	0.15
	0.47
	2.98
	0.3
	0.11
	0
	28
	33.14731

	0.22
	0.47
	2.98
	0.28
	0.18
	0
	28
	31.30027

	0.22
	0.47
	2.98
	0.26
	0.25
	0
	28
	30.95881

	0
	0.5
	3.99
	0.33
	0
	0
	28
	40.63346

	1.2
	0.5
	3.99
	0.13
	1.5
	0
	28
	27.01603

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	7
	22.24645

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	7
	23.32885

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	7
	19.7543

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	28
	32.62015

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	90
	37.1824

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	180
	27.93289

	0.6
	0.4
	2.5
	0.14
	1.46
	0
	7
	33.57376

	0
	0.4
	2.5
	0.29
	0
	0
	14
	31.22198

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	7
	24.68758

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	28
	28.00809

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	56
	36.2649

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	90
	33.47254

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	90
	36.21111

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	90
	39.2352

	0
	0.43
	2.57
	0.41
	0
	0
	7
	22.27964

	0.09
	0.43
	2.99
	0.36
	0.05
	0
	7
	26.25735

	0.18
	0.43
	2.99
	0.35
	0.11
	0
	7
	29.98025

	0.07
	0.43
	2.8
	0.33
	0.05
	0
	7
	26.79923

	0.15
	0.43
	2.8
	0.32
	0.11
	0
	7
	29.91796

	0
	0.43
	2.57
	0.41
	0
	0
	28
	32.32232

	0.27
	0.43
	2.99
	0.34
	0.18
	0
	28
	39.25176

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	7
	27.69094

	0.85
	0.42
	3.72
	0.38
	0
	0
	7
	21.82299

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	14
	29.83416

	1.17
	0.42
	3.16
	0.2
	1.5
	0
	14
	25.0875

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	14
	25.94257

	0.95
	0.42
	3.33
	0.38
	0
	0
	28
	32.31497

	0.85
	0.42
	3.72
	0.38
	0
	0
	28
	24.25163

	0.21
	0.45
	0.93
	0.69
	0.11
	0
	7
	28.16093

	0
	0.45
	1.9
	0.51
	0
	0
	28
	28.5237

	0.4
	0.53
	3.18
	0.25
	0.33
	0
	28
	46.79946

	0
	0.43
	2.7
	0.31
	0
	0
	28
	28.28871

	0.37
	0.43
	2.7
	0.22
	0.43
	0
	28
	31.52304

	0.52
	0.52
	2.93
	0.26
	0.43
	0
	7
	24.03959

	0.69
	0.52
	2.93
	0.22
	0.67
	0
	7
	23.70345

	1.05
	0.55
	3
	0.1
	2.33
	0
	7
	29.25848

	0.45
	0.45
	3
	0.21
	0.43
	0
	7
	37.36199

	0.75
	0.45
	3
	0.17
	1
	0
	7
	37.13295

	1.05
	0.45
	3
	0.12
	2.33
	0
	7
	36.97307

	0.45
	0.45
	3
	0.21
	0.43
	0
	28
	47.30326

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	7
	22.50834

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	7
	24.0295

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	7
	25.59032

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	7
	25.33658

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	7
	27.23661

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	7
	29.00095

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	39.23225

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	28
	42.41561

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	28
	44.63073

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	44.52344

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	90
	38.58288

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	90
	41.82162

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	90
	41.09792

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	43.30153

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	90
	47.71931

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	365
	52.48056

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	365
	53.01538

	0.19
	0.45
	2.43
	0.4
	0.11
	0
	7
	32.15514

	0
	0.45
	2.43
	0.44
	0
	0
	28
	45.81025

	0.58
	0.45
	2.43
	0.31
	0.43
	0
	28
	45.1878



Table S2: Dataset used in the current study for elastic modulus  
	WFS/C
	W/C
	CA/C
	FA/TA
	WFS/FA
	1000SP/C
	Age
	E (GPa)

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	7
	22

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	7
	23.8

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	28
	26.75

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	28
	27.6

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	56
	26.4

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	56
	28.4

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	90
	27.1

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	90
	29.2

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	90
	30

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	365
	30.6

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	365
	31.8

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	29.9

	0.12
	0.4
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	28
	31.4

	0.18
	0.4
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	28
	31.8

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	31.7

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	32.5

	0.12
	0.4
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	90
	32.9

	0.18
	0.4
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	90
	33.6

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	90
	33.3

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	7
	20.41

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	7
	20.81

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	7
	21.22

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	7
	20.4

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	28
	23.6

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	28
	24.24

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	28
	25.19

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	28
	25.4

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	90
	24.83

	0.08
	0.5
	3.13
	0.31
	0.08
	0
	90
	25.01

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	90
	25.19

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	90
	24.6

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	7
	35.12

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	7
	37

	0.64
	0.4
	1.49
	0.5
	0.3
	0
	7
	38.13

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	7
	35.12

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	7
	37.98

	0.43
	0.4
	2.13
	0.4
	0.25
	0
	7
	39.9

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	7
	35.04

	0.43
	0.4
	1.92
	0.45
	0.22
	0
	7
	34.89

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	7
	22.81

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	14
	41.03

	0.43
	0.4
	1.71
	0.5
	0.2
	0
	14
	41.87

	0.64
	0.4
	1.49
	0.5
	0.3
	0
	14
	42.32

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	14
	40.39

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	14
	42.02

	0.64
	0.4
	2.13
	0.35
	0.43
	0
	14
	44.48

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	14
	40.44

	0.43
	0.4
	1.92
	0.45
	0.22
	0
	14
	40.07

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	14
	30.74

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	28
	42.81

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	28
	43.1

	0.64
	0.4
	1.49
	0.5
	0.3
	0
	28
	45.12

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	28
	42.81

	0.43
	0.4
	2.13
	0.4
	0.25
	0
	28
	45.67

	0.64
	0.4
	2.13
	0.35
	0.43
	0
	28
	46.65

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	28
	42.81

	0.43
	0.4
	1.92
	0.45
	0.22
	0
	28
	43.11

	0
	0.48
	2.97
	0.44
	0
	0
	3
	22.5

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	3
	18.4

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	3
	23.9

	0
	0.48
	2.97
	0.44
	0
	0
	7
	24.3

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	7
	24.5

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	7
	25

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	7
	27.6

	0
	0.48
	2.97
	0.44
	0
	0
	28
	31.7

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	28
	32.6

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	28
	33.4

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	28
	33.3

	0.15
	0.55
	3
	0.3
	0.11
	0
	28
	30

	1.05
	0.55
	3
	0.1
	2.33
	0
	28
	30.5

	0
	0.45
	3
	0.25
	0
	0
	28
	34.5

	0.15
	0.45
	3
	0.24
	0.11
	0
	28
	37

	0.45
	0.45
	3
	0.21
	0.43
	0
	28
	35

	0.75
	0.45
	3
	0.17
	1
	0
	28
	35.5

	1.05
	0.45
	3
	0.12
	2.33
	0
	28
	34.5

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	7
	20.5

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	7
	21.3

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	7
	21.9

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	7
	21.5

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	7
	25.7

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	7
	26.6

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	7
	27.1

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	7
	27.7

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	7
	27.2

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	28
	25.2

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	29.9

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	28
	30.4

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	28
	30.77

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	28
	31.34

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	90
	24.9

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	90
	25.8

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	90
	25.7

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	30.6

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	31

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	90
	31.79

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	90
	32.19

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	365
	25.8

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	365
	26.4

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	365
	27.2

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	365
	25.7

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	365
	32.3

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	365
	34.1

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	7
	23.6

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	7
	24.2

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	28
	25.1

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	28
	28.4

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	56
	29.3

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	56
	30.3

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	90
	31.2

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	365
	27.7

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	365
	29.5

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	28
	30.4

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	31.2

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	7
	21.8

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	7
	22.21

	0.15
	0.5
	3.13
	0.3
	0.15
	0
	28
	24.78

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	28
	23.43

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	90
	25.59

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	90
	25.73

	0.43
	0.4
	1.71
	0.5
	0.2
	0
	7
	37.44

	0.64
	0.4
	2.13
	0.35
	0.43
	0
	7
	41.08

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	7
	27.19

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	14
	40.44

	0.43
	0.4
	2.13
	0.4
	0.25
	0
	14
	43.05

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	14
	26.3

	0.43
	0.4
	1.71
	0.5
	0.2
	0
	28
	44.09

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	28
	44.33

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	28
	36.22

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	28
	32.15

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	3
	20.2

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	3
	20.9

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	7
	23.4

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	28
	31.7

	0
	0.55
	3
	0.33
	0
	0
	28
	30

	0.45
	0.55
	3
	0.23
	0.43
	0
	28
	30.5

	0.75
	0.55
	3
	0.17
	1
	0
	28
	29.5

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	7
	21.1

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	28
	23.8

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	31.07

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	90
	24.6

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	90
	25.4

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	90
	31.98

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	365
	27.5

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	365
	32.9

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	365
	33.71

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	365
	33.6



Table S3: Dataset used in the current study for split tensile strength 
	WFS/C
	W/C
	CA/C
	FA/TA
	WFS/FA
	1000SP/C
	Age
	STS (MPa)

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	28
	1.84

	0.35
	0.5
	3.6
	0.26
	0.25
	5
	28
	1.98

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	28
	2.58

	0.86
	0.53
	3.6
	0.16
	1
	5
	28
	2.38

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	28
	1.72

	0
	0.5
	3.6
	0.32
	0
	5
	90
	2.66

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	90
	2.35

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	90
	3.33

	0.69
	0.51
	3.6
	0.19
	0.67
	5
	90
	3.26

	0.86
	0.53
	3.6
	0.16
	1
	5
	90
	3.19

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	90
	2.16

	0.17
	0.5
	3.6
	0.29
	0.11
	5
	365
	2.66

	0.35
	0.5
	3.6
	0.26
	0.25
	5
	365
	2.86

	0.52
	0.5
	3.6
	0.23
	0.43
	5
	365
	3.5

	0.69
	0.51
	3.6
	0.19
	0.67
	5
	365
	3.42

	1.04
	0.56
	3.6
	0.13
	1.5
	5
	365
	2.52

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	7
	4.1

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	7
	3.4

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	28
	4.6

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	28
	4.2

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	28
	3.7

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	56
	4.4

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	56
	4.1

	0.38
	0.53
	2.88
	0.17
	0.43
	17.8
	56
	3.9

	0.51
	0.54
	2.88
	0.1
	1
	17.8
	56
	3.83

	0
	0.46
	2.88
	0.24
	0
	17.8
	90
	4.85

	0.13
	0.51
	2.88
	0.22
	0.11
	17.8
	90
	4.5

	0.25
	0.52
	2.88
	0.2
	0.25
	17.8
	90
	4.15

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	7
	1.89

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	7
	1.96

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	7
	2.05

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	7
	2.08

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	28
	2.85

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	28
	2.9

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	28
	3

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	56
	2.93

	0.44
	0.5
	3.3
	0.21
	0.43
	15.86
	56
	3.24

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	90
	2.99

	0.15
	0.5
	3.3
	0.27
	0.11
	15.86
	90
	3.13

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	90
	3.21

	0
	0.5
	3.3
	0.3
	0
	12.1
	365
	3.1

	0.29
	0.5
	3.3
	0.24
	0.25
	15.86
	365
	3.32

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	7
	2.77

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	7
	3.09

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	4.23

	0.25
	0.4
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	4.51

	0
	0.4
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	4.32

	0.06
	0.4
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	4.45

	0
	0.5
	3.13
	0.33
	0
	0
	7
	1.8

	0.23
	0.5
	3.13
	0.28
	0.23
	0
	7
	2.1

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	7
	2.2

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	7
	1.8

	0.31
	0.5
	3.13
	0.26
	0.31
	0
	28
	2.8

	0.38
	0.5
	3.13
	0.25
	0.38
	0
	28
	2.1

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	7
	2.77

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	7
	2.6

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	7
	2.31

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	7
	2.21

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	28
	2.81

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	28
	2.76

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	28
	2.67

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	28
	2.6

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	28
	2.32

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	90
	2.81

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	90
	2.68

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	90
	2.33

	0
	0.44
	2.86
	0.35
	0
	0
	180
	2.73

	0.15
	0.44
	2.86
	0.33
	0.11
	0
	180
	2.66

	0.31
	0.44
	2.86
	0.3
	0.25
	0
	180
	2.66

	0.46
	0.44
	2.86
	0.27
	0.43
	0
	180
	2.59

	0.61
	0.44
	2.86
	0.24
	0.67
	0
	180
	2.46

	0.77
	0.44
	2.86
	0.21
	1
	0
	180
	2.44

	0
	0.47
	2.47
	0.38
	0
	0
	28
	2.75

	0.31
	0.47
	2.47
	0.33
	0.25
	0
	28
	2.98

	0.61
	0.47
	2.47
	0.27
	0.67
	0
	28
	3.4

	0.77
	0.47
	2.47
	0.24
	1
	0
	28
	3.12

	0.68
	0.47
	2.75
	0.26
	0.67
	0
	28
	3.04

	0.77
	0.47
	3.09
	0.26
	0.67
	0
	28
	2.91

	0.65
	0.47
	2.6
	0.27
	0.67
	0
	28
	3.61

	0.66
	0.47
	2.67
	0.27
	0.67
	0
	28
	3.67

	0
	0.52
	4.2
	0.38
	0
	6
	28
	3.3

	0.25
	0.52
	4.2
	0.34
	0.11
	6
	28
	1.87

	0.51
	0.52
	4.2
	0.3
	0.25
	6
	28
	2.85

	0.03
	0.52
	4.2
	0.35
	0.01
	6
	28
	2.08

	0.06
	0.52
	4.2
	0.32
	0.03
	6
	28
	2.64

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	7
	3.13

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	7
	3.15

	0.43
	0.4
	1.71
	0.5
	0.2
	0
	7
	3.23

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	7
	3.26

	0.43
	0.4
	2.13
	0.4
	0.25
	0
	7
	3.44

	0.64
	0.4
	2.13
	0.35
	0.43
	0
	7
	3.63

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	7
	3.13

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	7
	2.18

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	7
	1.69

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	14
	3.59

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	14
	3.69

	0.64
	0.4
	1.49
	0.5
	0.3
	0
	14
	3.92

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	14
	3.78

	0.64
	0.4
	2.13
	0.35
	0.43
	0
	14
	4.23

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	14
	3.59

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	14
	2.66

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	14
	2.25

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	28
	4.03

	0.21
	0.4
	1.92
	0.5
	0.1
	0
	28
	4.15

	0
	0.4
	2.13
	0.5
	0
	0
	28
	4.03

	0.21
	0.4
	2.13
	0.45
	0.11
	0
	28
	4.26

	0.43
	0.4
	2.13
	0.4
	0.25
	0
	28
	4.43

	0.43
	0.4
	1.92
	0.45
	0.22
	0
	28
	3.95

	0.85
	0.4
	1.71
	0.4
	0.5
	0
	28
	3.26

	1.28
	0.4
	1.49
	0.35
	0.86
	0
	28
	2.93

	0
	0.48
	2.97
	0.44
	0
	0
	3
	2.7

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	3
	1.8

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	3
	2.1

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	3
	2.3

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	3
	2.1

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	7
	3.2

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	7
	3.5

	0.83
	0.48
	2.97
	0.34
	0.54
	0
	7
	2.5

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	28
	3.6

	0.59
	0.48
	2.97
	0.37
	0.33
	0
	28
	4

	0
	0.4
	2.5
	0.29
	0
	0
	28
	4.3

	0.6
	0.4
	2.5
	0.14
	1.46
	0
	28
	3.15

	0
	0.55
	2.16
	0.44
	0
	0
	7
	3.13

	0.17
	0.55
	2.16
	0.42
	0.11
	0
	7
	2.93

	0.35
	0.55
	2.16
	0.4
	0.24
	0
	7
	3

	0.71
	0.55
	2.16
	0.33
	0.67
	0
	7
	3.21

	0.9
	0.55
	2.16
	0.29
	1
	0
	7
	3.33

	0
	0.55
	2.16
	0.44
	0
	0
	28
	3.51

	0.17
	0.55
	2.16
	0.42
	0.11
	0
	28
	3.73

	0.35
	0.55
	2.16
	0.4
	0.24
	0
	28
	3.59

	0.71
	0.55
	2.16
	0.33
	0.67
	0
	28
	3.99

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	7
	1.92

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	7
	2.01

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	7
	2.02

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	28
	2.45

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	28
	2.54

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	28
	2.52

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	56
	2.92

	0.18
	0.5
	3.38
	0.33
	0.11
	0
	56
	3.04

	0.36
	0.5
	3.38
	0.3
	0.25
	0
	56
	3.18

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	56
	3.31

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	56
	3.09

	0
	0.5
	3.38
	0.35
	0
	0
	90
	3.59

	0.54
	0.5
	3.38
	0.27
	0.43
	0
	90
	4.07

	0.72
	0.5
	3.38
	0.24
	0.67
	0
	90
	3.87

	0
	0.43
	2.57
	0.41
	0
	0
	7
	2.2

	0.18
	0.43
	2.99
	0.35
	0.11
	0
	7
	2.58

	0.27
	0.43
	2.99
	0.34
	0.18
	0
	7
	2.53

	0.36
	0.43
	2.99
	0.32
	0.25
	0
	7
	2.16

	0.15
	0.43
	2.8
	0.32
	0.11
	0
	7
	2.72

	0.29
	0.43
	2.8
	0.3
	0.25
	0
	7
	2.12

	0
	0.43
	2.57
	0.41
	0
	0
	28
	3.3

	0.18
	0.43
	2.99
	0.35
	0.11
	0
	28
	3.87

	0.27
	0.43
	2.99
	0.34
	0.18
	0
	28
	3.77

	0.36
	0.43
	2.99
	0.32
	0.25
	0
	28
	2.93

	0
	0.43
	2.8
	0.34
	0
	0
	28
	3.21

	0.29
	0.43
	2.8
	0.3
	0.25
	0
	28
	3.25

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	7
	2.2

	0.78
	0.42
	3.16
	0.27
	0.67
	0
	7
	3.26

	1.17
	0.42
	3.16
	0.2
	1.5
	0
	7
	2.62

	0.95
	0.42
	3.33
	0.38
	0
	0
	7
	2.83

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	7
	2.24

	0.85
	0.42
	3.72
	0.38
	0
	0
	7
	2.16

	0
	0.42
	3.16
	0.38
	0
	0
	14
	2.98

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	14
	3.15

	1.17
	0.42
	3.16
	0.2
	1.5
	0
	14
	3.36

	0.95
	0.42
	3.33
	0.38
	0
	0
	14
	3.53

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	14
	2.62

	0
	0.42
	3.16
	0.38
	0
	0
	28
	3.67

	0.39
	0.42
	3.16
	0.33
	0.25
	0
	28
	3.78

	0.78
	0.42
	3.16
	0.27
	0.67
	0
	28
	4.16

	0.9
	0.42
	3.51
	0.38
	0
	0
	28
	3.01

	0.85
	0.42
	3.72
	0.38
	0
	0
	28
	2.83

	0
	0.45
	0.93
	0.69
	0
	0
	28
	3.27

	0.42
	0.45
	0.93
	0.69
	0.25
	0
	28
	3.32

	0.63
	0.45
	0.93
	0.69
	0.43
	0
	28
	3.14

	0
	0.45
	1.9
	0.51
	0
	0
	28
	3.31

	0.2
	0.45
	1.9
	0.51
	0.11
	0
	28
	3.24

	0.4
	0.45
	1.9
	0.51
	0.25
	0
	28
	3.2

	0.59
	0.45
	1.9
	0.51
	0.43
	0
	28
	3.15

	0
	0.53
	3.18
	0.33
	0
	0
	28
	3.08

	0.08
	0.53
	3.18
	0.32
	0.05
	0
	28
	3.24

	0.24
	0.53
	3.18
	0.28
	0.18
	0
	28
	3.51

	0.32
	0.53
	3.18
	0.27
	0.25
	0
	28
	3.63

	0.4
	0.53
	3.18
	0.25
	0.33
	0
	28
	3.73

	0.48
	0.53
	3.18
	0.23
	0.43
	0
	28
	3.79

	0.56
	0.53
	3.18
	0.22
	0.54
	0
	28
	3.91

	0.64
	0.53
	3.18
	0.2
	0.67
	0
	28
	2.86

	0.17
	0.52
	2.93
	0.33
	0.11
	0
	7
	2.44

	0.35
	0.52
	2.93
	0.3
	0.25
	0
	7
	2.82

	0.52
	0.52
	2.93
	0.26
	0.43
	0
	7
	2.41

	0.69
	0.52
	2.93
	0.22
	0.67
	0
	7
	2.4

	0
	0.52
	2.93
	0.37
	0
	0
	28
	3.5

	0.17
	0.52
	2.93
	0.33
	0.11
	0
	28
	3.85

	0.35
	0.52
	2.93
	0.3
	0.25
	0
	28
	4.24

	0.52
	0.52
	2.93
	0.26
	0.43
	0
	28
	3.65

	0.69
	0.52
	2.93
	0.22
	0.67
	0
	28
	3.6

	0.15
	0.55
	3
	0.3
	0.11
	0
	28
	2.35

	0.45
	0.55
	3
	0.23
	0.43
	0
	28
	2.5

	0.75
	0.55
	3
	0.17
	1
	0
	28
	2.4

	1.05
	0.55
	3
	0.1
	2.33
	0
	28
	2.6

	0
	0.45
	3
	0.25
	0
	0
	28
	2.85

	0.45
	0.45
	3
	0.21
	0.43
	0
	28
	2.9

	0.75
	0.45
	3
	0.17
	1
	0
	28
	2.9

	1.05
	0.45
	3
	0.12
	2.33
	0
	28
	2.9

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	7
	2.15

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	7
	2.38

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	7
	2.77

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	7
	3.1

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	7
	3.2

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	7
	3.28

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	7
	3.1

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	28
	4.23

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	28
	4.58

	0.14
	0.5
	2.99
	0.3
	0.11
	1.51
	28
	4.76

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	28
	4.77

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	28
	4.23

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	28
	4.38

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	28
	4.58

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	28
	4.67

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	28
	4.5

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	90
	4.59

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	90
	4.72

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	90
	4.31

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	90
	4.45

	0.18
	0.42
	2.53
	0.28
	0.18
	3.67
	90
	4.8

	0
	0.5
	2.99
	0.33
	0
	1.51
	365
	3.96

	0.07
	0.5
	2.99
	0.31
	0.05
	1.51
	365
	4.1

	0.22
	0.5
	2.99
	0.28
	0.18
	1.51
	365
	4.36

	0.29
	0.5
	2.99
	0.26
	0.25
	1.51
	365
	4.29

	0
	0.42
	2.53
	0.33
	0
	3.67
	365
	4.38

	0.06
	0.42
	2.53
	0.31
	0.05
	3.67
	365
	4.6

	0.12
	0.42
	2.53
	0.3
	0.11
	3.67
	365
	4.78

	0.25
	0.42
	2.53
	0.26
	0.25
	3.67
	365
	4.9

	0
	0.45
	2.43
	0.44
	0
	0
	7
	3.21

	0.19
	0.45
	2.43
	0.4
	0.11
	0
	7
	3.35

	0.38
	0.45
	2.43
	0.35
	0.25
	0
	7
	3.48

	0.58
	0.45
	2.43
	0.31
	0.43
	0
	7
	3.11

	0.77
	0.45
	2.43
	0.26
	1
	0
	7
	2.83

	0
	0.45
	2.43
	0.44
	0
	0
	28
	4.53

	0.19
	0.45
	2.43
	0.4
	0.11
	0
	28
	4.67

	0.58
	0.45
	2.43
	0.31
	0.43
	0
	28
	4.39


  


Table S1: Dataset used in the current study


 


for compressive strength 


 


WFS/C


 


W/C


 


CA/C


 


FA/TA


 


WFS/FA


 


1000SP/C


 


Age


 


CS


 


0.35


 


0.5


 


3.6


 


0.26


 


0.25


 


5


 


28


 


32.67402


 


0.52


 


0.5


 


3.6


 


0.23


 


0.43


 


5


 


28


 


37.89344


 


0.69


 


0.51


 


3.6


 


0.19


 


0.67


 


5


 


28


 


36.48485


 


0.86


 


0.53


 


3.6


 


0.16


 


1


 


5


 


28


 


37.07674


 


0


 


0.5


 


3.6


 


0.32


 


0


 


5


 


90


 


43.75166


 


0.17


 


0.5


 


3.6


 


0.29


 


0.11


 


5


 


90


 


37.48007


 


0.35


 


0.5


 


3.6


 


0.26


 


0.25


 


5


 


90


 


40.04203


 


0.69


 


0.51


 


3.6


 


0.19


 


0.67


 


5


 


90


 


44.47576


 


0.86


 


0.53


 


3.6


 


0.16


 


1


 


5


 


90


 


45.10788


 


1.04


 


0.56


 


3.6


 


0.13


 


1.5


 


5


 


90


 


33.22987


 


0


 


0.5


 


3.6


 


0.32


 


0


 


5


 


365


 


44.15628


 


0.17


 


0.5


 


3.6


 


0.29


 


0.11


 


5


 


365


 


43.25463


 


0.52


 


0.5


 


3.6


 


0.23


 


0.43


 


5


 


365


 


53.81399


 


0.69


 


0.51


 


3.6


 


0.19


 


0.67


 


5


 


365


 


50.29778


 


0.86


 


0.53


 


3.6


 


0.16


 


1


 


5


 


365


 


51.51277


 


1.04


 


0.56


 


3.6


 


0.13


 


1.5


 


5


 


365


 


36.19888


 


0


 


0.46


 


2.88


 


0.24


 


0


 


17.8


 


7


 


40.86352


 


0.25


 


0.52


 


2.88


 


0.2


 


0.25


 


17.8


 


7


 


34.22501


 


0.38


 


0.53


 


2.88


 


0.17


 


0.43


 


17.8


 


7


 


31.37189


 


0.51


 


0.54


 


2.88


 


0.1


 


1


 


17.8


 


7


 


29.31201


 


0.25


 


0.52


 


2.88


 


0.2


 


0.25


 


17.8


 


28


 


39.33128


 


0.38


 


0.53


 


2.88


 


0.17


 


0.43


 


17.8


 


28


 


35.92482


 


0


 


0.46


 


2.88


 


0.24


 


0


 


17.8


 


56


 


45.11677


 


0.25


 


0.52


 


2.88


 


0.2


 


0.25


 


17.8


 


56


 


42.88245


 


0.38


 


0.53


 


2.88


 


0.17


 


0.43


 


17.8


 


56


 


39.44136


 


0.51


 


0.54


 


2.88


 


0.1


 


1


 


17.8


 


56


 


35.23592


 


0.13


 


0.51


 


2.88


 


0.22


 


0.11


 


17.8


 


90


 


44.46019


 


0.25


 


0.52


 


2.88


 


0.2


 


0.25


 


17.8


 


90


 


43.02486


 


0.38


 


0.53


 


2.88


 


0.17


 


0.43


 


17.8


 


90


 


40.27641


 


0


 


0.5


 


2.99


 


0.33


 


0


 


1.51


 


7


 


19.93163


 


0.07


 


0.5


 


2.99


 


0.31


 


0.05


 


1.51


 


7


 


22.50834


 


0.14


 


0.5


 


2.99


 


0.3


 


0.11


 


1.51


 


7


 


24.0295


 


0.29


 


0.5


 


2.99


 


0.26


 


0.25


 


1.51


 


7


 


25.33658


 


0


 


0.5


 


2.99


 


0.33


 


0


 


1.51


 


28


 


29.7918


 


0.07


 


0.5


 


2.99


 


0.31


 


0.05


 


1.51


 


28


 


33.83554


 


0.14


 


0.5


 


2.99


 


0.3


 


0.11


 


1.51


 


28


 


36.01209


 


0.29


 


0.5


 


2.99


 


0.26


 


0.25


 


1.51


 


28


 


36.08175


 


0.14


 


0.5


 


2.99


 


0.3


 


0.11


 


1.51


 


90


 


40.98052


 


0.22


 


0.5


 


2.99


 


0.28


 


0.18


 


1.51


 


90


 


41.82162


 


0


 


0.5


 


2.99


 


0.33


 


0


 


1.51


 


365


 


37.08308


 


0.29


 


0.5


 


2.99


 


0.26


 


0.25


 


1.51


 


365


 


44.14715


 


0.15


 


0.5


 


3.3


 


0.27


 


0.11


 


15.86


 


7


 


21.81616


 


0.29


 


0.5


 


3.3


 


0.24


 


0.25


 


15.86


 


7


 


21.8851


 




Table S1: Dataset used in the current study   for compressive strength   

WFS/C  W/C  CA/C  FA/TA  WFS/FA  1000SP/C  Age  CS  

0.35  0.5  3.6  0.26  0.25  5  28  32.67402  

0.52  0.5  3.6  0.23  0.43  5  28  37.89344  

0.69  0.51  3.6  0.19  0.67  5  28  36.48485  

0.86  0.53  3.6  0.16  1  5  28  37.07674  

0  0.5  3.6  0.32  0  5  90  43.75166  

0.17  0.5  3.6  0.29  0.11  5  90  37.48007  

0.35  0.5  3.6  0.26  0.25  5  90  40.04203  

0.69  0.51  3.6  0.19  0.67  5  90  44.47576  

0.86  0.53  3.6  0.16  1  5  90  45.10788  

1.04  0.56  3.6  0.13  1.5  5  90  33.22987  

0  0.5  3.6  0.32  0  5  365  44.15628  

0.17  0.5  3.6  0.29  0.11  5  365  43.25463  

0.52  0.5  3.6  0.23  0.43  5  365  53.81399  

0.69  0.51  3.6  0.19  0.67  5  365  50.29778  

0.86  0.53  3.6  0.16  1  5  365  51.51277  

1.04  0.56  3.6  0.13  1.5  5  365  36.19888  

0  0.46  2.88  0.24  0  17.8  7  40.86352  

0.25  0.52  2.88  0.2  0.25  17.8  7  34.22501  

0.38  0.53  2.88  0.17  0.43  17.8  7  31.37189  

0.51  0.54  2.88  0.1  1  17.8  7  29.31201  

0.25  0.52  2.88  0.2  0.25  17.8  28  39.33128  

0.38  0.53  2.88  0.17  0.43  17.8  28  35.92482  

0  0.46  2.88  0.24  0  17.8  56  45.11677  

0.25  0.52  2.88  0.2  0.25  17.8  56  42.88245  

0.38  0.53  2.88  0.17  0.43  17.8  56  39.44136  

0.51  0.54  2.88  0.1  1  17.8  56  35.23592  

0.13  0.51  2.88  0.22  0.11  17.8  90  44.46019  

0.25  0.52  2.88  0.2  0.25  17.8  90  43.02486  

0.38  0.53  2.88  0.17  0.43  17.8  90  40.27641  

0  0.5  2.99  0.33  0  1.51  7  19.93163  

0.07  0.5  2.99  0.31  0.05  1.51  7  22.50834  

0.14  0.5  2.99  0.3  0.11  1.51  7  24.0295  

0.29  0.5  2.99  0.26  0.25  1.51  7  25.33658  

0  0.5  2.99  0.33  0  1.51  28  29.7918  

0.07  0.5  2.99  0.31  0.05  1.51  28  33.83554  

0.14  0.5  2.99  0.3  0.11  1.51  28  36.01209  

0.29  0.5  2.99  0.26  0.25  1.51  28  36.08175  

0.14  0.5  2.99  0.3  0.11  1.51  90  40.98052  

0.22  0.5  2.99  0.28  0.18  1.51  90  41.82162  

0  0.5  2.99  0.33  0  1.51  365  37.08308  

0.29  0.5  2.99  0.26  0.25  1.51  365  44.14715  

0.15  0.5  3.3  0.27  0.11  15.86  7  21.81616  

0.29  0.5  3.3  0.24  0.25  15.86  7  21.8851  

