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S2. Dataset:
	Sr. #
	C
	GP
	FA
	CA
	W
	SP
	D
	CS

	
	Kg/m3
	Kg/m3
	Kg/m3
	Kg/m3
	Kg/m3
	Kg/m3
	days
	MPa

	1
	1062
	0
	1094
	0
	159.3
	11.15
	1
	96

	
	903
	159
	1058
	0
	159.3
	11.15
	1
	89

	
	743
	319
	1021
	0
	159.3
	11.15
	1
	85

	
	1062
	0
	1094
	0
	159.3
	11.15
	28
	143

	
	903
	159
	1058
	0
	159.3
	11.15
	28
	147

	
	743
	319
	1021
	0
	159.3
	11.15
	28
	152

	
	1062
	0
	1094
	0
	159.3
	11.15
	90
	147

	
	903
	159
	1058
	0
	159.3
	11.15
	90
	153

	
	743
	319
	1021
	0
	159.3
	11.15
	90
	159

	
	1062
	0
	1094
	0
	159.3
	11.15
	365
	158

	
	903
	159
	1058
	0
	159.3
	11.15
	365
	162

	
	743
	319
	1021
	0
	159.3
	11.15
	365
	168

	2
	420
	0
	567
	1260
	231
	5.9
	7
	16

	
	399
	21
	567
	1260
	231
	5.9
	7
	17.5

	
	378
	42
	567
	1260
	231
	5.9
	7
	18.1

	
	357
	63
	567
	1260
	231
	5.9
	7
	18.3

	
	336
	84
	567
	1260
	231
	5.9
	7
	16.1

	
	420
	0
	567
	1260
	231
	5.9
	28
	39

	
	399
	21
	567
	1260
	231
	5.9
	28
	43.3

	
	378
	42
	567
	1260
	231
	5.9
	28
	46.3

	
	357
	63
	567
	1260
	231
	5.9
	28
	45.8

	
	336
	84
	567
	1260
	231
	5.9
	28
	41.3

	
	420
	0
	567
	1260
	231
	5.9
	56
	41.1

	
	399
	21
	567
	1260
	231
	5.9
	56
	44.5

	
	378
	42
	567
	1260
	231
	5.9
	56
	49.2

	
	357
	63
	567
	1260
	231
	5.9
	56
	48.4

	
	336
	84
	567
	1260
	231
	5.9
	56
	46

	3
	412
	0
	636
	1221
	167
	3.7
	7
	32.3

	
	412
	31.8
	604
	1221
	167
	3.7
	7
	33.8

	
	412
	63.6
	572
	1221
	167
	3.7
	7
	34.7

	
	412
	95.4
	540
	1221
	167
	3.7
	7
	33.2

	
	412
	0
	636
	1221
	167
	3.7
	28
	49.2

	
	412
	31.8
	604
	1221
	167
	3.7
	28
	49.4

	
	412
	63.6
	572
	1221
	167
	3.7
	28
	51.3

	
	412
	95.4
	540
	1221
	167
	3.7
	28
	50.7

	4
	350
	0
	720
	1200
	175
	3.5
	7
	31

	
	315
	35
	720
	1200
	175
	3.5
	7
	32.5

	
	280
	70
	720
	1200
	175
	3.5
	7
	28.8

	
	350
	0
	720
	1200
	175
	3.5
	28
	40

	
	315
	35
	720
	1200
	175
	3.5
	28
	41.7

	
	280
	70
	720
	1200
	175
	3.5
	28
	38.4

	5
	345
	0
	766
	1149
	228.6
	0
	3
	26.3

	
	310.5
	34.5
	766
	1149
	228.6
	0
	3
	23.1

	
	276
	69
	766
	1149
	228.6
	0
	3
	21.8

	
	241.5
	103.5
	766
	1149
	228.6
	0
	3
	19.1

	
	207
	138
	766
	1149
	228.6
	0
	3
	16.1

	
	345
	0
	766
	1149
	228.6
	0
	28
	38.6

	
	310.5
	34.5
	766
	1149
	228.6
	0
	28
	36.3

	
	276
	69
	766
	1149
	228.6
	0
	28
	36.8

	
	241.5
	103.5
	766
	1149
	228.6
	0
	28
	28.4

	
	207
	138
	766
	1149
	228.6
	0
	28
	26.1

	
	345
	0
	766
	1149
	228.6
	0
	90
	46

	
	310.5
	34.5
	766
	1149
	228.6
	0
	90
	47.5

	
	276
	69
	766
	1149
	228.6
	0
	90
	48.3

	
	241.5
	103.5
	766
	1149
	228.6
	0
	90
	38.6

	
	207
	138
	766
	1149
	228.6
	0
	90
	37.1

	6
	380
	0
	960
	825
	185
	3.8
	3
	36.5

	
	323
	57
	960
	825
	185
	3.2
	3
	35

	
	266
	114
	960
	825
	185
	3
	3
	31

	
	209
	171
	960
	825
	185
	3.9
	3
	28

	
	152
	228
	960
	825
	185
	4.5
	3
	22

	
	380
	0
	960
	825
	185
	3.8
	28
	42.2

	
	323
	57
	960
	825
	185
	3.2
	28
	45

	
	266
	114
	960
	825
	185
	3
	28
	46.5

	
	209
	171
	960
	825
	185
	3.9
	28
	45.4

	
	152
	228
	960
	825
	185
	4.5
	28
	39

	
	380
	0
	960
	825
	185
	3.8
	365
	48.1

	
	323
	57
	960
	825
	185
	3.2
	365
	63.2

	
	266
	114
	960
	825
	185
	3
	365
	61.5

	
	209
	171
	960
	825
	185
	3.9
	365
	58.1

	
	152
	228
	960
	825
	185
	4.5
	365
	55.3

	7
	400
	0
	594
	0
	200
	4
	28
	33.5

	
	380
	20
	594
	0
	200
	4
	28
	36

	
	360
	40
	594
	0
	200
	4
	28
	32.3

	
	340
	60
	594
	0
	200
	4
	28
	31.2

	
	320
	80
	594
	0
	200
	4
	28
	26.2

	
	500
	0
	566
	0
	200
	12.5
	28
	48.5

	
	475
	25
	566
	0
	200
	12.5
	28
	47.4

	
	450
	50
	566
	0
	200
	12.5
	28
	44.6

	
	425
	75
	566
	0
	200
	12.5
	28
	44.1

	
	400
	100
	566
	0
	200
	12.5
	28
	42.1

	
	500
	0
	566
	0
	200
	12
	28
	52.5

	
	475
	25
	566
	0
	200
	12
	28
	49.8

	
	450
	50
	566
	0
	200
	12
	28
	48.06

	
	425
	75
	566
	0
	200
	12
	28
	47.2

	
	400
	100
	566
	0
	200
	12
	28
	45.1

	8
	425
	0
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	55.55

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	28
	41.3

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	56.17

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	57.45

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	28
	52.79

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	28
	48.86

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	28
	57.65

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	28
	62.68

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	28
	72.94

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	28
	78.09

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	144.5
	2.12
	28
	79.75

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	53.82

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	61.48

	
	361.2
	127.5
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	48.1

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	45.35

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	44.64

	
	425
	0
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	54.6

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	28
	54.29

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	127.5
	5.1
	28
	82.81

	
	425
	0
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	59.14

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	90
	46.6

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	68.79

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	67.28

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	90
	63.4

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	90
	58.19

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	195.5
	0.85
	90
	65.94

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	90
	75.87

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	90
	80.68

	
	327.2
	97.75
	750
	1020
	144.5
	2.9
	90
	93.53

	
	395.25
	29.75
	750
	1020
	144.5
	2.12
	90
	88.28

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	64.57

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	70.98

	
	361.2
	127.5
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	59.53

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	54.54

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	48.46

	
	425
	0
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	65.51

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	170
	2.12
	90
	64.93

	
	361.2
	63.75
	750
	1020
	127.5
	5.1
	90
	87.14

	9
	900
	0
	950
	0
	144
	28
	1
	60

	
	810
	90
	950
	0
	144
	28
	1
	65

	
	630
	270
	950
	0
	144
	28
	1
	48

	
	450
	450
	950
	0
	144
	28
	1
	43

	
	900
	0
	950
	0
	144
	28
	7
	140

	
	810
	90
	950
	0
	144
	28
	7
	152

	
	630
	270
	950
	0
	144
	28
	7
	135

	
	450
	450
	950
	0
	144
	28
	7
	127

	
	900
	0
	950
	0
	144
	28
	28
	181

	
	810
	90
	950
	0
	144
	28
	28
	212

	
	630
	270
	950
	0
	144
	28
	28
	175

	
	450
	450
	950
	0
	144
	28
	28
	171

	
	900
	0
	950
	0
	144
	28
	56
	192

	
	810
	90
	950
	0
	144
	28
	56
	219

	
	630
	270
	950
	0
	144
	28
	56
	189

	
	450
	450
	950
	0
	144
	28
	56
	184

	
	900
	0
	950
	0
	144
	28
	91
	216

	
	810
	90
	950
	0
	144
	28
	91
	225

	
	630
	270
	950
	0
	144
	28
	91
	198

	
	450
	450
	950
	0
	144
	28
	91
	191

	10
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	3
	30.2

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	3
	29.3

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	3
	26.55

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	3
	24

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	3
	27.29

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	3
	19

	
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	7
	37.26

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	7
	37.61

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	7
	35.36

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	7
	28.15

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	7
	37.05

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	7
	24.6

	
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	14
	41.3

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	14
	41

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	14
	40.28

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	14
	34

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	14
	41.7

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	14
	26.9

	
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	28
	49

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	28
	46

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	28
	47.4

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	28
	36.9

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	28
	45.9

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	28
	31

	
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	56
	52

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	56
	49

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	56
	50.5

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	56
	40

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	56
	49.1

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	56
	33

	
	350
	0
	798
	1093
	147
	1.75
	90
	54

	
	315
	0
	786
	1093
	147
	1.75
	90
	50.3

	
	315
	8.75
	787
	1093
	147
	1.75
	90
	55.5

	
	315
	17.5
	788
	1093
	147
	1.75
	90
	47.9

	
	315
	26.25
	789
	1093
	147
	1.75
	90
	56.4

	
	315
	35
	790
	1093
	147
	1.75
	90
	37

	11
	400
	0
	690
	1070
	160
	9.32
	1
	29

	
	320
	80
	673
	1070
	160
	8.12
	1
	23

	
	280
	120
	664
	1070
	160
	8
	1
	17

	
	400
	0
	690
	1070
	160
	9.32
	28
	49

	
	320
	80
	673
	1070
	160
	8.12
	28
	44

	
	280
	120
	664
	1070
	160
	8
	28
	39

	
	400
	0
	690
	1070
	160
	9.32
	56
	53

	
	320
	80
	673
	1070
	160
	8.12
	56
	50

	
	280
	120
	664
	1070
	160
	8
	56
	47

	
	400
	0
	690
	1070
	160
	9.32
	91
	58

	
	320
	80
	673
	1070
	160
	8.12
	91
	54

	
	280
	120
	664
	1070
	160
	8
	91
	52

	
	400
	0
	690
	1070
	160
	9.32
	365
	59

	
	320
	80
	673
	1070
	160
	8.12
	365
	64

	
	280
	120
	664
	1070
	160
	8
	365
	58

	
	430
	0
	691
	1070
	150.5
	11.48
	1
	29

	
	344
	86
	672
	1070
	150.5
	9.46
	1
	27

	
	301
	129
	662
	1070
	150.5
	7.65
	1
	18

	
	430
	0
	691
	1070
	150.5
	11.48
	28
	64

	
	344
	86
	672
	1070
	150.5
	9.46
	28
	54

	
	301
	129
	662
	1070
	150.5
	7.65
	28
	46

	
	430
	0
	691
	1070
	150.5
	11.48
	56
	68

	
	344
	86
	672
	1070
	150.5
	9.46
	56
	58

	
	301
	129
	662
	1070
	150.5
	7.65
	56
	52

	
	430
	0
	691
	1070
	150.5
	11.48
	91
	70

	
	344
	86
	672
	1070
	150.5
	9.46
	91
	62

	
	301
	129
	662
	1070
	150.5
	7.65
	91
	56

	
	430
	0
	691
	1070
	150.5
	11.48
	365
	78

	
	344
	86
	672
	1070
	150.5
	9.46
	365
	73

	
	301
	129
	662
	1070
	150.5
	7.65
	365
	69

	12
	319
	0
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	7
	27

	
	287
	31.94
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	7
	26

	
	255
	63.84
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	7
	28

	
	223.5
	95.8
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	7
	29

	
	191.6
	127.7
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	7
	28

	
	319
	0
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	28
	37

	
	287
	31.94
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	28
	38

	
	255
	63.84
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	28
	39

	
	223.5
	95.8
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	28
	40

	
	191.6
	127.7
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	28
	39

	
	319
	0
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	90
	38

	
	287
	31.94
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	90
	39

	
	255
	63.84
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	90
	40

	
	223.5
	95.8
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	90
	42

	
	191.6
	127.7
	697.3
	1171.5
	153.3
	1.6
	90
	40

	
	368
	0
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	7
	28.5

	
	331.9
	36.88
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	7
	27

	
	295.04
	73.76
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	7
	29.5

	
	258.16
	110.6
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	7
	30

	
	221.28
	147.52
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	7
	28

	
	368
	0
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	28
	36

	
	331.9
	36.88
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	28
	37

	
	295.04
	73.76
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	28
	38

	
	258.16
	110.6
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	28
	41

	
	221.28
	147.52
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	28
	38

	
	368
	0
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	90
	38

	
	331.9
	36.88
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	90
	39

	
	295.04
	73.76
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	90
	42

	
	258.16
	110.6
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	90
	44

	
	221.28
	147.52
	663.7
	1163.4
	147.5
	1.84
	90
	39

	13
	807
	0
	972
	0
	195
	13
	1
	55

	
	724
	81
	966
	0
	195
	13
	1
	50

	
	639
	160
	960
	0
	193
	13
	1
	43

	
	556
	238
	953
	0
	192
	13
	1
	35

	
	473
	237
	947
	0
	191
	13
	1
	30

	
	392
	235
	941
	0
	190
	13
	1
	25

	
	807
	0
	972
	0
	195
	13
	7
	121

	
	724
	81
	966
	0
	195
	13
	7
	110

	
	639
	160
	960
	0
	193
	13
	7
	105

	
	556
	238
	953
	0
	192
	13
	7
	99

	
	473
	237
	947
	0
	191
	13
	7
	94

	
	392
	235
	941
	0
	190
	13
	7
	87

	
	807
	0
	972
	0
	195
	13
	28
	170

	
	724
	81
	966
	0
	195
	13
	28
	167

	
	639
	160
	960
	0
	193
	13
	28
	171

	
	556
	238
	953
	0
	192
	13
	28
	163

	
	473
	237
	947
	0
	191
	13
	28
	153

	
	392
	235
	941
	0
	190
	13
	28
	145

	
	807
	0
	972
	0
	195
	13
	56
	175

	
	724
	81
	966
	0
	195
	13
	56
	184

	
	639
	160
	960
	0
	193
	13
	56
	186

	
	556
	238
	953
	0
	192
	13
	56
	178

	
	473
	237
	947
	0
	191
	13
	56
	175

	
	392
	235
	941
	0
	190
	13
	56
	157

	
	807
	0
	972
	0
	195
	13
	91
	178

	
	724
	81
	966
	0
	195
	13
	91
	197

	
	639
	160
	960
	0
	193
	13
	91
	202

	
	556
	238
	953
	0
	192
	13
	91
	195

	
	473
	237
	947
	0
	191
	13
	91
	190

	
	392
	235
	941
	0
	190
	13
	91
	184

	14
	385
	0
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	38

	
	365.4
	19.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	38.5

	
	346.5
	38.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	39

	
	327.2
	57.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	39.5

	
	308
	77
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	41

	
	288.7
	96.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	42

	
	269.5
	115.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	43

	
	250
	14.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	38

	
	231
	154
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	28
	37

	
	385
	0
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	45

	
	365.4
	19.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	46

	
	346.5
	38.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	47

	
	327.2
	57.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	48

	
	308
	77
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	49

	
	288.7
	96.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	49.5

	
	269.5
	115.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	51

	
	250
	14.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	48

	
	231
	154
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	56
	47

	
	385
	0
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	52

	
	365.4
	19.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	53

	
	346.5
	38.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	56

	
	327.2
	57.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	58

	
	308
	77
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	62

	
	288.7
	96.25
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	63

	
	269.5
	115.5
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	64

	
	250
	14.75
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	60

	
	231
	154
	780.8
	1069.8
	154
	3.08
	90
	57

	15
	480
	0
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	30

	
	432
	38
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	31

	
	384
	77
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	29

	
	336
	115
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	25

	
	288
	154
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	23

	
	240
	192
	647
	1112
	161
	2.4
	3
	22

	
	480
	0
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	40

	
	432
	38
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	42.5

	
	384
	77
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	41

	
	336
	115
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	34

	
	288
	154
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	32

	
	240
	192
	647
	1112
	161
	2.4
	7
	30

	
	480
	0
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	50

	
	432
	38
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	52.5

	
	384
	77
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	51

	
	336
	115
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	40

	
	288
	154
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	38

	
	240
	192
	647
	1112
	161
	2.4
	28
	35

	
	480
	0
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	55

	
	432
	38
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	58

	
	384
	77
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	53

	
	336
	115
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	48

	
	288
	154
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	46

	
	240
	192
	647
	1112
	161
	2.4
	56
	40

	16
	465
	0
	715
	1030
	200
	0
	7
	28

	
	441.75
	23.25
	715
	1030
	200
	0
	7
	37

	
	418.5
	46.5
	715
	1030
	200
	0
	7
	34

	
	395.25
	69.75
	715
	1030
	200
	0
	7
	30

	
	372
	93
	715
	1030
	200
	0
	7
	25

	
	465
	0
	715
	1030
	200
	0
	28
	42

	
	441.75
	23.25
	715
	1030
	200
	0
	28
	48

	
	418.5
	46.5
	715
	1030
	200
	0
	28
	46

	
	395.25
	69.75
	715
	1030
	200
	0
	28
	43

	
	372
	93
	715
	1030
	200
	0
	28
	36

	
	465
	0
	715
	1030
	200
	0
	60
	47

	
	441.75
	23.25
	715
	1030
	200
	0
	60
	58

	
	418.5
	46.5
	715
	1030
	200
	0
	60
	56

	
	395.25
	69.75
	715
	1030
	200
	0
	60
	50

	
	372
	93
	715
	1030
	200
	0
	60
	42

	
	465
	0
	715
	1030
	200
	0
	90
	55

	
	441.75
	23.25
	715
	1030
	200
	0
	90
	65

	
	418.5
	46.5
	715
	1030
	200
	0
	90
	61

	
	395.25
	69.75
	715
	1030
	200
	0
	90
	56

	
	372
	93
	715
	1030
	200
	0
	90
	47

	17
	450
	0
	713
	1070
	157
	4.85
	3
	23

	
	315
	45
	713
	1070
	157
	4.52
	3
	27

	
	270
	90
	713
	1070
	157
	4.36
	3
	17

	
	225
	135
	713
	1070
	157
	4.28
	3
	18

	
	315
	90
	713
	1070
	157
	4.48
	3
	13

	
	225
	90
	713
	1070
	157
	4.67
	3
	21

	
	450
	0
	713
	1070
	157
	4.85
	7
	28

	
	315
	45
	713
	1070
	157
	4.52
	7
	40

	
	270
	90
	713
	1070
	157
	4.36
	7
	24

	
	225
	135
	713
	1070
	157
	4.28
	7
	27

	
	315
	90
	713
	1070
	157
	4.48
	7
	23

	
	225
	90
	713
	1070
	157
	4.67
	7
	33

	
	450
	0
	713
	1070
	157
	4.85
	28
	36.5

	
	315
	45
	713
	1070
	157
	4.52
	28
	47

	
	270
	90
	713
	1070
	157
	4.36
	28
	37

	
	225
	135
	713
	1070
	157
	4.28
	28
	38

	
	315
	90
	713
	1070
	157
	4.48
	28
	27

	
	225
	90
	713
	1070
	157
	4.67
	28
	43

	
	450
	0
	713
	1070
	157
	4.85
	90
	43

	
	315
	45
	713
	1070
	157
	4.52
	90
	57

	
	270
	90
	713
	1070
	157
	4.36
	90
	44

	
	225
	135
	713
	1070
	157
	4.28
	90
	43.5

	
	315
	90
	713
	1070
	157
	4.48
	90
	34

	
	225
	90
	713
	1070
	157
	4.67
	90
	47

	
	450
	0
	713
	1070
	157
	4.85
	120
	47

	
	315
	45
	713
	1070
	157
	4.52
	120
	58

	
	270
	90
	713
	1070
	157
	4.36
	120
	47.5

	
	225
	135
	713
	1070
	157
	4.28
	120
	48

	
	315
	90
	713
	1070
	157
	4.48
	120
	38

	
	225
	90
	713
	1070
	157
	4.67
	120
	47

	18
	380
	0
	960
	825
	185
	0
	7
	35

	
	323
	57
	955
	825
	185
	0
	7
	35.5

	
	266
	114
	947
	825
	185
	0
	7
	33

	
	209
	171
	940
	825
	185
	0
	7
	31

	
	152
	228
	933
	825
	185
	0
	7
	28

	
	380
	57
	907
	825
	185
	0
	7
	48

	
	380
	0
	960
	825
	185
	0
	28
	47.5

	
	323
	57
	955
	825
	185
	0
	28
	47

	
	266
	114
	947
	825
	185
	0
	28
	50

	
	209
	171
	940
	825
	185
	0
	28
	47

	
	152
	228
	933
	825
	185
	0
	28
	42

	
	380
	57
	907
	825
	185
	0
	28
	60

	
	380
	0
	960
	825
	185
	0
	91
	52

	
	323
	57
	955
	825
	185
	0
	91
	56

	
	266
	114
	947
	825
	185
	0
	91
	55

	
	209
	171
	940
	825
	185
	0
	91
	48

	
	152
	228
	933
	825
	185
	0
	91
	46

	
	380
	57
	907
	825
	185
	0
	91
	63.5

	19
	972
	0
	972
	0
	216
	45
	7
	93

	
	756
	0
	972
	0
	216
	52.5
	7
	78

	
	756
	216
	972
	0
	216
	41.6
	7
	82

	
	864
	35.6
	972
	0
	216
	43.4
	7
	89

	
	756
	71.3
	972
	0
	216
	46.5
	7
	82

	
	648
	108
	972
	0
	216
	50.8
	7
	77

	
	972
	0
	972
	0
	216
	45
	28
	118

	
	756
	0
	972
	0
	216
	52.5
	28
	98

	
	756
	216
	972
	0
	216
	41.6
	28
	111

	
	864
	35.6
	972
	0
	216
	43.4
	28
	118

	
	756
	71.3
	972
	0
	216
	46.5
	28
	122

	
	648
	108
	972
	0
	216
	50.8
	28
	118

	
	972
	0
	972
	0
	216
	45
	90
	125

	
	756
	0
	972
	0
	216
	52.5
	90
	109

	
	756
	216
	972
	0
	216
	41.6
	90
	122

	
	864
	35.6
	972
	0
	216
	43.4
	90
	130

	
	756
	71.3
	972
	0
	216
	46.5
	90
	135

	
	648
	108
	972
	0
	216
	50.8
	90
	128

	20
	553.6
	0
	795
	810
	221.4
	1.1
	28
	39.39

	
	470.6
	64.3
	795
	810
	221.4
	1.1
	28
	43.96

	
	415.2
	107.2
	795
	810
	221.4
	1.1
	28
	42.57

	
	359.8
	150
	795
	810
	221.4
	1.1
	28
	35.22

	
	553.6
	0
	397.5
	810
	221.4
	1.1
	28
	38.29

	
	470.6
	64.3
	397.5
	810
	221.4
	1.1
	28
	40.85

	
	415.2
	107.2
	397.5
	810
	221.4
	1.1
	28
	35.77

	
	359.8
	150
	397.5
	810
	221.4
	1.1
	28
	34

	
	553.6
	0
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	37.7

	
	470.6
	64.3
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	39.76

	
	415.2
	107.2
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	34.17

	
	359.8
	150
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	33.24

	
	332
	150
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	33.49

	
	304.5
	150
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	35.06

	
	276.8
	150
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	32.06

	
	249.1
	150
	0
	810
	221.4
	1.1
	28
	29.87

	21
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3
	7
	27.3

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	7
	36.6

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	7
	37.4

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.2
	7
	39.2

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	7
	40.9

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	7
	40.4

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3
	7
	28.1

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	7
	37.9

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	7
	38.7

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.2
	7
	40.3

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	7
	42.2

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	7
	41.9

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3
	7
	30.4

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	7
	39.3

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	7
	40.2

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.2
	7
	43.1

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	7
	44.3

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	7
	44.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3
	7
	29.5

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	7
	38.7

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	7
	39.4

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.2
	7
	41.3

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	7
	43.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	7
	42.9

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3
	28
	41

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	28
	55

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	28
	57

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.2
	28
	60

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	28
	62.3

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	28
	60.8

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3
	28
	44.7

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	28
	58.3

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	28
	59.3

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.2
	28
	62.7

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	28
	64.7

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	28
	63.1

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3
	28
	47.2

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	28
	62.4

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	28
	61.5

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.2
	28
	66.1

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	28
	67.9

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	28
	67.6

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3
	28
	46.3

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	28
	61.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	28
	60.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.2
	28
	64.9

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	28
	66.2

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	28
	65.7

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3
	90
	49

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	90
	65.8

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.1
	90
	69.1

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.2
	90
	72.4

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	90
	75.1

	
	665
	0
	553
	1108
	186.2
	3.3
	90
	73.1

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3
	90
	53.7

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	90
	68.8

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.1
	90
	72.8

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.2
	90
	74.6

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	90
	78.2

	
	665
	20
	442.4
	1108
	186.2
	3.3
	90
	75.9

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3
	90
	58.9

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	90
	73.4

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.1
	90
	76.4

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.2
	90
	79.9

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	90
	82.7

	
	665
	25
	414.8
	1108
	186.2
	3.3
	90
	80.4

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3
	90
	57.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	90
	71.2

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.1
	90
	74.1

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.2
	90
	64.9

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	90
	66.2

	
	665
	30
	387.1
	1108
	186.2
	3.3
	90
	65.7

	22
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	3
	22

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	3
	18

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	3
	17

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	3
	14

	
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	27
	28

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	27
	24

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	27
	22

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	27
	17.5

	
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	28
	41

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	28
	38

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	28
	35

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	28
	33

	
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	90
	52

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	90
	54

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	90
	42

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	90
	45

	
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	156
	54

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	156
	57

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	156
	45

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	156
	48

	
	443.5
	0
	580
	875
	168.5
	0
	300
	58.5

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	168.5
	0
	300
	64

	
	443.5
	0
	580
	875
	204
	0
	300
	48

	
	354.8
	88.7
	580
	875
	204
	0
	300
	52

	23
	450
	0
	706
	1059
	157.5
	0
	7
	36.68

	
	427.5
	22.5
	704
	1056
	157.5
	0
	7
	35.59

	
	405
	45
	703
	1054
	157.5
	0
	7
	39.08

	
	382.5
	67.5
	702
	1052
	157.5
	0
	7
	36.23

	
	360
	90
	700
	1050
	157.5
	0
	7
	33.09

	
	337.5
	112.5
	698
	1048
	157.5
	0
	7
	33

	
	450
	22.5
	697
	1045
	157.5
	0
	7
	38.6

	
	450
	45
	688
	1032
	157.5
	0
	7
	39.2

	
	450
	67.5
	679
	1019
	157.5
	0
	7
	40.7

	
	450
	90
	670
	1005
	157.5
	0
	7
	41.8

	
	450
	112.5
	661
	992
	157.5
	0
	7
	40.9

	
	450
	0
	706
	1059
	157.5
	0
	28
	44.32

	
	427.5
	22.5
	704
	1056
	157.5
	0
	28
	45.42

	
	405
	45
	703
	1054
	157.5
	0
	28
	46.45

	
	382.5
	67.5
	702
	1052
	157.5
	0
	28
	40.44

	
	360
	90
	700
	1050
	157.5
	0
	28
	39.39

	
	337.5
	112.5
	698
	1048
	157.5
	0
	28
	38.08

	
	450
	22.5
	697
	1045
	157.5
	0
	28
	45.16

	
	450
	45
	688
	1032
	157.5
	0
	28
	46.84

	
	450
	67.5
	679
	1019
	157.5
	0
	28
	47.5

	
	450
	90
	670
	1005
	157.5
	0
	28
	49.2

	
	450
	112.5
	661
	992
	157.5
	0
	28
	48.43

	
	450
	0
	706
	1059
	157.5
	0
	56
	45.51

	
	427.5
	22.5
	704
	1056
	157.5
	0
	56
	48.08

	
	405
	45
	703
	1054
	157.5
	0
	56
	49.18

	
	382.5
	67.5
	702
	1052
	157.5
	0
	56
	43.15

	
	360
	90
	700
	1050
	157.5
	0
	56
	41.12

	
	337.5
	112.5
	698
	1048
	157.5
	0
	56
	39.73

	
	450
	22.5
	697
	1045
	157.5
	0
	56
	47.2

	
	450
	45
	688
	1032
	157.5
	0
	56
	48.76

	
	450
	67.5
	679
	1019
	157.5
	0
	56
	50.9

	
	450
	90
	670
	1005
	157.5
	0
	56
	54.84

	
	450
	112.5
	661
	992
	157.5
	0
	56
	52.7

	24
	425
	0
	680
	1100
	212.5
	1.4
	7
	28

	
	340
	95.2
	584.8
	1100
	212.5
	1.45
	7
	28.5

	
	340
	102
	578
	1100
	212.5
	1.5
	7
	29

	
	340
	108.8
	571
	1100
	212.5
	1.55
	7
	30

	
	340
	115.6
	654.4
	1100
	212.5
	1.65
	7
	29

	
	340
	122.4
	557.6
	1100
	212.5
	1.7
	7
	27

	
	340
	129.2
	550.8
	1100
	212.5
	1.8
	7
	24

	
	340
	136
	544
	1100
	212.5
	1.9
	7
	22.5

	
	425
	0
	680
	1100
	212.5
	1.4
	28
	33

	
	340
	95.2
	584.8
	1100
	212.5
	1.45
	28
	35.5

	
	340
	102
	578
	1100
	212.5
	1.5
	28
	37

	
	340
	108.8
	571
	1100
	212.5
	1.55
	28
	38.5

	
	340
	115.6
	654.4
	1100
	212.5
	1.65
	28
	37

	
	340
	122.4
	557.6
	1100
	212.5
	1.7
	28
	34

	
	340
	129.2
	550.8
	1100
	212.5
	1.8
	28
	32

	
	340
	136
	544
	1100
	212.5
	1.9
	28
	29.3

	
	425
	0
	680
	1100
	212.5
	1.4
	90
	41

	
	340
	95.2
	584.8
	1100
	212.5
	1.45
	90
	43

	
	340
	102
	578
	1100
	212.5
	1.5
	90
	45

	
	340
	108.8
	571
	1100
	212.5
	1.55
	90
	49

	
	340
	115.6
	654.4
	1100
	212.5
	1.65
	90
	48

	
	340
	122.4
	557.6
	1100
	212.5
	1.7
	90
	47

	
	340
	129.2
	550.8
	1100
	212.5
	1.8
	90
	46

	
	340
	136
	544
	1100
	212.5
	1.9
	90
	35

	25
	449
	0
	500
	0
	226
	38
	7
	68.9

	
	421
	125
	500
	0
	212
	36
	7
	91.8

	
	393
	250
	500
	0
	197
	34
	7
	102.2

	
	365
	375
	500
	0
	183
	31
	7
	89.8

	
	449
	0
	450
	0
	226
	38
	7
	78.9

	
	421
	125
	450
	0
	212
	36
	7
	106.9

	
	393
	250
	450
	0
	197
	34
	7
	122.2

	
	365
	375
	450
	0
	183
	31
	7
	105

	
	449
	0
	500
	0
	226
	38
	28
	81.2

	
	421
	125
	500
	0
	212
	36
	28
	109.6

	
	393
	250
	500
	0
	197
	34
	28
	124.2

	
	365
	375
	500
	0
	183
	31
	28
	109.9

	
	449
	0
	450
	0
	226
	38
	28
	92.1

	
	421
	125
	450
	0
	212
	36
	28
	132.5

	
	393
	250
	450
	0
	197
	34
	28
	154.2

	
	365
	375
	450
	0
	183
	31
	28
	135.6

	26
	442
	78
	665.6
	1144
	130
	10.3
	7
	78

	
	468
	52
	665.6
	1144
	182.8
	2.29
	7
	54

	
	494
	26
	665.6
	1144
	234
	0.57
	7
	43

	
	442
	78
	665.6
	1144
	130
	10.3
	28
	88

	
	468
	52
	665.6
	1144
	182.8
	2.29
	28
	63

	
	494
	26
	665.6
	1144
	234
	0.57
	28
	55



