Supplementary

Raw data of Figure 2

| Ce | qe |
| --- | --- |
| 0.719 | 16.92387 |
| 2.568 | 35.97898 |
| 4.396 | 43.98749 |
| 7.958 | 51.14601 |
| 8.972 | 52.33394 |
| 13.763 | 55.87972 |
| 18.675 | 57.80895 |
| 23.71 | 59.02139 |
| 38.52 | 60.84107 |
| 48.542 | 62 |
| 63.453 | 63 |
| 78.432 | 62.40859 |
| 88.421 | 61 |
| 98.412 | 64 |

Raw data of Figure 3 and 4

| T= 30 0C |  |
| --- | --- |
| ce | qe |
| 3.4 | 3 |
| 7.16 | 4.2 |
| 15.1 | 4.5 |
| 25.05 | 4.75 |
| 34 | 5 |
| 43.9 | 5.5 |
| 68.8 | 6 |
| 93.2 | 9 |
| T = 40 0C |  |
| 3.3 | 2.702887 |
| 7.16 | 3.873616 |
| 15.64 | 5.192734 |
| 25.01 | 5.635442 |
| 34.51 | 6.037799 |
| 44.4 | 6.061028 |
| 68.9 | 6.439902 |
| 93.9 | 6.5 |
| T = 50 0C |  |
| 3.45 | 2.608103 |
| 7.31 | 3.782466 |
| 15.79 | 5.184457 |
| 25.16 | 5.340061 |
| 34.66 | 5.661831 |
| 44.55 | 5.791738 |
| 69.071 | 6.019123 |
| 94.058 | 6.345498 |
| T = 65 0C |  |
| 3.6 | 2.406729 |
| 7.42 | 3.503566 |
| 15.9 | 4.851628 |
| 25.29 | 5.026364 |
| 34.79 | 5.346929 |
| 44.69 | 5.481521 |
| 69.2 | 5.713672 |
| 94.21 | 6.032821 |
| T = 80 0C |  |
| 3.65 | 2.152005 |
| 7.51 | 3.254445 |
| 15.99 | 4.08239 |
| 25.36 | 4.592793 |
| 34.87 | 5.163128 |
| 44.76 | 5.032904 |
| 69.28 | 5.260868 |
| 94.22 | 5.431081 |