Supplementary Table 1. Bone microarchitecture results of different milling techniques.
	Region
	Bone surface/volume ratio (1/pixel; mean ± standard deviation)
	Multiple comparisons (adjusted p values)

	
	SIN
	VERSAH
	MAXIMUS
	SIN vs. VERSAH
	SIN vs. MAXIMUS
	VERSAH vs. MAXIMUS

	Cervical
	1.58 ± 0.08
	1.42 ± 0.13
	1.38 ± 0.14
	0.1282
	0.0521
	0.8588

	Body
	1.52 ± 0.11
	1.38 ± 0.14
	1.4 ± 0.14
	0.2477
	0.3475
	0.9684

	Apical
	1.5 ± 0.12
	1.42 ± 0.14
	1.38 ± 0.11
	0.5787
	0.3120
	0.8697




