Table S1: UV-vis spectra of the synthesized silver nanoparticle sample at 1:2, 1:4, 1:6, and 1:10 ratios at 30 min. Here, 1:2 ratios produce the highest concentration and size of Ag NPs, represents raw data of Table 4A.

| SPR Wavelength (nm) | Absorbance at 1:2 (30 min) | Absorbance at 1:4 (30 min) | Absorbance at 1:6 (30 min) | Absorbance at 1:10 (30 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | 0.359 | 0.243 | 0.174 | 0.108 |
| 326 | 0.371 | 0.241 | 0.161 | 0.096 |
| 327 | 0.384 | 0.231 | 0.156 | 0.097 |
| 328 | 0.41 | 0.233 | 0.163 | 0.113 |
| 329 | 0.429 | 0.251 | 0.187 | 0.147 |
| 330 | 0.456 | 0.268 | 0.218 | 0.165 |
| 331 | 0.464 | 0.297 | 0.24 | 0.192 |
| 332 | 0.483 | 0.312 | 0.269 | 0.206 |
| 333 | 0.493 | 0.34 | 0.285 | 0.222 |
| 334 | 0.501 | 0.352 | 0.302 | 0.229 |
| 335 | 0.508 | 0.373 | 0.315 | 0.239 |
| 336 | 0.516 | 0.384 | 0.327 | 0.248 |
| 337 | 0.523 | 0.407 | 0.335 | 0.258 |
| 338 | 0.528 | 0.413 | 0.341 | 0.267 |
| 339 | 0.533 | 0.415 | 0.348 | 0.278 |
| 340 | 0.537 | 0.423 | 0.357 | 0.288 |
| 341 | 0.548 | 0.426 | 0.363 | 0.298 |
| 342 | 0.547 | 0.429 | 0.373 | 0.311 |
| 343 | 0.558 | 0.429 | 0.379 | 0.322 |
| 344 | 0.552 | 0.429 | 0.386 | 0.33 |
| 345 | 0.555 | 0.429 | 0.392 | 0.342 |
| 346 | 0.552 | 0.429 | 0.397 | 0.348 |
| 347 | 0.549 | 0.428 | 0.403 | 0.361 |
| 348 | 0.548 | 0.429 | 0.409 | 0.37 |
| 349 | 0.538 | 0.426 | 0.415 | 0.376 |
| 350 | 0.53 | 0.427 | 0.419 | 0.387 |
| 351 | 0.52 | 0.425 | 0.426 | 0.393 |
| 352 | 0.51 | 0.424 | 0.429 | 0.401 |
| 353 | 0.503 | 0.423 | 0.435 | 0.407 |
| 354 | 0.493 | 0.424 | 0.44 | 0.415 |
| 355 | 0.484 | 0.424 | 0.445 | 0.424 |
| 356 | 0.476 | 0.424 | 0.449 | 0.43 |
| 357 | 0.466 | 0.422 | 0.452 | 0.437 |
| 358 | 0.461 | 0.426 | 0.459 | 0.443 |
| 359 | 0.454 | 0.424 | 0.462 | 0.45 |
| 360 | 0.47 | 0.452 | 0.473 | 0.465 |
| 361 | 0.466 | 0.454 | 0.478 | 0.472 |
| 362 | 0.462 | 0.455 | 0.484 | 0.479 |
| 363 | 0.459 | 0.458 | 0.49 | 0.486 |
| 364 | 0.456 | 0.461 | 0.495 | 0.494 |
| 365 | 0.454 | 0.464 | 0.502 | 0.502 |
| 366 | 0.453 | 0.467 | 0.508 | 0.509 |
| 367 | 0.452 | 0.47 | 0.514 | 0.517 |
| 368 | 0.451 | 0.473 | 0.52 | 0.524 |
| 369 | 0.452 | 0.477 | 0.526 | 0.532 |
| 370 | 0.452 | 0.481 | 0.533 | 0.539 |
| 371 | 0.453 | 0.485 | 0.539 | 0.547 |
| 372 | 0.455 | 0.489 | 0.545 | 0.554 |
| 373 | 0.456 | 0.493 | 0.551 | 0.561 |
| 374 | 0.458 | 0.498 | 0.557 | 0.569 |
| 375 | 0.46 | 0.502 | 0.564 | 0.576 |
| 376 | 0.462 | 0.506 | 0.569 | 0.583 |
| 377 | 0.464 | 0.51 | 0.576 | 0.589 |
| 378 | 0.466 | 0.514 | 0.581 | 0.596 |
| 379 | 0.468 | 0.519 | 0.587 | 0.603 |
| 380 | 0.47 | 0.522 | 0.592 | 0.609 |
| 381 | 0.473 | 0.526 | 0.597 | 0.615 |
| 382 | 0.475 | 0.529 | 0.602 | 0.62 |
| 383 | 0.477 | 0.533 | 0.607 | 0.626 |
| 384 | 0.479 | 0.536 | 0.612 | 0.631 |
| 385 | 0.481 | 0.539 | 0.616 | 0.637 |
| 386 | 0.482 | 0.542 | 0.62 | 0.641 |
| 387 | 0.484 | 0.545 | 0.624 | 0.646 |
| 388 | 0.486 | 0.548 | 0.628 | 0.651 |
| 389 | 0.488 | 0.551 | 0.631 | 0.656 |
| 390 | 0.489 | 0.554 | 0.635 | 0.66 |
| 391 | 0.491 | 0.556 | 0.638 | 0.665 |
| 392 | 0.492 | 0.559 | 0.641 | 0.669 |
| 393 | 0.493 | 0.561 | 0.644 | 0.673 |
| 394 | 0.494 | 0.563 | 0.647 | 0.676 |
| 395 | 0.496 | 0.566 | 0.65 | 0.68 |
| 396 | 0.497 | 0.568 | 0.653 | 0.684 |
| 397 | 0.498 | 0.57 | 0.656 | 0.688 |
| 398 | 0.499 | 0.572 | 0.659 | 0.691 |
| 399 | 0.5 | 0.574 | 0.661 | 0.694 |
| 400 | 0.501 | 0.576 | 0.664 | 0.698 |
| 401 | 0.502 | 0.579 | 0.667 | 0.701 |
| 402 | 0.503 | 0.581 | 0.67 | 0.705 |
| 403 | 0.504 | 0.583 | 0.672 | 0.708 |
| 404 | 0.505 | 0.585 | 0.675 | 0.711 |
| 405 | 0.505 | 0.587 | 0.678 | 0.715 |
| 406 | 0.506 | 0.589 | 0.68 | 0.717 |
| 407 | 0.507 | 0.591 | 0.683 | 0.72 |
| 408 | 0.508 | 0.593 | 0.685 | 0.723 |
| 409 | 0.509 | 0.595 | 0.687 | 0.726 |
| 410 | 0.509 | 0.597 | 0.69 | 0.729 |
| 411 | 0.51 | 0.599 | 0.693 | 0.732 |
| 412 | 0.511 | 0.601 | 0.695 | 0.735 |
| 413 | 0.512 | 0.603 | 0.698 | 0.738 |
| 414 | 0.512 | 0.605 | 0.7 | 0.741 |
| 415 | 0.513 | 0.607 | 0.703 | 0.743 |
| 416 | 0.514 | 0.609 | 0.705 | 0.746 |
| 417 | 0.515 | 0.612 | 0.708 | 0.749 |
| 418 | 0.515 | 0.613 | 0.711 | 0.752 |
| 419 | 0.516 | 0.615 | 0.714 | 0.755 |
| 420 | 0.542 | 0.656 | 0.765 | 0.805 |
| 421 | 0.543 | 0.658 | 0.768 | 0.808 |
| 422 | 0.544 | 0.66 | 0.771 | 0.811 |
| 423 | 0.544 | 0.663 | 0.774 | 0.814 |
| 424 | 0.545 | 0.665 | 0.777 | 0.817 |
| 425 | 0.546 | 0.667 | 0.78 | 0.82 |
| 426 | 0.546 | 0.669 | 0.783 | 0.823 |
| 427 | 0.547 | 0.672 | 0.786 | 0.826 |
| 428 | 0.548 | 0.674 | 0.789 | 0.829 |
| 429 | 0.548 | 0.676 | 0.792 | 0.831 |
| 430 | 0.549 | 0.677 | 0.794 | 0.834 |
| 431 | 0.549 | 0.68 | 0.797 | 0.836 |
| 432 | 0.55 | 0.681 | 0.8 | 0.839 |
| 433 | 0.55 | 0.683 | 0.802 | 0.841 |
| 434 | 0.55 | 0.686 | 0.806 | 0.844 |
| 435 | 0.551 | 0.688 | 0.808 | 0.846 |
| 436 | 0.551 | 0.69 | 0.81 | 0.848 |
| 437 | 0.551 | 0.691 | 0.813 | 0.85 |
| 438 | 0.551 | 0.693 | 0.815 | 0.852 |
| 439 | 0.551 | 0.694 | 0.817 | 0.853 |
| 440 | 0.551 | 0.696 | 0.819 | 0.855 |
| 441 | 0.551 | 0.697 | 0.822 | 0.856 |
| 442 | 0.551 | 0.699 | 0.823 | 0.857 |
| 443 | 0.55 | 0.7 | 0.825 | 0.858 |
| 444 | 0.55 | 0.702 | 0.827 | 0.86 |
| 445 | 0.55 | 0.703 | 0.829 | 0.861 |
| 446 | 0.55 | 0.704 | 0.831 | 0.862 |
| 447 | 0.549 | 0.706 | 0.833 | 0.863 |
| 448 | 0.549 | 0.707 | 0.835 | 0.864 |
| 449 | 0.549 | 0.708 | 0.837 | 0.864 |
| 450 | 0.548 | 0.709 | 0.838 | 0.865 |
| 451 | 0.548 | 0.71 | 0.84 | 0.866 |
| 452 | 0.548 | 0.711 | 0.842 | 0.866 |
| 453 | 0.547 | 0.712 | 0.843 | 0.866 |
| 454 | 0.546 | 0.713 | 0.845 | 0.867 |
| 455 | 0.546 | 0.714 | 0.846 | 0.867 |
| 456 | 0.545 | 0.715 | 0.848 | 0.867 |
| 457 | 0.545 | 0.715 | 0.849 | 0.867 |
| 458 | 0.544 | 0.716 | 0.85 | 0.867 |
| 459 | 0.543 | 0.717 | 0.852 | 0.867 |
| 460 | 0.543 | 0.718 | 0.853 | 0.868 |
| 461 | 0.542 | 0.718 | 0.854 | 0.868 |
| 462 | 0.542 | 0.719 | 0.856 | 0.868 |
| 463 | 0.541 | 0.72 | 0.857 | 0.867 |
| 464 | 0.54 | 0.72 | 0.858 | 0.867 |
| 465 | 0.54 | 0.721 | 0.859 | 0.867 |
| 466 | 0.539 | 0.721 | 0.86 | 0.867 |
| 467 | 0.538 | 0.722 | 0.861 | 0.867 |
| 468 | 0.537 | 0.722 | 0.862 | 0.866 |
| 469 | 0.536 | 0.722 | 0.863 | 0.866 |
| 470 | 0.536 | 0.722 | 0.864 | 0.865 |
| 471 | 0.535 | 0.723 | 0.865 | 0.865 |
| 472 | 0.534 | 0.723 | 0.865 | 0.864 |
| 473 | 0.533 | 0.723 | 0.866 | 0.863 |
| 474 | 0.532 | 0.723 | 0.866 | 0.863 |
| 475 | 0.531 | 0.723 | 0.867 | 0.862 |
| 476 | 0.53 | 0.722 | 0.867 | 0.861 |
| 477 | 0.529 | 0.722 | 0.867 | 0.86 |
| 478 | 0.528 | 0.722 | 0.867 | 0.859 |
| 479 | 0.527 | 0.722 | 0.868 | 0.858 |
| 480 | 0.526 | 0.721 | 0.868 | 0.856 |
| 481 | 0.524 | 0.721 | 0.868 | 0.855 |
| 482 | 0.523 | 0.72 | 0.868 | 0.854 |
| 483 | 0.522 | 0.72 | 0.868 | 0.853 |
| 484 | 0.52 | 0.719 | 0.867 | 0.851 |
| 485 | 0.519 | 0.719 | 0.867 | 0.85 |
| 486 | 0.518 | 0.718 | 0.867 | 0.848 |
| 487 | 0.516 | 0.717 | 0.867 | 0.847 |
| 488 | 0.515 | 0.716 | 0.866 | 0.845 |
| 489 | 0.513 | 0.716 | 0.865 | 0.843 |
| 490 | 0.512 | 0.715 | 0.865 | 0.842 |
| 491 | 0.51 | 0.714 | 0.864 | 0.84 |
| 492 | 0.508 | 0.713 | 0.863 | 0.838 |
| 493 | 0.507 | 0.712 | 0.863 | 0.836 |
| 494 | 0.505 | 0.711 | 0.862 | 0.834 |
| 495 | 0.503 | 0.71 | 0.861 | 0.832 |
| 496 | 0.501 | 0.708 | 0.859 | 0.83 |
| 497 | 0.499 | 0.707 | 0.858 | 0.827 |
| 498 | 0.498 | 0.706 | 0.857 | 0.826 |
| 499 | 0.496 | 0.704 | 0.856 | 0.823 |
| 500 | 0.471 | 0.666 | 0.805 | 0.773 |
| 501 | 0.47 | 0.664 | 0.804 | 0.771 |
| 502 | 0.468 | 0.663 | 0.802 | 0.769 |
| 503 | 0.465 | 0.661 | 0.8 | 0.766 |
| 504 | 0.463 | 0.66 | 0.799 | 0.764 |
| 505 | 0.461 | 0.658 | 0.797 | 0.761 |
| 506 | 0.459 | 0.656 | 0.795 | 0.759 |
| 507 | 0.457 | 0.654 | 0.793 | 0.756 |
| 508 | 0.455 | 0.652 | 0.791 | 0.753 |
| 509 | 0.453 | 0.65 | 0.789 | 0.75 |
| 510 | 0.45 | 0.648 | 0.787 | 0.747 |
| 511 | 0.448 | 0.646 | 0.784 | 0.744 |
| 512 | 0.446 | 0.644 | 0.782 | 0.741 |
| 513 | 0.443 | 0.642 | 0.78 | 0.738 |
| 514 | 0.441 | 0.639 | 0.777 | 0.735 |
| 515 | 0.438 | 0.636 | 0.774 | 0.732 |
| 516 | 0.435 | 0.633 | 0.771 | 0.728 |
| 517 | 0.433 | 0.631 | 0.768 | 0.724 |
| 518 | 0.431 | 0.628 | 0.765 | 0.721 |
| 519 | 0.428 | 0.625 | 0.761 | 0.717 |
| 520 | 0.425 | 0.622 | 0.758 | 0.713 |
| 521 | 0.422 | 0.619 | 0.755 | 0.71 |
| 522 | 0.42 | 0.616 | 0.751 | 0.706 |
| 523 | 0.417 | 0.612 | 0.748 | 0.702 |
| 524 | 0.415 | 0.609 | 0.744 | 0.699 |
| 525 | 0.412 | 0.606 | 0.741 | 0.695 |
| 526 | 0.409 | 0.602 | 0.737 | 0.691 |
| 527 | 0.406 | 0.598 | 0.733 | 0.687 |
| 528 | 0.403 | 0.595 | 0.729 | 0.683 |
| 529 | 0.401 | 0.591 | 0.725 | 0.679 |
| 530 | 0.397 | 0.587 | 0.72 | 0.674 |
| 531 | 0.394 | 0.583 | 0.716 | 0.67 |
| 532 | 0.391 | 0.579 | 0.711 | 0.666 |
| 533 | 0.388 | 0.575 | 0.707 | 0.662 |
| 534 | 0.385 | 0.57 | 0.702 | 0.657 |
| 535 | 0.382 | 0.566 | 0.697 | 0.653 |
| 536 | 0.379 | 0.561 | 0.692 | 0.648 |
| 537 | 0.376 | 0.557 | 0.687 | 0.643 |
| 538 | 0.373 | 0.552 | 0.682 | 0.638 |
| 539 | 0.37 | 0.548 | 0.677 | 0.634 |
| 540 | 0.366 | 0.543 | 0.672 | 0.629 |
| 541 | 0.364 | 0.539 | 0.668 | 0.625 |
| 542 | 0.361 | 0.534 | 0.663 | 0.62 |
| 543 | 0.358 | 0.53 | 0.658 | 0.616 |
| 544 | 0.355 | 0.525 | 0.653 | 0.611 |
| 545 | 0.352 | 0.521 | 0.648 | 0.607 |
| 546 | 0.349 | 0.516 | 0.643 | 0.602 |
| 547 | 0.346 | 0.511 | 0.638 | 0.597 |
| 548 | 0.343 | 0.506 | 0.633 | 0.593 |
| 549 | 0.34 | 0.501 | 0.627 | 0.588 |
| 550 | 0.337 | 0.497 | 0.623 | 0.583 |
| 551 | 0.334 | 0.492 | 0.617 | 0.579 |
| 552 | 0.331 | 0.487 | 0.612 | 0.574 |
| 553 | 0.328 | 0.482 | 0.606 | 0.569 |
| 554 | 0.325 | 0.477 | 0.601 | 0.564 |
| 555 | 0.322 | 0.472 | 0.596 | 0.559 |
| 556 | 0.319 | 0.467 | 0.59 | 0.554 |
| 557 | 0.316 | 0.462 | 0.585 | 0.55 |
| 558 | 0.313 | 0.457 | 0.579 | 0.545 |
| 559 | 0.31 | 0.452 | 0.574 | 0.54 |
| 560 | 0.308 | 0.447 | 0.568 | 0.535 |
| 561 | 0.305 | 0.442 | 0.563 | 0.53 |
| 562 | 0.302 | 0.437 | 0.558 | 0.525 |
| 563 | 0.299 | 0.432 | 0.552 | 0.52 |
| 564 | 0.296 | 0.427 | 0.547 | 0.515 |
| 565 | 0.294 | 0.422 | 0.542 | 0.511 |
| 566 | 0.291 | 0.417 | 0.537 | 0.506 |
| 567 | 0.289 | 0.413 | 0.532 | 0.501 |
| 568 | 0.286 | 0.408 | 0.526 | 0.497 |
| 569 | 0.283 | 0.403 | 0.52 | 0.491 |
| 570 | 0.28 | 0.398 | 0.515 | 0.486 |
| 571 | 0.278 | 0.393 | 0.51 | 0.481 |
| 572 | 0.275 | 0.388 | 0.504 | 0.476 |
| 573 | 0.273 | 0.383 | 0.499 | 0.471 |
| 574 | 0.27 | 0.378 | 0.493 | 0.467 |
| 575 | 0.267 | 0.373 | 0.488 | 0.461 |
| 576 | 0.265 | 0.369 | 0.483 | 0.456 |
| 577 | 0.262 | 0.364 | 0.477 | 0.451 |
| 578 | 0.26 | 0.359 | 0.472 | 0.447 |
| 579 | 0.257 | 0.355 | 0.467 | 0.442 |
| 580 | 0.255 | 0.35 | 0.461 | 0.437 |
| 581 | 0.253 | 0.345 | 0.457 | 0.432 |
| 582 | 0.25 | 0.341 | 0.452 | 0.427 |
| 583 | 0.248 | 0.336 | 0.446 | 0.423 |
| 584 | 0.246 | 0.332 | 0.442 | 0.418 |
| 585 | 0.244 | 0.328 | 0.437 | 0.413 |
| 586 | 0.241 | 0.323 | 0.432 | 0.409 |
| 587 | 0.239 | 0.319 | 0.427 | 0.404 |
| 588 | 0.237 | 0.315 | 0.422 | 0.4 |
| 589 | 0.235 | 0.311 | 0.417 | 0.395 |
| 590 | 0.233 | 0.307 | 0.413 | 0.391 |
| 591 | 0.231 | 0.303 | 0.408 | 0.386 |
| 592 | 0.229 | 0.298 | 0.403 | 0.382 |
| 593 | 0.227 | 0.294 | 0.399 | 0.378 |
| 594 | 0.224 | 0.29 | 0.394 | 0.373 |
| 595 | 0.222 | 0.287 | 0.389 | 0.369 |
| 596 | 0.22 | 0.282 | 0.385 | 0.364 |
| 597 | 0.218 | 0.278 | 0.38 | 0.36 |
| 598 | 0.216 | 0.274 | 0.375 | 0.355 |
| 599 | 0.214 | 0.271 | 0.371 | 0.351 |
| 600 | 0.212 | 0.267 | 0.366 | 0.347 |
| 601 | 0.21 | 0.263 | 0.362 | 0.342 |
| 602 | 0.208 | 0.26 | 0.358 | 0.338 |
| 603 | 0.206 | 0.256 | 0.353 | 0.334 |
| 604 | 0.204 | 0.252 | 0.349 | 0.33 |
| 605 | 0.202 | 0.249 | 0.345 | 0.326 |
| 606 | 0.2 | 0.245 | 0.34 | 0.322 |
| 607 | 0.199 | 0.242 | 0.336 | 0.318 |
| 608 | 0.197 | 0.239 | 0.332 | 0.314 |
| 609 | 0.195 | 0.235 | 0.328 | 0.31 |
| 610 | 0.193 | 0.232 | 0.324 | 0.306 |
| 611 | 0.192 | 0.229 | 0.32 | 0.302 |
| 612 | 0.19 | 0.226 | 0.316 | 0.299 |
| 613 | 0.188 | 0.222 | 0.312 | 0.295 |
| 614 | 0.186 | 0.219 | 0.308 | 0.291 |
| 615 | 0.185 | 0.216 | 0.304 | 0.287 |
| 616 | 0.183 | 0.213 | 0.301 | 0.284 |
| 617 | 0.181 | 0.21 | 0.297 | 0.28 |
| 618 | 0.179 | 0.207 | 0.293 | 0.277 |
| 619 | 0.178 | 0.204 | 0.29 | 0.273 |
| 620 | 0.176 | 0.202 | 0.286 | 0.27 |
| 621 | 0.175 | 0.199 | 0.283 | 0.266 |
| 622 | 0.173 | 0.196 | 0.279 | 0.263 |
| 623 | 0.171 | 0.193 | 0.275 | 0.259 |
| 624 | 0.17 | 0.19 | 0.272 | 0.256 |
| 625 | 0.168 | 0.188 | 0.268 | 0.252 |
| 626 | 0.166 | 0.185 | 0.265 | 0.249 |
| 627 | 0.165 | 0.182 | 0.261 | 0.246 |
| 628 | 0.163 | 0.18 | 0.258 | 0.243 |
| 629 | 0.162 | 0.178 | 0.255 | 0.24 |
| 630 | 0.16 | 0.175 | 0.252 | 0.237 |
| 631 | 0.159 | 0.173 | 0.249 | 0.234 |
| 632 | 0.157 | 0.17 | 0.245 | 0.23 |
| 633 | 0.156 | 0.168 | 0.243 | 0.227 |
| 634 | 0.154 | 0.166 | 0.239 | 0.225 |
| 635 | 0.153 | 0.163 | 0.236 | 0.222 |
| 636 | 0.151 | 0.161 | 0.233 | 0.218 |
| 637 | 0.15 | 0.159 | 0.23 | 0.216 |
| 638 | 0.149 | 0.157 | 0.227 | 0.213 |
| 639 | 0.147 | 0.154 | 0.224 | 0.21 |
| 640 | 0.146 | 0.152 | 0.221 | 0.207 |
| 641 | 0.144 | 0.15 | 0.219 | 0.205 |
| 642 | 0.143 | 0.148 | 0.216 | 0.202 |
| 643 | 0.142 | 0.147 | 0.214 | 0.2 |
| 644 | 0.14 | 0.145 | 0.211 | 0.197 |
| 645 | 0.139 | 0.143 | 0.209 | 0.195 |
| 646 | 0.138 | 0.141 | 0.206 | 0.192 |
| 647 | 0.137 | 0.139 | 0.204 | 0.19 |
| 648 | 0.136 | 0.137 | 0.201 | 0.188 |
| 649 | 0.134 | 0.135 | 0.199 | 0.185 |
| 650 | 0.133 | 0.134 | 0.196 | 0.183 |
| 651 | 0.131 | 0.132 | 0.194 | 0.181 |
| 652 | 0.13 | 0.13 | 0.191 | 0.178 |
| 653 | 0.129 | 0.128 | 0.189 | 0.176 |
| 654 | 0.128 | 0.127 | 0.187 | 0.174 |
| 655 | 0.127 | 0.125 | 0.185 | 0.172 |
| 656 | 0.126 | 0.124 | 0.182 | 0.17 |
| 657 | 0.124 | 0.122 | 0.18 | 0.167 |
| 658 | 0.123 | 0.121 | 0.178 | 0.165 |
| 659 | 0.122 | 0.119 | 0.176 | 0.164 |
| 660 | 0.121 | 0.118 | 0.174 | 0.162 |
| 661 | 0.12 | 0.116 | 0.172 | 0.16 |
| 662 | 0.119 | 0.115 | 0.17 | 0.158 |
| 663 | 0.118 | 0.114 | 0.169 | 0.156 |
| 664 | 0.117 | 0.112 | 0.167 | 0.154 |
| 665 | 0.116 | 0.111 | 0.165 | 0.153 |
| 666 | 0.115 | 0.11 | 0.163 | 0.151 |
| 667 | 0.114 | 0.108 | 0.16 | 0.148 |
| 668 | 0.112 | 0.106 | 0.156 | 0.145 |
| 669 | 0.11 | 0.103 | 0.153 | 0.142 |
| 670 | 0.109 | 0.101 | 0.15 | 0.139 |
| 671 | 0.108 | 0.1 | 0.147 | 0.136 |
| 672 | 0.107 | 0.098 | 0.144 | 0.134 |
| 673 | 0.105 | 0.096 | 0.142 | 0.132 |
| 674 | 0.105 | 0.095 | 0.14 | 0.13 |
| 675 | 0.103 | 0.094 | 0.139 | 0.128 |
| 676 | 0.103 | 0.093 | 0.138 | 0.127 |
| 677 | 0.102 | 0.093 | 0.137 | 0.127 |
| 678 | 0.102 | 0.093 | 0.137 | 0.127 |
| 679 | 0.102 | 0.092 | 0.136 | 0.126 |
| 680 | 0.101 | 0.092 | 0.136 | 0.126 |
| 681 | 0.101 | 0.092 | 0.136 | 0.125 |
| 682 | 0.1 | 0.091 | 0.135 | 0.125 |
| 683 | 0.1 | 0.091 | 0.135 | 0.124 |
| 684 | 0.099 | 0.09 | 0.134 | 0.123 |
| 685 | 0.098 | 0.089 | 0.133 | 0.122 |
| 686 | 0.098 | 0.088 | 0.132 | 0.121 |
| 687 | 0.097 | 0.087 | 0.13 | 0.12 |
| 688 | 0.096 | 0.087 | 0.129 | 0.119 |
| 689 | 0.095 | 0.086 | 0.128 | 0.117 |
| 690 | 0.094 | 0.085 | 0.126 | 0.116 |
| 691 | 0.094 | 0.084 | 0.125 | 0.115 |
| 692 | 0.093 | 0.083 | 0.124 | 0.113 |
| 693 | 0.092 | 0.082 | 0.122 | 0.112 |
| 694 | 0.091 | 0.081 | 0.121 | 0.111 |
| 695 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| 696 | 0.09 | 0.079 | 0.119 | 0.109 |
| 697 | 0.089 | 0.079 | 0.117 | 0.107 |
| 698 | 0.088 | 0.078 | 0.116 | 0.106 |
| 699 | 0.087 | 0.077 | 0.115 | 0.105 |
| 700 | 0.087 | 0.076 | 0.113 | 0.104 |
| 701 | 0.086 | 0.075 | 0.112 | 0.103 |
| 702 | 0.085 | 0.074 | 0.111 | 0.101 |
| 703 | 0.084 | 0.073 | 0.11 | 0.1 |
| 704 | 0.084 | 0.073 | 0.109 | 0.099 |
| 705 | 0.083 | 0.072 | 0.108 | 0.098 |
| 706 | 0.082 | 0.071 | 0.107 | 0.097 |
| 707 | 0.082 | 0.071 | 0.106 | 0.096 |
| 708 | 0.081 | 0.07 | 0.104 | 0.095 |
| 709 | 0.081 | 0.069 | 0.104 | 0.095 |
| 710 | 0.08 | 0.069 | 0.103 | 0.094 |
| 711 | 0.079 | 0.068 | 0.102 | 0.093 |
| 712 | 0.079 | 0.067 | 0.101 | 0.092 |
| 713 | 0.078 | 0.067 | 0.1 | 0.091 |
| 714 | 0.077 | 0.066 | 0.099 | 0.091 |
| 715 | 0.077 | 0.066 | 0.099 | 0.09 |
| 716 | 0.077 | 0.065 | 0.098 | 0.089 |
| 717 | 0.076 | 0.065 | 0.097 | 0.088 |
| 718 | 0.075 | 0.064 | 0.096 | 0.087 |
| 719 | 0.075 | 0.063 | 0.095 | 0.086 |
| 720 | 0.074 | 0.063 | 0.094 | 0.085 |
| 721 | 0.074 | 0.062 | 0.093 | 0.085 |
| 722 | 0.073 | 0.062 | 0.092 | 0.084 |
| 723 | 0.073 | 0.061 | 0.091 | 0.083 |
| 724 | 0.072 | 0.061 | 0.091 | 0.082 |
| 725 | 0.072 | 0.06 | 0.09 | 0.082 |
| 726 | 0.071 | 0.06 | 0.089 | 0.081 |
| 727 | 0.071 | 0.059 | 0.088 | 0.08 |
| 728 | 0.07 | 0.059 | 0.088 | 0.079 |
| 729 | 0.07 | 0.058 | 0.087 | 0.079 |
| 730 | 0.069 | 0.058 | 0.087 | 0.078 |
| 731 | 0.069 | 0.058 | 0.086 | 0.078 |
| 732 | 0.068 | 0.057 | 0.085 | 0.077 |
| 733 | 0.068 | 0.057 | 0.085 | 0.077 |
| 734 | 0.067 | 0.056 | 0.084 | 0.076 |
| 735 | 0.067 | 0.056 | 0.083 | 0.075 |
| 736 | 0.066 | 0.055 | 0.083 | 0.075 |
| 737 | 0.066 | 0.055 | 0.082 | 0.074 |
| 738 | 0.066 | 0.055 | 0.081 | 0.073 |
| 739 | 0.065 | 0.054 | 0.081 | 0.073 |
| 740 | 0.065 | 0.054 | 0.08 | 0.072 |
| 741 | 0.064 | 0.053 | 0.079 | 0.072 |
| 742 | 0.064 | 0.053 | 0.079 | 0.071 |
| 743 | 0.064 | 0.053 | 0.078 | 0.07 |
| 744 | 0.063 | 0.052 | 0.077 | 0.07 |
| 745 | 0.063 | 0.052 | 0.077 | 0.069 |
| 746 | 0.062 | 0.051 | 0.076 | 0.069 |
| 747 | 0.062 | 0.051 | 0.076 | 0.068 |
| 748 | 0.062 | 0.05 | 0.075 | 0.068 |
| 749 | 0.061 | 0.05 | 0.074 | 0.067 |
| 750 | 0.061 | 0.05 | 0.074 | 0.067 |
| 751 | 0.06 | 0.049 | 0.074 | 0.066 |
| 752 | 0.06 | 0.049 | 0.073 | 0.065 |
| 753 | 0.06 | 0.049 | 0.073 | 0.065 |
| 754 | 0.059 | 0.049 | 0.072 | 0.065 |
| 755 | 0.059 | 0.048 | 0.072 | 0.064 |
| 756 | 0.058 | 0.048 | 0.071 | 0.064 |
| 757 | 0.058 | 0.047 | 0.071 | 0.064 |
| 758 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.063 |
| 759 | 0.057 | 0.047 | 0.07 | 0.063 |
| 760 | 0.057 | 0.046 | 0.069 | 0.062 |
| 761 | 0.057 | 0.046 | 0.069 | 0.062 |
| 762 | 0.056 | 0.046 | 0.068 | 0.061 |
| 763 | 0.056 | 0.045 | 0.068 | 0.061 |
| 764 | 0.056 | 0.045 | 0.067 | 0.06 |
| 765 | 0.055 | 0.045 | 0.067 | 0.06 |
| 766 | 0.055 | 0.044 | 0.066 | 0.059 |
| 767 | 0.055 | 0.044 | 0.066 | 0.059 |
| 768 | 0.054 | 0.044 | 0.065 | 0.058 |
| 769 | 0.054 | 0.044 | 0.065 | 0.058 |
| 770 | 0.053 | 0.043 | 0.064 | 0.057 |
| 771 | 0.053 | 0.043 | 0.064 | 0.057 |
| 772 | 0.053 | 0.043 | 0.063 | 0.057 |
| 773 | 0.053 | 0.042 | 0.063 | 0.056 |
| 774 | 0.052 | 0.042 | 0.063 | 0.056 |
| 775 | 0.052 | 0.042 | 0.062 | 0.056 |
| 776 | 0.052 | 0.042 | 0.062 | 0.055 |
| 777 | 0.051 | 0.042 | 0.062 | 0.055 |
| 778 | 0.051 | 0.041 | 0.062 | 0.055 |
| 779 | 0.051 | 0.041 | 0.061 | 0.054 |
| 780 | 0.051 | 0.041 | 0.061 | 0.054 |
| 781 | 0.05 | 0.041 | 0.06 | 0.054 |
| 782 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.053 |
| 783 | 0.05 | 0.04 | 0.059 | 0.053 |
| 784 | 0.049 | 0.04 | 0.059 | 0.052 |
| 785 | 0.049 | 0.04 | 0.059 | 0.052 |
| 786 | 0.049 | 0.039 | 0.058 | 0.052 |
| 787 | 0.048 | 0.039 | 0.058 | 0.051 |
| 788 | 0.048 | 0.039 | 0.058 | 0.051 |
| 789 | 0.048 | 0.039 | 0.057 | 0.051 |
| 790 | 0.048 | 0.038 | 0.057 | 0.05 |
| 791 | 0.047 | 0.038 | 0.056 | 0.05 |
| 792 | 0.047 | 0.038 | 0.056 | 0.05 |
| 793 | 0.047 | 0.037 | 0.056 | 0.049 |
| 794 | 0.046 | 0.037 | 0.055 | 0.049 |
| 795 | 0.047 | 0.038 | 0.055 | 0.049 |
| 796 | 0.046 | 0.037 | 0.055 | 0.049 |
| 797 | 0.046 | 0.037 | 0.055 | 0.048 |
| 798 | 0.046 | 0.037 | 0.054 | 0.048 |
| 799 | 0.045 | 0.037 | 0.054 | 0.048 |
| 800 | 0.045 | 0.036 | 0.054 | 0.048 |
| 801 | 0.045 | 0.036 | 0.053 | 0.048 |
| 802 | 0.045 | 0.036 | 0.053 | 0.047 |
| 803 | 0.045 | 0.036 | 0.053 | 0.047 |
| 804 | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 0.047 |
| 805 | 0.044 | 0.035 | 0.052 | 0.046 |
| 806 | 0.044 | 0.035 | 0.052 | 0.046 |
| 807 | 0.043 | 0.035 | 0.052 | 0.046 |
| 808 | 0.043 | 0.035 | 0.052 | 0.046 |
| 809 | 0.043 | 0.035 | 0.051 | 0.045 |
| 810 | 0.043 | 0.034 | 0.051 | 0.045 |
| 811 | 0.043 | 0.034 | 0.051 | 0.045 |
| 812 | 0.042 | 0.034 | 0.05 | 0.044 |
| 813 | 0.042 | 0.034 | 0.05 | 0.044 |
| 814 | 0.042 | 0.034 | 0.049 | 0.044 |
| 815 | 0.042 | 0.033 | 0.049 | 0.043 |
| 816 | 0.041 | 0.033 | 0.049 | 0.043 |
| 817 | 0.041 | 0.033 | 0.049 | 0.043 |
| 818 | 0.041 | 0.033 | 0.048 | 0.043 |
| 819 | 0.041 | 0.033 | 0.048 | 0.042 |
| 820 | 0.041 | 0.033 | 0.048 | 0.042 |
| 821 | 0.04 | 0.033 | 0.048 | 0.042 |
| 822 | 0.04 | 0.033 | 0.048 | 0.042 |
| 823 | 0.04 | 0.032 | 0.047 | 0.042 |
| 824 | 0.04 | 0.032 | 0.047 | 0.041 |
| 825 | 0.04 | 0.032 | 0.047 | 0.041 |
| 826 | 0.039 | 0.032 | 0.047 | 0.041 |
| 827 | 0.039 | 0.032 | 0.047 | 0.041 |
| 828 | 0.039 | 0.031 | 0.046 | 0.041 |
| 829 | 0.039 | 0.031 | 0.046 | 0.04 |
| 830 | 0.039 | 0.031 | 0.046 | 0.04 |
| 831 | 0.038 | 0.031 | 0.046 | 0.04 |
| 832 | 0.038 | 0.031 | 0.046 | 0.04 |
| 833 | 0.038 | 0.031 | 0.045 | 0.04 |
| 834 | 0.038 | 0.031 | 0.045 | 0.04 |
| 835 | 0.038 | 0.031 | 0.045 | 0.039 |
| 836 | 0.038 | 0.03 | 0.045 | 0.039 |
| 837 | 0.038 | 0.03 | 0.044 | 0.039 |
| 838 | 0.037 | 0.03 | 0.044 | 0.039 |
| 839 | 0.037 | 0.03 | 0.044 | 0.039 |
| 840 | 0.037 | 0.03 | 0.044 | 0.038 |
| 841 | 0.037 | 0.03 | 0.044 | 0.038 |
| 842 | 0.037 | 0.03 | 0.043 | 0.038 |
| 843 | 0.036 | 0.029 | 0.043 | 0.038 |
| 844 | 0.036 | 0.029 | 0.043 | 0.038 |
| 845 | 0.036 | 0.029 | 0.043 | 0.037 |
| 846 | 0.036 | 0.029 | 0.042 | 0.037 |
| 847 | 0.036 | 0.029 | 0.042 | 0.037 |
| 848 | 0.036 | 0.029 | 0.042 | 0.037 |
| 849 | 0.036 | 0.029 | 0.042 | 0.037 |
| 850 | 0.036 | 0.029 | 0.042 | 0.036 |
| 851 | 0.035 | 0.029 | 0.042 | 0.036 |
| 852 | 0.035 | 0.028 | 0.042 | 0.036 |
| 853 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 854 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 855 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 856 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 857 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 858 | 0.034 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 859 | 0.034 | 0.028 | 0.04 | 0.036 |
| 860 | 0.034 | 0.028 | 0.041 | 0.036 |
| 861 | 0.034 | 0.028 | 0.04 | 0.036 |
| 862 | 0.034 | 0.028 | 0.04 | 0.035 |
| 863 | 0.034 | 0.028 | 0.04 | 0.035 |
| 864 | 0.034 | 0.028 | 0.04 | 0.035 |
| 865 | 0.033 | 0.027 | 0.04 | 0.035 |
| 866 | 0.033 | 0.027 | 0.04 | 0.035 |
| 867 | 0.033 | 0.027 | 0.04 | 0.035 |
| 868 | 0.033 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 869 | 0.033 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 870 | 0.033 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 871 | 0.033 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 872 | 0.032 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 873 | 0.032 | 0.027 | 0.039 | 0.034 |
| 874 | 0.032 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 875 | 0.032 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 876 | 0.032 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 877 | 0.032 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 878 | 0.032 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 879 | 0.032 | 0.026 | 0.037 | 0.033 |
| 880 | 0.032 | 0.026 | 0.037 | 0.033 |
| 881 | 0.032 | 0.026 | 0.037 | 0.033 |
| 882 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.033 |
| 883 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.032 |
| 884 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.032 |
| 885 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.032 |
| 886 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.032 |
| 887 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.032 |
| 888 | 0.031 | 0.026 | 0.037 | 0.032 |
| 889 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.032 |
| 890 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.032 |
| 891 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.032 |
| 892 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.032 |
| 893 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.032 |
| 894 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.032 |
| 895 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.032 |
| 896 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.031 |
| 897 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.031 |
| 898 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.032 |
| 899 | 0.03 | 0.025 | 0.036 | 0.031 |
| 900 | 0.029 | 0.025 | 0.035 | 0.031 |
| 901 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.031 |
| 902 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.031 |
| 903 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.03 |
| 904 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.03 |
| 905 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.03 |
| 906 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.03 |
| 907 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.03 |
| 908 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 909 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 910 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 911 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 912 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 913 | 0.028 | 0.023 | 0.034 | 0.029 |
| 914 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.029 |
| 915 | 0.028 | 0.023 | 0.034 | 0.029 |
| 916 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.03 |
| 917 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.029 |
| 918 | 0.028 | 0.024 | 0.033 | 0.029 |
| 919 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.029 |
| 920 | 0.027 | 0.024 | 0.033 | 0.029 |
| 921 | 0.027 | 0.024 | 0.033 | 0.029 |
| 922 | 0.027 | 0.024 | 0.033 | 0.029 |
| 923 | 0.027 | 0.024 | 0.033 | 0.029 |
| 924 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 925 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 926 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 927 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 928 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 929 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 930 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 931 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 932 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 933 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 934 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 935 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 936 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.028 |
| 937 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 938 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 939 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 940 | 0.027 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 941 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 942 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 943 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 944 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 945 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 946 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.028 |
| 947 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.028 |
| 948 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 949 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 950 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.028 |
| 951 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 952 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 953 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.029 |
| 954 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.028 |
| 955 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 956 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 957 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 958 | 0.025 | 0.023 | 0.032 | 0.028 |
| 959 | 0.025 | 0.022 | 0.031 | 0.027 |
| 960 | 0.025 | 0.022 | 0.031 | 0.027 |
| 961 | 0.025 | 0.022 | 0.031 | 0.027 |
| 962 | 0.025 | 0.022 | 0.031 | 0.027 |
| 963 | 0.025 | 0.022 | 0.031 | 0.027 |
| 964 | 0.025 | 0.022 | 0.03 | 0.027 |
| 965 | 0.025 | 0.022 | 0.03 | 0.026 |
| 966 | 0.025 | 0.021 | 0.03 | 0.026 |
| 967 | 0.025 | 0.021 | 0.03 | 0.026 |
| 968 | 0.024 | 0.021 | 0.03 | 0.026 |
| 969 | 0.024 | 0.021 | 0.03 | 0.026 |
| 970 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.026 |
| 971 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 972 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 973 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 974 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 975 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 976 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 977 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.025 |
| 978 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.025 |
| 979 | 0.024 | 0.02 | 0.028 | 0.025 |
| 980 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.025 |
| 981 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 982 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 983 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 984 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 985 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 986 | 0.023 | 0.02 | 0.028 | 0.024 |
| 987 | 0.023 | 0.02 | 0.027 | 0.024 |
| 988 | 0.023 | 0.02 | 0.027 | 0.024 |
| 989 | 0.023 | 0.02 | 0.027 | 0.024 |
| 990 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.024 |
| 991 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.024 |
| 992 | 0.022 | 0.02 | 0.027 | 0.024 |
| 993 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.024 |
| 994 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.023 |
| 995 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.023 |
| 996 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 997 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 998 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 999 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1000 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.023 |
| 1001 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1002 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1003 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1004 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1005 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1006 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1007 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1008 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.023 |
| 1009 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.023 |
| 1010 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.022 |
| 1011 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1012 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1013 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1014 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1015 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1016 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1017 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.022 |
| 1018 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.022 |
| 1019 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.022 |
| 1020 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.022 |
| 1021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.022 |
| 1022 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1023 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1024 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1025 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1026 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1027 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1028 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1029 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.021 |
| 1030 | 0.02 | 0.018 | 0.023 | 0.021 |
| 1031 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.021 |
| 1032 | 0.02 | 0.018 | 0.023 | 0.021 |
| 1033 | 0.02 | 0.018 | 0.023 | 0.021 |
| 1034 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.021 |
| 1035 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.02 |
| 1036 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.02 |
| 1037 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.02 |
| 1038 | 0.02 | 0.017 | 0.023 | 0.02 |
| 1039 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1040 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1041 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1042 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1043 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1044 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1045 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1046 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1047 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1048 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1049 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1050 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.019 |
| 1051 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.02 |
| 1052 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1053 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1054 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1055 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1056 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.018 |
| 1057 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1058 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
| 1059 | 0.019 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1060 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1061 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1062 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1063 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1064 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1065 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1066 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1067 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1068 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1069 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
| 1070 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.017 |
| 1071 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.018 |
| 1072 | 0.018 | 0.015 | 0.02 | 0.018 |
| 1073 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.018 |
| 1074 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1075 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1076 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1077 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1078 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1079 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1080 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1081 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1082 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1083 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1084 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1085 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1086 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1087 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1088 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 1089 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1090 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1091 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1092 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1093 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 1094 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 1095 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 1096 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 |
| 1097 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 1098 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 |
| 1099 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 1100 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |

*SPR represents Surface Plasmon Resonance.

Table S2: UV-vis spectra of the synthesized silver nanoparticle sample at 1:2, 1:4, 1:6, and 1:10 ratios at 60 min. Here, 1:2 ratios produce the highest concentration and size of Ag NPs, represents raw data of Table 4B.

| SPR Wavelength (nm) | Absorption at 1:2 (60 min) | Absorption at 1:4 (60 min) | Absorption at 1:6 (60 min) | Absorption at 1:10 (60 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | 0.41 | 0.342 | 0.176 | 0.096 |
| 326 | 0.434 | 0.354 | 0.161 | 0.085 |
| 327 | 0.462 | 0.368 | 0.155 | 0.088 |
| 328 | 0.495 | 0.386 | 0.163 | 0.101 |
| 329 | 0.535 | 0.409 | 0.186 | 0.13 |
| 330 | 0.572 | 0.416 | 0.218 | 0.162 |
| 331 | 0.607 | 0.442 | 0.239 | 0.178 |
| 332 | 0.637 | 0.451 | 0.266 | 0.192 |
| 333 | 0.662 | 0.469 | 0.288 | 0.202 |
| 334 | 0.681 | 0.477 | 0.309 | 0.209 |
| 335 | 0.703 | 0.491 | 0.322 | 0.221 |
| 336 | 0.714 | 0.5 | 0.337 | 0.228 |
| 337 | 0.732 | 0.511 | 0.35 | 0.24 |
| 338 | 0.742 | 0.519 | 0.36 | 0.25 |
| 339 | 0.74 | 0.533 | 0.369 | 0.257 |
| 340 | 0.757 | 0.537 | 0.382 | 0.271 |
| 341 | 0.751 | 0.55 | 0.393 | 0.28 |
| 342 | 0.764 | 0.554 | 0.408 | 0.296 |
| 343 | 0.763 | 0.563 | 0.419 | 0.306 |
| 344 | 0.766 | 0.564 | 0.429 | 0.317 |
| 345 | 0.758 | 0.579 | 0.441 | 0.328 |
| 346 | 0.768 | 0.576 | 0.449 | 0.338 |
| 347 | 0.768 | 0.581 | 0.461 | 0.349 |
| 348 | 0.768 | 0.589 | 0.472 | 0.358 |
| 349 | 0.772 | 0.589 | 0.48 | 0.368 |
| 350 | 0.771 | 0.6 | 0.49 | 0.377 |
| 351 | 0.777 | 0.597 | 0.499 | 0.386 |
| 352 | 0.779 | 0.605 | 0.507 | 0.392 |
| 353 | 0.784 | 0.605 | 0.516 | 0.402 |
| 354 | 0.786 | 0.609 | 0.524 | 0.41 |
| 355 | 0.79 | 0.615 | 0.533 | 0.418 |
| 356 | 0.795 | 0.616 | 0.54 | 0.425 |
| 357 | 0.796 | 0.621 | 0.547 | 0.43 |
| 358 | 0.8 | 0.624 | 0.556 | 0.441 |
| 359 | 0.806 | 0.628 | 0.564 | 0.446 |
| 360 | 1.035 | 0.668 | 0.594 | 0.485 |
| 361 | 1.04 | 0.673 | 0.603 | 0.493 |
| 362 | 1.045 | 0.678 | 0.611 | 0.5 |
| 363 | 1.051 | 0.685 | 0.619 | 0.508 |
| 364 | 1.058 | 0.691 | 0.627 | 0.515 |
| 365 | 1.067 | 0.699 | 0.637 | 0.524 |
| 366 | 1.076 | 0.706 | 0.646 | 0.532 |
| 367 | 1.085 | 0.714 | 0.655 | 0.54 |
| 368 | 1.094 | 0.722 | 0.664 | 0.548 |
| 369 | 1.104 | 0.731 | 0.674 | 0.556 |
| 370 | 1.114 | 0.74 | 0.683 | 0.564 |
| 371 | 1.125 | 0.749 | 0.692 | 0.572 |
| 372 | 1.136 | 0.757 | 0.701 | 0.579 |
| 373 | 1.147 | 0.766 | 0.71 | 0.587 |
| 374 | 1.158 | 0.775 | 0.719 | 0.594 |
| 375 | 1.17 | 0.784 | 0.728 | 0.602 |
| 376 | 1.181 | 0.792 | 0.736 | 0.609 |
| 377 | 1.192 | 0.801 | 0.745 | 0.616 |
| 378 | 1.204 | 0.809 | 0.754 | 0.623 |
| 379 | 1.215 | 0.818 | 0.762 | 0.63 |
| 380 | 1.225 | 0.825 | 0.769 | 0.636 |
| 381 | 1.236 | 0.833 | 0.777 | 0.642 |
| 382 | 1.246 | 0.84 | 0.784 | 0.648 |
| 383 | 1.256 | 0.846 | 0.791 | 0.654 |
| 384 | 1.266 | 0.853 | 0.798 | 0.66 |
| 385 | 1.275 | 0.86 | 0.804 | 0.665 |
| 386 | 1.284 | 0.865 | 0.81 | 0.67 |
| 387 | 1.293 | 0.871 | 0.816 | 0.675 |
| 388 | 1.302 | 0.877 | 0.822 | 0.681 |
| 389 | 1.311 | 0.882 | 0.828 | 0.685 |
| 390 | 1.319 | 0.887 | 0.833 | 0.69 |
| 391 | 1.328 | 0.892 | 0.838 | 0.695 |
| 392 | 1.335 | 0.896 | 0.843 | 0.699 |
| 393 | 1.343 | 0.901 | 0.848 | 0.703 |
| 394 | 1.35 | 0.905 | 0.852 | 0.707 |
| 395 | 1.357 | 0.909 | 0.857 | 0.711 |
| 396 | 1.364 | 0.912 | 0.861 | 0.715 |
| 397 | 1.371 | 0.916 | 0.865 | 0.719 |
| 398 | 1.377 | 0.919 | 0.869 | 0.723 |
| 399 | 1.383 | 0.923 | 0.873 | 0.726 |
| 400 | 1.39 | 0.926 | 0.877 | 0.73 |
| 401 | 1.396 | 0.929 | 0.881 | 0.733 |
| 402 | 1.402 | 0.932 | 0.885 | 0.737 |
| 403 | 1.408 | 0.935 | 0.889 | 0.74 |
| 404 | 1.414 | 0.938 | 0.892 | 0.743 |
| 405 | 1.419 | 0.941 | 0.896 | 0.747 |
| 406 | 1.425 | 0.944 | 0.9 | 0.75 |
| 407 | 1.43 | 0.946 | 0.904 | 0.753 |
| 408 | 1.435 | 0.949 | 0.907 | 0.756 |
| 409 | 1.44 | 0.951 | 0.91 | 0.759 |
| 410 | 1.445 | 0.954 | 0.914 | 0.762 |
| 411 | 1.451 | 0.957 | 0.918 | 0.765 |
| 412 | 1.456 | 0.959 | 0.921 | 0.768 |
| 413 | 1.46 | 0.961 | 0.925 | 0.771 |
| 414 | 1.465 | 0.964 | 0.929 | 0.774 |
| 415 | 1.47 | 0.966 | 0.932 | 0.777 |
| 416 | 1.475 | 0.969 | 0.936 | 0.78 |
| 417 | 1.479 | 0.971 | 0.94 | 0.783 |
| 418 | 1.483 | 0.973 | 0.944 | 0.786 |
| 419 | 1.488 | 0.975 | 0.948 | 0.789 |
| 420 | 1.519 | 0.991 | 1.008 | 0.835 |
| 421 | 1.522 | 0.993 | 1.012 | 0.838 |
| 422 | 1.527 | 0.995 | 1.016 | 0.841 |
| 423 | 1.531 | 0.997 | 1.02 | 0.844 |
| 424 | 1.535 | 0.999 | 1.025 | 0.848 |
| 425 | 1.539 | 1.001 | 1.029 | 0.851 |
| 426 | 1.542 | 1.003 | 1.032 | 0.853 |
| 427 | 1.546 | 1.005 | 1.037 | 0.856 |
| 428 | 1.548 | 1.006 | 1.04 | 0.859 |
| 429 | 1.551 | 1.008 | 1.044 | 0.861 |
| 430 | 1.554 | 1.009 | 1.048 | 0.864 |
| 431 | 1.557 | 1.011 | 1.052 | 0.866 |
| 432 | 1.559 | 1.013 | 1.055 | 0.869 |
| 433 | 1.561 | 1.014 | 1.059 | 0.871 |
| 434 | 1.563 | 1.016 | 1.063 | 0.874 |
| 435 | 1.565 | 1.017 | 1.067 | 0.876 |
| 436 | 1.566 | 1.018 | 1.07 | 0.878 |
| 437 | 1.567 | 1.019 | 1.073 | 0.88 |
| 438 | 1.568 | 1.021 | 1.076 | 0.881 |
| 439 | 1.569 | 1.022 | 1.079 | 0.883 |
| 440 | 1.57 | 1.023 | 1.082 | 0.884 |
| 441 | 1.57 | 1.023 | 1.084 | 0.886 |
| 442 | 1.571 | 1.024 | 1.087 | 0.887 |
| 443 | 1.571 | 1.025 | 1.09 | 0.888 |
| 444 | 1.571 | 1.026 | 1.092 | 0.889 |
| 445 | 1.57 | 1.026 | 1.095 | 0.89 |
| 446 | 1.569 | 1.027 | 1.098 | 0.891 |
| 447 | 1.568 | 1.028 | 1.1 | 0.892 |
| 448 | 1.567 | 1.028 | 1.103 | 0.893 |
| 449 | 1.565 | 1.029 | 1.105 | 0.893 |
| 450 | 1.564 | 1.029 | 1.106 | 0.894 |
| 451 | 1.562 | 1.029 | 1.109 | 0.894 |
| 452 | 1.561 | 1.029 | 1.111 | 0.894 |
| 453 | 1.559 | 1.029 | 1.112 | 0.895 |
| 454 | 1.557 | 1.029 | 1.114 | 0.895 |
| 455 | 1.555 | 1.029 | 1.116 | 0.895 |
| 456 | 1.553 | 1.029 | 1.117 | 0.895 |
| 457 | 1.551 | 1.029 | 1.119 | 0.895 |
| 458 | 1.549 | 1.028 | 1.121 | 0.895 |
| 459 | 1.546 | 1.028 | 1.122 | 0.895 |
| 460 | 1.543 | 1.028 | 1.124 | 0.895 |
| 461 | 1.54 | 1.027 | 1.125 | 0.895 |
| 462 | 1.537 | 1.026 | 1.126 | 0.894 |
| 463 | 1.534 | 1.026 | 1.128 | 0.894 |
| 464 | 1.53 | 1.025 | 1.129 | 0.894 |
| 465 | 1.527 | 1.024 | 1.13 | 0.893 |
| 466 | 1.524 | 1.024 | 1.131 | 0.893 |
| 467 | 1.521 | 1.023 | 1.132 | 0.893 |
| 468 | 1.516 | 1.021 | 1.133 | 0.892 |
| 469 | 1.512 | 1.02 | 1.134 | 0.891 |
| 470 | 1.508 | 1.019 | 1.135 | 0.891 |
| 471 | 1.503 | 1.017 | 1.135 | 0.89 |
| 472 | 1.499 | 1.016 | 1.135 | 0.889 |
| 473 | 1.494 | 1.014 | 1.136 | 0.888 |
| 474 | 1.489 | 1.013 | 1.136 | 0.888 |
| 475 | 1.485 | 1.011 | 1.136 | 0.886 |
| 476 | 1.48 | 1.009 | 1.136 | 0.886 |
| 477 | 1.475 | 1.007 | 1.136 | 0.884 |
| 478 | 1.469 | 1.004 | 1.136 | 0.883 |
| 479 | 1.464 | 1.002 | 1.136 | 0.882 |
| 480 | 1.458 | 1 | 1.136 | 0.881 |
| 481 | 1.452 | 0.997 | 1.135 | 0.88 |
| 482 | 1.446 | 0.995 | 1.135 | 0.878 |
| 483 | 1.44 | 0.992 | 1.134 | 0.877 |
| 484 | 1.434 | 0.989 | 1.134 | 0.876 |
| 485 | 1.428 | 0.986 | 1.133 | 0.874 |
| 486 | 1.421 | 0.983 | 1.132 | 0.872 |
| 487 | 1.415 | 0.98 | 1.131 | 0.871 |
| 488 | 1.408 | 0.977 | 1.13 | 0.869 |
| 489 | 1.401 | 0.974 | 1.129 | 0.868 |
| 490 | 1.394 | 0.97 | 1.128 | 0.866 |
| 491 | 1.386 | 0.966 | 1.126 | 0.864 |
| 492 | 1.379 | 0.963 | 1.125 | 0.862 |
| 493 | 1.371 | 0.959 | 1.123 | 0.86 |
| 494 | 1.364 | 0.955 | 1.122 | 0.858 |
| 495 | 1.355 | 0.951 | 1.12 | 0.856 |
| 496 | 1.347 | 0.948 | 1.118 | 0.854 |
| 497 | 1.339 | 0.943 | 1.116 | 0.852 |
| 498 | 1.331 | 0.939 | 1.115 | 0.85 |
| 499 | 1.323 | 0.935 | 1.113 | 0.848 |
| 500 | 1.28 | 0.92 | 1.052 | 0.803 |
| 501 | 1.272 | 0.916 | 1.049 | 0.801 |
| 502 | 1.263 | 0.911 | 1.047 | 0.798 |
| 503 | 1.254 | 0.906 | 1.045 | 0.796 |
| 504 | 1.245 | 0.902 | 1.043 | 0.794 |
| 505 | 1.235 | 0.897 | 1.04 | 0.791 |
| 506 | 1.226 | 0.892 | 1.037 | 0.789 |
| 507 | 1.217 | 0.887 | 1.035 | 0.786 |
| 508 | 1.208 | 0.883 | 1.032 | 0.783 |
| 509 | 1.198 | 0.877 | 1.029 | 0.781 |
| 510 | 1.189 | 0.872 | 1.026 | 0.778 |
| 511 | 1.179 | 0.867 | 1.023 | 0.775 |
| 512 | 1.169 | 0.862 | 1.02 | 0.773 |
| 513 | 1.159 | 0.856 | 1.016 | 0.77 |
| 514 | 1.148 | 0.851 | 1.013 | 0.767 |
| 515 | 1.138 | 0.845 | 1.009 | 0.764 |
| 516 | 1.127 | 0.839 | 1.005 | 0.76 |
| 517 | 1.116 | 0.833 | 1.001 | 0.757 |
| 518 | 1.106 | 0.828 | 0.997 | 0.754 |
| 519 | 1.095 | 0.822 | 0.993 | 0.75 |
| 520 | 1.084 | 0.816 | 0.989 | 0.747 |
| 521 | 1.073 | 0.81 | 0.984 | 0.744 |
| 522 | 1.062 | 0.803 | 0.98 | 0.74 |
| 523 | 1.051 | 0.797 | 0.976 | 0.737 |
| 524 | 1.04 | 0.792 | 0.972 | 0.734 |
| 525 | 1.029 | 0.785 | 0.967 | 0.73 |
| 526 | 1.017 | 0.778 | 0.962 | 0.727 |
| 527 | 1.006 | 0.772 | 0.957 | 0.723 |
| 528 | 0.994 | 0.766 | 0.952 | 0.719 |
| 529 | 0.983 | 0.759 | 0.947 | 0.716 |
| 530 | 0.971 | 0.752 | 0.941 | 0.712 |
| 531 | 0.96 | 0.746 | 0.936 | 0.708 |
| 532 | 0.948 | 0.739 | 0.93 | 0.704 |
| 533 | 0.936 | 0.732 | 0.925 | 0.7 |
| 534 | 0.924 | 0.725 | 0.919 | 0.696 |
| 535 | 0.912 | 0.718 | 0.913 | 0.691 |
| 536 | 0.9 | 0.711 | 0.906 | 0.687 |
| 537 | 0.888 | 0.703 | 0.9 | 0.683 |
| 538 | 0.876 | 0.696 | 0.894 | 0.679 |
| 539 | 0.864 | 0.689 | 0.888 | 0.674 |
| 540 | 0.853 | 0.682 | 0.882 | 0.67 |
| 541 | 0.841 | 0.676 | 0.876 | 0.666 |
| 542 | 0.83 | 0.669 | 0.87 | 0.662 |
| 543 | 0.819 | 0.662 | 0.864 | 0.658 |
| 544 | 0.807 | 0.655 | 0.858 | 0.654 |
| 545 | 0.797 | 0.648 | 0.852 | 0.65 |
| 546 | 0.786 | 0.641 | 0.846 | 0.645 |
| 547 | 0.774 | 0.634 | 0.84 | 0.641 |
| 548 | 0.763 | 0.627 | 0.833 | 0.637 |
| 549 | 0.752 | 0.62 | 0.827 | 0.632 |
| 550 | 0.741 | 0.613 | 0.82 | 0.627 |
| 551 | 0.73 | 0.606 | 0.814 | 0.623 |
| 552 | 0.72 | 0.599 | 0.807 | 0.619 |
| 553 | 0.709 | 0.592 | 0.801 | 0.614 |
| 554 | 0.698 | 0.585 | 0.794 | 0.61 |
| 555 | 0.688 | 0.578 | 0.787 | 0.605 |
| 556 | 0.678 | 0.571 | 0.781 | 0.601 |
| 557 | 0.667 | 0.565 | 0.774 | 0.596 |
| 558 | 0.657 | 0.558 | 0.767 | 0.591 |
| 559 | 0.646 | 0.551 | 0.76 | 0.587 |
| 560 | 0.636 | 0.544 | 0.754 | 0.582 |
| 561 | 0.626 | 0.537 | 0.747 | 0.577 |
| 562 | 0.616 | 0.531 | 0.741 | 0.573 |
| 563 | 0.607 | 0.524 | 0.734 | 0.568 |
| 564 | 0.597 | 0.518 | 0.727 | 0.564 |
| 565 | 0.587 | 0.511 | 0.72 | 0.559 |
| 566 | 0.579 | 0.505 | 0.714 | 0.554 |
| 567 | 0.57 | 0.499 | 0.708 | 0.55 |
| 568 | 0.561 | 0.493 | 0.701 | 0.546 |
| 569 | 0.551 | 0.486 | 0.694 | 0.54 |
| 570 | 0.543 | 0.48 | 0.688 | 0.536 |
| 571 | 0.534 | 0.473 | 0.681 | 0.531 |
| 572 | 0.525 | 0.467 | 0.674 | 0.526 |
| 573 | 0.516 | 0.461 | 0.667 | 0.521 |
| 574 | 0.508 | 0.455 | 0.66 | 0.516 |
| 575 | 0.499 | 0.448 | 0.654 | 0.511 |
| 576 | 0.491 | 0.443 | 0.647 | 0.507 |
| 577 | 0.483 | 0.437 | 0.64 | 0.502 |
| 578 | 0.475 | 0.431 | 0.634 | 0.497 |
| 579 | 0.468 | 0.426 | 0.627 | 0.493 |
| 580 | 0.46 | 0.42 | 0.62 | 0.487 |
| 581 | 0.452 | 0.414 | 0.614 | 0.483 |
| 582 | 0.445 | 0.409 | 0.607 | 0.478 |
| 583 | 0.437 | 0.403 | 0.601 | 0.473 |
| 584 | 0.431 | 0.398 | 0.594 | 0.468 |
| 585 | 0.424 | 0.393 | 0.588 | 0.464 |
| 586 | 0.417 | 0.387 | 0.582 | 0.459 |
| 587 | 0.41 | 0.382 | 0.576 | 0.455 |
| 588 | 0.404 | 0.377 | 0.57 | 0.45 |
| 589 | 0.398 | 0.372 | 0.564 | 0.446 |
| 590 | 0.391 | 0.368 | 0.558 | 0.441 |
| 591 | 0.385 | 0.363 | 0.552 | 0.437 |
| 592 | 0.379 | 0.358 | 0.546 | 0.432 |
| 593 | 0.373 | 0.353 | 0.54 | 0.427 |
| 594 | 0.367 | 0.348 | 0.533 | 0.423 |
| 595 | 0.362 | 0.344 | 0.528 | 0.418 |
| 596 | 0.356 | 0.339 | 0.521 | 0.414 |
| 597 | 0.35 | 0.334 | 0.515 | 0.409 |
| 598 | 0.345 | 0.33 | 0.509 | 0.405 |
| 599 | 0.339 | 0.326 | 0.503 | 0.4 |
| 600 | 0.334 | 0.321 | 0.498 | 0.396 |
| 601 | 0.329 | 0.317 | 0.492 | 0.391 |
| 602 | 0.324 | 0.313 | 0.486 | 0.387 |
| 603 | 0.319 | 0.309 | 0.48 | 0.383 |
| 604 | 0.314 | 0.304 | 0.475 | 0.378 |
| 605 | 0.309 | 0.3 | 0.469 | 0.374 |
| 606 | 0.305 | 0.296 | 0.463 | 0.37 |
| 607 | 0.3 | 0.292 | 0.458 | 0.365 |
| 608 | 0.296 | 0.288 | 0.452 | 0.361 |
| 609 | 0.291 | 0.285 | 0.447 | 0.357 |
| 610 | 0.287 | 0.281 | 0.442 | 0.353 |
| 611 | 0.283 | 0.277 | 0.436 | 0.349 |
| 612 | 0.279 | 0.274 | 0.431 | 0.345 |
| 613 | 0.275 | 0.27 | 0.426 | 0.341 |
| 614 | 0.27 | 0.267 | 0.421 | 0.337 |
| 615 | 0.267 | 0.263 | 0.416 | 0.333 |
| 616 | 0.263 | 0.259 | 0.41 | 0.329 |
| 617 | 0.259 | 0.256 | 0.405 | 0.325 |
| 618 | 0.255 | 0.252 | 0.4 | 0.321 |
| 619 | 0.251 | 0.249 | 0.395 | 0.317 |
| 620 | 0.248 | 0.246 | 0.391 | 0.313 |
| 621 | 0.245 | 0.243 | 0.386 | 0.309 |
| 622 | 0.241 | 0.24 | 0.381 | 0.305 |
| 623 | 0.238 | 0.236 | 0.376 | 0.302 |
| 624 | 0.234 | 0.233 | 0.371 | 0.298 |
| 625 | 0.231 | 0.23 | 0.366 | 0.294 |
| 626 | 0.228 | 0.227 | 0.362 | 0.291 |
| 627 | 0.225 | 0.224 | 0.357 | 0.287 |
| 628 | 0.221 | 0.221 | 0.353 | 0.283 |
| 629 | 0.218 | 0.219 | 0.348 | 0.28 |
| 630 | 0.216 | 0.216 | 0.344 | 0.277 |
| 631 | 0.213 | 0.213 | 0.34 | 0.273 |
| 632 | 0.21 | 0.211 | 0.336 | 0.27 |
| 633 | 0.207 | 0.208 | 0.332 | 0.267 |
| 634 | 0.205 | 0.206 | 0.328 | 0.263 |
| 635 | 0.202 | 0.203 | 0.323 | 0.26 |
| 636 | 0.199 | 0.2 | 0.319 | 0.257 |
| 637 | 0.197 | 0.198 | 0.315 | 0.253 |
| 638 | 0.194 | 0.196 | 0.311 | 0.25 |
| 639 | 0.192 | 0.193 | 0.307 | 0.247 |
| 640 | 0.189 | 0.191 | 0.303 | 0.244 |
| 641 | 0.187 | 0.189 | 0.299 | 0.241 |
| 642 | 0.184 | 0.186 | 0.296 | 0.238 |
| 643 | 0.182 | 0.184 | 0.292 | 0.235 |
| 644 | 0.18 | 0.182 | 0.289 | 0.232 |
| 645 | 0.178 | 0.18 | 0.286 | 0.23 |
| 646 | 0.176 | 0.178 | 0.282 | 0.227 |
| 647 | 0.173 | 0.176 | 0.278 | 0.224 |
| 648 | 0.171 | 0.174 | 0.275 | 0.221 |
| 649 | 0.169 | 0.172 | 0.272 | 0.218 |
| 650 | 0.167 | 0.169 | 0.268 | 0.216 |
| 651 | 0.165 | 0.168 | 0.265 | 0.213 |
| 652 | 0.163 | 0.166 | 0.262 | 0.21 |
| 653 | 0.161 | 0.164 | 0.258 | 0.208 |
| 654 | 0.159 | 0.162 | 0.255 | 0.205 |
| 655 | 0.158 | 0.16 | 0.252 | 0.203 |
| 656 | 0.156 | 0.158 | 0.249 | 0.2 |
| 657 | 0.154 | 0.156 | 0.246 | 0.198 |
| 658 | 0.152 | 0.154 | 0.243 | 0.195 |
| 659 | 0.15 | 0.153 | 0.24 | 0.193 |
| 660 | 0.149 | 0.151 | 0.238 | 0.191 |
| 661 | 0.147 | 0.149 | 0.235 | 0.189 |
| 662 | 0.145 | 0.148 | 0.232 | 0.186 |
| 663 | 0.144 | 0.146 | 0.23 | 0.185 |
| 664 | 0.142 | 0.145 | 0.228 | 0.182 |
| 665 | 0.141 | 0.143 | 0.225 | 0.18 |
| 666 | 0.139 | 0.142 | 0.222 | 0.178 |
| 667 | 0.137 | 0.14 | 0.218 | 0.175 |
| 668 | 0.135 | 0.138 | 0.214 | 0.172 |
| 669 | 0.133 | 0.136 | 0.209 | 0.168 |
| 670 | 0.131 | 0.135 | 0.205 | 0.166 |
| 671 | 0.129 | 0.133 | 0.201 | 0.163 |
| 672 | 0.127 | 0.132 | 0.198 | 0.16 |
| 673 | 0.125 | 0.13 | 0.195 | 0.158 |
| 674 | 0.124 | 0.129 | 0.193 | 0.156 |
| 675 | 0.123 | 0.128 | 0.191 | 0.154 |
| 676 | 0.121 | 0.126 | 0.19 | 0.153 |
| 677 | 0.121 | 0.125 | 0.188 | 0.151 |
| 678 | 0.12 | 0.125 | 0.188 | 0.151 |
| 679 | 0.119 | 0.123 | 0.187 | 0.15 |
| 680 | 0.119 | 0.123 | 0.186 | 0.149 |
| 681 | 0.118 | 0.122 | 0.185 | 0.148 |
| 682 | 0.117 | 0.121 | 0.185 | 0.147 |
| 683 | 0.116 | 0.12 | 0.183 | 0.146 |
| 684 | 0.115 | 0.118 | 0.182 | 0.145 |
| 685 | 0.115 | 0.117 | 0.18 | 0.144 |
| 686 | 0.113 | 0.116 | 0.179 | 0.142 |
| 687 | 0.112 | 0.115 | 0.177 | 0.141 |
| 688 | 0.111 | 0.114 | 0.175 | 0.139 |
| 689 | 0.11 | 0.113 | 0.173 | 0.138 |
| 690 | 0.109 | 0.112 | 0.172 | 0.136 |
| 691 | 0.108 | 0.11 | 0.17 | 0.135 |
| 692 | 0.107 | 0.109 | 0.168 | 0.133 |
| 693 | 0.106 | 0.108 | 0.166 | 0.132 |
| 694 | 0.105 | 0.107 | 0.165 | 0.13 |
| 695 | 0.103 | 0.106 | 0.163 | 0.129 |
| 696 | 0.102 | 0.105 | 0.161 | 0.127 |
| 697 | 0.101 | 0.104 | 0.159 | 0.126 |
| 698 | 0.1 | 0.103 | 0.158 | 0.124 |
| 699 | 0.099 | 0.102 | 0.156 | 0.123 |
| 700 | 0.098 | 0.101 | 0.155 | 0.122 |
| 701 | 0.097 | 0.1 | 0.153 | 0.121 |
| 702 | 0.096 | 0.099 | 0.151 | 0.119 |
| 703 | 0.095 | 0.098 | 0.15 | 0.118 |
| 704 | 0.094 | 0.097 | 0.148 | 0.117 |
| 705 | 0.093 | 0.096 | 0.147 | 0.115 |
| 706 | 0.092 | 0.095 | 0.145 | 0.114 |
| 707 | 0.092 | 0.095 | 0.144 | 0.113 |
| 708 | 0.091 | 0.094 | 0.143 | 0.112 |
| 709 | 0.09 | 0.093 | 0.141 | 0.111 |
| 710 | 0.089 | 0.092 | 0.14 | 0.11 |
| 711 | 0.088 | 0.091 | 0.139 | 0.109 |
| 712 | 0.088 | 0.091 | 0.138 | 0.108 |
| 713 | 0.087 | 0.09 | 0.136 | 0.107 |
| 714 | 0.086 | 0.089 | 0.135 | 0.106 |
| 715 | 0.086 | 0.089 | 0.134 | 0.105 |
| 716 | 0.085 | 0.088 | 0.133 | 0.104 |
| 717 | 0.084 | 0.087 | 0.132 | 0.103 |
| 718 | 0.083 | 0.086 | 0.13 | 0.102 |
| 719 | 0.082 | 0.085 | 0.129 | 0.101 |
| 720 | 0.082 | 0.085 | 0.128 | 0.1 |
| 721 | 0.081 | 0.084 | 0.127 | 0.099 |
| 722 | 0.08 | 0.083 | 0.126 | 0.098 |
| 723 | 0.08 | 0.083 | 0.125 | 0.097 |
| 724 | 0.079 | 0.082 | 0.123 | 0.096 |
| 725 | 0.078 | 0.081 | 0.122 | 0.095 |
| 726 | 0.078 | 0.081 | 0.121 | 0.095 |
| 727 | 0.077 | 0.08 | 0.12 | 0.094 |
| 728 | 0.076 | 0.079 | 0.119 | 0.093 |
| 729 | 0.076 | 0.079 | 0.118 | 0.092 |
| 730 | 0.075 | 0.078 | 0.117 | 0.091 |
| 731 | 0.074 | 0.078 | 0.117 | 0.091 |
| 732 | 0.074 | 0.077 | 0.116 | 0.09 |
| 733 | 0.073 | 0.076 | 0.115 | 0.089 |
| 734 | 0.073 | 0.075 | 0.114 | 0.088 |
| 735 | 0.072 | 0.075 | 0.113 | 0.088 |
| 736 | 0.072 | 0.075 | 0.112 | 0.087 |
| 737 | 0.071 | 0.074 | 0.111 | 0.086 |
| 738 | 0.071 | 0.073 | 0.11 | 0.085 |
| 739 | 0.07 | 0.073 | 0.109 | 0.085 |
| 740 | 0.07 | 0.072 | 0.109 | 0.084 |
| 741 | 0.069 | 0.072 | 0.108 | 0.083 |
| 742 | 0.068 | 0.071 | 0.107 | 0.083 |
| 743 | 0.068 | 0.071 | 0.106 | 0.082 |
| 744 | 0.067 | 0.07 | 0.105 | 0.081 |
| 745 | 0.066 | 0.07 | 0.104 | 0.081 |
| 746 | 0.066 | 0.069 | 0.104 | 0.08 |
| 747 | 0.065 | 0.068 | 0.103 | 0.079 |
| 748 | 0.065 | 0.068 | 0.102 | 0.079 |
| 749 | 0.064 | 0.067 | 0.101 | 0.078 |
| 750 | 0.064 | 0.067 | 0.1 | 0.078 |
| 751 | 0.064 | 0.066 | 0.1 | 0.077 |
| 752 | 0.063 | 0.066 | 0.099 | 0.076 |
| 753 | 0.063 | 0.065 | 0.099 | 0.076 |
| 754 | 0.062 | 0.065 | 0.098 | 0.075 |
| 755 | 0.062 | 0.065 | 0.097 | 0.075 |
| 756 | 0.061 | 0.064 | 0.097 | 0.074 |
| 757 | 0.061 | 0.064 | 0.096 | 0.074 |
| 758 | 0.06 | 0.063 | 0.095 | 0.073 |
| 759 | 0.06 | 0.063 | 0.095 | 0.073 |
| 760 | 0.059 | 0.062 | 0.094 | 0.072 |
| 761 | 0.059 | 0.062 | 0.093 | 0.071 |
| 762 | 0.058 | 0.061 | 0.092 | 0.071 |
| 763 | 0.058 | 0.061 | 0.092 | 0.07 |
| 764 | 0.058 | 0.06 | 0.091 | 0.07 |
| 765 | 0.057 | 0.06 | 0.09 | 0.069 |
| 766 | 0.057 | 0.06 | 0.09 | 0.069 |
| 767 | 0.056 | 0.059 | 0.089 | 0.068 |
| 768 | 0.056 | 0.058 | 0.088 | 0.067 |
| 769 | 0.055 | 0.058 | 0.088 | 0.067 |
| 770 | 0.055 | 0.058 | 0.087 | 0.067 |
| 771 | 0.055 | 0.057 | 0.087 | 0.066 |
| 772 | 0.054 | 0.057 | 0.086 | 0.066 |
| 773 | 0.054 | 0.056 | 0.086 | 0.065 |
| 774 | 0.053 | 0.056 | 0.085 | 0.065 |
| 775 | 0.053 | 0.056 | 0.085 | 0.064 |
| 776 | 0.053 | 0.055 | 0.084 | 0.064 |
| 777 | 0.052 | 0.055 | 0.084 | 0.064 |
| 778 | 0.052 | 0.055 | 0.083 | 0.063 |
| 779 | 0.052 | 0.054 | 0.083 | 0.063 |
| 780 | 0.051 | 0.054 | 0.082 | 0.062 |
| 781 | 0.051 | 0.053 | 0.082 | 0.062 |
| 782 | 0.051 | 0.053 | 0.081 | 0.062 |
| 783 | 0.05 | 0.053 | 0.081 | 0.061 |
| 784 | 0.05 | 0.052 | 0.08 | 0.061 |
| 785 | 0.05 | 0.052 | 0.08 | 0.06 |
| 786 | 0.049 | 0.052 | 0.079 | 0.06 |
| 787 | 0.048 | 0.051 | 0.078 | 0.059 |
| 788 | 0.048 | 0.051 | 0.078 | 0.059 |
| 789 | 0.048 | 0.051 | 0.078 | 0.059 |
| 790 | 0.048 | 0.05 | 0.077 | 0.058 |
| 791 | 0.047 | 0.05 | 0.076 | 0.058 |
| 792 | 0.047 | 0.05 | 0.076 | 0.057 |
| 793 | 0.047 | 0.049 | 0.076 | 0.057 |
| 794 | 0.046 | 0.049 | 0.075 | 0.057 |
| 795 | 0.047 | 0.049 | 0.075 | 0.057 |
| 796 | 0.046 | 0.048 | 0.074 | 0.056 |
| 797 | 0.046 | 0.048 | 0.074 | 0.056 |
| 798 | 0.045 | 0.048 | 0.073 | 0.055 |
| 799 | 0.045 | 0.048 | 0.073 | 0.055 |
| 800 | 0.045 | 0.047 | 0.073 | 0.055 |
| 801 | 0.044 | 0.047 | 0.073 | 0.055 |
| 802 | 0.044 | 0.047 | 0.072 | 0.054 |
| 803 | 0.044 | 0.046 | 0.072 | 0.054 |
| 804 | 0.044 | 0.046 | 0.071 | 0.054 |
| 805 | 0.043 | 0.046 | 0.071 | 0.053 |
| 806 | 0.043 | 0.045 | 0.071 | 0.053 |
| 807 | 0.043 | 0.045 | 0.07 | 0.053 |
| 808 | 0.043 | 0.045 | 0.07 | 0.052 |
| 809 | 0.042 | 0.045 | 0.07 | 0.052 |
| 810 | 0.042 | 0.044 | 0.069 | 0.052 |
| 811 | 0.042 | 0.044 | 0.069 | 0.051 |
| 812 | 0.041 | 0.044 | 0.068 | 0.051 |
| 813 | 0.041 | 0.043 | 0.068 | 0.051 |
| 814 | 0.041 | 0.043 | 0.067 | 0.05 |
| 815 | 0.041 | 0.043 | 0.067 | 0.05 |
| 816 | 0.04 | 0.043 | 0.066 | 0.05 |
| 817 | 0.04 | 0.042 | 0.066 | 0.05 |
| 818 | 0.04 | 0.042 | 0.065 | 0.049 |
| 819 | 0.04 | 0.042 | 0.065 | 0.049 |
| 820 | 0.039 | 0.042 | 0.065 | 0.049 |
| 821 | 0.039 | 0.042 | 0.065 | 0.049 |
| 822 | 0.039 | 0.041 | 0.064 | 0.048 |
| 823 | 0.039 | 0.041 | 0.064 | 0.048 |
| 824 | 0.039 | 0.041 | 0.064 | 0.048 |
| 825 | 0.038 | 0.041 | 0.064 | 0.047 |
| 826 | 0.038 | 0.04 | 0.063 | 0.047 |
| 827 | 0.038 | 0.04 | 0.063 | 0.047 |
| 828 | 0.038 | 0.04 | 0.063 | 0.047 |
| 829 | 0.038 | 0.04 | 0.062 | 0.047 |
| 830 | 0.037 | 0.039 | 0.062 | 0.046 |
| 831 | 0.037 | 0.039 | 0.062 | 0.046 |
| 832 | 0.037 | 0.039 | 0.062 | 0.046 |
| 833 | 0.037 | 0.039 | 0.061 | 0.046 |
| 834 | 0.037 | 0.039 | 0.061 | 0.045 |
| 835 | 0.036 | 0.038 | 0.061 | 0.045 |
| 836 | 0.036 | 0.038 | 0.06 | 0.045 |
| 837 | 0.036 | 0.038 | 0.06 | 0.045 |
| 838 | 0.036 | 0.038 | 0.06 | 0.045 |
| 839 | 0.036 | 0.037 | 0.06 | 0.044 |
| 840 | 0.035 | 0.037 | 0.059 | 0.044 |
| 841 | 0.035 | 0.037 | 0.059 | 0.044 |
| 842 | 0.035 | 0.037 | 0.058 | 0.044 |
| 843 | 0.035 | 0.037 | 0.058 | 0.043 |
| 844 | 0.035 | 0.036 | 0.058 | 0.043 |
| 845 | 0.035 | 0.036 | 0.058 | 0.043 |
| 846 | 0.034 | 0.036 | 0.057 | 0.043 |
| 847 | 0.034 | 0.036 | 0.057 | 0.043 |
| 848 | 0.034 | 0.036 | 0.057 | 0.043 |
| 849 | 0.034 | 0.035 | 0.057 | 0.042 |
| 850 | 0.034 | 0.035 | 0.056 | 0.042 |
| 851 | 0.033 | 0.035 | 0.056 | 0.042 |
| 852 | 0.033 | 0.035 | 0.056 | 0.042 |
| 853 | 0.033 | 0.035 | 0.056 | 0.041 |
| 854 | 0.033 | 0.035 | 0.056 | 0.041 |
| 855 | 0.033 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 856 | 0.033 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 857 | 0.032 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 858 | 0.032 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 859 | 0.032 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 860 | 0.032 | 0.034 | 0.055 | 0.041 |
| 861 | 0.032 | 0.034 | 0.054 | 0.041 |
| 862 | 0.032 | 0.033 | 0.054 | 0.04 |
| 863 | 0.032 | 0.033 | 0.054 | 0.04 |
| 864 | 0.032 | 0.033 | 0.054 | 0.04 |
| 865 | 0.031 | 0.033 | 0.053 | 0.04 |
| 866 | 0.031 | 0.032 | 0.053 | 0.04 |
| 867 | 0.031 | 0.032 | 0.053 | 0.04 |
| 868 | 0.031 | 0.032 | 0.053 | 0.039 |
| 869 | 0.031 | 0.032 | 0.053 | 0.039 |
| 870 | 0.031 | 0.032 | 0.052 | 0.039 |
| 871 | 0.031 | 0.032 | 0.053 | 0.039 |
| 872 | 0.03 | 0.031 | 0.052 | 0.039 |
| 873 | 0.03 | 0.032 | 0.052 | 0.039 |
| 874 | 0.03 | 0.031 | 0.051 | 0.038 |
| 875 | 0.03 | 0.031 | 0.051 | 0.038 |
| 876 | 0.03 | 0.031 | 0.051 | 0.038 |
| 877 | 0.029 | 0.031 | 0.051 | 0.038 |
| 878 | 0.029 | 0.031 | 0.051 | 0.038 |
| 879 | 0.029 | 0.031 | 0.05 | 0.037 |
| 880 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 881 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 882 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 883 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 884 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 885 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 886 | 0.029 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
| 887 | 0.029 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 888 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 889 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 890 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 891 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 892 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 893 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 894 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.036 |
| 895 | 0.028 | 0.029 | 0.048 | 0.036 |
| 896 | 0.028 | 0.028 | 0.048 | 0.036 |
| 897 | 0.028 | 0.028 | 0.048 | 0.036 |
| 898 | 0.028 | 0.028 | 0.048 | 0.036 |
| 899 | 0.027 | 0.028 | 0.047 | 0.035 |
| 900 | 0.027 | 0.028 | 0.047 | 0.035 |
| 901 | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.035 |
| 902 | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.035 |
| 903 | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.035 |
| 904 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.034 |
| 905 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.034 |
| 906 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.034 |
| 907 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.034 |
| 908 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.034 |
| 909 | 0.026 | 0.026 | 0.046 | 0.034 |
| 910 | 0.026 | 0.026 | 0.045 | 0.034 |
| 911 | 0.026 | 0.026 | 0.046 | 0.034 |
| 912 | 0.026 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 913 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 914 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 915 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 916 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 917 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 918 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 919 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.033 |
| 920 | 0.025 | 0.026 | 0.044 | 0.033 |
| 921 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 922 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 923 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 924 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 925 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.032 |
| 926 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.032 |
| 927 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 928 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.033 |
| 929 | 0.024 | 0.024 | 0.044 | 0.032 |
| 930 | 0.024 | 0.025 | 0.044 | 0.032 |
| 931 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.032 |
| 932 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.032 |
| 933 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 934 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 935 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 936 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 937 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 938 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 939 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 940 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 941 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 942 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 943 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 944 | 0.024 | 0.024 | 0.042 | 0.031 |
| 945 | 0.024 | 0.024 | 0.042 | 0.032 |
| 946 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 947 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.032 |
| 948 | 0.024 | 0.023 | 0.042 | 0.032 |
| 949 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.032 |
| 950 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.032 |
| 951 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.032 |
| 952 | 0.024 | 0.023 | 0.043 | 0.032 |
| 953 | 0.023 | 0.023 | 0.043 | 0.032 |
| 954 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.031 |
| 955 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.031 |
| 956 | 0.023 | 0.023 | 0.042 | 0.031 |
| 957 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.031 |
| 958 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.031 |
| 959 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.031 |
| 960 | 0.022 | 0.023 | 0.041 | 0.031 |
| 961 | 0.022 | 0.023 | 0.04 | 0.03 |
| 962 | 0.022 | 0.023 | 0.04 | 0.03 |
| 963 | 0.022 | 0.022 | 0.04 | 0.03 |
| 964 | 0.022 | 0.022 | 0.04 | 0.03 |
| 965 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.03 |
| 966 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.029 |
| 967 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.029 |
| 968 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.029 |
| 969 | 0.021 | 0.022 | 0.039 | 0.029 |
| 970 | 0.021 | 0.021 | 0.038 | 0.029 |
| 971 | 0.021 | 0.021 | 0.038 | 0.029 |
| 972 | 0.021 | 0.021 | 0.038 | 0.029 |
| 973 | 0.021 | 0.021 | 0.038 | 0.029 |
| 974 | 0.021 | 0.021 | 0.038 | 0.028 |
| 975 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 976 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 977 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 978 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 979 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 980 | 0.021 | 0.021 | 0.037 | 0.028 |
| 981 | 0.021 | 0.021 | 0.036 | 0.028 |
| 982 | 0.02 | 0.021 | 0.036 | 0.027 |
| 983 | 0.02 | 0.021 | 0.036 | 0.027 |
| 984 | 0.02 | 0.021 | 0.036 | 0.027 |
| 985 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.027 |
| 986 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.027 |
| 987 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.027 |
| 988 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.027 |
| 989 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.027 |
| 990 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | 0.026 |
| 991 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | 0.026 |
| 992 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | 0.026 |
| 993 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | 0.026 |
| 994 | 0.02 | 0.019 | 0.035 | 0.026 |
| 995 | 0.02 | 0.019 | 0.035 | 0.026 |
| 996 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 0.026 |
| 997 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 0.026 |
| 998 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.026 |
| 999 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.026 |
| 1000 | 0.02 | 0.019 | 0.035 | 0.026 |
| 1001 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.026 |
| 1002 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.026 |
| 1003 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.026 |
| 1004 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.025 |
| 1005 | 0.019 | 0.019 | 0.034 | 0.025 |
| 1006 | 0.019 | 0.018 | 0.034 | 0.025 |
| 1007 | 0.019 | 0.018 | 0.034 | 0.025 |
| 1008 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1009 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1010 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1011 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1012 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.024 |
| 1013 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1014 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 |
| 1015 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.024 |
| 1016 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.024 |
| 1017 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1018 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1019 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1020 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1021 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1022 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.024 |
| 1023 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1024 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1025 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1026 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1027 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1028 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |
| 1029 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.023 |
| 1030 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.023 |
| 1031 | 0.018 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1032 | 0.018 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1033 | 0.018 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1034 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1035 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1036 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1037 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | 0.023 |
| 1038 | 0.017 | 0.017 | 0.029 | 0.023 |
| 1039 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.023 |
| 1040 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1041 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1042 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1043 | 0.017 | 0.017 | 0.029 | 0.023 |
| 1044 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1045 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1046 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1047 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.022 |
| 1048 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1049 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1050 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1051 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1052 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1053 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1054 | 0.017 | 0.016 | 0.028 | 0.022 |
| 1055 | 0.017 | 0.016 | 0.027 | 0.021 |
| 1056 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.021 |
| 1057 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.021 |
| 1058 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.021 |
| 1059 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.021 |
| 1060 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.021 |
| 1061 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.021 |
| 1062 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.021 |
| 1063 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.021 |
| 1064 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.021 |
| 1065 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.021 |
| 1066 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.02 |
| 1067 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.02 |
| 1068 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.02 |
| 1069 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.02 |
| 1070 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1071 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1072 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1073 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1074 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1075 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1076 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1077 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1078 | 0.016 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1079 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1080 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1081 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1082 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1083 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1084 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1085 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1086 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 |
| 1087 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1088 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1089 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1090 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1091 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1092 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.02 |
| 1093 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |
| 1094 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |
| 1095 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |
| 1096 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |
| 1097 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |
| 1098 | 0.015 | 0.014 | 0.024 | 0.019 |
| 1099 | 0.015 | 0.014 | 0.024 | 0.019 |
| 1100 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.019 |

*SPR represents Surface Plasmon Resonance.

Table S3: FTIR Peaks Position as cm-1 and Transmittance as T%, represents raw data of Table 5.

| Peak Position (cm-1) | Transmittance (T%) |
| --- | --- |
| 4000 | 99.4 |
| 3999 | 99.4 |
| 3998 | 99.4 |
| 3997 | 99.39 |
| 3996 | 99.39 |
| 3995 | 99.39 |
| 3994 | 99.39 |
| 3993 | 99.38 |
| 3992 | 99.37 |
| 3991 | 99.36 |
| 3990 | 99.36 |
| 3989 | 99.35 |
| 3988 | 99.35 |
| 3987 | 99.35 |
| 3986 | 99.36 |
| 3985 | 99.36 |
| 3984 | 99.37 |
| 3983 | 99.36 |
| 3982 | 99.36 |
| 3981 | 99.35 |
| 3980 | 99.34 |
| 3979 | 99.33 |
| 3978 | 99.33 |
| 3977 | 99.33 |
| 3976 | 99.34 |
| 3975 | 99.35 |
| 3974 | 99.35 |
| 3973 | 99.35 |
| 3972 | 99.35 |
| 3971 | 99.33 |
| 3970 | 99.31 |
| 3969 | 99.29 |
| 3968 | 99.27 |
| 3967 | 99.27 |
| 3966 | 99.27 |
| 3965 | 99.27 |
| 3964 | 99.28 |
| 3963 | 99.29 |
| 3962 | 99.29 |
| 3961 | 99.29 |
| 3960 | 99.28 |
| 3959 | 99.28 |
| 3958 | 99.28 |
| 3957 | 99.28 |
| 3956 | 99.29 |
| 3955 | 99.29 |
| 3954 | 99.3 |
| 3953 | 99.29 |
| 3952 | 99.29 |
| 3951 | 99.28 |
| 3950 | 99.28 |
| 3949 | 99.27 |
| 3948 | 99.26 |
| 3947 | 99.25 |
| 3946 | 99.25 |
| 3945 | 99.25 |
| 3944 | 99.26 |
| 3943 | 99.26 |
| 3942 | 99.25 |
| 3941 | 99.25 |
| 3940 | 99.26 |
| 3939 | 99.27 |
| 3938 | 99.28 |
| 3937 | 99.3 |
| 3936 | 99.31 |
| 3935 | 99.32 |
| 3934 | 99.31 |
| 3933 | 99.3 |
| 3932 | 99.28 |
| 3931 | 99.26 |
| 3930 | 99.25 |
| 3929 | 99.24 |
| 3928 | 99.24 |
| 3927 | 99.25 |
| 3926 | 99.25 |
| 3925 | 99.25 |
| 3924 | 99.25 |
| 3923 | 99.24 |
| 3922 | 99.23 |
| 3921 | 99.23 |
| 3920 | 99.24 |
| 3919 | 99.25 |
| 3918 | 99.25 |
| 3917 | 99.26 |
| 3916 | 99.26 |
| 3915 | 99.27 |
| 3914 | 99.28 |
| 3913 | 99.29 |
| 3912 | 99.29 |
| 3911 | 99.3 |
| 3910 | 99.31 |
| 3909 | 99.32 |
| 3908 | 99.32 |
| 3907 | 99.31 |
| 3906 | 99.3 |
| 3905 | 99.27 |
| 3904 | 99.25 |
| 3903 | 99.22 |
| 3902 | 99.19 |
| 3901 | 99.17 |
| 3900 | 99.15 |
| 3899 | 99.15 |
| 3898 | 99.15 |
| 3897 | 99.16 |
| 3896 | 99.16 |
| 3895 | 99.16 |
| 3894 | 99.16 |
| 3893 | 99.18 |
| 3892 | 99.2 |
| 3891 | 99.23 |
| 3890 | 99.25 |
| 3889 | 99.26 |
| 3888 | 99.25 |
| 3887 | 99.23 |
| 3886 | 99.22 |
| 3885 | 99.21 |
| 3884 | 99.2 |
| 3883 | 99.2 |
| 3882 | 99.2 |
| 3881 | 99.2 |
| 3880 | 99.21 |
| 3879 | 99.22 |
| 3878 | 99.24 |
| 3877 | 99.24 |
| 3876 | 99.24 |
| 3875 | 99.24 |
| 3874 | 99.23 |
| 3873 | 99.22 |
| 3872 | 99.21 |
| 3871 | 99.2 |
| 3870 | 99.2 |
| 3869 | 99.2 |
| 3868 | 99.2 |
| 3867 | 99.2 |
| 3866 | 99.2 |
| 3865 | 99.19 |
| 3864 | 99.19 |
| 3863 | 99.19 |
| 3862 | 99.19 |
| 3861 | 99.19 |
| 3860 | 99.2 |
| 3859 | 99.21 |
| 3858 | 99.21 |
| 3857 | 99.21 |
| 3856 | 99.2 |
| 3855 | 99.19 |
| 3854 | 99.19 |
| 3853 | 99.19 |
| 3852 | 99.19 |
| 3851 | 99.19 |
| 3850 | 99.2 |
| 3849 | 99.2 |
| 3848 | 99.2 |
| 3847 | 99.21 |
| 3846 | 99.21 |
| 3845 | 99.22 |
| 3844 | 99.21 |
| 3843 | 99.21 |
| 3842 | 99.2 |
| 3841 | 99.2 |
| 3840 | 99.19 |
| 3839 | 99.19 |
| 3838 | 99.19 |
| 3837 | 99.19 |
| 3836 | 99.19 |
| 3835 | 99.19 |
| 3834 | 99.2 |
| 3833 | 99.21 |
| 3832 | 99.23 |
| 3831 | 99.24 |
| 3830 | 99.24 |
| 3829 | 99.23 |
| 3828 | 99.22 |
| 3827 | 99.21 |
| 3826 | 99.21 |
| 3825 | 99.22 |
| 3824 | 99.23 |
| 3823 | 99.24 |
| 3822 | 99.23 |
| 3821 | 99.22 |
| 3820 | 99.21 |
| 3819 | 99.19 |
| 3818 | 99.17 |
| 3817 | 99.14 |
| 3816 | 99.13 |
| 3815 | 99.12 |
| 3814 | 99.13 |
| 3813 | 99.13 |
| 3812 | 99.12 |
| 3811 | 99.12 |
| 3810 | 99.13 |
| 3809 | 99.13 |
| 3808 | 99.13 |
| 3807 | 99.12 |
| 3806 | 99.11 |
| 3805 | 99.11 |
| 3804 | 99.1 |
| 3803 | 99.09 |
| 3802 | 99.08 |
| 3801 | 99.08 |
| 3800 | 99.09 |
| 3799 | 99.1 |
| 3798 | 99.11 |
| 3797 | 99.12 |
| 3796 | 99.15 |
| 3795 | 99.17 |
| 3794 | 99.18 |
| 3793 | 99.17 |
| 3792 | 99.15 |
| 3791 | 99.12 |
| 3790 | 99.1 |
| 3789 | 99.08 |
| 3788 | 99.07 |
| 3787 | 99.06 |
| 3786 | 99.06 |
| 3785 | 99.05 |
| 3784 | 99.04 |
| 3783 | 99.03 |
| 3782 | 99.02 |
| 3781 | 99.01 |
| 3780 | 99 |
| 3779 | 98.99 |
| 3778 | 98.99 |
| 3777 | 99 |
| 3776 | 99.02 |
| 3775 | 99.02 |
| 3774 | 99.02 |
| 3773 | 99.01 |
| 3772 | 99 |
| 3771 | 98.98 |
| 3770 | 98.96 |
| 3769 | 98.96 |
| 3768 | 98.95 |
| 3767 | 98.95 |
| 3766 | 98.94 |
| 3765 | 98.93 |
| 3764 | 98.92 |
| 3763 | 98.91 |
| 3762 | 98.91 |
| 3761 | 98.9 |
| 3760 | 98.9 |
| 3759 | 98.88 |
| 3758 | 98.87 |
| 3757 | 98.84 |
| 3756 | 98.82 |
| 3755 | 98.8 |
| 3754 | 98.78 |
| 3753 | 98.76 |
| 3752 | 98.76 |
| 3751 | 98.76 |
| 3750 | 98.77 |
| 3749 | 98.79 |
| 3748 | 98.8 |
| 3747 | 98.8 |
| 3746 | 98.78 |
| 3745 | 98.75 |
| 3744 | 98.73 |
| 3743 | 98.72 |
| 3742 | 98.7 |
| 3741 | 98.68 |
| 3740 | 98.66 |
| 3739 | 98.66 |
| 3738 | 98.68 |
| 3737 | 98.68 |
| 3736 | 98.66 |
| 3735 | 98.62 |
| 3734 | 98.58 |
| 3733 | 98.53 |
| 3732 | 98.51 |
| 3731 | 98.5 |
| 3730 | 98.5 |
| 3729 | 98.48 |
| 3728 | 98.43 |
| 3727 | 98.38 |
| 3726 | 98.34 |
| 3725 | 98.32 |
| 3724 | 98.31 |
| 3723 | 98.31 |
| 3722 | 98.32 |
| 3721 | 98.32 |
| 3720 | 98.32 |
| 3719 | 98.3 |
| 3718 | 98.28 |
| 3717 | 98.27 |
| 3716 | 98.24 |
| 3715 | 98.2 |
| 3714 | 98.15 |
| 3713 | 98.11 |
| 3712 | 98.08 |
| 3711 | 98.02 |
| 3710 | 97.93 |
| 3709 | 97.84 |
| 3708 | 97.78 |
| 3707 | 97.77 |
| 3706 | 97.78 |
| 3705 | 97.77 |
| 3704 | 97.74 |
| 3703 | 97.69 |
| 3702 | 97.64 |
| 3701 | 97.59 |
| 3700 | 97.52 |
| 3699 | 97.44 |
| 3698 | 97.34 |
| 3697 | 97.25 |
| 3696 | 97.2 |
| 3695 | 97.16 |
| 3694 | 97.11 |
| 3693 | 97.03 |
| 3692 | 96.92 |
| 3691 | 96.81 |
| 3690 | 96.7 |
| 3689 | 96.61 |
| 3688 | 96.53 |
| 3687 | 96.45 |
| 3686 | 96.35 |
| 3685 | 96.24 |
| 3684 | 96.12 |
| 3683 | 96.01 |
| 3682 | 95.92 |
| 3681 | 95.81 |
| 3680 | 95.7 |
| 3679 | 95.58 |
| 3678 | 95.47 |
| 3677 | 95.35 |
| 3676 | 95.23 |
| 3675 | 95.1 |
| 3674 | 94.96 |
| 3673 | 94.79 |
| 3672 | 94.59 |
| 3671 | 94.37 |
| 3670 | 94.17 |
| 3669 | 93.99 |
| 3668 | 93.84 |
| 3667 | 93.7 |
| 3666 | 93.57 |
| 3665 | 93.45 |
| 3664 | 93.34 |
| 3663 | 93.22 |
| 3662 | 93.09 |
| 3661 | 92.96 |
| 3660 | 92.82 |
| 3659 | 92.65 |
| 3658 | 92.47 |
| 3657 | 92.29 |
| 3656 | 92.11 |
| 3655 | 91.94 |
| 3654 | 91.77 |
| 3653 | 91.59 |
| 3652 | 91.43 |
| 3651 | 91.28 |
| 3650 | 91.15 |
| 3649 | 91 |
| 3648 | 90.83 |
| 3647 | 90.62 |
| 3646 | 90.4 |
| 3645 | 90.18 |
| 3644 | 89.98 |
| 3643 | 89.8 |
| 3642 | 89.64 |
| 3641 | 89.5 |
| 3640 | 89.37 |
| 3639 | 89.24 |
| 3638 | 89.1 |
| 3637 | 88.96 |
| 3636 | 88.81 |
| 3635 | 88.65 |
| 3634 | 88.5 |
| 3633 | 88.35 |
| 3632 | 88.22 |
| 3631 | 88.1 |
| 3630 | 87.98 |
| 3629 | 87.85 |
| 3628 | 87.71 |
| 3627 | 87.54 |
| 3626 | 87.34 |
| 3625 | 87.13 |
| 3624 | 86.94 |
| 3623 | 86.77 |
| 3622 | 86.62 |
| 3621 | 86.5 |
| 3620 | 86.39 |
| 3619 | 86.28 |
| 3618 | 86.17 |
| 3617 | 86.03 |
| 3616 | 85.88 |
| 3615 | 85.71 |
| 3614 | 85.55 |
| 3613 | 85.39 |
| 3612 | 85.24 |
| 3611 | 85.1 |
| 3610 | 84.95 |
| 3609 | 84.8 |
| 3608 | 84.66 |
| 3607 | 84.52 |
| 3606 | 84.38 |
| 3605 | 84.25 |
| 3604 | 84.12 |
| 3603 | 83.98 |
| 3602 | 83.84 |
| 3601 | 83.7 |
| 3600 | 83.56 |
| 3599 | 83.43 |
| 3598 | 83.29 |
| 3597 | 83.14 |
| 3596 | 82.99 |
| 3595 | 82.84 |
| 3594 | 82.69 |
| 3593 | 82.55 |
| 3592 | 82.42 |
| 3591 | 82.29 |
| 3590 | 82.15 |
| 3589 | 82.02 |
| 3588 | 81.89 |
| 3587 | 81.76 |
| 3586 | 81.63 |
| 3585 | 81.48 |
| 3584 | 81.32 |
| 3583 | 81.15 |
| 3582 | 80.99 |
| 3581 | 80.84 |
| 3580 | 80.69 |
| 3579 | 80.55 |
| 3578 | 80.41 |
| 3577 | 80.27 |
| 3576 | 80.13 |
| 3575 | 80 |
| 3574 | 79.86 |
| 3573 | 79.72 |
| 3572 | 79.57 |
| 3571 | 79.42 |
| 3570 | 79.27 |
| 3569 | 79.12 |
| 3568 | 78.98 |
| 3567 | 78.84 |
| 3566 | 78.69 |
| 3565 | 78.53 |
| 3564 | 78.36 |
| 3563 | 78.18 |
| 3562 | 78.01 |
| 3561 | 77.85 |
| 3560 | 77.7 |
| 3559 | 77.56 |
| 3558 | 77.43 |
| 3557 | 77.3 |
| 3556 | 77.17 |
| 3555 | 77.03 |
| 3554 | 76.89 |
| 3553 | 76.74 |
| 3552 | 76.58 |
| 3551 | 76.42 |
| 3550 | 76.24 |
| 3549 | 76.07 |
| 3548 | 75.89 |
| 3547 | 75.72 |
| 3546 | 75.56 |
| 3545 | 75.42 |
| 3544 | 75.27 |
| 3543 | 75.11 |
| 3542 | 74.95 |
| 3541 | 74.79 |
| 3540 | 74.62 |
| 3539 | 74.46 |
| 3538 | 74.3 |
| 3537 | 74.15 |
| 3536 | 74.01 |
| 3535 | 73.86 |
| 3534 | 73.71 |
| 3533 | 73.56 |
| 3532 | 73.41 |
| 3531 | 73.26 |
| 3530 | 73.11 |
| 3529 | 72.96 |
| 3528 | 72.81 |
| 3527 | 72.65 |
| 3526 | 72.49 |
| 3525 | 72.32 |
| 3524 | 72.16 |
| 3523 | 71.99 |
| 3522 | 71.82 |
| 3521 | 71.65 |
| 3520 | 71.48 |
| 3519 | 71.32 |
| 3518 | 71.17 |
| 3517 | 71.03 |
| 3516 | 70.89 |
| 3515 | 70.75 |
| 3514 | 70.6 |
| 3513 | 70.44 |
| 3512 | 70.27 |
| 3511 | 70.1 |
| 3510 | 69.95 |
| 3509 | 69.8 |
| 3508 | 69.65 |
| 3507 | 69.5 |
| 3506 | 69.35 |
| 3505 | 69.2 |
| 3504 | 69.04 |
| 3503 | 68.88 |
| 3502 | 68.73 |
| 3501 | 68.57 |
| 3500 | 68.41 |
| 3499 | 68.24 |
| 3498 | 68.08 |
| 3497 | 67.92 |
| 3496 | 67.76 |
| 3495 | 67.61 |
| 3494 | 67.46 |
| 3493 | 67.31 |
| 3492 | 67.15 |
| 3491 | 67 |
| 3490 | 66.86 |
| 3489 | 66.72 |
| 3488 | 66.58 |
| 3487 | 66.43 |
| 3486 | 66.28 |
| 3485 | 66.11 |
| 3484 | 65.95 |
| 3483 | 65.79 |
| 3482 | 65.63 |
| 3481 | 65.48 |
| 3480 | 65.33 |
| 3479 | 65.18 |
| 3478 | 65.02 |
| 3477 | 64.86 |
| 3476 | 64.7 |
| 3475 | 64.54 |
| 3474 | 64.39 |
| 3473 | 64.24 |
| 3472 | 64.09 |
| 3471 | 63.95 |
| 3470 | 63.8 |
| 3469 | 63.65 |
| 3468 | 63.5 |
| 3467 | 63.34 |
| 3466 | 63.17 |
| 3465 | 63.01 |
| 3464 | 62.85 |
| 3463 | 62.69 |
| 3462 | 62.54 |
| 3461 | 62.38 |
| 3460 | 62.24 |
| 3459 | 62.09 |
| 3458 | 61.95 |
| 3457 | 61.8 |
| 3456 | 61.64 |
| 3455 | 61.48 |
| 3454 | 61.32 |
| 3453 | 61.17 |
| 3452 | 61.03 |
| 3451 | 60.89 |
| 3450 | 60.74 |
| 3449 | 60.6 |
| 3448 | 60.46 |
| 3447 | 60.32 |
| 3446 | 60.17 |
| 3445 | 60 |
| 3444 | 59.84 |
| 3443 | 59.68 |
| 3442 | 59.53 |
| 3441 | 59.4 |
| 3440 | 59.28 |
| 3439 | 59.16 |
| 3438 | 59.03 |
| 3437 | 58.89 |
| 3436 | 58.75 |
| 3435 | 58.61 |
| 3434 | 58.47 |
| 3433 | 58.32 |
| 3432 | 58.18 |
| 3431 | 58.03 |
| 3430 | 57.87 |
| 3429 | 57.71 |
| 3428 | 57.55 |
| 3427 | 57.4 |
| 3426 | 57.26 |
| 3425 | 57.12 |
| 3424 | 56.98 |
| 3423 | 56.85 |
| 3422 | 56.73 |
| 3421 | 56.6 |
| 3420 | 56.48 |
| 3419 | 56.36 |
| 3418 | 56.24 |
| 3417 | 56.11 |
| 3416 | 55.99 |
| 3415 | 55.87 |
| 3414 | 55.75 |
| 3413 | 55.63 |
| 3412 | 55.52 |
| 3411 | 55.42 |
| 3410 | 55.33 |
| 3409 | 55.22 |
| 3408 | 55.1 |
| 3407 | 54.97 |
| 3406 | 54.85 |
| 3405 | 54.73 |
| 3404 | 54.6 |
| 3403 | 54.48 |
| 3402 | 54.36 |
| 3401 | 54.26 |
| 3400 | 54.16 |
| 3399 | 54.06 |
| 3398 | 53.95 |
| 3397 | 53.84 |
| 3396 | 53.74 |
| 3395 | 53.64 |
| 3394 | 53.55 |
| 3393 | 53.45 |
| 3392 | 53.35 |
| 3391 | 53.27 |
| 3390 | 53.19 |
| 3389 | 53.11 |
| 3388 | 53.04 |
| 3387 | 52.96 |
| 3386 | 52.87 |
| 3385 | 52.79 |
| 3384 | 52.7 |
| 3383 | 52.61 |
| 3382 | 52.51 |
| 3381 | 52.41 |
| 3380 | 52.33 |
| 3379 | 52.27 |
| 3378 | 52.23 |
| 3377 | 52.21 |
| 3376 | 52.19 |
| 3375 | 52.15 |
| 3374 | 52.09 |
| 3373 | 52.01 |
| 3372 | 51.93 |
| 3371 | 51.87 |
| 3370 | 51.84 |
| 3369 | 51.82 |
| 3368 | 51.79 |
| 3367 | 51.76 |
| 3366 | 51.72 |
| 3365 | 51.68 |
| 3364 | 51.64 |
| 3363 | 51.6 |
| 3362 | 51.57 |
| 3361 | 51.53 |
| 3360 | 51.48 |
| 3359 | 51.43 |
| 3358 | 51.38 |
| 3357 | 51.33 |
| 3356 | 51.29 |
| 3355 | 51.26 |
| 3354 | 51.24 |
| 3353 | 51.21 |
| 3352 | 51.19 |
| 3351 | 51.18 |
| 3350 | 51.19 |
| 3349 | 51.2 |
| 3348 | 51.22 |
| 3347 | 51.23 |
| 3346 | 51.21 |
| 3345 | 51.17 |
| 3344 | 51.13 |
| 3343 | 51.09 |
| 3342 | 51.08 |
| 3341 | 51.1 |
| 3340 | 51.13 |
| 3339 | 51.15 |
| 3338 | 51.15 |
| 3337 | 51.13 |
| 3336 | 51.11 |
| 3335 | 51.08 |
| 3334 | 51.07 |
| 3333 | 51.06 |
| 3332 | 51.07 |
| 3331 | 51.09 |
| 3330 | 51.11 |
| 3329 | 51.12 |
| 3328 | 51.11 |
| 3327 | 51.1 |
| 3326 | 51.09 |
| 3325 | 51.09 |
| 3324 | 51.1 |
| 3323 | 51.11 |
| 3322 | 51.12 |
| 3321 | 51.13 |
| 3320 | 51.13 |
| 3319 | 51.14 |
| 3318 | 51.15 |
| 3317 | 51.16 |
| 3316 | 51.16 |
| 3315 | 51.16 |
| 3314 | 51.16 |
| 3313 | 51.17 |
| 3312 | 51.18 |
| 3311 | 51.2 |
| 3310 | 51.2 |
| 3309 | 51.21 |
| 3308 | 51.2 |
| 3307 | 51.2 |
| 3306 | 51.21 |
| 3305 | 51.23 |
| 3304 | 51.26 |
| 3303 | 51.28 |
| 3302 | 51.29 |
| 3301 | 51.3 |
| 3300 | 51.31 |
| 3299 | 51.31 |
| 3298 | 51.32 |
| 3297 | 51.33 |
| 3296 | 51.34 |
| 3295 | 51.35 |
| 3294 | 51.37 |
| 3293 | 51.38 |
| 3292 | 51.39 |
| 3291 | 51.39 |
| 3290 | 51.39 |
| 3289 | 51.38 |
| 3288 | 51.38 |
| 3287 | 51.4 |
| 3286 | 51.42 |
| 3285 | 51.45 |
| 3284 | 51.47 |
| 3283 | 51.48 |
| 3282 | 51.51 |
| 3281 | 51.54 |
| 3280 | 51.57 |
| 3279 | 51.61 |
| 3278 | 51.64 |
| 3277 | 51.64 |
| 3276 | 51.64 |
| 3275 | 51.63 |
| 3274 | 51.63 |
| 3273 | 51.64 |
| 3272 | 51.65 |
| 3271 | 51.65 |
| 3270 | 51.66 |
| 3269 | 51.67 |
| 3268 | 51.7 |
| 3267 | 51.74 |
| 3266 | 51.78 |
| 3265 | 51.81 |
| 3264 | 51.84 |
| 3263 | 51.86 |
| 3262 | 51.88 |
| 3261 | 51.9 |
| 3260 | 51.93 |
| 3259 | 51.95 |
| 3258 | 51.97 |
| 3257 | 52 |
| 3256 | 52.03 |
| 3255 | 52.07 |
| 3254 | 52.11 |
| 3253 | 52.13 |
| 3252 | 52.14 |
| 3251 | 52.16 |
| 3250 | 52.16 |
| 3249 | 52.17 |
| 3248 | 52.17 |
| 3247 | 52.2 |
| 3246 | 52.24 |
| 3245 | 52.31 |
| 3244 | 52.38 |
| 3243 | 52.45 |
| 3242 | 52.51 |
| 3241 | 52.56 |
| 3240 | 52.61 |
| 3239 | 52.65 |
| 3238 | 52.69 |
| 3237 | 52.73 |
| 3236 | 52.77 |
| 3235 | 52.82 |
| 3234 | 52.88 |
| 3233 | 52.94 |
| 3232 | 52.99 |
| 3231 | 53.06 |
| 3230 | 53.13 |
| 3229 | 53.2 |
| 3228 | 53.26 |
| 3227 | 53.3 |
| 3226 | 53.34 |
| 3225 | 53.38 |
| 3224 | 53.44 |
| 3223 | 53.52 |
| 3222 | 53.64 |
| 3221 | 53.76 |
| 3220 | 53.87 |
| 3219 | 53.96 |
| 3218 | 54.04 |
| 3217 | 54.12 |
| 3216 | 54.22 |
| 3215 | 54.34 |
| 3214 | 54.45 |
| 3213 | 54.56 |
| 3212 | 54.66 |
| 3211 | 54.77 |
| 3210 | 54.88 |
| 3209 | 55.02 |
| 3208 | 55.15 |
| 3207 | 55.29 |
| 3206 | 55.41 |
| 3205 | 55.53 |
| 3204 | 55.64 |
| 3203 | 55.75 |
| 3202 | 55.86 |
| 3201 | 55.96 |
| 3200 | 56.08 |
| 3199 | 56.21 |
| 3198 | 56.36 |
| 3197 | 56.51 |
| 3196 | 56.67 |
| 3195 | 56.81 |
| 3194 | 56.95 |
| 3193 | 57.08 |
| 3192 | 57.22 |
| 3191 | 57.37 |
| 3190 | 57.52 |
| 3189 | 57.69 |
| 3188 | 57.86 |
| 3187 | 58.04 |
| 3186 | 58.21 |
| 3185 | 58.38 |
| 3184 | 58.55 |
| 3183 | 58.7 |
| 3182 | 58.85 |
| 3181 | 59 |
| 3180 | 59.17 |
| 3179 | 59.35 |
| 3178 | 59.55 |
| 3177 | 59.74 |
| 3176 | 59.93 |
| 3175 | 60.1 |
| 3174 | 60.27 |
| 3173 | 60.45 |
| 3172 | 60.64 |
| 3171 | 60.82 |
| 3170 | 61 |
| 3169 | 61.16 |
| 3168 | 61.32 |
| 3167 | 61.49 |
| 3166 | 61.67 |
| 3165 | 61.86 |
| 3164 | 62.06 |
| 3163 | 62.28 |
| 3162 | 62.49 |
| 3161 | 62.71 |
| 3160 | 62.93 |
| 3159 | 63.13 |
| 3158 | 63.32 |
| 3157 | 63.5 |
| 3156 | 63.67 |
| 3155 | 63.85 |
| 3154 | 64.04 |
| 3153 | 64.23 |
| 3152 | 64.43 |
| 3151 | 64.65 |
| 3150 | 64.87 |
| 3149 | 65.1 |
| 3148 | 65.31 |
| 3147 | 65.51 |
| 3146 | 65.71 |
| 3145 | 65.9 |
| 3144 | 66.09 |
| 3143 | 66.28 |
| 3142 | 66.48 |
| 3141 | 66.69 |
| 3140 | 66.9 |
| 3139 | 67.11 |
| 3138 | 67.32 |
| 3137 | 67.53 |
| 3136 | 67.76 |
| 3135 | 67.99 |
| 3134 | 68.22 |
| 3133 | 68.44 |
| 3132 | 68.64 |
| 3131 | 68.83 |
| 3130 | 69.02 |
| 3129 | 69.23 |
| 3128 | 69.43 |
| 3127 | 69.63 |
| 3126 | 69.83 |
| 3125 | 70.01 |
| 3124 | 70.2 |
| 3123 | 70.4 |
| 3122 | 70.61 |
| 3121 | 70.83 |
| 3120 | 71.05 |
| 3119 | 71.26 |
| 3118 | 71.45 |
| 3117 | 71.63 |
| 3116 | 71.82 |
| 3115 | 72.01 |
| 3114 | 72.22 |
| 3113 | 72.44 |
| 3112 | 72.65 |
| 3111 | 72.84 |
| 3110 | 73.03 |
| 3109 | 73.21 |
| 3108 | 73.39 |
| 3107 | 73.58 |
| 3106 | 73.79 |
| 3105 | 74.01 |
| 3104 | 74.23 |
| 3103 | 74.45 |
| 3102 | 74.66 |
| 3101 | 74.85 |
| 3100 | 75.03 |
| 3099 | 75.22 |
| 3098 | 75.42 |
| 3097 | 75.62 |
| 3096 | 75.81 |
| 3095 | 76 |
| 3094 | 76.19 |
| 3093 | 76.37 |
| 3092 | 76.54 |
| 3091 | 76.71 |
| 3090 | 76.87 |
| 3089 | 77.03 |
| 3088 | 77.19 |
| 3087 | 77.36 |
| 3086 | 77.55 |
| 3085 | 77.74 |
| 3084 | 77.93 |
| 3083 | 78.11 |
| 3082 | 78.27 |
| 3081 | 78.43 |
| 3080 | 78.59 |
| 3079 | 78.77 |
| 3078 | 78.96 |
| 3077 | 79.17 |
| 3076 | 79.38 |
| 3075 | 79.58 |
| 3074 | 79.77 |
| 3073 | 79.94 |
| 3072 | 80.11 |
| 3071 | 80.28 |
| 3070 | 80.43 |
| 3069 | 80.57 |
| 3068 | 80.71 |
| 3067 | 80.87 |
| 3066 | 81.02 |
| 3065 | 81.18 |
| 3064 | 81.34 |
| 3063 | 81.49 |
| 3062 | 81.64 |
| 3061 | 81.8 |
| 3060 | 81.97 |
| 3059 | 82.14 |
| 3058 | 82.33 |
| 3057 | 82.52 |
| 3056 | 82.69 |
| 3055 | 82.83 |
| 3054 | 82.95 |
| 3053 | 83.08 |
| 3052 | 83.21 |
| 3051 | 83.36 |
| 3050 | 83.5 |
| 3049 | 83.63 |
| 3048 | 83.75 |
| 3047 | 83.85 |
| 3046 | 83.96 |
| 3045 | 84.09 |
| 3044 | 84.23 |
| 3043 | 84.38 |
| 3042 | 84.53 |
| 3041 | 84.7 |
| 3040 | 84.85 |
| 3039 | 84.99 |
| 3038 | 85.09 |
| 3037 | 85.2 |
| 3036 | 85.31 |
| 3035 | 85.44 |
| 3034 | 85.58 |
| 3033 | 85.71 |
| 3032 | 85.83 |
| 3031 | 85.93 |
| 3030 | 86.02 |
| 3029 | 86.13 |
| 3028 | 86.24 |
| 3027 | 86.35 |
| 3026 | 86.45 |
| 3025 | 86.55 |
| 3024 | 86.67 |
| 3023 | 86.79 |
| 3022 | 86.91 |
| 3021 | 87.04 |
| 3020 | 87.16 |
| 3019 | 87.26 |
| 3018 | 87.36 |
| 3017 | 87.44 |
| 3016 | 87.51 |
| 3015 | 87.59 |
| 3014 | 87.68 |
| 3013 | 87.79 |
| 3012 | 87.91 |
| 3011 | 88.03 |
| 3010 | 88.15 |
| 3009 | 88.24 |
| 3008 | 88.32 |
| 3007 | 88.4 |
| 3006 | 88.47 |
| 3005 | 88.53 |
| 3004 | 88.58 |
| 3003 | 88.62 |
| 3002 | 88.68 |
| 3001 | 88.75 |
| 3000 | 88.83 |
| 2999 | 88.93 |
| 2998 | 89.01 |
| 2997 | 89.09 |
| 2996 | 89.16 |
| 2995 | 89.23 |
| 2994 | 89.31 |
| 2993 | 89.4 |
| 2992 | 89.5 |
| 2991 | 89.58 |
| 2990 | 89.65 |
| 2989 | 89.71 |
| 2988 | 89.77 |
| 2987 | 89.82 |
| 2986 | 89.89 |
| 2985 | 89.98 |
| 2984 | 90.07 |
| 2983 | 90.14 |
| 2982 | 90.21 |
| 2981 | 90.26 |
| 2980 | 90.33 |
| 2979 | 90.41 |
| 2978 | 90.5 |
| 2977 | 90.58 |
| 2976 | 90.67 |
| 2975 | 90.75 |
| 2974 | 90.84 |
| 2973 | 90.93 |
| 2972 | 91.02 |
| 2971 | 91.1 |
| 2970 | 91.16 |
| 2969 | 91.22 |
| 2968 | 91.28 |
| 2967 | 91.35 |
| 2966 | 91.43 |
| 2965 | 91.51 |
| 2964 | 91.6 |
| 2963 | 91.67 |
| 2962 | 91.74 |
| 2961 | 91.79 |
| 2960 | 91.85 |
| 2959 | 91.91 |
| 2958 | 91.98 |
| 2957 | 92.06 |
| 2956 | 92.15 |
| 2955 | 92.24 |
| 2954 | 92.32 |
| 2953 | 92.38 |
| 2952 | 92.43 |
| 2951 | 92.48 |
| 2950 | 92.55 |
| 2949 | 92.63 |
| 2948 | 92.72 |
| 2947 | 92.81 |
| 2946 | 92.89 |
| 2945 | 92.96 |
| 2944 | 93.03 |
| 2943 | 93.08 |
| 2942 | 93.13 |
| 2941 | 93.18 |
| 2940 | 93.23 |
| 2939 | 93.28 |
| 2938 | 93.34 |
| 2937 | 93.4 |
| 2936 | 93.45 |
| 2935 | 93.49 |
| 2934 | 93.52 |
| 2933 | 93.56 |
| 2932 | 93.6 |
| 2931 | 93.66 |
| 2930 | 93.72 |
| 2929 | 93.78 |
| 2928 | 93.84 |
| 2927 | 93.89 |
| 2926 | 93.93 |
| 2925 | 93.98 |
| 2924 | 94.03 |
| 2923 | 94.1 |
| 2922 | 94.16 |
| 2921 | 94.21 |
| 2920 | 94.26 |
| 2919 | 94.29 |
| 2918 | 94.34 |
| 2917 | 94.38 |
| 2916 | 94.44 |
| 2915 | 94.51 |
| 2914 | 94.58 |
| 2913 | 94.64 |
| 2912 | 94.68 |
| 2911 | 94.72 |
| 2910 | 94.75 |
| 2909 | 94.78 |
| 2908 | 94.81 |
| 2907 | 94.83 |
| 2906 | 94.85 |
| 2905 | 94.87 |
| 2904 | 94.91 |
| 2903 | 94.95 |
| 2902 | 95 |
| 2901 | 95.04 |
| 2900 | 95.08 |
| 2899 | 95.12 |
| 2898 | 95.16 |
| 2897 | 95.2 |
| 2896 | 95.26 |
| 2895 | 95.32 |
| 2894 | 95.38 |
| 2893 | 95.43 |
| 2892 | 95.47 |
| 2891 | 95.5 |
| 2890 | 95.54 |
| 2889 | 95.58 |
| 2888 | 95.62 |
| 2887 | 95.67 |
| 2886 | 95.71 |
| 2885 | 95.74 |
| 2884 | 95.77 |
| 2883 | 95.79 |
| 2882 | 95.83 |
| 2881 | 95.87 |
| 2880 | 95.93 |
| 2879 | 95.98 |
| 2878 | 96.02 |
| 2877 | 96.05 |
| 2876 | 96.08 |
| 2875 | 96.11 |
| 2874 | 96.14 |
| 2873 | 96.17 |
| 2872 | 96.21 |
| 2871 | 96.24 |
| 2870 | 96.28 |
| 2869 | 96.32 |
| 2868 | 96.36 |
| 2867 | 96.39 |
| 2866 | 96.43 |
| 2865 | 96.46 |
| 2864 | 96.5 |
| 2863 | 96.52 |
| 2862 | 96.55 |
| 2861 | 96.58 |
| 2860 | 96.61 |
| 2859 | 96.65 |
| 2858 | 96.69 |
| 2857 | 96.73 |
| 2856 | 96.78 |
| 2855 | 96.82 |
| 2854 | 96.86 |
| 2853 | 96.89 |
| 2852 | 96.92 |
| 2851 | 96.95 |
| 2850 | 96.99 |
| 2849 | 97.02 |
| 2848 | 97.06 |
| 2847 | 97.08 |
| 2846 | 97.11 |
| 2845 | 97.15 |
| 2844 | 97.19 |
| 2843 | 97.22 |
| 2842 | 97.24 |
| 2841 | 97.26 |
| 2840 | 97.28 |
| 2839 | 97.32 |
| 2838 | 97.35 |
| 2837 | 97.38 |
| 2836 | 97.41 |
| 2835 | 97.43 |
| 2834 | 97.45 |
| 2833 | 97.47 |
| 2832 | 97.49 |
| 2831 | 97.51 |
| 2830 | 97.55 |
| 2829 | 97.58 |
| 2828 | 97.6 |
| 2827 | 97.62 |
| 2826 | 97.63 |
| 2825 | 97.65 |
| 2824 | 97.66 |
| 2823 | 97.66 |
| 2822 | 97.67 |
| 2821 | 97.69 |
| 2820 | 97.71 |
| 2819 | 97.75 |
| 2818 | 97.78 |
| 2817 | 97.8 |
| 2816 | 97.82 |
| 2815 | 97.83 |
| 2814 | 97.84 |
| 2813 | 97.86 |
| 2812 | 97.88 |
| 2811 | 97.9 |
| 2810 | 97.91 |
| 2809 | 97.93 |
| 2808 | 97.94 |
| 2807 | 97.97 |
| 2806 | 97.99 |
| 2805 | 98.01 |
| 2804 | 98.03 |
| 2803 | 98.04 |
| 2802 | 98.05 |
| 2801 | 98.07 |
| 2800 | 98.09 |
| 2799 | 98.11 |
| 2798 | 98.13 |
| 2797 | 98.15 |
| 2796 | 98.16 |
| 2795 | 98.17 |
| 2794 | 98.18 |
| 2793 | 98.19 |
| 2792 | 98.2 |
| 2791 | 98.22 |
| 2790 | 98.23 |
| 2789 | 98.25 |
| 2788 | 98.27 |
| 2787 | 98.28 |
| 2786 | 98.3 |
| 2785 | 98.31 |
| 2784 | 98.33 |
| 2783 | 98.34 |
| 2782 | 98.35 |
| 2781 | 98.36 |
| 2780 | 98.37 |
| 2779 | 98.39 |
| 2778 | 98.4 |
| 2777 | 98.42 |
| 2776 | 98.43 |
| 2775 | 98.45 |
| 2774 | 98.45 |
| 2773 | 98.46 |
| 2772 | 98.47 |
| 2771 | 98.49 |
| 2770 | 98.52 |
| 2769 | 98.54 |
| 2768 | 98.56 |
| 2767 | 98.57 |
| 2766 | 98.58 |
| 2765 | 98.59 |
| 2764 | 98.6 |
| 2763 | 98.62 |
| 2762 | 98.63 |
| 2761 | 98.65 |
| 2760 | 98.66 |
| 2759 | 98.67 |
| 2758 | 98.68 |
| 2757 | 98.68 |
| 2756 | 98.68 |
| 2755 | 98.68 |
| 2754 | 98.68 |
| 2753 | 98.69 |
| 2752 | 98.71 |
| 2751 | 98.72 |
| 2750 | 98.74 |
| 2749 | 98.76 |
| 2748 | 98.77 |
| 2747 | 98.78 |
| 2746 | 98.79 |
| 2745 | 98.79 |
| 2744 | 98.8 |
| 2743 | 98.81 |
| 2742 | 98.82 |
| 2741 | 98.82 |
| 2740 | 98.83 |
| 2739 | 98.84 |
| 2738 | 98.84 |
| 2737 | 98.85 |
| 2736 | 98.85 |
| 2735 | 98.86 |
| 2734 | 98.88 |
| 2733 | 98.89 |
| 2732 | 98.9 |
| 2731 | 98.91 |
| 2730 | 98.92 |
| 2729 | 98.93 |
| 2728 | 98.94 |
| 2727 | 98.95 |
| 2726 | 98.95 |
| 2725 | 98.96 |
| 2724 | 98.96 |
| 2723 | 98.97 |
| 2722 | 98.97 |
| 2721 | 98.98 |
| 2720 | 98.99 |
| 2719 | 98.99 |
| 2718 | 99 |
| 2717 | 99.01 |
| 2716 | 99.02 |
| 2715 | 99.03 |
| 2714 | 99.04 |
| 2713 | 99.04 |
| 2712 | 99.05 |
| 2711 | 99.05 |
| 2710 | 99.05 |
| 2709 | 99.05 |
| 2708 | 99.06 |
| 2707 | 99.07 |
| 2706 | 99.07 |
| 2705 | 99.08 |
| 2704 | 99.09 |
| 2703 | 99.09 |
| 2702 | 99.1 |
| 2701 | 99.1 |
| 2700 | 99.11 |
| 2699 | 99.12 |
| 2698 | 99.12 |
| 2697 | 99.13 |
| 2696 | 99.14 |
| 2695 | 99.14 |
| 2694 | 99.15 |
| 2693 | 99.15 |
| 2692 | 99.15 |
| 2691 | 99.15 |
| 2690 | 99.16 |
| 2689 | 99.16 |
| 2688 | 99.17 |
| 2687 | 99.17 |
| 2686 | 99.17 |
| 2685 | 99.17 |
| 2684 | 99.18 |
| 2683 | 99.18 |
| 2682 | 99.18 |
| 2681 | 99.19 |
| 2680 | 99.19 |
| 2679 | 99.19 |
| 2678 | 99.19 |
| 2677 | 99.2 |
| 2676 | 99.2 |
| 2675 | 99.2 |
| 2674 | 99.2 |
| 2673 | 99.21 |
| 2672 | 99.21 |
| 2671 | 99.21 |
| 2670 | 99.21 |
| 2669 | 99.21 |
| 2668 | 99.22 |
| 2667 | 99.22 |
| 2666 | 99.22 |
| 2665 | 99.22 |
| 2664 | 99.23 |
| 2663 | 99.23 |
| 2662 | 99.23 |
| 2661 | 99.23 |
| 2660 | 99.23 |
| 2659 | 99.23 |
| 2658 | 99.24 |
| 2657 | 99.24 |
| 2656 | 99.24 |
| 2655 | 99.24 |
| 2654 | 99.24 |
| 2653 | 99.24 |
| 2652 | 99.25 |
| 2651 | 99.25 |
| 2650 | 99.25 |
| 2649 | 99.25 |
| 2648 | 99.26 |
| 2647 | 99.26 |
| 2646 | 99.26 |
| 2645 | 99.26 |
| 2644 | 99.26 |
| 2643 | 99.27 |
| 2642 | 99.27 |
| 2641 | 99.27 |
| 2640 | 99.27 |
| 2639 | 99.28 |
| 2638 | 99.28 |
| 2637 | 99.28 |
| 2636 | 99.28 |
| 2635 | 99.29 |
| 2634 | 99.29 |
| 2633 | 99.29 |
| 2632 | 99.29 |
| 2631 | 99.3 |
| 2630 | 99.3 |
| 2629 | 99.3 |
| 2628 | 99.3 |
| 2627 | 99.31 |
| 2626 | 99.31 |
| 2625 | 99.31 |
| 2624 | 99.32 |
| 2623 | 99.32 |
| 2622 | 99.32 |
| 2621 | 99.32 |
| 2620 | 99.32 |
| 2619 | 99.32 |
| 2618 | 99.32 |
| 2617 | 99.33 |
| 2616 | 99.34 |
| 2615 | 99.34 |
| 2614 | 99.35 |
| 2613 | 99.35 |
| 2612 | 99.35 |
| 2611 | 99.35 |
| 2610 | 99.36 |
| 2609 | 99.36 |
| 2608 | 99.36 |
| 2607 | 99.37 |
| 2606 | 99.37 |
| 2605 | 99.37 |
| 2604 | 99.36 |
| 2603 | 99.36 |
| 2602 | 99.36 |
| 2601 | 99.36 |
| 2600 | 99.36 |
| 2599 | 99.37 |
| 2598 | 99.38 |
| 2597 | 99.39 |
| 2596 | 99.4 |
| 2595 | 99.4 |
| 2594 | 99.39 |
| 2593 | 99.39 |
| 2592 | 99.38 |
| 2591 | 99.38 |
| 2590 | 99.37 |
| 2589 | 99.37 |
| 2588 | 99.38 |
| 2587 | 99.38 |
| 2586 | 99.39 |
| 2585 | 99.4 |
| 2584 | 99.41 |
| 2583 | 99.42 |
| 2582 | 99.41 |
| 2581 | 99.4 |
| 2580 | 99.39 |
| 2579 | 99.38 |
| 2578 | 99.37 |
| 2577 | 99.37 |
| 2576 | 99.37 |
| 2575 | 99.37 |
| 2574 | 99.37 |
| 2573 | 99.37 |
| 2572 | 99.38 |
| 2571 | 99.39 |
| 2570 | 99.39 |
| 2569 | 99.39 |
| 2568 | 99.38 |
| 2567 | 99.38 |
| 2566 | 99.38 |
| 2565 | 99.39 |
| 2564 | 99.39 |
| 2563 | 99.4 |
| 2562 | 99.4 |
| 2561 | 99.39 |
| 2560 | 99.39 |
| 2559 | 99.39 |
| 2558 | 99.39 |
| 2557 | 99.39 |
| 2556 | 99.39 |
| 2555 | 99.38 |
| 2554 | 99.38 |
| 2553 | 99.38 |
| 2552 | 99.38 |
| 2551 | 99.38 |
| 2550 | 99.38 |
| 2549 | 99.38 |
| 2548 | 99.38 |
| 2547 | 99.38 |
| 2546 | 99.38 |
| 2545 | 99.38 |
| 2544 | 99.38 |
| 2543 | 99.37 |
| 2542 | 99.37 |
| 2541 | 99.37 |
| 2540 | 99.37 |
| 2539 | 99.37 |
| 2538 | 99.37 |
| 2537 | 99.37 |
| 2536 | 99.37 |
| 2535 | 99.37 |
| 2534 | 99.37 |
| 2533 | 99.36 |
| 2532 | 99.36 |
| 2531 | 99.36 |
| 2530 | 99.36 |
| 2529 | 99.36 |
| 2528 | 99.36 |
| 2527 | 99.36 |
| 2526 | 99.36 |
| 2525 | 99.36 |
| 2524 | 99.35 |
| 2523 | 99.35 |
| 2522 | 99.35 |
| 2521 | 99.36 |
| 2520 | 99.36 |
| 2519 | 99.36 |
| 2518 | 99.36 |
| 2517 | 99.36 |
| 2516 | 99.36 |
| 2515 | 99.36 |
| 2514 | 99.36 |
| 2513 | 99.36 |
| 2512 | 99.36 |
| 2511 | 99.36 |
| 2510 | 99.36 |
| 2509 | 99.35 |
| 2508 | 99.35 |
| 2507 | 99.35 |
| 2506 | 99.35 |
| 2505 | 99.35 |
| 2504 | 99.35 |
| 2503 | 99.35 |
| 2502 | 99.34 |
| 2501 | 99.34 |
| 2500 | 99.34 |
| 2499 | 99.34 |
| 2498 | 99.35 |
| 2497 | 99.35 |
| 2496 | 99.35 |
| 2495 | 99.35 |
| 2494 | 99.35 |
| 2493 | 99.35 |
| 2492 | 99.35 |
| 2491 | 99.35 |
| 2490 | 99.34 |
| 2489 | 99.34 |
| 2488 | 99.34 |
| 2487 | 99.33 |
| 2486 | 99.33 |
| 2485 | 99.33 |
| 2484 | 99.33 |
| 2483 | 99.33 |
| 2482 | 99.32 |
| 2481 | 99.32 |
| 2480 | 99.32 |
| 2479 | 99.31 |
| 2478 | 99.31 |
| 2477 | 99.3 |
| 2476 | 99.3 |
| 2475 | 99.3 |
| 2474 | 99.3 |
| 2473 | 99.3 |
| 2472 | 99.29 |
| 2471 | 99.29 |
| 2470 | 99.29 |
| 2469 | 99.29 |
| 2468 | 99.28 |
| 2467 | 99.28 |
| 2466 | 99.28 |
| 2465 | 99.28 |
| 2464 | 99.27 |
| 2463 | 99.27 |
| 2462 | 99.27 |
| 2461 | 99.27 |
| 2460 | 99.27 |
| 2459 | 99.26 |
| 2458 | 99.26 |
| 2457 | 99.26 |
| 2456 | 99.25 |
| 2455 | 99.25 |
| 2454 | 99.25 |
| 2453 | 99.24 |
| 2452 | 99.24 |
| 2451 | 99.24 |
| 2450 | 99.23 |
| 2449 | 99.23 |
| 2448 | 99.23 |
| 2447 | 99.23 |
| 2446 | 99.23 |
| 2445 | 99.23 |
| 2444 | 99.23 |
| 2443 | 99.23 |
| 2442 | 99.22 |
| 2441 | 99.22 |
| 2440 | 99.22 |
| 2439 | 99.22 |
| 2438 | 99.21 |
| 2437 | 99.21 |
| 2436 | 99.2 |
| 2435 | 99.2 |
| 2434 | 99.2 |
| 2433 | 99.2 |
| 2432 | 99.2 |
| 2431 | 99.19 |
| 2430 | 99.18 |
| 2429 | 99.18 |
| 2428 | 99.18 |
| 2427 | 99.18 |
| 2426 | 99.18 |
| 2425 | 99.18 |
| 2424 | 99.18 |
| 2423 | 99.19 |
| 2422 | 99.19 |
| 2421 | 99.19 |
| 2420 | 99.19 |
| 2419 | 99.18 |
| 2418 | 99.17 |
| 2417 | 99.16 |
| 2416 | 99.16 |
| 2415 | 99.15 |
| 2414 | 99.15 |
| 2413 | 99.14 |
| 2412 | 99.14 |
| 2411 | 99.14 |
| 2410 | 99.13 |
| 2409 | 99.13 |
| 2408 | 99.11 |
| 2407 | 99.11 |
| 2406 | 99.1 |
| 2405 | 99.1 |
| 2404 | 99.1 |
| 2403 | 99.1 |
| 2402 | 99.1 |
| 2401 | 99.09 |
| 2400 | 99.09 |
| 2399 | 99.09 |
| 2398 | 99.08 |
| 2397 | 99.08 |
| 2396 | 99.08 |
| 2395 | 99.07 |
| 2394 | 99.06 |
| 2393 | 99.06 |
| 2392 | 99.05 |
| 2391 | 99.05 |
| 2390 | 99.04 |
| 2389 | 99.04 |
| 2388 | 99.03 |
| 2387 | 99.03 |
| 2386 | 99.02 |
| 2385 | 99.02 |
| 2384 | 99.01 |
| 2383 | 99.01 |
| 2382 | 99 |
| 2381 | 98.99 |
| 2380 | 98.99 |
| 2379 | 98.98 |
| 2378 | 98.97 |
| 2377 | 98.97 |
| 2376 | 98.96 |
| 2375 | 98.96 |
| 2374 | 98.95 |
| 2373 | 98.94 |
| 2372 | 98.94 |
| 2371 | 98.93 |
| 2370 | 98.92 |
| 2369 | 98.92 |
| 2368 | 98.91 |
| 2367 | 98.9 |
| 2366 | 98.9 |
| 2365 | 98.89 |
| 2364 | 98.88 |
| 2363 | 98.88 |
| 2362 | 98.87 |
| 2361 | 98.86 |
| 2360 | 98.85 |
| 2359 | 98.85 |
| 2358 | 98.84 |
| 2357 | 98.83 |
| 2356 | 98.82 |
| 2355 | 98.81 |
| 2354 | 98.8 |
| 2353 | 98.79 |
| 2352 | 98.79 |
| 2351 | 98.78 |
| 2350 | 98.77 |
| 2349 | 98.76 |
| 2348 | 98.75 |
| 2347 | 98.74 |
| 2346 | 98.73 |
| 2345 | 98.72 |
| 2344 | 98.71 |
| 2343 | 98.7 |
| 2342 | 98.7 |
| 2341 | 98.69 |
| 2340 | 98.68 |
| 2339 | 98.67 |
| 2338 | 98.66 |
| 2337 | 98.65 |
| 2336 | 98.64 |
| 2335 | 98.63 |
| 2334 | 98.62 |
| 2333 | 98.61 |
| 2332 | 98.6 |
| 2331 | 98.59 |
| 2330 | 98.59 |
| 2329 | 98.59 |
| 2328 | 98.59 |
| 2327 | 98.58 |
| 2326 | 98.56 |
| 2325 | 98.54 |
| 2324 | 98.53 |
| 2323 | 98.51 |
| 2322 | 98.5 |
| 2321 | 98.49 |
| 2320 | 98.48 |
| 2319 | 98.47 |
| 2318 | 98.46 |
| 2317 | 98.45 |
| 2316 | 98.44 |
| 2315 | 98.43 |
| 2314 | 98.42 |
| 2313 | 98.41 |
| 2312 | 98.4 |
| 2311 | 98.4 |
| 2310 | 98.4 |
| 2309 | 98.39 |
| 2308 | 98.38 |
| 2307 | 98.37 |
| 2306 | 98.36 |
| 2305 | 98.36 |
| 2304 | 98.35 |
| 2303 | 98.35 |
| 2302 | 98.35 |
| 2301 | 98.34 |
| 2300 | 98.33 |
| 2299 | 98.32 |
| 2298 | 98.31 |
| 2297 | 98.31 |
| 2296 | 98.31 |
| 2295 | 98.3 |
| 2294 | 98.3 |
| 2293 | 98.29 |
| 2292 | 98.29 |
| 2291 | 98.28 |
| 2290 | 98.27 |
| 2289 | 98.26 |
| 2288 | 98.26 |
| 2287 | 98.25 |
| 2286 | 98.25 |
| 2285 | 98.24 |
| 2284 | 98.24 |
| 2283 | 98.24 |
| 2282 | 98.23 |
| 2281 | 98.23 |
| 2280 | 98.23 |
| 2279 | 98.23 |
| 2278 | 98.22 |
| 2277 | 98.22 |
| 2276 | 98.22 |
| 2275 | 98.21 |
| 2274 | 98.21 |
| 2273 | 98.2 |
| 2272 | 98.2 |
| 2271 | 98.2 |
| 2270 | 98.2 |
| 2269 | 98.2 |
| 2268 | 98.2 |
| 2267 | 98.2 |
| 2266 | 98.19 |
| 2265 | 98.19 |
| 2264 | 98.19 |
| 2263 | 98.19 |
| 2262 | 98.2 |
| 2261 | 98.2 |
| 2260 | 98.2 |
| 2259 | 98.19 |
| 2258 | 98.19 |
| 2257 | 98.2 |
| 2256 | 98.2 |
| 2255 | 98.21 |
| 2254 | 98.2 |
| 2253 | 98.19 |
| 2252 | 98.18 |
| 2251 | 98.17 |
| 2250 | 98.16 |
| 2249 | 98.15 |
| 2248 | 98.14 |
| 2247 | 98.14 |
| 2246 | 98.14 |
| 2245 | 98.14 |
| 2244 | 98.15 |
| 2243 | 98.16 |
| 2242 | 98.17 |
| 2241 | 98.16 |
| 2240 | 98.14 |
| 2239 | 98.11 |
| 2238 | 98.08 |
| 2237 | 98.06 |
| 2236 | 98.05 |
| 2235 | 98.04 |
| 2234 | 98.04 |
| 2233 | 98.05 |
| 2232 | 98.06 |
| 2231 | 98.07 |
| 2230 | 98.06 |
| 2229 | 98.07 |
| 2228 | 98.09 |
| 2227 | 98.1 |
| 2226 | 98.11 |
| 2225 | 98.08 |
| 2224 | 98.03 |
| 2223 | 97.98 |
| 2222 | 97.95 |
| 2221 | 97.95 |
| 2220 | 97.96 |
| 2219 | 97.96 |
| 2218 | 97.94 |
| 2217 | 97.91 |
| 2216 | 97.86 |
| 2215 | 97.82 |
| 2214 | 97.78 |
| 2213 | 97.77 |
| 2212 | 97.78 |
| 2211 | 97.78 |
| 2210 | 97.78 |
| 2209 | 97.78 |
| 2208 | 97.79 |
| 2207 | 97.8 |
| 2206 | 97.78 |
| 2205 | 97.74 |
| 2204 | 97.7 |
| 2203 | 97.66 |
| 2202 | 97.62 |
| 2201 | 97.6 |
| 2200 | 97.62 |
| 2199 | 97.66 |
| 2198 | 97.7 |
| 2197 | 97.7 |
| 2196 | 97.66 |
| 2195 | 97.57 |
| 2194 | 97.46 |
| 2193 | 97.35 |
| 2192 | 97.29 |
| 2191 | 97.27 |
| 2190 | 97.3 |
| 2189 | 97.35 |
| 2188 | 97.41 |
| 2187 | 97.47 |
| 2186 | 97.52 |
| 2185 | 97.54 |
| 2184 | 97.55 |
| 2183 | 97.55 |
| 2182 | 97.55 |
| 2181 | 97.56 |
| 2180 | 97.56 |
| 2179 | 97.58 |
| 2178 | 97.61 |
| 2177 | 97.65 |
| 2176 | 97.7 |
| 2175 | 97.75 |
| 2174 | 97.79 |
| 2173 | 97.8 |
| 2172 | 97.79 |
| 2171 | 97.76 |
| 2170 | 97.74 |
| 2169 | 97.71 |
| 2168 | 97.7 |
| 2167 | 97.7 |
| 2166 | 97.72 |
| 2165 | 97.73 |
| 2164 | 97.73 |
| 2163 | 97.71 |
| 2162 | 97.69 |
| 2161 | 97.65 |
| 2160 | 97.61 |
| 2159 | 97.59 |
| 2158 | 97.62 |
| 2157 | 97.68 |
| 2156 | 97.74 |
| 2155 | 97.78 |
| 2154 | 97.78 |
| 2153 | 97.77 |
| 2152 | 97.75 |
| 2151 | 97.75 |
| 2150 | 97.76 |
| 2149 | 97.76 |
| 2148 | 97.76 |
| 2147 | 97.74 |
| 2146 | 97.73 |
| 2145 | 97.72 |
| 2144 | 97.73 |
| 2143 | 97.74 |
| 2142 | 97.75 |
| 2141 | 97.75 |
| 2140 | 97.75 |
| 2139 | 97.74 |
| 2138 | 97.72 |
| 2137 | 97.7 |
| 2136 | 97.65 |
| 2135 | 97.62 |
| 2134 | 97.59 |
| 2133 | 97.59 |
| 2132 | 97.59 |
| 2131 | 97.59 |
| 2130 | 97.58 |
| 2129 | 97.57 |
| 2128 | 97.55 |
| 2127 | 97.54 |
| 2126 | 97.54 |
| 2125 | 97.54 |
| 2124 | 97.55 |
| 2123 | 97.56 |
| 2122 | 97.55 |
| 2121 | 97.53 |
| 2120 | 97.51 |
| 2119 | 97.48 |
| 2118 | 97.46 |
| 2117 | 97.44 |
| 2116 | 97.41 |
| 2115 | 97.37 |
| 2114 | 97.34 |
| 2113 | 97.32 |
| 2112 | 97.33 |
| 2111 | 97.36 |
| 2110 | 97.37 |
| 2109 | 97.38 |
| 2108 | 97.38 |
| 2107 | 97.37 |
| 2106 | 97.37 |
| 2105 | 97.37 |
| 2104 | 97.36 |
| 2103 | 97.36 |
| 2102 | 97.37 |
| 2101 | 97.38 |
| 2100 | 97.39 |
| 2099 | 97.39 |
| 2098 | 97.41 |
| 2097 | 97.42 |
| 2096 | 97.43 |
| 2095 | 97.42 |
| 2094 | 97.42 |
| 2093 | 97.44 |
| 2092 | 97.46 |
| 2091 | 97.48 |
| 2090 | 97.49 |
| 2089 | 97.48 |
| 2088 | 97.46 |
| 2087 | 97.45 |
| 2086 | 97.47 |
| 2085 | 97.49 |
| 2084 | 97.51 |
| 2083 | 97.53 |
| 2082 | 97.55 |
| 2081 | 97.56 |
| 2080 | 97.56 |
| 2079 | 97.56 |
| 2078 | 97.56 |
| 2077 | 97.57 |
| 2076 | 97.58 |
| 2075 | 97.59 |
| 2074 | 97.59 |
| 2073 | 97.6 |
| 2072 | 97.6 |
| 2071 | 97.61 |
| 2070 | 97.61 |
| 2069 | 97.61 |
| 2068 | 97.63 |
| 2067 | 97.65 |
| 2066 | 97.68 |
| 2065 | 97.71 |
| 2064 | 97.72 |
| 2063 | 97.73 |
| 2062 | 97.72 |
| 2061 | 97.72 |
| 2060 | 97.72 |
| 2059 | 97.73 |
| 2058 | 97.73 |
| 2057 | 97.74 |
| 2056 | 97.74 |
| 2055 | 97.76 |
| 2054 | 97.77 |
| 2053 | 97.79 |
| 2052 | 97.8 |
| 2051 | 97.81 |
| 2050 | 97.82 |
| 2049 | 97.85 |
| 2048 | 97.87 |
| 2047 | 97.89 |
| 2046 | 97.91 |
| 2045 | 97.91 |
| 2044 | 97.91 |
| 2043 | 97.9 |
| 2042 | 97.9 |
| 2041 | 97.92 |
| 2040 | 97.93 |
| 2039 | 97.94 |
| 2038 | 97.92 |
| 2037 | 97.92 |
| 2036 | 97.93 |
| 2035 | 97.97 |
| 2034 | 98.01 |
| 2033 | 98.04 |
| 2032 | 98.05 |
| 2031 | 98.06 |
| 2030 | 98.07 |
| 2029 | 98.07 |
| 2028 | 98.06 |
| 2027 | 98.06 |
| 2026 | 98.07 |
| 2025 | 98.11 |
| 2024 | 98.15 |
| 2023 | 98.18 |
| 2022 | 98.19 |
| 2021 | 98.2 |
| 2020 | 98.24 |
| 2019 | 98.3 |
| 2018 | 98.35 |
| 2017 | 98.37 |
| 2016 | 98.36 |
| 2015 | 98.36 |
| 2014 | 98.38 |
| 2013 | 98.41 |
| 2012 | 98.42 |
| 2011 | 98.41 |
| 2010 | 98.38 |
| 2009 | 98.37 |
| 2008 | 98.37 |
| 2007 | 98.37 |
| 2006 | 98.36 |
| 2005 | 98.33 |
| 2004 | 98.31 |
| 2003 | 98.32 |
| 2002 | 98.35 |
| 2001 | 98.4 |
| 2000 | 98.43 |
| 1999 | 98.45 |
| 1998 | 98.46 |
| 1997 | 98.46 |
| 1996 | 98.47 |
| 1995 | 98.49 |
| 1994 | 98.52 |
| 1993 | 98.55 |
| 1992 | 98.57 |
| 1991 | 98.59 |
| 1990 | 98.59 |
| 1989 | 98.6 |
| 1988 | 98.6 |
| 1987 | 98.6 |
| 1986 | 98.62 |
| 1985 | 98.64 |
| 1984 | 98.67 |
| 1983 | 98.7 |
| 1982 | 98.72 |
| 1981 | 98.73 |
| 1980 | 98.73 |
| 1979 | 98.74 |
| 1978 | 98.76 |
| 1977 | 98.79 |
| 1976 | 98.82 |
| 1975 | 98.85 |
| 1974 | 98.86 |
| 1973 | 98.87 |
| 1972 | 98.88 |
| 1971 | 98.9 |
| 1970 | 98.92 |
| 1969 | 98.93 |
| 1968 | 98.93 |
| 1967 | 98.91 |
| 1966 | 98.9 |
| 1965 | 98.9 |
| 1964 | 98.91 |
| 1963 | 98.93 |
| 1962 | 98.94 |
| 1961 | 98.94 |
| 1960 | 98.93 |
| 1959 | 98.93 |
| 1958 | 98.93 |
| 1957 | 98.94 |
| 1956 | 98.97 |
| 1955 | 99 |
| 1954 | 99.01 |
| 1953 | 99.02 |
| 1952 | 99.03 |
| 1951 | 99.04 |
| 1950 | 99.06 |
| 1949 | 99.07 |
| 1948 | 99.08 |
| 1947 | 99.08 |
| 1946 | 99.08 |
| 1945 | 99.08 |
| 1944 | 99.08 |
| 1943 | 99.08 |
| 1942 | 99.08 |
| 1941 | 99.07 |
| 1940 | 99.07 |
| 1939 | 99.06 |
| 1938 | 99.06 |
| 1937 | 99.07 |
| 1936 | 99.07 |
| 1935 | 99.06 |
| 1934 | 99.05 |
| 1933 | 99.03 |
| 1932 | 99.02 |
| 1931 | 99.02 |
| 1930 | 99.03 |
| 1929 | 99.03 |
| 1928 | 99.04 |
| 1927 | 99.05 |
| 1926 | 99.07 |
| 1925 | 99.07 |
| 1924 | 99.08 |
| 1923 | 99.1 |
| 1922 | 99.13 |
| 1921 | 99.16 |
| 1920 | 99.16 |
| 1919 | 99.14 |
| 1918 | 99.11 |
| 1917 | 99.1 |
| 1916 | 99.11 |
| 1915 | 99.12 |
| 1914 | 99.14 |
| 1913 | 99.14 |
| 1912 | 99.14 |
| 1911 | 99.15 |
| 1910 | 99.17 |
| 1909 | 99.19 |
| 1908 | 99.22 |
| 1907 | 99.24 |
| 1906 | 99.26 |
| 1905 | 99.27 |
| 1904 | 99.27 |
| 1903 | 99.27 |
| 1902 | 99.28 |
| 1901 | 99.3 |
| 1900 | 99.32 |
| 1899 | 99.32 |
| 1898 | 99.31 |
| 1897 | 99.3 |
| 1896 | 99.3 |
| 1895 | 99.31 |
| 1894 | 99.32 |
| 1893 | 99.33 |
| 1892 | 99.33 |
| 1891 | 99.32 |
| 1890 | 99.32 |
| 1889 | 99.32 |
| 1888 | 99.34 |
| 1887 | 99.35 |
| 1886 | 99.35 |
| 1885 | 99.34 |
| 1884 | 99.32 |
| 1883 | 99.31 |
| 1882 | 99.3 |
| 1881 | 99.3 |
| 1880 | 99.3 |
| 1879 | 99.33 |
| 1878 | 99.36 |
| 1877 | 99.39 |
| 1876 | 99.41 |
| 1875 | 99.42 |
| 1874 | 99.41 |
| 1873 | 99.41 |
| 1872 | 99.41 |
| 1871 | 99.4 |
| 1870 | 99.39 |
| 1869 | 99.38 |
| 1868 | 99.37 |
| 1867 | 99.36 |
| 1866 | 99.37 |
| 1865 | 99.38 |
| 1864 | 99.39 |
| 1863 | 99.39 |
| 1862 | 99.38 |
| 1861 | 99.39 |
| 1860 | 99.39 |
| 1859 | 99.39 |
| 1858 | 99.4 |
| 1857 | 99.4 |
| 1856 | 99.39 |
| 1855 | 99.39 |
| 1854 | 99.39 |
| 1853 | 99.39 |
| 1852 | 99.39 |
| 1851 | 99.4 |
| 1850 | 99.4 |
| 1849 | 99.4 |
| 1848 | 99.4 |
| 1847 | 99.4 |
| 1846 | 99.4 |
| 1845 | 99.4 |
| 1844 | 99.4 |
| 1843 | 99.4 |
| 1842 | 99.4 |
| 1841 | 99.4 |
| 1840 | 99.4 |
| 1839 | 99.4 |
| 1838 | 99.4 |
| 1837 | 99.4 |
| 1836 | 99.4 |
| 1835 | 99.4 |
| 1834 | 99.4 |
| 1833 | 99.4 |
| 1832 | 99.4 |
| 1831 | 99.4 |
| 1830 | 99.4 |
| 1829 | 99.4 |
| 1828 | 99.4 |
| 1827 | 99.4 |
| 1826 | 99.4 |
| 1825 | 99.4 |
| 1824 | 99.4 |
| 1823 | 99.4 |
| 1822 | 99.39 |
| 1821 | 99.39 |
| 1820 | 99.39 |
| 1819 | 99.39 |
| 1818 | 99.39 |
| 1817 | 99.38 |
| 1816 | 99.38 |
| 1815 | 99.38 |
| 1814 | 99.37 |
| 1813 | 99.37 |
| 1812 | 99.36 |
| 1811 | 99.36 |
| 1810 | 99.35 |
| 1809 | 99.35 |
| 1808 | 99.33 |
| 1807 | 99.32 |
| 1806 | 99.31 |
| 1805 | 99.3 |
| 1804 | 99.29 |
| 1803 | 99.28 |
| 1802 | 99.27 |
| 1801 | 99.27 |
| 1800 | 99.27 |
| 1799 | 99.27 |
| 1798 | 99.27 |
| 1797 | 99.27 |
| 1796 | 99.25 |
| 1795 | 99.23 |
| 1794 | 99.2 |
| 1793 | 99.17 |
| 1792 | 99.14 |
| 1791 | 99.12 |
| 1790 | 99.12 |
| 1789 | 99.12 |
| 1788 | 99.12 |
| 1787 | 99.11 |
| 1786 | 99.1 |
| 1785 | 99.08 |
| 1784 | 99.06 |
| 1783 | 99.04 |
| 1782 | 99.01 |
| 1781 | 98.98 |
| 1780 | 98.95 |
| 1779 | 98.93 |
| 1778 | 98.92 |
| 1777 | 98.9 |
| 1776 | 98.87 |
| 1775 | 98.83 |
| 1774 | 98.79 |
| 1773 | 98.76 |
| 1772 | 98.77 |
| 1771 | 98.79 |
| 1770 | 98.8 |
| 1769 | 98.77 |
| 1768 | 98.71 |
| 1767 | 98.66 |
| 1766 | 98.63 |
| 1765 | 98.63 |
| 1764 | 98.62 |
| 1763 | 98.59 |
| 1762 | 98.53 |
| 1761 | 98.47 |
| 1760 | 98.43 |
| 1759 | 98.39 |
| 1758 | 98.34 |
| 1757 | 98.3 |
| 1756 | 98.27 |
| 1755 | 98.25 |
| 1754 | 98.21 |
| 1753 | 98.12 |
| 1752 | 98.02 |
| 1751 | 97.93 |
| 1750 | 97.88 |
| 1749 | 97.86 |
| 1748 | 97.85 |
| 1747 | 97.83 |
| 1746 | 97.78 |
| 1745 | 97.7 |
| 1744 | 97.62 |
| 1743 | 97.55 |
| 1742 | 97.51 |
| 1741 | 97.5 |
| 1740 | 97.5 |
| 1739 | 97.47 |
| 1738 | 97.39 |
| 1737 | 97.27 |
| 1736 | 97.11 |
| 1735 | 96.92 |
| 1734 | 96.76 |
| 1733 | 96.67 |
| 1732 | 96.62 |
| 1731 | 96.54 |
| 1730 | 96.45 |
| 1729 | 96.38 |
| 1728 | 96.33 |
| 1727 | 96.26 |
| 1726 | 96.16 |
| 1725 | 96.06 |
| 1724 | 95.94 |
| 1723 | 95.81 |
| 1722 | 95.65 |
| 1721 | 95.5 |
| 1720 | 95.37 |
| 1719 | 95.25 |
| 1718 | 95.12 |
| 1717 | 94.95 |
| 1716 | 94.74 |
| 1715 | 94.5 |
| 1714 | 94.31 |
| 1713 | 94.19 |
| 1712 | 94.09 |
| 1711 | 93.97 |
| 1710 | 93.81 |
| 1709 | 93.63 |
| 1708 | 93.45 |
| 1707 | 93.25 |
| 1706 | 93.06 |
| 1705 | 92.87 |
| 1704 | 92.68 |
| 1703 | 92.47 |
| 1702 | 92.27 |
| 1701 | 92.06 |
| 1700 | 91.82 |
| 1699 | 91.53 |
| 1698 | 91.19 |
| 1697 | 90.86 |
| 1696 | 90.58 |
| 1695 | 90.29 |
| 1694 | 90.01 |
| 1693 | 89.74 |
| 1692 | 89.48 |
| 1691 | 89.24 |
| 1690 | 88.99 |
| 1689 | 88.72 |
| 1688 | 88.45 |
| 1687 | 88.19 |
| 1686 | 87.94 |
| 1685 | 87.68 |
| 1684 | 87.39 |
| 1683 | 87.01 |
| 1682 | 86.59 |
| 1681 | 86.22 |
| 1680 | 85.9 |
| 1679 | 85.61 |
| 1678 | 85.33 |
| 1677 | 85.07 |
| 1676 | 84.83 |
| 1675 | 84.56 |
| 1674 | 84.24 |
| 1673 | 83.88 |
| 1672 | 83.53 |
| 1671 | 83.21 |
| 1670 | 82.91 |
| 1669 | 82.58 |
| 1668 | 82.22 |
| 1667 | 81.84 |
| 1666 | 81.51 |
| 1665 | 81.23 |
| 1664 | 81 |
| 1663 | 80.76 |
| 1662 | 80.46 |
| 1661 | 80.12 |
| 1660 | 79.78 |
| 1659 | 79.47 |
| 1658 | 79.21 |
| 1657 | 78.98 |
| 1656 | 78.81 |
| 1655 | 78.69 |
| 1654 | 78.57 |
| 1653 | 78.32 |
| 1652 | 77.79 |
| 1651 | 77.11 |
| 1650 | 76.68 |
| 1649 | 76.56 |
| 1648 | 76.57 |
| 1647 | 76.52 |
| 1646 | 76.29 |
| 1645 | 75.92 |
| 1644 | 75.57 |
| 1643 | 75.34 |
| 1642 | 75.22 |
| 1641 | 75.18 |
| 1640 | 75.18 |
| 1639 | 75.18 |
| 1638 | 75.2 |
| 1637 | 75.23 |
| 1636 | 75.25 |
| 1635 | 75.17 |
| 1634 | 75.02 |
| 1633 | 74.9 |
| 1632 | 74.91 |
| 1631 | 75.02 |
| 1630 | 75.19 |
| 1629 | 75.39 |
| 1628 | 75.61 |
| 1627 | 75.82 |
| 1626 | 76.01 |
| 1625 | 76.21 |
| 1624 | 76.45 |
| 1623 | 76.71 |
| 1622 | 76.97 |
| 1621 | 77.21 |
| 1620 | 77.48 |
| 1619 | 77.82 |
| 1618 | 78.19 |
| 1617 | 78.56 |
| 1616 | 78.9 |
| 1615 | 79.22 |
| 1614 | 79.54 |
| 1613 | 79.91 |
| 1612 | 80.32 |
| 1611 | 80.75 |
| 1610 | 81.14 |
| 1609 | 81.49 |
| 1608 | 81.81 |
| 1607 | 82.14 |
| 1606 | 82.47 |
| 1605 | 82.81 |
| 1604 | 83.14 |
| 1603 | 83.48 |
| 1602 | 83.84 |
| 1601 | 84.2 |
| 1600 | 84.55 |
| 1599 | 84.89 |
| 1598 | 85.23 |
| 1597 | 85.56 |
| 1596 | 85.87 |
| 1595 | 86.15 |
| 1594 | 86.41 |
| 1593 | 86.67 |
| 1592 | 86.95 |
| 1591 | 87.25 |
| 1590 | 87.54 |
| 1589 | 87.82 |
| 1588 | 88.07 |
| 1587 | 88.29 |
| 1586 | 88.49 |
| 1585 | 88.68 |
| 1584 | 88.87 |
| 1583 | 89.09 |
| 1582 | 89.32 |
| 1581 | 89.55 |
| 1580 | 89.76 |
| 1579 | 89.96 |
| 1578 | 90.13 |
| 1577 | 90.25 |
| 1576 | 90.33 |
| 1575 | 90.42 |
| 1574 | 90.57 |
| 1573 | 90.75 |
| 1572 | 90.92 |
| 1571 | 91.09 |
| 1570 | 91.26 |
| 1569 | 91.43 |
| 1568 | 91.59 |
| 1567 | 91.7 |
| 1566 | 91.79 |
| 1565 | 91.89 |
| 1564 | 92.02 |
| 1563 | 92.18 |
| 1562 | 92.32 |
| 1561 | 92.43 |
| 1560 | 92.53 |
| 1559 | 92.67 |
| 1558 | 92.79 |
| 1557 | 92.86 |
| 1556 | 92.92 |
| 1555 | 92.98 |
| 1554 | 93.05 |
| 1553 | 93.13 |
| 1552 | 93.22 |
| 1551 | 93.33 |
| 1550 | 93.41 |
| 1549 | 93.48 |
| 1548 | 93.54 |
| 1547 | 93.63 |
| 1546 | 93.72 |
| 1545 | 93.8 |
| 1544 | 93.86 |
| 1543 | 93.89 |
| 1542 | 93.9 |
| 1541 | 93.91 |
| 1540 | 93.9 |
| 1539 | 93.9 |
| 1538 | 93.95 |
| 1537 | 94.04 |
| 1536 | 94.14 |
| 1535 | 94.26 |
| 1534 | 94.39 |
| 1533 | 94.52 |
| 1532 | 94.64 |
| 1531 | 94.71 |
| 1530 | 94.73 |
| 1529 | 94.72 |
| 1528 | 94.73 |
| 1527 | 94.75 |
| 1526 | 94.79 |
| 1525 | 94.84 |
| 1524 | 94.89 |
| 1523 | 94.95 |
| 1522 | 95 |
| 1521 | 95.05 |
| 1520 | 95.11 |
| 1519 | 95.16 |
| 1518 | 95.2 |
| 1517 | 95.22 |
| 1516 | 95.24 |
| 1515 | 95.26 |
| 1514 | 95.29 |
| 1513 | 95.33 |
| 1512 | 95.36 |
| 1511 | 95.4 |
| 1510 | 95.43 |
| 1509 | 95.46 |
| 1508 | 95.5 |
| 1507 | 95.55 |
| 1506 | 95.59 |
| 1505 | 95.62 |
| 1504 | 95.64 |
| 1503 | 95.66 |
| 1502 | 95.7 |
| 1501 | 95.73 |
| 1500 | 95.77 |
| 1499 | 95.82 |
| 1498 | 95.87 |
| 1497 | 95.9 |
| 1496 | 95.92 |
| 1495 | 95.94 |
| 1494 | 95.97 |
| 1493 | 96 |
| 1492 | 96.03 |
| 1491 | 96.06 |
| 1490 | 96.09 |
| 1489 | 96.12 |
| 1488 | 96.14 |
| 1487 | 96.16 |
| 1486 | 96.19 |
| 1485 | 96.23 |
| 1484 | 96.26 |
| 1483 | 96.28 |
| 1482 | 96.3 |
| 1481 | 96.32 |
| 1480 | 96.34 |
| 1479 | 96.36 |
| 1478 | 96.39 |
| 1477 | 96.41 |
| 1476 | 96.44 |
| 1475 | 96.46 |
| 1474 | 96.48 |
| 1473 | 96.51 |
| 1472 | 96.54 |
| 1471 | 96.57 |
| 1470 | 96.59 |
| 1469 | 96.61 |
| 1468 | 96.62 |
| 1467 | 96.63 |
| 1466 | 96.65 |
| 1465 | 96.67 |
| 1464 | 96.69 |
| 1463 | 96.7 |
| 1462 | 96.72 |
| 1461 | 96.75 |
| 1460 | 96.77 |
| 1459 | 96.8 |
| 1458 | 96.82 |
| 1457 | 96.84 |
| 1456 | 96.84 |
| 1455 | 96.85 |
| 1454 | 96.86 |
| 1453 | 96.87 |
| 1452 | 96.9 |
| 1451 | 96.92 |
| 1450 | 96.94 |
| 1449 | 96.96 |
| 1448 | 96.97 |
| 1447 | 97 |
| 1446 | 97.02 |
| 1445 | 97.05 |
| 1444 | 97.06 |
| 1443 | 97.08 |
| 1442 | 97.09 |
| 1441 | 97.1 |
| 1440 | 97.11 |
| 1439 | 97.12 |
| 1438 | 97.13 |
| 1437 | 97.15 |
| 1436 | 97.17 |
| 1435 | 97.18 |
| 1434 | 97.18 |
| 1433 | 97.19 |
| 1432 | 97.2 |
| 1431 | 97.21 |
| 1430 | 97.23 |
| 1429 | 97.25 |
| 1428 | 97.27 |
| 1427 | 97.29 |
| 1426 | 97.3 |
| 1425 | 97.31 |
| 1424 | 97.31 |
| 1423 | 97.32 |
| 1422 | 97.33 |
| 1421 | 97.33 |
| 1420 | 97.33 |
| 1419 | 97.33 |
| 1418 | 97.34 |
| 1417 | 97.36 |
| 1416 | 97.38 |
| 1415 | 97.39 |
| 1414 | 97.4 |
| 1413 | 97.41 |
| 1412 | 97.41 |
| 1411 | 97.42 |
| 1410 | 97.42 |
| 1409 | 97.43 |
| 1408 | 97.44 |
| 1407 | 97.46 |
| 1406 | 97.47 |
| 1405 | 97.48 |
| 1404 | 97.49 |
| 1403 | 97.5 |
| 1402 | 97.5 |
| 1401 | 97.51 |
| 1400 | 97.52 |
| 1399 | 97.54 |
| 1398 | 97.55 |
| 1397 | 97.55 |
| 1396 | 97.56 |
| 1395 | 97.56 |
| 1394 | 97.56 |
| 1393 | 97.57 |
| 1392 | 97.6 |
| 1391 | 97.62 |
| 1390 | 97.64 |
| 1389 | 97.65 |
| 1388 | 97.67 |
| 1387 | 97.68 |
| 1386 | 97.7 |
| 1385 | 97.71 |
| 1384 | 97.73 |
| 1383 | 97.74 |
| 1382 | 97.74 |
| 1381 | 97.75 |
| 1380 | 97.75 |
| 1379 | 97.76 |
| 1378 | 97.77 |
| 1377 | 97.79 |
| 1376 | 97.81 |
| 1375 | 97.83 |
| 1374 | 97.85 |
| 1373 | 97.87 |
| 1372 | 97.88 |
| 1371 | 97.89 |
| 1370 | 97.91 |
| 1369 | 97.93 |
| 1368 | 97.95 |
| 1367 | 97.97 |
| 1366 | 97.98 |
| 1365 | 97.99 |
| 1364 | 98 |
| 1363 | 98.01 |
| 1362 | 98.02 |
| 1361 | 98.04 |
| 1360 | 98.06 |
| 1359 | 98.07 |
| 1358 | 98.09 |
| 1357 | 98.1 |
| 1356 | 98.11 |
| 1355 | 98.12 |
| 1354 | 98.14 |
| 1353 | 98.15 |
| 1352 | 98.17 |
| 1351 | 98.18 |
| 1350 | 98.19 |
| 1349 | 98.21 |
| 1348 | 98.22 |
| 1347 | 98.23 |
| 1346 | 98.24 |
| 1345 | 98.25 |
| 1344 | 98.26 |
| 1343 | 98.28 |
| 1342 | 98.29 |
| 1341 | 98.3 |
| 1340 | 98.31 |
| 1339 | 98.33 |
| 1338 | 98.34 |
| 1337 | 98.35 |
| 1336 | 98.36 |
| 1335 | 98.37 |
| 1334 | 98.39 |
| 1333 | 98.4 |
| 1332 | 98.41 |
| 1331 | 98.42 |
| 1330 | 98.43 |
| 1329 | 98.44 |
| 1328 | 98.45 |
| 1327 | 98.47 |
| 1326 | 98.48 |
| 1325 | 98.49 |
| 1324 | 98.5 |
| 1323 | 98.51 |
| 1322 | 98.52 |
| 1321 | 98.53 |
| 1320 | 98.54 |
| 1319 | 98.55 |
| 1318 | 98.55 |
| 1317 | 98.56 |
| 1316 | 98.57 |
| 1315 | 98.58 |
| 1314 | 98.59 |
| 1313 | 98.61 |
| 1312 | 98.63 |
| 1311 | 98.64 |
| 1310 | 98.66 |
| 1309 | 98.66 |
| 1308 | 98.67 |
| 1307 | 98.68 |
| 1306 | 98.69 |
| 1305 | 98.7 |
| 1304 | 98.71 |
| 1303 | 98.71 |
| 1302 | 98.73 |
| 1301 | 98.74 |
| 1300 | 98.75 |
| 1299 | 98.76 |
| 1298 | 98.77 |
| 1297 | 98.77 |
| 1296 | 98.77 |
| 1295 | 98.77 |
| 1294 | 98.78 |
| 1293 | 98.78 |
| 1292 | 98.78 |
| 1291 | 98.79 |
| 1290 | 98.79 |
| 1289 | 98.8 |
| 1288 | 98.8 |
| 1287 | 98.81 |
| 1286 | 98.82 |
| 1285 | 98.83 |
| 1284 | 98.83 |
| 1283 | 98.84 |
| 1282 | 98.85 |
| 1281 | 98.87 |
| 1280 | 98.88 |
| 1279 | 98.89 |
| 1278 | 98.9 |
| 1277 | 98.9 |
| 1276 | 98.9 |
| 1275 | 98.9 |
| 1274 | 98.91 |
| 1273 | 98.91 |
| 1272 | 98.91 |
| 1271 | 98.92 |
| 1270 | 98.93 |
| 1269 | 98.94 |
| 1268 | 98.94 |
| 1267 | 98.95 |
| 1266 | 98.95 |
| 1265 | 98.95 |
| 1264 | 98.96 |
| 1263 | 98.96 |
| 1262 | 98.97 |
| 1261 | 98.97 |
| 1260 | 98.98 |
| 1259 | 98.98 |
| 1258 | 98.98 |
| 1257 | 98.99 |
| 1256 | 98.99 |
| 1255 | 99 |
| 1254 | 99 |
| 1253 | 99.01 |
| 1252 | 99.01 |
| 1251 | 99.01 |
| 1250 | 99.02 |
| 1249 | 99.02 |
| 1248 | 99.03 |
| 1247 | 99.04 |
| 1246 | 99.05 |
| 1245 | 99.06 |
| 1244 | 99.07 |
| 1243 | 99.07 |
| 1242 | 99.07 |
| 1241 | 99.07 |
| 1240 | 99.08 |
| 1239 | 99.08 |
| 1238 | 99.09 |
| 1237 | 99.09 |
| 1236 | 99.09 |
| 1235 | 99.1 |
| 1234 | 99.11 |
| 1233 | 99.12 |
| 1232 | 99.12 |
| 1231 | 99.13 |
| 1230 | 99.12 |
| 1229 | 99.12 |
| 1228 | 99.11 |
| 1227 | 99.11 |
| 1226 | 99.12 |
| 1225 | 99.12 |
| 1224 | 99.13 |
| 1223 | 99.14 |
| 1222 | 99.13 |
| 1221 | 99.13 |
| 1220 | 99.13 |
| 1219 | 99.13 |
| 1218 | 99.13 |
| 1217 | 99.15 |
| 1216 | 99.17 |
| 1215 | 99.19 |
| 1214 | 99.2 |
| 1213 | 99.21 |
| 1212 | 99.21 |
| 1211 | 99.21 |
| 1210 | 99.21 |
| 1209 | 99.21 |
| 1208 | 99.21 |
| 1207 | 99.21 |
| 1206 | 99.21 |
| 1205 | 99.21 |
| 1204 | 99.21 |
| 1203 | 99.21 |
| 1202 | 99.2 |
| 1201 | 99.19 |
| 1200 | 99.2 |
| 1199 | 99.21 |
| 1198 | 99.22 |
| 1197 | 99.23 |
| 1196 | 99.24 |
| 1195 | 99.24 |
| 1194 | 99.24 |
| 1193 | 99.24 |
| 1192 | 99.24 |
| 1191 | 99.24 |
| 1190 | 99.25 |
| 1189 | 99.26 |
| 1188 | 99.26 |
| 1187 | 99.27 |
| 1186 | 99.27 |
| 1185 | 99.27 |
| 1184 | 99.26 |
| 1183 | 99.24 |
| 1182 | 99.22 |
| 1181 | 99.21 |
| 1180 | 99.21 |
| 1179 | 99.21 |
| 1178 | 99.22 |
| 1177 | 99.24 |
| 1176 | 99.25 |
| 1175 | 99.26 |
| 1174 | 99.28 |
| 1173 | 99.29 |
| 1172 | 99.3 |
| 1171 | 99.29 |
| 1170 | 99.29 |
| 1169 | 99.3 |
| 1168 | 99.31 |
| 1167 | 99.32 |
| 1166 | 99.33 |
| 1165 | 99.32 |
| 1164 | 99.31 |
| 1163 | 99.3 |
| 1162 | 99.29 |
| 1161 | 99.3 |
| 1160 | 99.33 |
| 1159 | 99.36 |
| 1158 | 99.39 |
| 1157 | 99.42 |
| 1156 | 99.43 |
| 1155 | 99.42 |
| 1154 | 99.41 |
| 1153 | 99.39 |
| 1152 | 99.38 |
| 1151 | 99.38 |
| 1150 | 99.38 |
| 1149 | 99.38 |
| 1148 | 99.4 |
| 1147 | 99.42 |
| 1146 | 99.42 |
| 1145 | 99.41 |
| 1144 | 99.39 |
| 1143 | 99.37 |
| 1142 | 99.36 |
| 1141 | 99.34 |
| 1140 | 99.33 |
| 1139 | 99.33 |
| 1138 | 99.35 |
| 1137 | 99.36 |
| 1136 | 99.36 |
| 1135 | 99.36 |
| 1134 | 99.36 |
| 1133 | 99.37 |
| 1132 | 99.37 |
| 1131 | 99.37 |
| 1130 | 99.35 |
| 1129 | 99.33 |
| 1128 | 99.32 |
| 1127 | 99.32 |
| 1126 | 99.31 |
| 1125 | 99.31 |
| 1124 | 99.3 |
| 1123 | 99.29 |
| 1122 | 99.27 |
| 1121 | 99.24 |
| 1120 | 99.22 |
| 1119 | 99.2 |
| 1118 | 99.18 |
| 1117 | 99.17 |
| 1116 | 99.17 |
| 1115 | 99.15 |
| 1114 | 99.13 |
| 1113 | 99.1 |
| 1112 | 99.08 |
| 1111 | 99.07 |
| 1110 | 99.06 |
| 1109 | 99.05 |
| 1108 | 99.04 |
| 1107 | 99.02 |
| 1106 | 99 |
| 1105 | 98.99 |
| 1104 | 98.96 |
| 1103 | 98.94 |
| 1102 | 98.92 |
| 1101 | 98.91 |
| 1100 | 98.91 |
| 1099 | 98.9 |
| 1098 | 98.89 |
| 1097 | 98.87 |
| 1096 | 98.85 |
| 1095 | 98.81 |
| 1094 | 98.77 |
| 1093 | 98.73 |
| 1092 | 98.71 |
| 1091 | 98.7 |
| 1090 | 98.7 |
| 1089 | 98.69 |
| 1088 | 98.66 |
| 1087 | 98.62 |
| 1086 | 98.58 |
| 1085 | 98.55 |
| 1084 | 98.55 |
| 1083 | 98.55 |
| 1082 | 98.52 |
| 1081 | 98.46 |
| 1080 | 98.4 |
| 1079 | 98.36 |
| 1078 | 98.36 |
| 1077 | 98.36 |
| 1076 | 98.35 |
| 1075 | 98.34 |
| 1074 | 98.32 |
| 1073 | 98.31 |
| 1072 | 98.31 |
| 1071 | 98.31 |
| 1070 | 98.31 |
| 1069 | 98.3 |
| 1068 | 98.27 |
| 1067 | 98.23 |
| 1066 | 98.19 |
| 1065 | 98.18 |
| 1064 | 98.19 |
| 1063 | 98.2 |
| 1062 | 98.2 |
| 1061 | 98.18 |
| 1060 | 98.15 |
| 1059 | 98.13 |
| 1058 | 98.11 |
| 1057 | 98.09 |
| 1056 | 98.1 |
| 1055 | 98.14 |
| 1054 | 98.2 |
| 1053 | 98.25 |
| 1052 | 98.29 |
| 1051 | 98.31 |
| 1050 | 98.31 |
| 1049 | 98.32 |
| 1048 | 98.35 |
| 1047 | 98.39 |
| 1046 | 98.43 |
| 1045 | 98.46 |
| 1044 | 98.49 |
| 1043 | 98.53 |
| 1042 | 98.59 |
| 1041 | 98.65 |
| 1040 | 98.69 |
| 1039 | 98.72 |
| 1038 | 98.73 |
| 1037 | 98.74 |
| 1036 | 98.73 |
| 1035 | 98.71 |
| 1034 | 98.66 |
| 1033 | 98.61 |
| 1032 | 98.62 |
| 1031 | 98.69 |
| 1030 | 98.79 |
| 1029 | 98.87 |
| 1028 | 98.92 |
| 1027 | 98.95 |
| 1026 | 98.99 |
| 1025 | 99.03 |
| 1024 | 99.05 |
| 1023 | 99.06 |
| 1022 | 99.04 |
| 1021 | 99.04 |
| 1020 | 99.05 |
| 1019 | 99.07 |
| 1018 | 99.09 |
| 1017 | 99.09 |
| 1016 | 99.09 |
| 1015 | 99.1 |
| 1014 | 99.11 |
| 1013 | 99.12 |
| 1012 | 99.13 |
| 1011 | 99.13 |
| 1010 | 99.15 |
| 1009 | 99.16 |
| 1008 | 99.16 |
| 1007 | 99.16 |
| 1006 | 99.16 |
| 1005 | 99.17 |
| 1004 | 99.18 |
| 1003 | 99.17 |
| 1002 | 99.15 |
| 1001 | 99.14 |
| 1000 | 99.14 |
| 999 | 99.17 |
| 998 | 99.21 |
| 997 | 99.24 |
| 996 | 99.26 |
| 995 | 99.27 |
| 994 | 99.29 |
| 993 | 99.31 |
| 992 | 99.34 |
| 991 | 99.38 |
| 990 | 99.41 |
| 989 | 99.43 |
| 988 | 99.44 |
| 987 | 99.44 |
| 986 | 99.42 |
| 985 | 99.4 |
| 984 | 99.38 |
| 983 | 99.38 |
| 982 | 99.38 |
| 981 | 99.37 |
| 980 | 99.35 |
| 979 | 99.34 |
| 978 | 99.34 |
| 977 | 99.35 |
| 976 | 99.37 |
| 975 | 99.4 |
| 974 | 99.43 |
| 973 | 99.45 |
| 972 | 99.47 |
| 971 | 99.49 |
| 970 | 99.5 |
| 969 | 99.46 |
| 968 | 99.39 |
| 967 | 99.32 |
| 966 | 99.29 |
| 965 | 99.29 |
| 964 | 99.33 |
| 963 | 99.36 |
| 962 | 99.38 |
| 961 | 99.38 |
| 960 | 99.37 |
| 959 | 99.36 |
| 958 | 99.37 |
| 957 | 99.41 |
| 956 | 99.45 |
| 955 | 99.46 |
| 954 | 99.43 |
| 953 | 99.37 |
| 952 | 99.32 |
| 951 | 99.3 |
| 950 | 99.32 |
| 949 | 99.37 |
| 948 | 99.42 |
| 947 | 99.47 |
| 946 | 99.51 |
| 945 | 99.51 |
| 944 | 99.48 |
| 943 | 99.43 |
| 942 | 99.39 |
| 941 | 99.36 |
| 940 | 99.33 |
| 939 | 99.31 |
| 938 | 99.31 |
| 937 | 99.31 |
| 936 | 99.34 |
| 935 | 99.38 |
| 934 | 99.41 |
| 933 | 99.41 |
| 932 | 99.39 |
| 931 | 99.37 |
| 930 | 99.38 |
| 929 | 99.39 |
| 928 | 99.39 |
| 927 | 99.39 |
| 926 | 99.41 |
| 925 | 99.43 |
| 924 | 99.44 |
| 923 | 99.46 |
| 922 | 99.48 |
| 921 | 99.5 |
| 920 | 99.48 |
| 919 | 99.42 |
| 918 | 99.35 |
| 917 | 99.31 |
| 916 | 99.31 |
| 915 | 99.35 |
| 914 | 99.38 |
| 913 | 99.4 |
| 912 | 99.4 |
| 911 | 99.41 |
| 910 | 99.4 |
| 909 | 99.4 |
| 908 | 99.4 |
| 907 | 99.42 |
| 906 | 99.45 |
| 905 | 99.44 |
| 904 | 99.41 |
| 903 | 99.39 |
| 902 | 99.38 |
| 901 | 99.38 |
| 900 | 99.4 |
| 899 | 99.41 |
| 898 | 99.41 |
| 897 | 99.42 |
| 896 | 99.42 |
| 895 | 99.41 |
| 894 | 99.36 |
| 893 | 99.29 |
| 892 | 99.23 |
| 891 | 99.23 |
| 890 | 99.28 |
| 889 | 99.34 |
| 888 | 99.39 |
| 887 | 99.43 |
| 886 | 99.47 |
| 885 | 99.49 |
| 884 | 99.49 |
| 883 | 99.47 |
| 882 | 99.45 |
| 881 | 99.43 |
| 880 | 99.4 |
| 879 | 99.37 |
| 878 | 99.33 |
| 877 | 99.3 |
| 876 | 99.29 |
| 875 | 99.31 |
| 874 | 99.35 |
| 873 | 99.39 |
| 872 | 99.41 |
| 871 | 99.42 |
| 870 | 99.43 |
| 869 | 99.46 |
| 868 | 99.46 |
| 867 | 99.43 |
| 866 | 99.38 |
| 865 | 99.33 |
| 864 | 99.32 |
| 863 | 99.33 |
| 862 | 99.36 |
| 861 | 99.37 |
| 860 | 99.37 |
| 859 | 99.37 |
| 858 | 99.38 |
| 857 | 99.4 |
| 856 | 99.41 |
| 855 | 99.43 |
| 854 | 99.44 |
| 853 | 99.43 |
| 852 | 99.41 |
| 851 | 99.39 |
| 850 | 99.38 |
| 849 | 99.39 |
| 848 | 99.38 |
| 847 | 99.37 |
| 846 | 99.36 |
| 845 | 99.36 |
| 844 | 99.35 |
| 843 | 99.34 |
| 842 | 99.34 |
| 841 | 99.33 |
| 840 | 99.32 |
| 839 | 99.3 |
| 838 | 99.29 |
| 837 | 99.27 |
| 836 | 99.26 |
| 835 | 99.26 |
| 834 | 99.25 |
| 833 | 99.23 |
| 832 | 99.21 |
| 831 | 99.19 |
| 830 | 99.16 |
| 829 | 99.15 |
| 828 | 99.13 |
| 827 | 99.11 |
| 826 | 99.08 |
| 825 | 99.05 |
| 824 | 99.02 |
| 823 | 98.99 |
| 822 | 98.96 |
| 821 | 98.93 |
| 820 | 98.9 |
| 819 | 98.86 |
| 818 | 98.81 |
| 817 | 98.77 |
| 816 | 98.73 |
| 815 | 98.68 |
| 814 | 98.64 |
| 813 | 98.61 |
| 812 | 98.58 |
| 811 | 98.55 |
| 810 | 98.5 |
| 809 | 98.44 |
| 808 | 98.37 |
| 807 | 98.32 |
| 806 | 98.28 |
| 805 | 98.23 |
| 804 | 98.18 |
| 803 | 98.11 |
| 802 | 98.04 |
| 801 | 97.97 |
| 800 | 97.9 |
| 799 | 97.84 |
| 798 | 97.77 |
| 797 | 97.71 |
| 796 | 97.65 |
| 795 | 97.61 |
| 794 | 97.58 |
| 793 | 97.54 |
| 792 | 97.47 |
| 791 | 97.38 |
| 790 | 97.29 |
| 789 | 97.21 |
| 788 | 97.16 |
| 787 | 97.12 |
| 786 | 97.09 |
| 785 | 97.05 |
| 784 | 96.99 |
| 783 | 96.93 |
| 782 | 96.87 |
| 781 | 96.8 |
| 780 | 96.71 |
| 779 | 96.61 |
| 778 | 96.51 |
| 777 | 96.43 |
| 776 | 96.37 |
| 775 | 96.3 |
| 774 | 96.23 |
| 773 | 96.16 |
| 772 | 96.09 |
| 771 | 96.03 |
| 770 | 96 |
| 769 | 95.97 |
| 768 | 95.93 |
| 767 | 95.89 |
| 766 | 95.86 |
| 765 | 95.82 |
| 764 | 95.76 |
| 763 | 95.69 |
| 762 | 95.67 |
| 761 | 95.67 |
| 760 | 95.65 |
| 759 | 95.59 |
| 758 | 95.52 |
| 757 | 95.49 |
| 756 | 95.48 |
| 755 | 95.49 |
| 754 | 95.48 |
| 753 | 95.44 |
| 752 | 95.38 |
| 751 | 95.31 |
| 750 | 95.26 |
| 749 | 95.22 |
| 748 | 95.2 |
| 747 | 95.17 |
| 746 | 95.15 |
| 745 | 95.13 |
| 744 | 95.1 |
| 743 | 95.08 |
| 742 | 95.05 |
| 741 | 95 |
| 740 | 94.94 |
| 739 | 94.88 |
| 738 | 94.84 |
| 737 | 94.8 |
| 736 | 94.75 |
| 735 | 94.69 |
| 734 | 94.63 |
| 733 | 94.59 |
| 732 | 94.57 |
| 731 | 94.57 |
| 730 | 94.56 |
| 729 | 94.54 |
| 728 | 94.5 |
| 727 | 94.44 |
| 726 | 94.39 |
| 725 | 94.34 |
| 724 | 94.3 |
| 723 | 94.26 |
| 722 | 94.22 |
| 721 | 94.19 |
| 720 | 94.15 |
| 719 | 94.11 |
| 718 | 94.07 |
| 717 | 94.01 |
| 716 | 93.96 |
| 715 | 93.9 |
| 714 | 93.85 |
| 713 | 93.8 |
| 712 | 93.74 |
| 711 | 93.67 |
| 710 | 93.63 |
| 709 | 93.59 |
| 708 | 93.57 |
| 707 | 93.53 |
| 706 | 93.5 |
| 705 | 93.46 |
| 704 | 93.43 |
| 703 | 93.39 |
| 702 | 93.35 |
| 701 | 93.32 |
| 700 | 93.27 |
| 699 | 93.22 |
| 698 | 93.16 |
| 697 | 93.12 |
| 696 | 93.09 |
| 695 | 93.07 |
| 694 | 93.04 |
| 693 | 93.01 |
| 692 | 92.98 |
| 691 | 92.95 |
| 690 | 92.91 |
| 689 | 92.88 |
| 688 | 92.84 |
| 687 | 92.81 |
| 686 | 92.77 |
| 685 | 92.73 |
| 684 | 92.7 |
| 683 | 92.67 |
| 682 | 92.64 |
| 681 | 92.61 |
| 680 | 92.58 |
| 679 | 92.54 |
| 678 | 92.51 |
| 677 | 92.47 |
| 676 | 92.45 |
| 675 | 92.42 |
| 674 | 92.4 |
| 673 | 92.37 |
| 672 | 92.35 |
| 671 | 92.32 |
| 670 | 92.3 |
| 669 | 92.28 |
| 668 | 92.25 |
| 667 | 92.23 |
| 666 | 92.2 |
| 665 | 92.17 |
| 664 | 92.15 |
| 663 | 92.12 |
| 662 | 92.1 |
| 661 | 92.08 |
| 660 | 92.06 |
| 659 | 92.03 |
| 658 | 92.01 |
| 657 | 92 |
| 656 | 91.98 |
| 655 | 91.97 |
| 654 | 91.95 |
| 653 | 91.93 |
| 652 | 91.92 |
| 651 | 91.9 |
| 650 | 91.89 |
| 649 | 91.88 |
| 648 | 91.87 |
| 647 | 91.86 |
| 646 | 91.84 |
| 645 | 91.83 |
| 644 | 91.81 |
| 643 | 91.79 |
| 642 | 91.77 |
| 641 | 91.75 |
| 640 | 91.74 |
| 639 | 91.73 |
| 638 | 91.73 |
| 637 | 91.74 |
| 636 | 91.75 |
| 635 | 91.75 |
| 634 | 91.74 |
| 633 | 91.72 |
| 632 | 91.7 |
| 631 | 91.69 |
| 630 | 91.69 |
| 629 | 91.69 |
| 628 | 91.69 |
| 627 | 91.68 |
| 626 | 91.69 |
| 625 | 91.7 |
| 624 | 91.71 |
| 623 | 91.73 |
| 622 | 91.75 |
| 621 | 91.79 |
| 620 | 91.8 |
| 619 | 91.8 |
| 618 | 91.79 |
| 617 | 91.79 |
| 616 | 91.78 |
| 615 | 91.77 |
| 614 | 91.76 |
| 613 | 91.77 |
| 612 | 91.77 |
| 611 | 91.78 |
| 610 | 91.79 |
| 609 | 91.8 |
| 608 | 91.79 |
| 607 | 91.79 |
| 606 | 91.8 |
| 605 | 91.87 |
| 604 | 91.96 |
| 603 | 92.04 |
| 602 | 92.08 |
| 601 | 92.08 |
| 600 | 92.06 |
| 599 | 92.05 |
| 598 | 92.07 |
| 597 | 92.07 |
| 596 | 92.05 |
| 595 | 92.05 |
| 594 | 92.11 |
| 593 | 92.21 |
| 592 | 92.31 |
| 591 | 92.37 |
| 590 | 92.41 |
| 589 | 92.48 |
| 588 | 92.55 |
| 587 | 92.6 |
| 586 | 92.65 |
| 585 | 92.71 |
| 584 | 92.78 |
| 583 | 92.85 |
| 582 | 92.91 |
| 581 | 92.97 |
| 580 | 93 |
| 579 | 93.02 |
| 578 | 93.03 |
| 577 | 93.08 |
| 576 | 93.15 |
| 575 | 93.23 |
| 574 | 93.31 |
| 573 | 93.42 |
| 572 | 93.55 |
| 571 | 93.68 |
| 570 | 93.78 |
| 569 | 93.83 |
| 568 | 93.85 |
| 567 | 93.89 |
| 566 | 93.95 |
| 565 | 94.06 |
| 564 | 94.2 |
| 563 | 94.33 |
| 562 | 94.43 |
| 561 | 94.49 |
| 560 | 94.54 |
| 559 | 94.59 |
| 558 | 94.68 |
| 557 | 94.79 |
| 556 | 94.88 |
| 555 | 94.95 |
| 554 | 95.02 |
| 553 | 95.1 |
| 552 | 95.2 |
| 551 | 95.32 |
| 550 | 95.46 |
| 549 | 95.62 |
| 548 | 95.76 |
| 547 | 95.87 |
| 546 | 95.94 |
| 545 | 95.95 |
| 544 | 95.91 |
| 543 | 95.84 |
| 542 | 95.78 |
| 541 | 95.75 |
| 540 | 95.76 |
| 539 | 95.85 |
| 538 | 96.02 |
| 537 | 96.23 |
| 536 | 96.44 |
| 535 | 96.63 |
| 534 | 96.8 |
| 533 | 96.91 |
| 532 | 96.9 |
| 531 | 96.85 |
| 530 | 96.84 |
| 529 | 96.83 |
| 528 | 96.76 |
| 527 | 96.67 |
| 526 | 96.74 |
| 525 | 97.06 |
| 524 | 97.53 |
| 523 | 98.01 |
| 522 | 98.45 |
| 521 | 98.82 |
| 520 | 99.03 |
| 519 | 99.02 |
| 518 | 98.88 |
| 517 | 98.71 |
| 516 | 98.57 |
| 515 | 98.47 |
| 514 | 98.43 |
| 513 | 98.45 |
| 512 | 98.41 |
| 511 | 98.26 |
| 510 | 98.14 |
| 509 | 98.21 |
| 508 | 98.49 |
| 507 | 98.86 |
| 506 | 99.22 |
| 505 | 99.55 |
| 504 | 99.84 |
| 503 | 100.02 |
| 502 | 100.07 |
| 501 | 100.05 |
| 500 | 100.04 |