Table S1. Effects of nano-clay application rates and wind speeds on soil loss in 2 mm aggregates (g m⁻² min⁻)

	2 mm 
	 
	 
	 

	Nano Clay (g m⁻²)
	Wind Speed (m s⁻)

	
	8
	10
	12

	0
	1372.92
	5427.92
	6907.50

	0.94
	537.08
	1568.33
	4281.25

	1.88
	522.50
	877.50
	3546.67

	3.75
	213.33
	626.25
	1787.08




Table S2. Effects of nano-clay application rates and wind speeds on soil loss in 1 mm aggregates (g m⁻² min⁻)

	1 mm 
	 
	 
	 

	Nano Clay (g m⁻²)
	Wind Speed (m s⁻)

	
	8
	10
	12

	0
	4082.50
	6373.75
	6582.08

	0.94
	360.83
	939.58
	4251.25

	1.88
	250.83
	454.17
	2646.67

	3.75
	109.17
	147.50
	893.33



Table S3. Effects of nano-clay application rates and wind speeds on soil loss in 0.5 mm aggregates (g m⁻² min⁻)

	0.5 mm 
	 
	 
	 

	Nano Clay (g m⁻²)
	Wind Speed (m s⁻)

	
	8
	10
	12

	0
	4137.08
	5886.67
	6100.00

	0.94
	202.92
	565.42
	3182.08

	1.88
	134.17
	270.00
	1928.33

	3.75
	68.75
	92.08
	505.42




