Table S1: Used implant components (5C® Knee System, implantcast GmbH) of the serum control group
	Component
	Specimen
	LOT
	REF
	Material
	Size

	Femoral Component
	A0
	
	46001227
	CoCrMo
	L7

	
	A1
	20220F0056
	
	
	

	
	A2
	204206M003
	
	
	

	
	A3
	204206M004
	
	
	

	Insert
	A0
	19470BJ016
	46130709
	Crossed-linked UHMWPE with vitamin E
	L7/9 mm

	
	A1
	19470BJ010
	
	
	

	
	A2
	19470BJ019
	
	
	

	
	A3
	19470BJ015
	
	
	

	Tibial Component
	A0
	
	46001547
	CoCrMo
	L7

	
	A1
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	



Table S2: Used implant components (5C® Knee System, implantcast GmbH) of the group exposed to vancomycin-containing lubricant
	Component
	Specimen
	LOT
	REF
	Material
	Size

	Femoral Component
	D0
	21491KN013
	46001227
	CoCrMo
	L7

	
	D1
	2127228024
	
	
	

	
	D2
	2127228020
	
	
	

	
	D3
	2127228017
	
	
	

	Insert
	D0
	23061B7012
	46130709
	Crossed-linked UHMWPE with vitamin E
	L7/9 mm

	
	D1
	23061B7013
	
	
	

	
	D2
	23061B7010
	
	
	

	
	D3
	23061B7007
	
	
	

	Tibial Component
	D0
	21191A3100
	46001547
	CoCrMo
	L7

	
	D1
	21191A3014
	
	
	

	
	D2
	21191A3013
	
	
	

	
	D3
	21191A3011
	
	
	



