Table 1
The immobilized doze of calcium, phosphate, DNA and FB.
	
	Ca

(mg/cm2)
	P

(mg/cm2)
	DNA 
(mg/cm2)
	Fibronectin

(mg/cm2)

	EVOH-CP
	119.7±4.385
	69.28±2.501
	−
	−

	EVOH-FB
	112.9±8.051
	57.57±3.265
	−
	12.30±0.295

	EVOH-DNA
	86.57±6.841
	45.03±1.399
	12.22±0.287
	−

	EVOH-DNA-FB
	108.2±3.021
	57.64±3.370
	14.00±0.579
	17.84±1.332


	
	Ca

(mg/cm2)
	P

(mg/cm2)
	DNA

 (mg/cm2)
	Fibronectin

(mg/cm2)

	HAP-CP
	156.4±8.187
	67.99±4.043
	−
	−

	HAP-BMP
	205.9±11.87
	68.21±7.473
	16.04±0.905
	−

	HAP-BMP-FB
	158.6±13.63
	42.09±2.820
	18.62±2.701
	19.60±1.327


