	
	Stiffness [N.mm-1]

	
	Group A
	Group B
	Group C
	Group D

	Median
	24.5
	19.8
	16.6
	19.6

	IQR
	[16.3; 31.9]
	[15.4; 27.0]
	[14.1; 20.9]
	[18.0; 25.6]

	Average
	25.5
	21.3
	17.9
	21.9

	CI (p=0.05)
	[18.7; 31.7]
	[17.3; 25.3]
	[12.9; 22.9]
	[18.0; 25.8]
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