Table 1
	WE
	Q

(S sn)
	n
	R2
(Ohm cm2)
	W

(S s1/2)
	C

(F cm-2)

	GO

ERGO
	1.50 x 10-6
8.04 x 10-6
	0.9096
0.9100
	196.9
32.7
	1.99 x 10-3
3.47 x 10-3
	6.66 x 10-7
3.30 x 10-6


