## Slide 1
 | Temperature (°C) | Density (cm-2) | Diameter of nanorods/nanoneedles (nm) | Length of nanorods (nm) | Thickness (nm) | AverageAspect ratio
This work | 600 | - | - | - | ~ 200 | -
 | 800 | 6.86 x 109 | 50- 150 | 200-380 | - | 2.85
 | 1000 | - | - | - | ~ 60 | -
[1] | 400 | 4 x 109 | 100 ±10 | 1000 ±100 | - | 10.0
 | 600 | 8 x 107 | 90 ±20 | 4000 ±600 | - | 44.4
 | 750 | 5 x 107 | - | 3500 ±500 | - | -
[29] | 800 | 1.2 x 108 | 200-500 | - | - | -
Table 1