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Sheet1

				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				ML malposition-mean contact area (mm2)

		T→L 1 mm		193.03		193.72		2.7		1.1						Fixed bearing		SD		Mobile bearing		SD

		T→L 0.5 mm		198.97		199.7		3.6		0.9				T→L 1mm		193.03		2.7		193.72		1.1

		Neutral		197.4		197.19		1.3		2.3				T→L 0.5mm		198.97		3.6		199.7		0.9

		T→M 0.5 mm		197.36		204.24		0.9		1.1				Neutral		197.4		1.3		197.19		2.3

		T→M 1 mm		190.5		196.7		1.8		1.1				T→M 0.5mm		197.36		0.9		204.24		1.1

														T→M 1mm		190.5		1.8		196.7		1.1
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		0		0		2.7		2.7		1.1		1.1
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				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				ML malposition-mean contact stress (MPa)

		T→L 1 mm		16.7		16.1		0.2		0.3						Fixed bearing		SD		Fixed bearing		SD

		T→L 0.5 mm		16.8		16.6		0.2		0.5				T→L 1mm		16.7		0.2		16.1		0.3

		Neutral		16.2		15.5		0.3		0.3				T→L 0.5mm		16.8		0.2		16.6		0.5

		T→M 0.5 mm		16.2		16.4		0.2		0.2				Neutral		16.2		0.3		15.5		0.3

		T→M 1 mm		17.3		17.3		0.2		0.1				T→M 0.5mm		16.2		0.2		16.4		0.2

														T→M 1mm		17.3		0.2		17.3		0.1
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				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				ML malposition-peak contact stress (MPa)

		M 1 mm		26.9		25.5		0.3		0.2						Fixed bearing		SD		Fixed bearing		SD

		M 0.5 mm		27.3		25		0.9		0.6				T→L 1mm		26.9		0.3		25.5		0.2

		Neutral		23.6		22.3		0.5		0.5				T→L 0.5mm		27.3		0.9		25		0.6

		L 0.5 mm		25.9		26.5		0.5		0.1				Neutral		23.6		0.5		22.3		0.5

		L 1 mm		29.1		27.2		0.2		0.3				T→M 0.5mm		25.9		0.5		26.5		0.1

														T→M 1mm		29.1		0.2		27.2		0.3





		Fixed bearing		Fixed bearing		Fixed bearing		Fixed bearing		Fixed bearing		0.3		0.9		0.5		0.5		0.2
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				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				IE malrotation-mean contact area (mm2)

		IR10		195.29		198.7		1.6		1.7						Fixed bearing		SD		Mobile bearing		SD

		IR5		198.4		201.15		1.7		3.4				IR10		195.3		1.6		198.7		1.7

		IR3		196.76		195.8		2.6		4.7				IR5		198.4		1.7		201.2		3.4

		IR1		198.54		194.98		2		1.6				IR3		196.8		2.6		195.8		4.7

		Neutral		197.4		197.19		1.34		2.3				IR1		198.5		2.0		195.0		1.6

		ER1		196.27		196.05		2.7		3.2				Neutral		197.4		1.3		197.2		2.3

		ER3		196.47		197.02		2.4		2.6				ER1		196.3		2.7		196.1		3.2

		ER5		197.1		197.77		0.8		4.2				ER3		196.5		2.4		197.0		2.6

		ER10		204.75		197.24		2.4		2.8				ER5		197.1		0.8		197.8		4.2

														ER10		204.8		2.4		197.2		2.8
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				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				IE malrotation-mean contact stress (MPa)

		IR10		17.7		17.1		0.4		0.1						Fixed bearing		SD		Fixed bearing		SD

		IR5		16.8		16.1		0.5		0.2				IR10		17.7		0.4		17.1		0.1

		IR3		16.3		16.2		0.2		0.1				IR5		16.8		0.5		16.1		0.2

		IR1		16		15.9		0.5		0.2				IR3		16.3		0.2		16.2		0.1

		Neutral		16.2		15.5		0.3		0.3				IR1		16		0.5		15.9		0.2

		ER1		16.5		17		0.2		0.2				Neutral		16.2		0.3		15.5		0.3

		ER3		15.9		16.8		0.3		0.4				ER1		16.5		0.2		17		0.2

		ER5		16.1		16.8		0.2		0.1				ER3		15.9		0.3		16.8		0.4

		ER10		16		16.6		0.2		0.3				ER5		16.1		0.2		16.8		0.1

														ER10		16		0.2		16.6		0.3
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				Fixed bearing		Mobile bearing		Fixed bearing		Mobile bearing				IE malrotation- peak contact stress (MPa)

		IR 10		29.4		27.9		0.7		0.1						Fixed bearing		SD		Mobile bearing		SD

		IR 5		26.9		24.3		0.3		0.2				IR10		29.4		0.7		27.9		0.1

		IR 3		26.1		25.3		0.4		0.3				IR5		26.9		0.3		24.3		0.2

		IR 1		25.1		24.3		0		0.4				IR3		26.1		0.4		25.3		0.3

		Neutral		23.6		22.3		0.4		0.5				IR1		25.1		0		24.3		0.4

		ER 1		24.7		25		0.1		0.3				Neutral		23.6		0.4		22.3		0.5

		ER 3		25.4		25.6		0.7		0.2				ER1		24.7		0.1		25		0.3

		ER 5		26.6		26.2		0.1		0.3				ER3		25.4		0.7		25.6		0.2

		ER 10		30		27.3		0.2		0.2				ER5		26.6		0.1		26.2		0.3

														ER10		30		0.2		27.3		0.2
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		IR 1		IR 1		0.4		0.4		0		0

		Neutral		Neutral		0.5		0.5		0.4		0.4

		ER 1		ER 1		0.3		0.3		0.1		0.1

		ER 3		ER 3		0.2		0.2		0.7		0.7

		ER 5		ER 5		0.3		0.3		0.1		0.1

		ER 10		ER 10		0.2		0.2		0.2		0.2
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