	
	Step 1
	Step 2
	Res% at 900°C

	Black-Ivory
	loss%
	KJ/mol
	loss%
	KJ/mol
	

	Black Carbon P
	16.5
	113.2
	18.3
	216.4
	78.8

	Black Carbon Z
	2.4
	30
	99.4
	247.8
	0.1

	Black Wine
	0.1
	20
	99
	247.5
	0.1

	Black-Ivory VS
	17.3
	172
	22.9
	212.4
	74.9

	Black-Ivory
	24.3
	215.1
	29.8
	221.2
	68.2


Table A
Data set after col.cent.

	
	CIEL ab data
	Thermogravimetric data
	Raman data

	
	D65 L
	D65 a*
	D65 b*
	D50 L
	D50 a*
	D50 b*
	loss1%
	KJ/mol
	loss2%
	KJ/mol
	Res%
	Rpeek1
	Rpeek2

	Black Ivory
	-2.203
	0.082
	0.473
	-3.725
	0.208
	0.342
	4.380
	3.140
	-35.580
	-12.660
	34.380
	-0.800
	4.600

	Black Carbon P
	1.207
	-0.318
	-2.387
	1.705
	-0.632
	-2.618
	-9.720
	-80.060
	45.520
	18.740
	-44.320
	-9.800
	-1.400

	Black Carbon Z
	9.367
	-0.468
	-3.387
	9.795
	-0.922
	-3.528
	-12.020
	-90.060
	45.120
	18.440
	-44.320
	-10.800
	-3.400

	Black Wine
	-2.763
	0.132
	1.143
	-1.795
	0.338
	1.062
	5.180
	61.940
	-30.980
	-16.660
	30.480
	21.200
	-2.400

	Black Ivory VS
	-2.503
	0.182
	1.113
	-3.355
	0.358
	1.152
	12.180
	105.040
	-24.080
	-7.860
	23.780
	0.200
	2.600

	Black Studiolo
	-3.103
	0.392
	3.043
	-2.625
	0.648
	3.592
	
	
	
	
	
	
	


Table B
	
	Illuminating European Standard
	Illuminating American Standard

	
	D65 L
	D65 a*
	D65 b*
	D50 L
	D50 a*
	D50 b*

	Black-Ivory
	-2.203
	0.082
	0.473
	-3.725
	0.208
	0.342

	Black Carbon P
	1.207
	-0.318
	-2.387
	1.705
	-0.632
	-2.618

	Black Carbon Z
	9.367
	-0.468
	-3.387
	9.795
	-0.922
	-3.528

	Black Wine
	-2.763
	0.132
	1.143
	-1.795
	0.338
	1.062

	Black-Ivory VS
	-2.503
	0.182
	1.113
	-3.355
	0.358
	1.152

	Black Studiolo
	-3.103
	0.392
	3.043
	-2.625
	0.648
	3.592


Table C

