	ICP Element
	Un-pretreated Populus (mg/kg)
	Un-pretreated Switchgrass (mg/kg)
	Dilute acid pretreated Populus (mg/kg)
	Dilute acid pretreated Switchgrass (mg/kg)

	Al
	2.62
(± 0.87)
	47.22
(± 0.06)
	5.44
(± 1.24)
	43.11
(± 1.9)

	As
	5.27
(± 0.18)
	5.34
(± 0.36)
	4.79
(± 3.6)
	5.02
(± 0.21)

	B
	2.44
(± 0.35)
	1.74
(± 0.55)
	1.58
(± 1.48)
	0.35
(± 0.1)

	Ba
	4.26
(± 0.18)
	9.75
(± 0.29)
	1.79
(± 2.89)
	18.13
(± 0.5)

	Be
	0.01
(± 0)
	0.01
(± 0)
	0.01
(± 0.01)
	0.01
(± 0)

	Ca
	1388
(± 55.72)
	2868.27
(± 73.02)
	34.33
(± 942.07)
	1917.77
(± 59.96)

	Cd
	0.28
(± 0.01)
	0.28
(± 0.02)
	0.25
(± 0.19)
	0.27
(± 0.01)

	Co
	0.41
(± 0.01)
	0.41
(± 0.03)
	0.37
(± 0.28)
	0.39
(± 0.02)

	Cr
	0.26
(± 0.01)
	0.49
(± 0.2)
	15.71
(± 0.18)
	14.87
(± 0.58)

	Cu
	2.86
(± 0.07)
	5.96
(± 0.47)
	2.93
(± 1.98)
	12.79
(± 0.03)

	Fe
	13.84
(± 0.93)
	110.32
(± 13.41)
	21.93
(± 9.13)
	130.69
(± 4.97)

	K
	1814.32
(± 45.18)
	6749.36
(± 186.76)
	44.21
(± 1250.97)
	40.31
(± 1.47)

	Li
	0.23
(± 0.09)
	0.26
(± 0.08)
	0.13
(± 0.1)
	0.13
(± 0.02)

	Mg
	311.2
(± 9.91)
	2859.54
(± 58.77)
	4.71
(± 213.04)
	12.55
(± 0.02)

	Mn
	4.8
(± 0.1)
	54.49
(± 0.66)
	0.17
(± 3.32)
	4.47
(± 0.28)

	Mo
	0.98
(± 0.03)
	0.99
(± 0.07)
	12
(± 0.67)
	6.24
(± 0.09)

	Na
	18.21
(± 3.63)
	512.22
(± 17.75)
	11.12
(± 10.31)
	13.21
(± 5.42)

	Ni
	0.49
(± 0.02)
	1.39
(± 0.14)
	1.15
(± 0.33)
	6.26
(± 0.18)

	P
	209.73
(± 1.76)
	1689.26
(± 33.48)
	34.25
(± 147.05)
	70.41
(± 0.71)

	Pb
	3.33
(± 0.11)
	3.38
(± 0.23)
	3.03
(± 2.27)
	3.18
(± 0.13)

	S
	122.97
(± 22.02)
	1322.44
(± 27.84)
	158.46
(± 71.38)
	957.22
(± 19.08)

	Sb
	3.12
(± 0.11)
	3.17
(± 0.21)
	2.84
(± 2.13)
	2.98
(± 0.12)

	Se
	6.93
(± 0.24)
	7.03
(± 0.47)
	6.3
(± 4.73)
	6.61
(± 0.27)

	Si
	13.47
(± 2.2)
	143.79
(± 22.01)
	47.08
(± 7.97)
	92.66
(± 24.86)

	Sn
	3.63
(± 0.72)
	3.52
(± 0.14)
	2.82
(± 2.06)
	2.59
(± 0.03)

	Sr
	5.19
(± 0.14)
	14.3
(± 0.36)
	0.17
(± 3.57)
	2.76
(± 0.11)

	Ti
	0.09
(± 0)
	0.78
(± 0.09)
	1.52
(± 0.06)
	3.53
(± 0.07)

	Tl
	7.02
(± 0.24)
	7.12
(± 0.48)
	6.38
(± 4.79)
	6.69
(± 0.28)

	V
	0.11
(± 0)
	0.11
(± 0.01)
	0.1
(± 0.07)
	0.1
(± 0)

	Zn
	24.93
(± 1.18)
	14.99
(± 0.51)
	0.76
(± 16.8)
	2.51
(± 0.12)

	1. Samples were digested and reported on dry weight basis.

	2. Samples were analyzed by Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy.

















