## Slide 1: Table S4. Monosaccharide composition of hemicelluloses (%)
Pair | Sample | Rha | Fuc | Ara | Xyl | Man | Glu | Gal | Xyl/Ara |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | KOH-extractable |  | Non-KOH-extractable |  | Total | 
I-1 | TaLq27(H)& | 0.33% | ND | 8.85% | 88.97% | 0.05% | 0.85% | 0.95% | 13.3 | -10.7%* | 4.6 | -18.0% | 10.1 | -1.2%
 | TaLq98(L) | 0.44% |  | 8.75% | 89.07% | 0.02% | 0.69% | 1.02% | 14.7 |  | 5.4 |  | 10.2 | 
I-2 | TaLq1(H) | 0.38% | ND | 9.07% | 88.72% | 0.01% | 0.78% | 1.03% | 13.9 | -1.6% | 4.1 | -29.4% | 9.8 | -2.6%
 | TaLq47(L) | 0.31% |  | 8.86% | 88.90% | 0.04% | 0.82% | 1.08% | 14.1 |  | 5.3 |  | 10.0 | 
I-3 | TaLq107(H) | 0.39% | ND | 9.57% | 87.46% | 0.03% | 1.21% | 1.34% | 13.3 | -7.1% | 4.2 | -39.7% | 9.1 | -20.6%
 | TaLq93(L) | 0.40% |  | 8.15% | 89.77% | 0.02% | 0.79% | 0.88% | 14.3 |  | 5.8 |  | 11.0 | 
II-1 | TaLq1(H) | 0.38% | ND | 9.07% | 88.72% | 0.01% | 0.78% | 1.03% | 13.9 | -4.9% | 4.1 | -51.0% | 9.8 | -16.6%
 | TaLq71(L) | 0.28% |  | 7.91% | 90.18% | 0.03% | 0.89% | 0.71% | 14.5 |  | 6.2 |  | 11.4 | 
II-2 | TaLq107(H) | 0.39% | ND | 9.57% | 87.46% | 0.03% | 1.21% | 1.34% | 13.3 | -6.6% | 4.2 | -47.2% | 9.1 | -23.4%
 | TaLq58(L) | 0.38% |  | 7.97% | 89.82% | 0.04% | 0.92% | 0.87% | 14.2 |  | 6.1 |  | 11.3 | 
II-3 | TaLq46(H) | 0.38% | ND | 9.72% | 87.43% | 0.03% | 0.98% | 1.47% | 13.8 | -1.9% | 4.2 | -26.4% | 9.0 | -11.6%
 | TaLq47(L) | 0.31% |  | 8.86% | 88.90% | 0.04% | 0.82% | 1.08% | 14.1 |  | 5.3 |  | 10.0 | 
III-1 | Osfc27(H) | 0.20% | 0.00% | 12.63% | 80.45% | 0.08% | 4.31% | 2.33% | 8.3 | -75.9% | 2.5 | -148.1% | 6.4 | -79.0%
 | TaLq71(L) | 0.28% | ND | 7.91% | 90.18% | 0.03% | 0.89% | 0.71% | 14.5 |  | 6.2 |  | 11.4 | 
III-2 | Osfc2(H) | 0.26% | 0.00% | 11.60% | 79.94% | 0.08% | 6.29% | 1.83% | 8.5 | -64.1% | 2.9 | -70.4% | 6.9 | -45.0%
 | TaLq85(L) | 0.31% | 0.00% | 8.89% | 88.85% | 0.03% | 0.93% | 0.98% | 13.9 |  | 5.0 |  | 10.0 | 
III-3 | Osfc32(H) | 0.26% | 0.01% | 12.28% | 81.48% | 0.10% | 3.89% | 1.97% | 8.5 | -56.8% | 2.7 | -67.3% | 6.6 | -51.6%
 | TaLq27(L) | 0.33% | ND | 8.85% | 88.97% | 0.05% | 0.85% | 0.95% | 13.3 |  | 4.6 |  | 10.1 | 
&, (H) or (L) Indicated the sample in the pair with high (H) or low (L) biomass digestibility;
*, Percentage of the increased or decreased level at pair: subtraction of two samples divided by low value at pair.