Supplementary data presented in figure 8(a), the effect of pH on the printing paste 

    
	Different pH
	5
	5.5
	6
	6.5
	7
	7.5
	8
	9
	10
	11

	wool
	3.4
	3.25
	3.89
	3.98
	4.01
	4.23
	5.76
	5.87
	4.14
	3.87

	cotton
	2.67
	2.43
	3.23
	3.54
	3.02
	3.65
	4.01
	3.99
	2.54
	2.43

	polyester
	1.97
	1.89
	2.021
	2.43
	2.42
	2.51
	2.99
	3.01
	1.54
	1.97

	cotton/polyester
	1.67
	1.87
	1.94
	2.031
	2.12
	2.32
	3.12
	2.99
	2.89
	2.65

	polyamide
	3.65
	3.87
	4.01
	3.99
	4.32
	4.54
	6.1
	6.43
	5.98
	5.69
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