Supplementary Table 2. Thermal parameters calculated from DSC analysis of the central and external part of the explanted LARS graft.
	
	Tf I run (°C) 
	Hf I run (J/g) 
	Tc,onset (°C)
	Tc 
(°C)
	Hc
(J/g)
	Tf II run (°C)
	Hf II run (J/g)

	central 
	255.5
	60.3
	219.4
	213.6
	54.2
	254.1
	45.0

	external
	253.6
	51.9
	219.9
	213.7
	51.3
	249.1
	43.9




