Supplementary Table 2. Thermal parameters calculated from DSC analysis of the central and external part of the explanted LARS graft.

|  | Tf I run (°C) | Hf I run (J/g) | Tc,onset (°C) | Tc (°C) | Hc (J/g) | Tf II run (°C) | Hf II run (J/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| central | 255.5 | 60.3 | 219.4 | 213.6 | 54.2 | 254.1 | 45.0 |
| external | 253.6 | 51.9 | 219.9 | 213.7 | 51.3 | 249.1 | 43.9 |