	ACROSEAL 3MM
	FAILURE TYPE
	ACROSEAL 6MM
	FAILURE TYPE
	ACROSEAL 9 MM
	FAILURE TYPE

	0,79
	MIXT
	1,22
	MIXT
	0,00
	MIXT

	2,74
	MIXT
	0,64
	COHESIVE
	0,00
	MIXT

	2,72
	MIXT
	0,84
	MIXT
	1,59
	ADHESIVE

	3,41
	COHESIVE
	0,10
	MIXT
	0,90
	MIXT

	0,69
	MIXT
	1,10
	MIXT
	1,09
	MIXT

	0,86
	ADHESIVE
	1,05
	MIXT
	1,88
	MIXT

	1,23
	COHESIVE
	1,19
	MIXT
	0,46
	ADHESIVE

	3,46
	MIXT
	0,91
	MIXT
	1,03
	MIXT

	4,18
	MIXT
	0,90
	COHESIVE
	0,00
	COHESIVE

	0,96
	MIXT
	1,12
	ADHESIVE
	0,00
	COHESIVE

	1,71
	COHESIVE
	0,86
	MIXT
	1,97
	MIXT

	2,67
	MIXT
	0,59
	MIXT
	0,84
	COHESIVE
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	AH plus 3MM
	FAILURE TYPE
	AH plus 6MM
	FAILURE TYPE
	AH plus 9 MM
	FAILURE TYPE

	1,57
	mixt
	0,21
	Mixt
	11,01
	mixt

	5,09
	adhesive
	0,34
	Mixt
	0,34
	cohesive

	5,40
	mixt
	0,94
	Adhesive
	6,78
	adhesive

	7,25
	mixt
	1,67
	Cohesive
	3,28
	mixt

	4,51
	mixt
	1,27
	Cohesive
	0,37
	adhesive

	7,34
	cohesive
	2,10
	Cohesive
	12,28
	mixt

	1,60
	mixt
	0,54
	Mixt
	8,73
	mixt

	2,41
	adhesive
	1,07
	Cohesive
	0,29
	cohesive

	0,31
	mixt
	0,26
	Cohesive
	2,27
	mixt

	3,03
	mixt
	0,47
	Mixt
	2,15
	cohesive

	1,81
	cohesive
	1,62
	Cohesive
	0,24
	cohesive

	2,09
	cohesive
	1,29
	Mixt
	0,15
	mixt
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	ADSEAL 3MM
	FAILURE TYPE
	ADSEAL 6MM
	FAILURE TYPE
	ADSEAL 9 MM
	FAILURE TYPE

	1,34
	MIXT
	1,03
	COHESIVE
	0,00
	COHESIVE

	1,21
	COHESIVE
	1,95
	COHESIVE
	0,00
	MIXT

	2,47
	MIXT
	0,22
	COHESIVE
	1,22
	MIXT

	1,23
	MIXT
	0,10
	MIXT
	1,65
	COHESIVE

	2,47
	COHESIVE
	0,77
	ADHESIVE
	2,82
	COHESIVE

	1,14
	COHESIVE
	0,74
	COHESIVE
	0,00
	MIXT

	4,21
	ADHESIVE
	0,00
	MIXT
	0,00
	MIXT

	1,34
	COHESIVE
	0,08
	MIXT
	1,43
	MIXT

	3,05
	MIXT
	0,15
	COHESIVE
	0,00
	MIXT

	0,62
	COHESIVE
	0,89
	COHESIVE
	0,00
	MIXT

	0,85
	MIXT
	0,00
	COHESIVE
	0,97
	MIXT

	2,30
	MIXT
	0,63
	COHESIVE
	0,00
	MIXT
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