| ACROSEAL 3MM | FAILURE TYPE | ACROSEAL 6MM | FAILURE TYPE | ACROSEAL 9 MM | FAILURE TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,79 | MIXT | 1,22 | MIXT | 0,00 | MIXT |
| 2,74 | MIXT | 0,64 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |
| 2,72 | MIXT | 0,84 | MIXT | 1,59 | ADHESIVE |
| 3,41 | COHESIVE | 0,10 | MIXT | 0,90 | MIXT |
| 0,69 | MIXT | 1,10 | MIXT | 1,09 | MIXT |
| 0,86 | ADHESIVE | 1,05 | MIXT | 1,88 | MIXT |
| 1,23 | COHESIVE | 1,19 | MIXT | 0,46 | ADHESIVE |
| 3,46 | MIXT | 0,91 | MIXT | 1,03 | MIXT |
| 4,18 | MIXT | 0,90 | COHESIVE | 0,00 | COHESIVE |
| 0,96 | MIXT | 1,12 | ADHESIVE | 0,00 | COHESIVE |
| 1,71 | COHESIVE | 0,86 | MIXT | 1,97 | MIXT |
| 2,67 | MIXT | 0,59 | MIXT | 0,84 | COHESIVE |

Table 1. Failure type and push out bond strength value of Acroseal

| AH plus 3MM | FAILURE TYPE | AH plus 6MM | FAILURE TYPE | AH plus 9 MM | FAILURE TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,57 | mixt | 0,21 | Mixt | 11,01 | mixt |
| 5,09 | adhesive | 0,34 | Mixt | 0,34 | cohesive |
| 5,40 | mixt | 0,94 | Adhesive | 6,78 | adhesive |
| 7,25 | mixt | 1,67 | Cohesive | 3,28 | mixt |
| 4,51 | mixt | 1,27 | Cohesive | 0,37 | adhesive |
| 7,34 | cohesive | 2,10 | Cohesive | 12,28 | mixt |
| 1,60 | mixt | 0,54 | Mixt | 8,73 | mixt |
| 2,41 | adhesive | 1,07 | Cohesive | 0,29 | cohesive |
| 0,31 | mixt | 0,26 | Cohesive | 2,27 | mixt |
| 3,03 | mixt | 0,47 | Mixt | 2,15 | cohesive |
| 1,81 | cohesive | 1,62 | Cohesive | 0,24 | cohesive |
| 2,09 | cohesive | 1,29 | Mixt | 0,15 | mixt |

Table 2. Failure type and push out bond strength value of AH plus

| ADSEAL 3MM | FAILURE TYPE | ADSEAL 6MM | FAILURE TYPE | ADSEAL 9 MM | FAILURE TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,34 | MIXT | 1,03 | COHESIVE | 0,00 | COHESIVE |
| 1,21 | COHESIVE | 1,95 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |
| 2,47 | MIXT | 0,22 | COHESIVE | 1,22 | MIXT |
| 1,23 | MIXT | 0,10 | MIXT | 1,65 | COHESIVE |
| 2,47 | COHESIVE | 0,77 | ADHESIVE | 2,82 | COHESIVE |
| 1,14 | COHESIVE | 0,74 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |
| 4,21 | ADHESIVE | 0,00 | MIXT | 0,00 | MIXT |
| 1,34 | COHESIVE | 0,08 | MIXT | 1,43 | MIXT |
| 3,05 | MIXT | 0,15 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |
| 0,62 | COHESIVE | 0,89 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |
| 0,85 | MIXT | 0,00 | COHESIVE | 0,97 | MIXT |
| 2,30 | MIXT | 0,63 | COHESIVE | 0,00 | MIXT |

Table 3. Failure type and push out bond strength value of Adseal