Table 1. Vickers Hardness (HV) of the study groups before and after thermocycling
	Thermocycling
	Milled
(n=10)
	3D-printed
(n=10)

	
	Mean ± SD
	95% CI
	Mean ± SD
	95% CI

	Before
	18.02 ± 0.67
	17.54, 18.50
	16.26 ± 0.79
	15.69, 16.83

	After
	16.26 ± 0.79
	15.69, 16.83
	12.42 ± 1.30
	11.49, 13.35




