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	Thermocycling
	Milled
(n=10)
	3D-printed
(n=10)

	
	Mean ± SD
	95% CI
	Mean ± SD
	95% CI

	Before
	0.14 ± 0.02
	0.13, 0.15 
	0.69 ± 0.05
	0.66, 0.72

	After
		 0.18 ± 0.01 
	0.17, 0.18
	1.16 ± 0.16
	1.04, 1.28




