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	Thermocycling
	Milled
(n=10)
	3D-printed
(n=10)

	
	Mean ± SD
	95% CI
	Mean ± SD
	95% CI

	Before
	4.16 ± 0.06
	4.12, 4.20
	1.30 ± 0.06
	1.26, 1.34

	After
	3.82 ± 0.08
	3.76, 3.88
	0.78 ± 0.05
	0.74, 0.81



	

