Table S3

[bookmark: _GoBack]Ligand induced bone formation in vivo (heterotopic model)


	Group (n=6)
	median [mm2]
	mean [mm²]
	SD [mm²]

	4	µg wtBMP-2
	40.60
	39.70
	8.15

	 
	 
	 
	 

	4	µg GDF-5 R57A
	11.22
	7.59
	6.36

	40	µg GDF-5 R57A
	24.95
	28.50
	9.02

	80	µg GDF-5 R57A
	48.23
	46.04
	4.46

	 
	 
	 
	 

	4	µg wtGDF-5
	0.00
	0.00
	0.00

	40	µg wtGDF-5
	0.00
	0.00
	0.00

	80	µg wtGDF-5
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	 
	 

	4	µg GDF-5 R57A + 4 µg wtBMP-2
	10.98
	9.14
	8.37

	40	µg GDF-5 R57A + 4 µg wtBMP-2
	19.94
	16.37
	11.99

	80	µg GDF-5 R57A + 4 µg wtBMP-2
	46.40
	47.67
	6.79

	 
	 
	 
	 

	4	µg wtGDF-5 + 4 µg wtBMP-2
	26.27
	27.51
	3.06

	40	µg wtGDF-5 + 4 µg wtBMP-2
	17.51
	19.32
	5.10

	80	µg wtGDF-5 + 4 µg wtBMP-2
	4.61
	3.41
	2.39




The data represent median and mean values and the respective standard deviations of ossified areas after scaffold explantation.
