Table S1. Summary of the hydrodynamic size and polydispersity index of pristine graphene oxide, pristine silver nanoparticles, and graphene oxide-silver nanocomposite in different media diluent (n = 3, runs = 10).

| GO | DLS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-avg (nm) |  |  | PDI |  |  |
|  | 0 h | 24 h | 48 h | 0 h | 24 h | 48 h |
| DI | 5956 ± 1385 | 5606 ± 744 | 3057 ± 505 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| RPMI | > 10000 | 4917 ± 3014 | 3316 ± 416 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| RPMI + FBS | 4600 ± 2854 | 2105 ± 214 | 1529 ± 543 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| AgNP | DLS |  |  |  |  |  |
|  | Z-avg (nm) |  |  | PDI |  |  |
|  | 0 h | 24 h | 48 h | 0 h | 24 h | 48 h |
| DI | 22.8 ± 1.0 | 27.5 ± 1.1 | 29.3 ± 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| RPMI | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| RPMI + FBS | 33.7 ± 1.0 | 35.5 ± 1.7 | 35.6 ± 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| GOAg | DLS |  |  |  |  |  |
|  | Z-avg (nm) |  |  | PDI |  |  |
|  | 0 h | 24 h | 48 h | 0 h | 24 h | 48 h |
| DI | 222.1 ± 13.5 | 220.4 ± 2.1 | 152.5 ± 6.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| RPMI | 2385 ± 410 | 4647 ± 2071 | 2149 ± 398 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| RPMI + FBS | 197.9 ± 2.9 | 231.4 ± 2.9 | 218.1 ± 9.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

DLS: Dynamic light scattering. DI: deionized water. RPMI: Cell media. FBS: Fetal Bovine Serum. Z-avg: average hydrodynamic size. PDI: Polydispersity Index