Table S1. Summary of the hydrodynamic size and polydispersity index of pristine graphene oxide, pristine silver nanoparticles, and graphene oxide-silver nanocomposite in different media diluent (n = 3, runs = 10). 
	GO
	DLS

	
	Z-avg (nm)
	PDI

	
	0 h
	24 h
	48 h
	0 h
	24 h
	48 h

	DI
	5956 ± 1385
	5606 ± 744
	3057 ± 505
	1.0
	1.0
	1.0

	RPMI
	> 10000
	4917 ± 3014
	3316 ± 416
	0.7
	0.8
	1.0

	RPMI + FBS
	4600 ± 2854
	2105 ± 214
	1529 ± 543
	1.0
	0.9
	0.8

	

	AgNP
	DLS

	
	Z-avg (nm)
	PDI

	
	0 h
	24 h
	48 h
	0 h
	24 h
	48 h

	DI
	22.8 ± 1.0
	27.5 ± 1.1
	29.3 ± 1.1
	1.0
	1.0
	1.0

	RPMI
	> 1000
	> 1000
	> 1000
	1.0
	1.0
	1.0

	RPMI + FBS
	33.7 ± 1.0
	35.5 ± 1.7
	35.6 ± 0.6
	0.5
	0.2
	0.2

	

	GOAg
	DLS

	
	Z-avg (nm)
	PDI

	
	0 h
	24 h
	48 h
	0 h
	24 h
	48 h

	DI
	222.1 ± 13.5
	220.4 ± 2.1
	152.5 ± 6.6
	0.4
	0.3
	0.4

	RPMI
	2385 ± 410
	4647 ± 2071
	2149 ± 398
	0.7
	1.0
	0.9

	RPMI + FBS
	197.9 ± 2.9
	231.4 ± 2.9
	218.1 ± 9.6
	0.4
	0.3
	0.3


DLS: Dynamic light scattering. DI: deionized water. RPMI: Cell media. FBS: Fetal Bovine Serum. Z-avg: average hydrodynamic size. PDI: Polydispersity Index

