[bookmark: _GoBack]Table S1 - Assignment of FTIR spectrum of Compritol, Pluronic, Span 80 docetaxel, solid lipid nanoparticles (blank-SLN) and docetaxel-loaded solid lipid nanoparticles (SLN-DTX). 
	Infrared peaks (cm-1)
	Functional groups

	
Compritol [27]
	

Pluronic [25]

	
Span 80 [28]
	
Docetaxel [29]
	
Blank-SLN

	
SLN-DTX

	

	3423
	
	3421
	3460
	3371
	
	OH

	
	
	
	3369
	
	
	NH

	
	
	
	
	
	3389
	OH + NH

	2955,2914
	2967
	2922
	2981, 2938
	2955,2916
	2955,2916
	asCH

	2849
	2880
	2852
	2853
	2849
	2849
	sCH

	1736
	
	1740
	1738, 1709
	1736
	1736
	C=O

	
	
	
	1587
	
	
	N-H

	
	
	
	1497, 1437
	
	
	C=C (aromatic)

	1468
	1466
	1461,1377
	1375, 1267, 1244, 1171, 1117, 1070, 1022
	1466
	1466
	CH (CH2 alkane)

	
	
	
	
	1342
	1342
	C-O + C-N

	
	
	
	
	
	
	COC

	1190,1173
	1342,1279
	1169,1084
	
	
	
	CO

	1109 
	
	
	
	1107,1060
	1107
	CO

	
	961, 841
	
	974, 708
	962
	962
	CH

	719
	
	721
	
	719
	719
	Rocking CH2








