Table S1.1: Cytotoxicity of MSN, MWCNT and ZnO NPs in terms of mitochondrial activity by MTT and WST-8 assay

|  | MTT Assay |  |  | WST-8 Assay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. μg/mL | MSN | MWCNT | ZnO NPs | MSN | MWCNT | ZnO NPs |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 91.65±7.262 | 93.58±4.889 | 81.74±3.261 | 95.53±0.2682 | 98.22±0.1602 | 87.43±0.0255 |
| 2 | 92.18±1.868 | 72.97±4.125 | 77.29±1.788 | 93.91±1.577 | 98.15±0.2309 | 76.71±0.9040 |
| 5 | 87.89±1.580 | 54.51±6.509 | 23.92±4.575 | 90.20±0.9443 | 95.43±0.6901 | 21.44±0.2298 |
| 10 | 79.79±4.187 | 42.65±8.997 | 16.35±0.5004 | 94.91±1.271 | 92.63±1.711 | 19.80±0.9885 |
| 20 | 79.00±0.6400 | 18.72±3.779 | 10.62±1.693 | 94.16±2.906 | 85.99±0.8318 | 13.37±0.2207 |
| 50 | 55.28±4.443 | 11.28±4.625 | 2.833±10.18 | 84.67±0.6338 | 70.12±0.9097 | 18.86±0.1891 |
| 100 | 47.05±5.551 | 12.46±3.118 | - | 82.99±0.8563 | 56.57±2.025 | 14.83±2.230 |

Data from 3 trials each were done in triplicate; Figures quoted as percent mean ± SD

Table S1.2: Cytotoxicity of MSN, MWCNT and ZnO NPs in terms of membrane damage by LDH release assay

| Conc. μg/mL | MSN | MWCNT | ZnO NPs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.5 | 0.7678±0.4534 | 2.243±1.466 | 2.213±0.4183 |
| 1 | 1.419±0.3191 | 4.174±1.914 | 4.142±1.868 |
| 2 | 3.688±1.916 | 4.950±2.618 | 8.415±0.1624 |
| 5 | 3.842±1.877 | 5.718±2.404 | 11.57±0.3817 |
| 10 | 5.094±1.443 | 10.14±0.2739 | 13.15±0.5158 |
| 20 | 6.704±1.902 | 22.24±1.416 | 30.48±3.277 |
| 50 | 7.982±1.573 | 35.00±2.185 | 80.60±1.080 |

Data from 3 trials each were done in triplicate; Figures quoted as percent mean ± SD

Table S1.3: Cytotoxicity of MSN, MWCNT and ZnO NPs in terms of viability by Trypan blue uptake assay

| Conc. μg/mL | MSN | MWCNT | ZnO NPs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.7800±0.0 | 1.326±0.0 |
| 2 | 7.274± 1.034 | 6.445± 1.589 | 9.282± 2.418 |
| 5 | 4.368± 0.0 | 16.56± 3.279 | 30.97± 2.363 |
| 10 | 1.612± 0.0 | 40.95± 1.404 | 83.07± 5.827 |
| 20 | 3.426± 1.905 | 104.5± 3.153 | 132.0± 10.09 |
| 50 | 12.86± 3.364 | 137.5± 8.171 | 225.8± 2.418 |

Data from 3 trials each were done in triplicate; Figures quoted as percent mean ± SD

Table S1.4: Cytotoxicity of MSN, MWCNT and ZnO NPs in terms of morphology altered

| Parameter | Control | MSN15 | MWCNT5 | ZnO5 NPs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area (µm2) | 4259±81.23 | 4149±465.8 | 6491±355.6 | 1664±451.7 |
| Aspect ratio | 2.009±0.0698 | 1.712±0.0518 | 1.695±0.0340 | 1.551±0.1013 |
| Circularity | 0.3140±0.0080 | 0.2594±0.0271 | 0.3806±0.0082 | 0.5363±0.0668 |
| Perimeter (µm) | 426.4±5.295 | 483.6±40.95 | 491.6±20.65 | 192.1±35.95 |
| Roundness | 0.5521±0.0112 | 0.6383±0.0176 | 0.6375±0.0131 | 0.7075±0.0290 |
| Solidity | 0.7726±0.0055 | 0.7708±0.0128 | 0.8118±0.0011 | 0.8321±0.03645 |

Data from 3 trials each were done in triplicate; Figures quoted as percent mean ± SD