Table S1 Mechanical properties of materials used in finite element analysis models.
	Materials
	Elastic Modulus (MPa)
	Poisson Ratio
	References

	Crown (Zr)
	140000
	0.28
	Lee et al.[1]

	Crown (LD)
	95000
	0.24
	Tribst et al.[2]

	Crown (RC)
	12000
	0.33
	Ding et al.[3]

	Crown (PICN)
	37950
	0.23
	Della et al.[4]

	Enamel
	41000
	0.31
	Furuya et al.[5]

	Dentin
	15000
	0.31
	Huang et al.[6]

	Pulp
	70
	0.45
	Shahmoradi et al.;Furuya et al.[5, 7]

	Periodontal ligament
	68.9
	0.45
	Dal et al.[8]

	Cement (resin luting)
	10760
	0.35
	[9]

	Alveolar bone
	13700
	0.30
	[2]
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