- SiO2

- Fe3O4-La

| Element | W% | A% |
| --- | --- | --- |
| C | 10.58 | 22.10 |
| O | 36.34 | 56.97 |
| Fe | 42.27 | 18.98 |
| La | 10.81 100 | 1.95 100 |

| Element | W% | A% |
| --- | --- | --- |
| O | 66.05 | 77.20 |
| Na | 2.12 | 1.72 |
| Si | 30.42 | 20.25 |
| S | 1.41 100 | 0.82 100 |

- Fe3O4-La@SiO2

| Element | W% | A% |
| --- | --- | --- |
| C | 4.58 | 10.48 |
| O | 37.02 | 63.61 |
| Si | 0.18 | 0.17 |
| Fe La | 48.27 9.96 | 23.76 1.97 |
|  | 100 | 100 |

Figure S1.  Elemental quantitative data of (a) SiO2, (b) Fe3O4-La, and (c) Fe3O4-La@SiO2 nanoparticles.

| Cell viability % Fe3O4-La@SiO2 | Cell viability % Fe3O4-La | Percent of nanoparticle Wt% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 98 | 1 |
| 95 | 90 | 3 |
| 79 | 72 | 5 |

Table 1. Cell viability % for the Fe3O4-La using MTT assay.

Figure S2. Full-length blots/gels of Runx2, BMP2, Osteocalcin, Osteonectin and β-actin proteins by Western blot analysis.