Table S1. Data used to calculate associations presented in Table 1.  All values except biomass are in percent extractives-free dry weight. Biomass is in kilograms.
	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	3.56
	56.25
	15.06
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.50
	0.49

	4.24
	54.25
	15.47
	2.52
	1.95
	0.05
	0.64
	16.54
	7.08
	0.32

	4.32
	54.56
	14.89
	2.15
	1.55
	0.16
	0.68
	15.97
	12.84
	0.33

	4.37
	49.16
	16.92
	2.76
	2.22
	0.16
	0.54
	17.38
	18.96
	0.37

	4.41
	48.17
	15.04
	2.33
	1.96
	0.31
	0.70
	18.74
	9.07
	0.44

	4.45
	42.07
	19.63
	3.46
	2.97
	0.30
	0.47
	20.63
	2.22
	0.48

	4.48
	45.76
	17.69
	2.86
	2.52
	0.12
	0.43
	20.75
	1.50
	0.35

	4.52
	51.11
	16.94
	2.77
	3.25
	0.45
	0.78
	19.82
	2.27
	0.50

	4.53
	43.96
	14.68
	2.64
	1.88
	0.26
	0.50
	18.85
	30.75
	0.32

	4.56
	54.75
	19.33
	2.50
	2.40
	0.05
	0.52
	17.77
	29.89
	0.38

	4.60
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	12.93
	ND

	4.61
	45.59
	16.73
	2.85
	2.16
	0.08
	0.40
	18.32
	17.42
	0.38

	4.61
	49.19
	16.68
	2.87
	2.22
	0.38
	0.67
	20.91
	7.48
	0.41

	4.63
	50.71
	15.52
	2.62
	2.24
	0.02
	0.62
	16.36
	6.17
	0.31

	4.63
	50.62
	16.74
	2.49
	1.78
	0.06
	0.50
	17.22
	7.98
	0.35

	4.65
	48.90
	16.17
	2.77
	2.17
	0.16
	0.57
	18.48
	9.07
	0.35

	4.66
	54.91
	19.94
	2.06
	2.25
	0.12
	0.60
	17.57
	31.21
	0.38

	4.67
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	14.38
	ND

	4.71
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.03
	ND

	4.71
	41.35
	17.27
	2.15
	2.51
	0.39
	0.55
	23.36
	16.42
	0.43

	4.71
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	19.64
	ND

	4.72
	51.70
	16.16
	2.30
	1.78
	0.05
	0.57
	15.69
	13.15
	0.44

	4.73
	48.24
	18.57
	3.17
	3.10
	0.10
	0.38
	17.03
	32.34
	0.35

	4.73
	43.17
	15.48
	2.74
	2.45
	0.10
	0.49
	21.90
	7.94
	0.36

	4.74
	53.14
	17.54
	2.49
	2.11
	0.19
	0.61
	16.47
	26.31
	0.40

	4.75
	46.98
	19.37
	2.92
	2.44
	0.38
	0.59
	24.67
	13.34
	0.49

	4.76
	51.76
	17.82
	2.55
	2.67
	0.10
	0.57
	15.46
	15.88
	0.36

	4.76
	40.05
	18.16
	2.67
	2.79
	0.16
	0.35
	19.52
	13.56
	0.37

	4.76
	45.73
	19.88
	2.92
	2.59
	0.18
	0.43
	19.12
	10.57
	0.38

	4.77
	42.19
	17.77
	3.26
	3.57
	0.34
	0.46
	22.06
	12.02
	0.42

	4.78
	45.26
	15.78
	3.38
	2.36
	0.31
	0.55
	18.68
	8.80
	0.35

	4.79
	47.10
	14.69
	2.52
	2.30
	0.05
	0.36
	19.78
	8.57
	0.27

	4.80
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	16.28
	ND

	4.80
	45.44
	19.07
	2.22
	2.58
	0.29
	0.59
	19.64
	7.57
	0.52

	4.81
	46.81
	18.68
	3.03
	3.21
	0.38
	0.61
	15.98
	14.29
	0.46

	4.82
	46.98
	20.13
	3.29
	3.17
	0.23
	0.39
	19.09
	1.18
	0.41

	4.82
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	25.40
	ND

	4.84
	47.40
	16.32
	2.40
	2.10
	0.11
	0.45
	18.62
	24.95
	0.35

	4.84
	44.62
	16.63
	3.07
	2.85
	0.06
	0.38
	21.72
	10.21
	0.35

	4.87
	52.60
	16.92
	2.44
	1.94
	0.28
	0.70
	15.21
	15.92
	0.42

	4.88
	43.71
	18.41
	2.68
	3.11
	0.34
	0.47
	20.31
	11.11
	0.41

	4.88
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10.70
	ND

	4.88
	51.05
	17.44
	2.75
	2.19
	0.32
	0.51
	17.39
	33.48
	0.38

	4.88
	43.08
	18.35
	3.32
	1.51
	0.14
	0.36
	22.00
	24.72
	0.41

	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	4.89
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.48
	ND

	4.89
	52.09
	20.98
	3.24
	3.15
	0.03
	0.57
	17.75
	21.77
	0.56

	4.89
	44.85
	16.96
	2.70
	2.37
	0.02
	0.34
	18.23
	25.08
	0.35

	4.90
	49.23
	17.75
	2.81
	2.79
	0.41
	0.73
	18.88
	14.06
	0.37

	4.91
	49.93
	17.13
	2.86
	2.58
	0.34
	0.60
	20.69
	7.76
	0.41

	4.92
	46.53
	16.41
	2.84
	1.87
	0.07
	0.37
	17.36
	6.53
	0.32

	4.92
	43.91
	18.92
	2.81
	2.83
	0.37
	0.55
	17.75
	11.11
	0.40

	4.92
	46.54
	17.74
	3.06
	2.20
	0.33
	0.67
	18.74
	7.17
	0.46

	4.93
	49.94
	16.16
	3.13
	3.30
	0.42
	0.61
	20.94
	17.37
	0.44

	4.93
	44.95
	16.41
	3.26
	2.61
	0.10
	0.45
	20.54
	5.81
	0.36

	4.94
	43.88
	17.68
	2.97
	2.71
	0.21
	0.38
	21.88
	5.31
	0.45

	4.95
	42.19
	15.31
	2.52
	2.08
	0.09
	0.43
	19.32
	ND
	0.29

	4.95
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15.88
	ND

	4.96
	50.59
	17.99
	2.80
	1.82
	0.37
	0.68
	15.62
	8.21
	0.38

	4.97
	45.58
	17.62
	2.89
	2.19
	0.36
	0.52
	17.85
	10.48
	0.45

	4.97
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.98
	ND

	4.98
	45.99
	16.36
	3.05
	2.31
	0.08
	0.48
	18.94
	
	0.33

	4.99
	46.06
	16.91
	3.21
	3.04
	0.34
	0.54
	20.96
	5.85
	0.40

	4.99
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.59
	ND

	5.00
	49.87
	19.87
	2.95
	3.16
	0.46
	0.60
	17.70
	27.53
	0.47

	5.00
	46.76
	22.89
	2.70
	2.96
	0.44
	0.51
	22.47
	19.91
	0.43

	5.01
	47.50
	18.82
	2.41
	2.91
	0.24
	0.47
	19.47
	23.13
	0.43

	5.01
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10.84
	ND

	5.01
	43.20
	16.54
	2.90
	2.63
	0.15
	0.38
	18.78
	11.66
	0.34

	5.01
	43.53
	18.04
	3.08
	2.76
	0.11
	0.34
	18.05
	7.35
	0.37

	5.02
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	14.06
	ND

	5.02
	47.20
	17.72
	2.96
	2.87
	0.39
	0.69
	20.36
	1.77
	0.41

	5.05
	41.47
	17.86
	3.32
	2.77
	0.09
	0.37
	22.56
	12.34
	0.30

	5.05
	45.19
	19.89
	3.00
	2.83
	0.28
	0.42
	17.38
	7.85
	0.37

	5.06
	47.60
	18.37
	2.73
	2.38
	0.17
	0.43
	17.67
	19.28
	0.36

	5.06
	48.35
	16.55
	2.78
	2.00
	0.19
	0.45
	16.28
	14.51
	0.31

	5.06
	44.27
	17.40
	2.82
	2.14
	0.24
	0.41
	16.71
	ND
	0.38

	5.06
	47.77
	18.87
	2.89
	2.89
	0.17
	0.44
	17.19
	10.98
	0.40

	5.06
	49.83
	17.34
	3.09
	3.11
	0.44
	0.72
	17.58
	5.99
	0.49

	5.06
	42.60
	17.53
	2.48
	2.65
	0.39
	0.55
	19.92
	14.42
	0.55

	5.07
	43.74
	18.18
	2.70
	3.18
	0.21
	0.39
	20.51
	5.53
	0.36

	5.07
	47.19
	18.14
	2.63
	2.70
	0.25
	0.40
	17.35
	3.86
	0.35

	5.07
	43.30
	19.49
	2.95
	2.57
	0.37
	0.53
	19.72
	4.58
	0.48

	5.08
	49.65
	20.60
	2.58
	3.90
	0.10
	0.40
	19.72
	11.79
	0.40

	5.08
	48.07
	18.98
	2.89
	3.55
	0.49
	0.59
	19.14
	13.83
	0.50

	5.08
	47.89
	20.02
	3.07
	2.51
	0.36
	0.57
	16.47
	ND
	0.48

	5.09
	44.48
	19.64
	2.86
	2.83
	0.13
	0.44
	23.49
	26.76
	0.35

	5.09
	44.00
	18.43
	2.81
	2.74
	0.37
	0.49
	22.43
	6.76
	0.43

	5.09
	54.19
	20.43
	2.44
	2.89
	0.50
	0.64
	17.72
	14.42
	0.51

	5.10
	43.99
	16.65
	2.94
	1.81
	0.22
	0.36
	18.62
	3.27
	0.33

	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	5.10
	43.13
	17.80
	2.68
	3.00
	0.06
	0.33
	21.97
	7.53
	0.41

	5.11
	46.13
	19.27
	3.26
	2.97
	0.13
	0.40
	18.14
	1.86
	0.30

	5.11
	44.95
	18.64
	2.93
	2.68
	0.10
	0.38
	17.73
	4.67
	0.35

	5.11
	46.67
	17.76
	2.88
	2.37
	0.09
	0.45
	17.27
	6.80
	0.40

	5.12
	45.63
	14.90
	3.72
	1.84
	0.43
	0.67
	16.63
	5.49
	0.55

	5.12
	49.86
	17.98
	3.29
	2.38
	0.28
	0.51
	18.47
	9.57
	0.34

	5.12
	41.86
	18.55
	3.04
	2.61
	0.16
	0.39
	18.90
	14.15
	0.37

	5.13
	47.26
	21.38
	3.30
	2.89
	0.47
	0.62
	20.05
	5.67
	0.49

	5.13
	40.50
	17.64
	3.16
	2.92
	0.37
	0.43
	22.09
	8.30
	0.41

	5.13
	44.98
	19.01
	3.17
	2.14
	0.36
	0.53
	20.42
	9.71
	0.37

	5.13
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	14.65
	ND

	5.13
	44.40
	18.99
	2.87
	2.63
	0.23
	0.45
	20.23
	18.33
	0.52

	5.13
	40.81
	17.56
	3.21
	2.55
	0.35
	0.45
	17.45
	21.50
	0.40

	5.14
	43.45
	16.20
	3.52
	3.14
	0.15
	0.43
	19.15
	2.54
	0.33

	5.14
	45.72
	18.38
	2.45
	3.10
	0.35
	0.54
	18.03
	26.72
	0.38

	5.15
	49.36
	20.52
	2.86
	3.98
	0.27
	0.51
	19.96
	7.26
	0.38

	5.15
	46.68
	20.39
	2.99
	1.63
	0.14
	0.45
	21.04
	8.39
	0.38

	5.15
	41.34
	16.61
	2.96
	2.76
	0.22
	0.46
	19.67
	0.36
	0.39

	5.15
	48.10
	21.67
	3.35
	3.56
	0.15
	0.52
	19.40
	6.71
	0.47

	5.15
	46.24
	18.29
	2.95
	1.33
	0.05
	0.37
	18.82
	14.38
	0.37

	5.15
	49.59
	21.35
	2.70
	3.95
	0.21
	0.48
	16.36
	8.94
	0.44

	5.15
	46.00
	14.57
	2.97
	2.18
	0.14
	0.52
	16.62
	27.99
	0.41

	5.16
	44.95
	16.58
	3.07
	2.48
	0.33
	0.56
	17.83
	9.62
	0.39

	5.16
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	14.56
	ND

	5.16
	42.71
	13.15
	3.49
	2.21
	0.26
	0.52
	21.97
	3.18
	0.27

	5.17
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	12.25
	ND

	5.18
	48.52
	20.76
	3.06
	2.67
	0.41
	0.60
	20.35
	10.25
	0.45

	5.19
	41.92
	16.41
	2.73
	2.53
	0.10
	0.31
	21.91
	11.70
	0.28

	5.19
	42.80
	16.95
	2.72
	2.61
	0.13
	0.45
	21.29
	13.29
	0.37

	5.19
	42.20
	18.72
	3.15
	2.87
	0.10
	0.32
	20.39
	20.96
	0.35

	5.19
	45.69
	17.57
	2.90
	2.80
	0.16
	0.38
	20.41
	22.36
	0.32

	5.20
	45.48
	19.21
	3.09
	2.84
	0.20
	0.42
	16.97
	27.22
	0.36

	5.20
	45.72
	16.82
	2.63
	1.70
	0.38
	0.64
	17.07
	13.20
	0.34

	5.20
	48.63
	18.26
	2.63
	2.60
	0.14
	0.45
	17.12
	7.17
	0.32

	5.20
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.94
	ND

	5.20
	44.01
	19.44
	3.03
	1.48
	0.19
	0.39
	24.18
	18.69
	0.39

	5.20
	51.12
	19.29
	2.74
	1.31
	0.11
	0.47
	20.29
	15.65
	0.33

	5.21
	44.63
	19.05
	2.91
	2.86
	0.20
	0.39
	19.06
	6.62
	0.33

	5.22
	41.10
	17.46
	3.32
	2.86
	0.21
	0.36
	19.20
	2.54
	0.42

	5.22
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	13.02
	ND

	5.22
	46.21
	22.67
	3.15
	3.55
	0.37
	0.53
	15.69
	11.07
	0.49

	5.23
	44.79
	19.50
	2.62
	3.26
	0.07
	0.37
	21.54
	15.83
	0.44

	5.23
	42.63
	16.25
	2.63
	2.55
	0.32
	0.44
	19.93
	3.08
	0.39

	5.23
	46.89
	17.89
	3.09
	2.76
	0.41
	0.85
	21.83
	11.84
	0.76

	5.24
	47.76
	19.50
	3.58
	3.00
	0.12
	0.56
	18.34
	12.25
	0.38

	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	5.24
	44.91
	13.45
	2.46
	1.70
	0.14
	0.38
	17.76
	10.61
	0.31

	5.24
	44.41
	20.52
	3.01
	3.26
	0.10
	0.37
	18.90
	12.93
	0.32

	5.24
	44.94
	19.50
	3.05
	2.96
	0.50
	0.38
	20.96
	6.89
	0.38

	5.24
	46.63
	19.30
	3.17
	3.36
	0.11
	0.60
	21.30
	9.16
	0.55

	5.26
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.18
	ND

	5.26
	41.06
	15.84
	3.20
	2.53
	0.18
	0.34
	20.05
	19.96
	0.30

	5.27
	43.02
	19.13
	3.54
	3.14
	0.39
	0.34
	20.46
	17.96
	0.35

	5.28
	46.10
	21.06
	2.85
	2.57
	0.35
	0.57
	21.33
	12.20
	0.42

	5.28
	45.35
	19.11
	3.42
	2.61
	0.36
	0.56
	18.83
	8.35
	0.43

	5.28
	44.60
	18.12
	2.87
	2.19
	0.40
	0.56
	21.24
	12.43
	0.41

	5.29
	46.53
	21.96
	3.75
	2.87
	0.25
	0.55
	17.24
	23.45
	0.42

	5.29
	45.30
	18.87
	3.36
	2.94
	0.25
	0.34
	17.96
	4.40
	0.32

	5.29
	44.66
	18.47
	2.69
	2.61
	0.43
	0.39
	16.41
	21.05
	0.33

	5.31
	49.69
	19.92
	3.06
	3.00
	0.26
	0.72
	15.31
	6.58
	0.51

	5.31
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.85
	ND

	5.31
	42.76
	20.31
	3.18
	2.54
	0.42
	0.48
	19.81
	14.15
	0.32

	5.31
	49.17
	22.43
	2.95
	3.53
	0.45
	0.62
	19.42
	7.89
	0.54

	5.32
	44.80
	20.27
	2.69
	2.54
	0.25
	0.57
	23.39
	15.06
	0.54

	5.32
	41.41
	18.75
	2.85
	2.46
	0.18
	0.48
	24.07
	19.73
	0.25

	5.32
	45.93
	18.20
	2.99
	2.99
	0.17
	0.38
	19.96
	30.48
	0.36

	5.32
	45.99
	20.75
	3.12
	3.47
	0.35
	0.43
	17.37
	5.72
	0.41

	5.33
	39.54
	18.96
	2.97
	3.05
	0.08
	0.44
	21.18
	5.26
	0.38

	5.33
	39.89
	18.32
	3.75
	3.36
	0.11
	0.32
	20.94
	5.22
	0.34

	5.34
	41.11
	17.57
	3.21
	2.75
	0.11
	0.32
	21.30
	ND
	0.37

	5.34
	43.06
	17.31
	2.72
	1.15
	0.40
	0.35
	23.60
	ND
	0.29

	5.34
	46.53
	21.96
	3.75
	2.87
	0.33
	0.55
	17.24
	3.27
	0.42

	5.35
	41.29
	17.99
	2.81
	2.27
	0.43
	0.52
	18.24
	17.33
	0.42

	5.35
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.94
	ND

	5.35
	49.71
	19.94
	2.95
	2.62
	0.46
	0.60
	18.46
	2.95
	0.46

	5.35
	40.71
	19.55
	3.39
	2.89
	0.41
	0.47
	21.91
	13.34
	0.45

	5.36
	46.88
	20.05
	3.22
	2.50
	0.21
	0.54
	20.37
	5.31
	0.36

	5.36
	45.64
	19.14
	2.73
	1.61
	0.18
	0.38
	16.73
	5.44
	0.34

	5.36
	46.90
	20.71
	3.29
	3.08
	0.12
	0.45
	16.61
	11.16
	0.37

	5.36
	41.73
	17.16
	2.95
	1.17
	0.21
	0.46
	20.29
	10.12
	0.32

	5.37
	43.75
	19.86
	2.97
	3.07
	0.02
	0.47
	21.03
	18.60
	0.39

	5.38
	41.15
	16.00
	3.04
	2.93
	0.19
	0.37
	24.25
	13.79
	0.28

	5.38
	44.39
	17.62
	2.70
	2.82
	0.19
	0.47
	18.85
	32.93
	0.39

	5.38
	48.12
	16.20
	2.66
	1.76
	0.18
	0.40
	18.47
	14.70
	0.33

	5.38
	41.54
	18.18
	3.32
	3.81
	0.41
	0.35
	21.94
	7.48
	0.30

	5.38
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.76
	ND

	5.39
	39.86
	17.66
	3.54
	3.52
	0.26
	0.43
	23.75
	4.85
	0.43

	5.41
	41.27
	16.35
	3.11
	2.54
	0.22
	0.49
	20.09
	2.90
	0.47

	5.41
	44.23
	18.01
	3.79
	2.31
	0.37
	0.32
	17.97
	4.63
	0.36

	5.41
	51.18
	19.36
	3.07
	2.63
	0.33
	0.88
	20.35
	7.80
	0.57

	5.41
	44.95
	16.58
	3.07
	2.48
	0.11
	0.56
	17.83
	13.29
	0.39

	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	5.41
	50.36
	22.24
	2.91
	3.42
	0.44
	0.35
	18.84
	19.64
	0.38

	5.43
	49.52
	15.96
	2.94
	2.51
	0.37
	0.64
	18.11
	12.61
	0.36

	5.43
	45.70
	20.14
	3.11
	2.86
	0.13
	0.52
	17.91
	7.62
	0.42

	5.44
	44.17
	19.43
	3.09
	3.08
	0.30
	0.35
	19.41
	13.20
	0.31

	5.46
	38.53
	15.94
	3.18
	2.49
	0.42
	0.44
	18.80
	10.75
	0.43

	5.46
	45.67
	18.67
	3.37
	3.58
	0.19
	0.49
	17.58
	13.29
	0.46

	5.47
	41.77
	18.21
	2.74
	2.00
	0.36
	0.37
	19.03
	
	0.38

	5.47
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	11.61
	ND

	5.47
	42.27
	18.92
	3.50
	2.73
	0.17
	0.46
	23.81
	1.54
	0.39

	5.47
	43.02
	19.66
	2.77
	2.82
	0.42
	0.39
	23.54
	7.44
	0.37

	5.48
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	17.33
	ND

	5.48
	48.81
	21.45
	2.86
	2.95
	0.19
	0.51
	16.03
	13.52
	0.45

	5.49
	47.93
	19.75
	2.92
	3.12
	0.22
	0.53
	19.42
	8.80
	0.43

	5.49
	46.35
	18.94
	2.98
	2.23
	0.19
	0.40
	19.18
	13.65
	0.37

	5.49
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.44
	ND

	5.50
	41.33
	18.17
	3.06
	2.92
	0.38
	0.36
	21.48
	13.83
	0.34

	5.51
	42.19
	18.39
	2.83
	2.88
	0.16
	0.50
	21.60
	9.57
	0.41

	5.51
	47.40
	18.77
	2.60
	2.49
	0.22
	0.44
	17.55
	28.80
	0.35

	5.52
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	3.86
	ND

	5.52
	44.82
	15.66
	3.22
	2.99
	0.29
	0.57
	18.41
	2.49
	0.41

	5.52
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.16
	ND

	5.53
	45.95
	19.92
	3.20
	3.57
	0.40
	0.41
	18.07
	5.13
	0.45

	5.54
	46.91
	19.65
	3.21
	2.63
	0.32
	0.63
	15.77
	18.60
	0.51

	5.54
	43.48
	17.08
	3.17
	2.61
	0.20
	0.50
	17.50
	3.90
	0.40

	5.55
	43.96
	16.51
	2.41
	2.77
	0.20
	0.42
	19.38
	33.52
	0.41

	5.55
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15.47
	ND

	5.56
	42.25
	18.92
	2.49
	2.68
	0.21
	0.42
	18.19
	30.39
	0.45

	5.56
	46.26
	21.34
	3.53
	3.51
	0.41
	0.40
	19.20
	11.75
	0.35

	5.57
	47.26
	21.37
	3.07
	3.21
	0.24
	0.61
	20.57
	14.06
	0.48

	5.57
	44.37
	20.74
	3.04
	3.39
	0.42
	0.42
	19.25
	6.30
	0.40

	5.57
	47.40
	20.80
	3.11
	2.92
	0.37
	0.51
	16.84
	10.61
	0.43

	5.57
	48.28
	18.04
	3.43
	2.38
	0.45
	0.57
	18.01
	18.05
	0.40

	5.58
	43.35
	20.49
	2.92
	3.01
	0.37
	0.50
	18.85
	10.34
	0.48

	5.58
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	14.97
	ND

	5.58
	42.78
	17.45
	3.01
	3.00
	0.17
	0.46
	21.36
	27.49
	0.40

	5.60
	45.91
	20.78
	3.54
	3.33
	0.30
	0.45
	16.26
	11.39
	0.39

	5.61
	49.38
	19.25
	3.34
	2.39
	0.35
	0.61
	15.66
	9.66
	0.38

	5.61
	42.62
	18.19
	2.81
	2.44
	0.17
	0.49
	20.81
	5.31
	0.39

	5.61
	47.71
	18.04
	2.80
	2.80
	0.15
	0.44
	17.66
	16.19
	0.37

	5.61
	42.38
	23.50
	3.66
	4.38
	0.30
	0.64
	18.30
	10.16
	0.43

	5.63
	40.29
	17.75
	3.00
	2.48
	0.23
	0.52
	23.76
	11.70
	0.27

	5.64
	45.40
	19.05
	2.90
	2.99
	0.42
	0.37
	15.77
	12.38
	0.30

	5.64
	40.30
	16.47
	2.88
	2.96
	0.40
	0.61
	22.10
	17.60
	0.45

	5.65
	45.32
	19.98
	2.99
	3.12
	0.36
	0.55
	16.98
	15.60
	0.44

	5.65
	44.61
	18.15
	2.78
	3.17
	0.36
	0.51
	18.51
	10.89
	0.37

	Acetate
	Glc
	Xylose
	Lignin (acid-soluble)
	Man
	Rha
	Gal
	Lignin (acid-insoluble)
	Biomass
	Ara

	5.66
	49.01
	18.87
	3.05
	2.75
	0.10
	0.52
	18.25
	11.75
	0.44

	5.68
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	13.61
	ND

	5.71
	47.37
	19.80
	2.76
	1.41
	0.29
	0.38
	21.65
	13.79
	0.38

	5.73
	43.88
	16.78
	2.98
	2.40
	0.16
	0.47
	18.60
	2.40
	0.42

	5.73
	44.54
	21.28
	2.60
	3.56
	0.40
	0.41
	19.82
	15.88
	0.39

	5.73
	46.17
	18.31
	3.01
	2.90
	0.21
	0.55
	17.51
	28.35
	0.31

	5.73
	45.21
	20.90
	2.74
	3.18
	0.07
	0.40
	18.12
	6.35
	0.43

	5.74
	45.32
	17.22
	3.04
	2.74
	0.43
	0.48
	20.61
	1.86
	0.30

	5.76
	43.03
	21.22
	3.30
	3.01
	0.27
	0.55
	19.79
	3.49
	0.52

	5.77
	40.57
	17.79
	3.26
	2.11
	0.17
	0.33
	18.49
	7.17
	0.32

	5.78
	43.45
	20.76
	2.65
	3.07
	0.37
	0.43
	18.22
	11.79
	0.34

	5.79
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	23.50
	ND

	5.97
	42.58
	21.22
	2.83
	3.24
	0.48
	0.46
	17.70
	11.43
	0.47

	5.98
	45.58
	20.90
	3.41
	3.02
	0.51
	0.66
	16.32
	15.88
	0.50

	6.00
	47.07
	20.71
	3.46
	2.90
	 
	0.58
	24.26
	6.30
	0.41


Glc, glucose; Man, mannose; Rha, rhamnose; Gal, galactose; Ara, arabinose.
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