Additional file 1
Table S1 Recovery/removal of all components in ethanol pretreated materials
	Biomass
	Recovery (g)a
	
	Removal (%)b

	
	Extractives
	AIL c
	Glucan
	Hemicellulose
	
	Extractive
	AIL c
	Glucan
	Hemicellulose

	Raw material
	1.34
	28.22
	42.59
	22.70
	
	-
	-
	-
	-

	EP25
	4.64
	15.25
	35.88
	4.00
	
	-246.27
	45.95
	84.24
	82.38

	EP25-EW
	0.51
	15.05
	35.85
	4.00
	
	89.01
	1.31
	0.00
	0.00

	EP50
	4.22
	11.04
	36.49
	5.04
	
	-214.93
	60.87
	85.68
	77.80

	EP50-EW
	0.39
	10.71
	36.48
	4.90
	
	90.76
	2.95
	0.03
	2.78


aRecovery of each component in pretreated materials is presented in the dry weight, and calculated by mass balance based on 100 g dry raw material. bRemoval of each component in EP25 and EP50 is presented in the percentage, and calculated based on raw material; while removal of each component in EP25-EW and EP50-EW is calculated based on EP25 and EP50, respectively. Negative values of extractive removal in EP25 and EP50 indicate the increase in ethanol extractive contents. cAIL refers to the acid insoluble lignin.
