# Appendix A

Table S1 Collection of Headed Stud Pullout Tests (Unit: N, mm)

| Source | Index | ns | fcc | hef | ds | a | Ah | Ψc | δm | Nu (kN) | Aw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanenkamp 1985 | 4.9.2 E1 | 1 | 27.3 | 195 | 22 | 6.5 | 582 | 0.80 | 2.95 | 169 | 0.63 |
|  | 5.1.3 E1 | 1 | 31.3 | 195 | 22 | 6.5 | 582 | 0.80 | 1.39 | 173 | 0.72 |
| Furche 1986 | U390Vo3 | 1 | 33.4 | 80 | 12 | 3 | 141 | 1.00 | 2.52 | 49 | 0.73 |
|  | U390Vo4 | 1 | 33.4 | 80 | 12 | 3 | 141 | 1.00 | 1.58 | 48 | 0.70 |
|  | U390Vu3 | 1 | 33.4 | 80 | 12 | 3 | 141 | 1.00 | 1.48 | 47 | 0.80 |
|  | U390Vu4 | 1 | 33.4 | 80 | 12 | 3 | 141 | 1.00 | 1.40 | 45 | 0.77 |
| Zhao 1991 | 2.1.1 | 4 | 30.5 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.41 | 0.32 | 228 | 0.71 |
|  | 10.1.1 | 4 | 24.8 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.50 | 0.61 | 309 | 0.77 |
|  | 10.2.1 | 4 | 24.8 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.66 | 1.02 | 477 | 0.81 |
|  | 10.2.2 | 4 | 24.8 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.66 | 0.53 | 360 | 0.82 |
| Bouska 1992 | G IV | 1 | 29.3 | 450 | 72 | 8.25 | 2079 | 1.00 | 17.61 | 937 | 0.75 |
|  | G VI | 1 | 34.4 | 450 | 72 | 8.25 | 2079 | 1.00 | 11.52 | 1247 | 0.83 |
|  | G II B | 1 | 29.7 | 450 | 72 | 8.25 | 2079 | 1.00 | 17.49 | 1122 | 0.89 |
|  | G III B | 1 | 33.2 | 450 | 72 | 8.25 | 2079 | 1.00 | 20.51 | 1149 | 0.87 |
|  | G I A | 1 | 32.6 | 450 | 72 | 31.5 | 10237 | 1.00 | 1.95 | 1223 | 0.68 |
|  | M IV 1 | 1 | 29.3 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 3.95 | 162 | 0.84 |
|  | M IV 2 | 1 | 29.3 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 3.95 | 137 | 0.71 |
|  | M V 1 | 1 | 28.3 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 5.65 | 183 | 0.77 |
|  | M V 2 | 1 | 28.3 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 3.05 | 154 | 0.74 |
|  | M VI 1 | 1 | 34.4 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 3.45 | 167 | 0.80 |
|  | M VI 2 | 1 | 34.4 | 150 | 24 | 4.45 | 398 | 1.00 | 2.65 | 170 | 0.81 |
|  | M I A | 1 | 32.6 | 150 | 24 | 10.5 | 1137 | 1.00 | 1.02 | 158 | 0.80 |
|  | M II A | 1 | 29.7 | 150 | 24 | 10.5 | 1137 | 1.00 | 1.34 | 182 | 0.83 |
|  | M III A | 1 | 33.2 | 150 | 24 | 10.5 | 1137 | 1.00 | 0.95 | 167 | 0.85 |
| Furche 1994 | a=0.5 | 1 | 30 | 80 | 12 | 0.5 | 20 | 1.00 | 16.05 | 17 | 0.72 |
|  | a=1 | 1 | 30 | 80 | 12 | 1 | 41 | 1.00 | 13.05 | 32 | 0.75 |
|  | a=2 | 1 | 30 | 80 | 12 | 2 | 88 | 1.00 | 5.49 | 40 | 0.75 |
|  | a=3 | 1 | 30 | 80 | 12 | 3 | 141 | 1.00 | 3.13 | 43 | 0.74 |
|  | a=4 | 1 | 30 | 80 | 12 | 4 | 201 | 1.00 | 1.11 | 46 | 0.66 |
| Berger 2011 | KB-FR-1 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 1.00 | 3.10 | 174 | 0.74 |
|  | KB-FR-2 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 1.00 | 3.40 | 180 | 0.73 |
|  | KB-ER-1 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.56 | 1.09 | 114 | 0.76 |
|  | KB-ER-2 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.56 | 1.57 | 130 | 0.74 |
|  | KB-RR-1 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.75 | 1.63 | 128 | 0.75 |
|  | KB-RR-2 | 1 | 27.6 | 160 | 22 | 6.5 | 582 | 0.75 | 1.70 | 130 | 0.77 |
|  | SK-1 | 2 | 26.9 | 180 | 22 | 6.5 | 582 | 0.49 | 1.00 | 182 | 0.70 |
|  | SK-2 | 2 | 26.9 | 180 | 22 | 6.5 | 582 | 0.49 | 0.29 | 140 | 0.83 |
| Tested specimens in this study | No.1 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 1.00 | 0.80 | 137 | 0.83 |
|  | No.2 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 1.00 | 0.95 | 138 | 0.85 |
|  | No.3 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 1.00 | 1.05 | 136 | 0.76 |
|  | No.4 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 1.00 | 2.80 | 179 | 0.75 |
|  | No.5 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 1.00 | 2.60 | 178 | 0.75 |
|  | No.7 | 1 | 42.8 | 80 | 19 | 10.5 | 973 | 1.00 | 0.21 | 64 | 0.73 |
|  | No.8 | 1 | 42.8 | 80 | 19 | 20.5 | 2543 | 1.00 | 0.09 | 74 | 0.74 |
|  | No.9 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 10.5 | 973 | 1.00 | 0.52 | 113 | 0.76 |
|  | No.10 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 20.5 | 2543 | 1.00 | 0.20 | 124 | 0.76 |
|  | No.11 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.67 | 0.52 | 91 | 0.86 |
|  | No.12 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.67 | 0.35 | 96 | 0.85 |
|  | No.13 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.67 | 0.34 | 108 | 0.79 |
|  | No.14 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.44 | 0.14 | 68 | 0.89 |
|  | No.15 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.44 | 0.19 | 96 | 0.87 |
|  | No.16 | 1 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.44 | 0.15 | 98 | 0.84 |
|  | No.17 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.66 | 1.02 | 129 | 0.79 |
|  | No.18 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.66 | 0.75 | 141 | 0.78 |
|  | No.19 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.66 | 0.95 | 121 | 0.78 |
|  | No.20 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.43 | 0.45 | 142 | 0.84 |
|  | No.21 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.43 | 0.30 | 128 | 0.76 |
|  | No.22 | 1 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.43 | 0.28 | 113 | 0.75 |
|  | No.23 | 2 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.67 | 0.41 | 196 | 0.78 |
|  | No.24 | 2 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.75 | 0.65 | 229 | 0.75 |
|  | No.25 | 2 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.83 | 0.79 | 229 | 0.76 |
|  | No.26 | 3 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.56 | 0.40 | 252 | 0.77 |
|  | No.27 | 3 | 42.8 | 129 | 19 | 6.5 | 520 | 0.67 | 0.58 | 290 | 0.73 |
|  | No.28 | 3 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.78 | 0.50 | 280 | 0.70 |
|  | No.29 | 4 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.44 | 0.13 | 240 | 0.77 |
|  | No.30 | 4 | 42.8 | 120 | 19 | 6.5 | 520 | 0.56 | 0.32 | 345 | 0.76 |
|  | No.31 | 2 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.68 | 1.10 | 231 | 0.84 |
|  | No.32 | 3 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.57 | 0.81 | 400 | 0.72 |
|  | No.33 | 4 | 42.8 | 170 | 19 | 6.5 | 520 | 0.46 | 0.35 | 460 | 0.79 |

Appendix B

Figure S1. Comparison between test curves and predicted curves