[bookmark: _Ref532300694]
Appendix A
[bookmark: _GoBack]Table S1 Collection of Headed Stud Pullout Tests (Unit: N, mm)

	Source
	Index
	ns
	fcc
	hef
	ds
	a
	Ah
	
	
	Nu (kN)
	Aw

	Hanenkamp 1985
	4.9.2 E1
	1
	27.3
	195
	22
	6.5
	582
	0.80
	2.95
	169
	0.63

	
	5.1.3 E1
	1
	31.3
	195
	22
	6.5
	582
	0.80
	1.39
	173
	0.72

	Furche 1986
	U390Vo3
	1
	33.4
	80
	12
	3
	141
	1.00
	2.52
	49
	0.73

	
	U390Vo4
	1
	33.4
	80
	12
	3
	141
	1.00
	1.58
	48
	0.70

	
	U390Vu3
	1
	33.4
	80
	12
	3
	141
	1.00
	1.48
	47
	0.80

	
	U390Vu4
	1
	33.4
	80
	12
	3
	141
	1.00
	1.40
	45
	0.77

	Zhao 1991
	2.1.1
	4
	30.5
	160
	22
	6.5
	582
	0.41
	0.32
	228
	0.71

	
	10.1.1
	4
	24.8
	160
	22
	6.5
	582
	0.50
	0.61
	309
	0.77

	
	10.2.1
	4
	24.8
	160
	22
	6.5
	582
	0.66
	1.02
	477
	0.81

	
	10.2.2
	4
	24.8
	160
	22
	6.5
	582
	0.66
	0.53
	360
	0.82

	Bouska 1992
	G IV
	1
	29.3
	450
	72
	8.25
	2079
	1.00
	17.61
	937
	0.75

	
	G VI
	1
	34.4
	450
	72
	8.25
	2079
	1.00
	11.52
	1247
	0.83

	
	G II B
	1
	29.7
	450
	72
	8.25
	2079
	1.00
	17.49
	1122
	0.89

	
	G III B
	1
	33.2
	450
	72
	8.25
	2079
	1.00
	20.51
	1149
	0.87

	
	G I A
	1
	32.6
	450
	72
	31.5
	10237
	1.00
	1.95
	1223
	0.68

	
	M IV 1
	1
	29.3
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	3.95
	162
	0.84

	
	M IV 2
	1
	29.3
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	3.95
	137
	0.71

	
	M V 1
	1
	28.3
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	5.65
	183
	0.77

	
	M V 2
	1
	28.3
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	3.05
	154
	0.74

	
	M VI 1
	1
	34.4
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	3.45
	167
	0.80

	
	M VI 2
	1
	34.4
	150
	24
	4.45
	398
	1.00
	2.65
	170
	0.81

	
	M I A
	1
	32.6
	150
	24
	10.5
	1137
	1.00
	1.02
	158
	0.80

	
	M II A
	1
	29.7
	150
	24
	10.5
	1137
	1.00
	1.34
	182
	0.83

	
	M III A
	1
	33.2
	150
	24
	10.5
	1137
	1.00
	0.95
	167
	0.85

	Furche 1994
	a=0.5
	1
	30
	80
	12
	0.5
	20
	1.00
	16.05
	17
	0.72

	
	a=1
	1
	30
	80
	12
	1
	41
	1.00
	13.05
	32
	0.75

	
	a=2
	1
	30
	80
	12
	2
	88
	1.00
	5.49
	40
	0.75

	
	a=3
	1
	30
	80
	12
	3
	141
	1.00
	3.13
	43
	0.74

	
	a=4
	1
	30
	80
	12
	4
	201
	1.00
	1.11
	46
	0.66

	Berger 2011
	KB-FR-1
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	1.00
	3.10
	174
	0.74

	
	KB-FR-2
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	1.00
	3.40
	180
	0.73

	
	KB-ER-1
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	0.56
	1.09
	114
	0.76

	
	KB-ER-2
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	0.56
	1.57
	130
	0.74

	
	KB-RR-1
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	0.75
	1.63
	128
	0.75

	
	KB-RR-2
	1
	27.6
	160
	22
	6.5
	582
	0.75
	1.70
	130
	0.77

	
	SK-1
	2
	26.9
	180
	22
	6.5
	582
	0.49
	1.00
	182
	0.70

	
	SK-2
	2
	26.9
	180
	22
	6.5
	582
	0.49
	0.29
	140
	0.83

	Tested specimens in this study
	No.1
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	1.00
	0.80
	137
	0.83

	
	No.2
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	1.00
	0.95
	138
	0.85

	
	No.3
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	1.00
	1.05
	136
	0.76

	
	No.4
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	1.00
	2.80
	179
	0.75

	
	No.5
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	1.00
	2.60
	178
	0.75

	
	No.7
	1
	42.8
	80
	19
	10.5
	973
	1.00
	0.21
	64
	0.73

	
	No.8
	1
	42.8
	80
	19
	20.5
	2543
	1.00
	0.09
	74
	0.74

	
	No.9
	1
	42.8
	120
	19
	10.5
	973
	1.00
	0.52
	113
	0.76

	
	No.10
	1
	42.8
	120
	19
	20.5
	2543
	1.00
	0.20
	124
	0.76

	
	No.11
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.67
	0.52
	91
	0.86

	
	No.12
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.67
	0.35
	96
	0.85

	
	No.13
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.67
	0.34
	108
	0.79

	
	No.14
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.44
	0.14
	68
	0.89

	
	No.15
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.44
	0.19
	96
	0.87

	
	No.16
	1
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.44
	0.15
	98
	0.84

	
	No.17
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.66
	1.02
	129
	0.79

	
	No.18
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.66
	0.75
	141
	0.78

	
	No.19
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.66
	0.95
	121
	0.78

	
	No.20
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.43
	0.45
	142
	0.84

	
	No.21
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.43
	0.30
	128
	0.76

	
	No.22
	1
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.43
	0.28
	113
	0.75

	
	No.23
	2
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.67
	0.41
	196
	0.78

	
	No.24
	2
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.75
	0.65
	229
	0.75

	
	No.25
	2
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.83
	0.79
	229
	0.76

	
	No.26
	3
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.56
	0.40
	252
	0.77

	
	No.27
	3
	42.8
	129
	19
	6.5
	520
	0.67
	0.58
	290
	0.73

	
	No.28
	3
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.78
	0.50
	280
	0.70

	
	No.29
	4
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.44
	0.13
	240
	0.77

	
	No.30
	4
	42.8
	120
	19
	6.5
	520
	0.56
	0.32
	345
	0.76

	
	No.31
	2
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.68
	1.10
	231
	0.84

	
	No.32
	3
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.57
	0.81
	400
	0.72

	
	No.33
	4
	42.8
	170
	19
	6.5
	520
	0.46
	0.35
	460
	0.79



Appendix B
Figure S1. Comparison between test curves and predicted curves
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