Table S1

| Sample ID | Class | Fabric | Si | K | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 | Rouletted ware | AMG-1 | 0.500 | 0.037 | 0.061 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.439 | 0.005 |
| A15(1) |  |  | 0.483 | 0.035 | 0.069 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 0.448 | 0.004 |
| average |  |  | 0.492 | 0.036 | 0.065 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.443 | 0.005 |
| dev.st |  |  | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| A16 | Sigillata | AMG-1 | 0.501 | 0.034 | 0.067 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.432 | 0.005 |
| A16(1) |  |  | 0.490 | 0.033 | 0.068 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.442 | 0.003 |
| average |  |  | 0.495 | 0.033 | 0.067 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.437 | 0.004 |
| dev.st |  |  | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.001 |
| A17 | Grey ware | AMG-1 | 0.499 | 0.028 | 0.070 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.431 | 0.003 |
| A17(1) |  |  | 0.469 | 0.027 | 0.077 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.454 | 0.004 |
| average |  |  | 0.484 | 0.027 | 0.073 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.443 | 0.004 |
| dev.st |  |  | 0.021 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.001 |
| A18 | Black ware | AMG-1 | 0.489 | 0.034 | 0.102 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.408 | 0.004 |
| A18(1) |  |  | 0.485 | 0.033 | 0.101 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.414 | 0.004 |
| average |  |  | 0.487 | 0.034 | 0.102 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.411 | 0.004 |
| dev.st |  |  | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
| A19 | Rouletted ware | AMG-1 | 0.496 | 0.030 | 0.064 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.440 | 0.004 |
| A19(1) |  |  | 0.487 | 0.032 | 0.060 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.453 | 0.008 |
| average |  |  | 0.492 | 0.031 | 0.062 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.446 | 0.006 |
| dev.st |  |  | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.003 |
| A20 | Red ware | AMG-1 | 0.501 | 0.036 | 0.067 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.432 | 0.005 |
| A20(1) |  |  | 0.491 | 0.035 | 0.065 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.444 | 0.005 |
| average |  |  | 0.496 | 0.036 | 0.066 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.438 | 0.005 |
| dev.st |  |  | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| A21 | Black-and-red ware | AMG-2 | 0.512 | 0.024 | 0.151 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.336 | 0.007 |
| A21(1) |  |  | 0.536 | 0.027 | 0.140 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.324 | 0.009 |
| average |  |  | 0.524 | 0.025 | 0.146 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.330 | 0.008 |
| dev.st |  |  | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.002 |
| A22 | North polished black ware | AMG-1 | 0.495 | 0.033 | 0.077 | 0.020 | 0.001 | 0.002 | 0.428 | 0.003 |
| A22(1) |  |  | 0.493 | 0.031 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.428 | 0.003 |
| average |  |  | 0.494 | 0.032 | 0.078 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.428 | 0.003 |
| dev.st |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| K1 | Coarse red ware | KLD-1 | 0.460 | 0.032 | 0.141 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.398 | 0.010 |
| K1(1) |  |  | 0.408 | 0.032 | 0.146 | 0.022 | 0.001 | 0.003 | 0.447 | 0.010 |
| average |  |  | 0.434 | 0.032 | 0.143 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.423 | 0.010 |
| dev.st |  |  | 0.037 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 |
| K5(1) | Coarse red ware | KLD-1 | 0.422 | 0.033 | 0.134 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0.445 | 0.008 |
| K5 |  |  | 0.380 | 0.029 | 0.157 | 0.020 | 0.001 | 0.003 | 0.463 | 0.008 |
| average |  |  | 0.401 | 0.031 | 0.146 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.454 | 0.008 |
| dev.st |  |  | 0.030 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.000 |
| K6 | Coarse red ware | KLD-1 | 0.437 | 0.044 | 0.152 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0.411 | 0.009 |
| K6(1) |  |  | 0.462 | 0.035 | 0.133 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.405 | 0.006 |
| average |  |  | 0.449 | 0.040 | 0.143 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.408 | 0.007 |
| dev.st |  |  | 0.017 | 0.007 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.003 |
| K11 | Coarse red ware | KLD-1 | 0.435 | 0.031 | 0.135 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.430 | 0.008 |
| K11(1) |  |  | 0.416 | 0.024 | 0.146 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0.437 | 0.018 |
| average |  |  | 0.426 | 0.028 | 0.141 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 0.434 | 0.013 |
| dev.st |  |  | 0.014 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.007 |
| K14 | Black-and-red ware | KLD-2 | 0.379 | 0.031 | 0.137 | 0.019 | 0.002 | 0.002 | 0.484 | 0.011 |
| K14(1) |  |  | 0.366 | 0.031 | 0.146 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.488 | 0.011 |
| average |  |  | 0.372 | 0.031 | 0.141 | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0.486 | 0.011 |
| dev.st |  |  | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| K17 | Black-and-red ware | KLD-2 | 0.464 | 0.028 | 0.174 | 0.017 | 0.001 | 0.003 | 0.362 | 0.007 |
| K17 |  |  | 0.468 | 0.028 | 0.183 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0.349 | 0.007 |
| average |  |  | 0.466 | 0.028 | 0.178 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0.356 | 0.007 |
| dev.st |  |  | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| K2 | Red-slip-ware | KLD-3 | 0.565 | 0.029 | 0.090 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.345 | 0.006 |
| K2(1) |  |  | 0.604 | 0.029 | 0.081 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.315 | 0.005 |
| average |  |  | 0.584 | 0.029 | 0.086 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.330 | 0.006 |
| dev.st |  |  | 0.027 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.001 |