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	Sample ID
	Class
	Fabric
	Si
	K
	Ca
	Ti
	Cr
	Mn
	Fe
	Ba

	A15
	Rouletted ware
	AMG-1
	0.500
	0.037
	0.061
	0.022
	0.001
	0.002
	0.439
	0.005

	A15(1)
	 
	 
	0.483
	0.035
	0.069
	0.021
	0.001
	0.002
	0.448
	0.004

	average
	 
	 
	0.492
	0.036
	0.065
	0.022
	0.001
	0.002
	0.443
	0.005

	dev.st
	 
	 
	0.012
	0.001
	0.006
	0.001
	0.000
	0.000
	0.006
	0.000

	A16
	Sigillata
	AMG-1
	0.501
	0.034
	0.067
	0.019
	0.001
	0.002
	0.432
	0.005

	A16(1)
	 
	 
	0.490
	0.033
	0.068
	0.019
	0.001
	0.001
	0.442
	0.003

	average
	 
	 
	0.495
	0.033
	0.067
	0.019
	0.001
	0.001
	0.437
	0.004

	dev.st
	 
	 
	0.008
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.007
	0.001

	A17
	Grey ware
	AMG-1
	0.499
	0.028
	0.070
	0.017
	0.001
	0.002
	0.431
	0.003

	A17(1)
	 
	 
	0.469
	0.027
	0.077
	0.016
	0.001
	0.003
	0.454
	0.004

	average
	 
	 
	0.484
	0.027
	0.073
	0.016
	0.001
	0.002
	0.443
	0.004

	dev.st
	 
	 
	0.021
	0.000
	0.005
	0.001
	0.000
	0.000
	0.016
	0.001

	A18
	Black ware
	AMG-1
	0.489
	0.034
	0.102
	0.020
	0.001
	0.001
	0.408
	0.004

	A18(1)
	 
	 
	0.485
	0.033
	0.101
	0.019
	0.001
	0.002
	0.414
	0.004

	average
	 
	 
	0.487
	0.034
	0.102
	0.019
	0.001
	0.002
	0.411
	0.004

	dev.st
	 
	 
	0.003
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.004
	0.000

	A19
	Rouletted ware
	AMG-1
	0.496
	0.030
	0.064
	0.017
	0.001
	0.001
	0.440
	0.004

	A19(1)
	 
	 
	0.487
	0.032
	0.060
	0.016
	0.001
	0.001
	0.453
	0.008

	average
	 
	 
	0.492
	0.031
	0.062
	0.017
	0.001
	0.001
	0.446
	0.006

	dev.st
	 
	 
	0.006
	0.001
	0.003
	0.000
	0.000
	0.000
	0.009
	0.003

	A20
	Red ware
	AMG-1
	0.501
	0.036
	0.067
	0.020
	0.001
	0.001
	0.432
	0.005

	A20(1)
	 
	 
	0.491
	0.035
	0.065
	0.020
	0.001
	0.001
	0.444
	0.005

	average
	 
	 
	0.496
	0.036
	0.066
	0.020
	0.001
	0.001
	0.438
	0.005

	dev.st
	 
	 
	0.007
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.008
	0.000

	A21
	Black-and-red ware
	AMG-2
	0.512
	0.024
	0.151
	0.017
	0.001
	0.002
	0.336
	0.007

	A21(1)
	 
	 
	0.536
	0.027
	0.140
	0.015
	0.001
	0.003
	0.324
	0.009

	average
	 
	 
	0.524
	0.025
	0.146
	0.016
	0.001
	0.002
	0.330
	0.008

	dev.st
	 
	 
	0.017
	0.002
	0.008
	0.001
	0.000
	0.000
	0.009
	0.002

	A22
	North polished black ware
	AMG-1
	0.495
	0.033
	0.077
	0.020
	0.001
	0.002
	0.428
	0.003

	A22(1)
	 
	 
	0.493
	0.031
	0.079
	0.018
	0.001
	0.001
	0.428
	0.003

	average
	 
	 
	0.494
	0.032
	0.078
	0.019
	0.001
	0.001
	0.428
	0.003

	dev.st
	 
	 
	0.002
	0.002
	0.002
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	K1
	Coarse red ware
	KLD-1
	0.460
	0.032
	0.141
	0.023
	0.001
	0.002
	0.398
	0.010

	K1(1)
	 
	 
	0.408
	0.032
	0.146
	0.022
	0.001
	0.003
	0.447
	0.010

	average
	 
	 
	0.434
	0.032
	0.143
	0.023
	0.001
	0.002
	0.423
	0.010

	dev.st
	 
	 
	0.037
	0.000
	0.003
	0.000
	0.000
	0.000
	0.034
	0.000

	K5(1)
	Coarse red ware
	KLD-1
	0.422
	0.033
	0.134
	0.018
	0.001
	0.002
	0.445
	0.008

	K5
	 
	 
	0.380
	0.029
	0.157
	0.020
	0.001
	0.003
	0.463
	0.008

	average
	 
	 
	0.401
	0.031
	0.146
	0.019
	0.001
	0.002
	0.454
	0.008

	dev.st
	 
	 
	0.030
	0.003
	0.017
	0.002
	0.000
	0.001
	0.013
	0.000

	K6
	Coarse red ware
	KLD-1
	0.437
	0.044
	0.152
	0.018
	0.001
	0.002
	0.411
	0.009

	K6(1)
	 
	 
	0.462
	0.035
	0.133
	0.016
	0.001
	0.002
	0.405
	0.006

	average
	 
	 
	0.449
	0.040
	0.143
	0.017
	0.001
	0.002
	0.408
	0.007

	dev.st
	 
	 
	0.017
	0.007
	0.013
	0.002
	0.000
	0.000
	0.004
	0.003

	K11
	Coarse red ware
	KLD-1
	0.435
	0.031
	0.135
	0.023
	0.001
	0.002
	0.430
	0.008

	K11(1)
	 
	 
	0.416
	0.024
	0.146
	0.018
	0.002
	0.003
	0.437
	0.018

	average
	 
	 
	0.426
	0.028
	0.141
	0.021
	0.001
	0.002
	0.434
	0.013

	dev.st
	 
	 
	0.014
	0.005
	0.008
	0.003
	0.000
	0.001
	0.005
	0.007

	K14
	Black-and-red ware
	KLD-2
	0.379
	0.031
	0.137
	0.019
	0.002
	0.002
	0.484
	0.011

	K14(1)
	 
	 
	0.366
	0.031
	0.146
	0.017
	0.002
	0.002
	0.488
	0.011

	average
	 
	 
	0.372
	0.031
	0.141
	0.018
	0.002
	0.002
	0.486
	0.011

	dev.st
	 
	 
	0.009
	0.000
	0.006
	0.001
	0.000
	0.000
	0.003
	0.000

	K17
	Black-and-red ware
	KLD-2
	0.464
	0.028
	0.174
	0.017
	0.001
	0.003
	0.362
	0.007

	K17
	 
	 
	0.468
	0.028
	0.183
	0.018
	0.001
	0.003
	0.349
	0.007

	average
	 
	 
	0.466
	0.028
	0.178
	0.018
	0.001
	0.003
	0.356
	0.007

	dev.st
	 
	 
	0.003
	0.001
	0.007
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.000

	K2
	Red-slip-ware
	KLD-3
	0.565
	0.029
	0.090
	0.017
	0.001
	0.002
	0.345
	0.006

	K2(1)
	 
	 
	0.604
	0.029
	0.081
	0.016
	0.001
	0.001
	0.315
	0.005

	average
	 
	 
	0.584
	0.029
	0.086
	0.016
	0.001
	0.002
	0.330
	0.006

	dev.st
	 
	 
	0.027
	0.001
	0.006
	0.001
	0.000
	0.000
	0.021
	0.001
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