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	Solvent
	PDI (d.nm)
	Zavg (nm)

	Water 
	0.421
	324

	Methanol 
	0.8
	850

	Ethanol 
	0.7
	471

	DMF
	0.5
	397

	n-butyl alcohol
	0.5
	336

	Acetone 
	0.8
	1643

	Toluene 
	0.9
	1177

	Hexane
	0.6
	632




