Supplementary Material

Table S1. Experimental results of Samples

| Sample | Lubricity (µm) | Density (g/cm3) | Freezing Point (oC) | Flash Point (oC) | Viscosity (cSt) | Heat Content (MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCL 001 | 900 | 0.7442 | -41.5 | 52 | 6.4085 | 44.28809 |
| FCL 002 | 551 | 0.7442 | -41.9 | 51 | 6.4110 | - |
| FCL 003 | 572 | 0.7442 | -42 | 50.5 | 6.4137 | - |
| FCL 004 | 478 | 0.7443 | -41.7 | 53.5 | 6.4178 | - |
| FCL 005 | 428 | 0.7445 | -41.5 | 52.5 | 6.4280 |  |
| FCL 006 | 500 | 0.7449 | -41.7 | 54.5 | 6.4798 | 44.20096 |
| FCL 007 | 487 | 0.7459 | -41.9 | 53.5 | 6.6294 |  |
| FCL 008 | 475 | 0.7476 | -41.8 | 52 | 6.7762 | 43.92547 |
| FCL 009 | 417 | 0.75 | -38.9 | 53.5 | 7.0624 | 43.78997 |
| FCL 010 | 421 | 0.7563 | -27.1 | 54 | - |  |
| FCL 011 | 623 | 0.7456 | -41.6 | 53.5 | 6.441 | 44.24197 |
| FCL 012 | 547 | 0.7478 | -42.3 | 52 | 6.4509 |  |
| FCL 013 | 500 | 0.7527 | -42.8 | 51.5 | 6.4611 | 44.12707 |
| FCL 014 | 490 | 0.7625 | -29.6 | 52 | - |  |
| FCL 015 | 438 | 0.7666 | -11.5 | 52.5 | 6.7458 | 43.82265 |

Table S2. Computational modeling results of samples

| Sample | Lubricity (µm) | Density (g/cm3) | Freezing Point (oC) | Flash Point (oC) | Viscosity (cSt) | Net Heat Content (MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCL 001 | 600.0 | 0.7371 | -41.5 | 55.8 | 6.4084 | 44.28809 |
| FCL 002 | 579.6 | 0.7371 | -41.49974 | 55.80038 | 6.41008 | - |
| FCL 003 | 560.2 | 0.7371 | -41.49949 | 55.80076 | 6.41176 | - |
| FCL 004 | 505.9 | 0.73711 | -41.49872 | 55.8019 | 6.4168 | - |
| FCL 005 | 426.8 | 0.73711 | -41.49744 | 55.8038 | 6.4252 | - |
| FCL 006 | 598.6 | 0.73751 | -41.47066 | 56.01064 | 6.4840 | 44.29392 |
| FCL 007 | 597.6 | 0.73792 | -41.44121 | 56.22209 | 6.5604 | 44.2673 |
| FCL 008 | 549.3 | 0.73917 | -41.35216 | 56.86134 | 6.7951 | 44.18736 |
| FCL 009 | 503.2 | 0.74128 | -41.20143 | 57.94343 | 7.2051 | 44.05418 |
| FCL 010 | 422.3 | 0.74562 | -40.89095 | 60.17 | 8.1008 | 43.78783 |
| FCL 011 | 598.5 | 0.7381 | -41.25434 | 56.21901 | 6.4255 | 44.27968 |
| FCL 012 | 597.3 | 0.7392 | -41.01078 | 56.63444 | 6.4426 | 44.23881 |
| FCL 013 | 542.6 | 0.7423 | -40.29244 | 57.85969 | 6.4943 | 44.11621 |
| FCL 014 | 491.0 | 0.7475 | -39.13478 | 59.83427 | 6.5814 | 43.9118 |
| FCL 015 | 435.5 | 0.7539 | -37.8072 | 62.09867 | 6.6874 | 43.66659 |